|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 1.0355 от 17 июня 1999 года на бланке на 9 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» ноября 2025 года

испытательного центра средств специальной защиты научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт" Белорусского национального технического университета

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследования (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Адрес: г. Минск, пр. Независимости 65 |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей | 23.69, 25.11, 42.99/ 29.061 | Соответствие отверстий заданным требованиям | СТБ 51.2.01-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.2 ** |  | 23.69, 25.11, 42.99/ 29.061 | Геометрические размеры, зазоры, отклонение формы готовых изделий и элементов армирования |  | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.3 ** |  | 25.11/ 26.095 | Устойчивость сейфа на горизонтальной поверхности |  | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.4 |
| 1.4 ** |  | 25.11, 42.99/ 26.095 | Усилие для открывания двери сейфа или двери хранилища |  | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.5 |
| 1.5 ** |  | 23.69, 25.11, 42.99/ 29.061 | Качество сварных соединений (внешний осмотр и измерение) |  | ГОСТ 3242-79 |
| 1.6 ** |  | 23.69, 25.11, 42.99/ 29.121 | Качество металлического покрытия (внешний вид) |  | ГОСТ 9.301-86 |

| 1.7 ** | Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей | 23.69, 25.11, 42.99/ 29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия (метод решетчатых надрезов) | СТБ 51.2.01-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 15140-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 ** |  | 23.69, 25.11, 42.99/ 11.116 | Внешний вид лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 9.302-88 |
| 1.9 ** | Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей | 23.69, 25.11, 42.99/ 26.095 | Работоспособность двери сейфа, двери хранилища, установленных замков и запирающей ригельной системы | СТБ 51.2.01-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.9 |
| 1.10*** |  | 25.11/ 26.095 | Усилие, выдерживаемое дверью сейфа |  | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.10 |
| 1.11*** |  | 25.11, 42.99/ 36.038 | Надежность завес (петель) сейфа, путем наработки на отказ |  | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.11 |
| 1.12** |  | 23.69, 42.99/ 11.116 | Самопроизвольное закрывание/открывание двери хранилища под действием силы тяжести дверного полотна |  | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.12 |
| 1.13** |  | 23.69, 25.11, 42.99/ 11.116 | Наличие и расположение армирующей структуры в корпусе сейфа, двери хранилища, в стенах (модулях) хранилища |  | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.13 |
| 1.14* |  | 23.69, 25.11, 42.99/ 11.116 | Наличие и размещение вентиляционных устройств и их элементов в хранилищах |  | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.14 |
| 1.15** |  | 23.69, 25.11, 42.99/ 26.095 | Стойкость к взлому |  | СТБ 51.2.02-2015 |
| 1.16** |  | 23.69, 25.11, 42.99/ 11.116, 29.061 | Наличие, расположение и размеры отверстий | ГОСТ Р 50862-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 50862-2017 п.п.5.1.1, 5.1.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.17** |  | 23.69, 25.11, 42.99/ 11.116 | Оснащенность изделий |  | ГОСТ Р 50862-2017 п.п.5.1.3÷5.1.5 |
| 1.18** |  | 23.69, 25.11, 42.99/ 26.095 | Устойчивость к взлому |  | ГОСТ Р 50862-2017 п.7.3 |

| 2.1 *** | Двери противовзломные и пуленепробиваемые | 25.12/ 11.116 | Оснащенность изделий | СТБ 51.2.04-99 ГОСТ Р 51072-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 51.2.04-99 п.6.2.1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 *** |  | 25.12/ 26.095 | Стойкость к воздействию статической нагрузки |  | СТБ 51.2.04-99 п.п.6.2.4, 6.2.7 |
| 2.3 *** |  | 25.12/ 26.095 | Стойкость к воздействию динамической нагрузки |  | СТБ 51.2.04-99 п.п.6.2.5, 6.2.7 |
| 2. 4 *** |  | 25.12/ 26.095 | Стойкость к взлому с применением инструментов |  | СТБ 51.2.04-99 п.п.6.2.6, 6.2.7 |
| 2.5 * |  | 25.12/ 26.095 | Стойкость к воздействию стрелкового оружия |  | СТБ 51.2.04-99 п.6.3 |
| 2.6 * |  | 25.12/ 36.038 | Безотказность |  | СТБ 51.2.04-99 п. 6.5.1 СТБ 940-2004 п.7 |
| 3.1 *** | Окна противовзломные и пуленепробиваемые | 25.12/ 11.116 | Оснащенность изделий | СТБ 51.2.05-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 51.2.05-99 п.6.2.1.3 |
| 3.2 *** |  | 25.12/ 26.095 | Стойкость к воздействию статической нагрузки |  | СТБ 51.2.05-99 п.п.6.2.4, 6.2.7 |
| 3.3 *** |  | 25.12/ 26.095 | Стойкость к воздействию динамической нагрузки |  | СТБ 51.2.05-99 п.п.6.2.5, 6.2.7 |
| 3.4 *** |  | 25.12/ 26.095 | Стойкость к взлому с применением инструментов |  | СТБ 51.2.05-99 п.п.6.2.6, 6.2.7 |
| 3.5 * |  | 25.12/ 26.095 | Стойкость к воздействию стрелкового оружия |  | СТБ 51.2.05-99 п.6.3 |
| 4.1 *** | Двери, ворота и люки противопожарные | 25.12, 23.20/ 11.116 | Оснащенность изделий, показатели внешнего вида | СТБ 1394-2003 | СТБ 1394-2003 п.п.7.8, 7.9 |
| 4.2 *** |  | 25.12, 23.20/ 29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия (метод решетчатых надрезов) |  | СТБ 1394-2003 п.7.13 |
| 4.3 *** |  | 25.12, 23.20/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) |  | СТБ 1394-2003 п.7.4 СТБ 940-2004 п.8 |
| 5.1 *** | Блоки дверные Блоки дверные | 16.23, 25.12, 22.23/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины | СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2433-2015 п.8.3 |
| 5.2 *** |  | 16.23, 25.12, 22.23/ 29.061 | Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы |  | СТБ 2433-2015 п.8.6 ГОСТ 26433.1-89 |
| 5.3 *** |  | 16.23, 25.12, 22.23/ 11.116 | Соответствие внешнего вида, комплектности, упаковки, маркировки |  | СТБ 2433-2015 п.8.7 |
| 5.4 *** |  | 25.12, 22.23/ 29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия (метод решетчатых надрезов) |  | СТБ 2433-2015 п.8.8 ГОСТ 15140-78 |
| 5.5 *** |  | 16.23, 25.12, 22.23/ 29.061 | Сопротивление вертикальной нагрузке |  | СТБ EN 947-2012 СТБ EN 1192-2012 п.4.2 |
| 5.6 *** |  | 16.23, 25.12, 22.23/ 29.061 | Сопротивление кручению при статической нагрузке |  | СТБ EN 948-2014 СТБ EN 1192-2012 п.4.3 |
| 5.7 *** |  | 16.23, 25.12, 22.23/ 29.061 | Сопротивление удару мягким тяжелым телом |  | СТБ EN 949-2012 СТБ EN 1192-2012 п.4.4 |
| 5.8 *** |  | 16.23, 25.12, 22.23/ 29.061 | Сопротивление дверного полотна удару твердым телом |  | СТБ EN 950-2012 СТБ EN 1192-2012 п.4.5 |
| 5.9 *** |  | 16.23, 25.12, 22.23/ 29.061 | Усилие, необходимое для открывания полотна дверного блока |  | СТБ 2433-2015 п.8.1.2 |
| 5.10 *** |  | 16.23, 25.12, 22.23/ 36.038 | Безотказность | СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 940-2004 п.7 |
| 6.1 *** | Шкафы металлические | 25.99/ 11.116 | Внешний вид, маркировка | СТБ 198-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 198-2002 п.6.1 |
| 6.2 *** |  | 25.99/ 29.061 | Основные размеры |  | СТБ 198-2002 п.6.2 |
| 6.3 *** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности |  | СТБ 198-2002 п.6.3 |
| 6.4 *** |  | 25.99/ 26.095 | Работоспособность роликов |  | СТБ 198-2002 п.6.7 СТБ 198-2002 п.4.10 |
| 6.5 *** |  | 25.99/ 26.095 | Устойчивость на горизонтальной плоскости |  | СТБ 198-2002 п.6.7 |
| 6.6 *** |  | 25.99/ 11.116 | Работоспособность замков |  | СТБ 198-2002 п.6.10 |
| 6.7 *** |  | 25.99/ 29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия (метод решетчатых надрезов) |  | СТБ 198-2002 п.6.12 ГОСТ 15140-78 |
| 7.1 * | Автомобили для инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов, защита броневая | 29.20/ 26.095 | Стойкость к воздействию стрелкового оружия (пулестойкость) | СТБ 51.3.01-96 ГОСТ 34282-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 51.3.02-2000 п.п.5.2, 5.3 ГОСТ Р 51112-97 п.6 |
| 7.2 * |  | 29.20/ 26.095 | Стойкость к взлому |  | СТБ 51.3.02-2000 п.п.5.1, 5.3 |

| 8.1 * | Пункты обменные, элементы конструкций пунктов обменных (стеновая панель, передаточный узел, устройство для приема и выдачи денег и т.д.) | 25.99/ 26.095 | Стойкость к воздействию стрелкового оружия (противопульная стойкость) | СТБ 51.4.01-96 ГОСТ Р 50941-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 51.4.02-2000 п.п.5.2, 5.3 ГОСТ Р 50941-2017 п.6.2 ГОСТ Р 51112-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 *** |  | 25.99/ 26.095 | Стойкость к взлому |  | СТБ 51.4.02-2000 п.п.5.1, 5.3 ГОСТ Р 50941-2017 п.6.3 ГОСТ Р 51113-97 |
| 9.1 *** | Роллеты противовзломные и пуленепробиваемые, ворота секционные, решетки рулонные | 25.11/ 11.116 | Геометрические параметры, маркировка, эксплуатационные характеристики и требования к конструкции | СТБ 51.2.03-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 51.2.03-2000 п.6.4 |
| 9.2 *** |  | 25.11/ 29.061 | Стойкость к взлому |  | СТБ 51.2.03-2000 п.6.2 |
| 9.3 * |  | 25.11/ 29.061 | Стойкость к воздействию стрелкового оружия |  | СТБ 51.2.03-2000 п.6.3 |
| 10.1 * | Ворота | 25.11/ 29.061, 11.116 | Размеры, соответствие применяемых материалов, качество поверхностей, показатели работоспособности, комплектность, маркировка | СТБ ЕН 12604-2006 СТБ 2442-2007 ГОСТ 31174-2017 ГОСТ ЕN 13241-1-2015 СТБ ЕН 12453-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕН 12605-2006 п.п.5.4.12÷5.4.14 ГОСТ 31174-2017 п.п. 8.1.2, 8.1.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.2 * |  | 25.11/ 36.038 | Работоспособность ворот |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.1.1 |
| 10.3 * |  | 25.11/ 26.095 | Способность предотвращения схода полотен ворот с направляющих |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.1.2 |
| 10.4 * |  | 25.11/ 26.095 | Способность предотвращения самопроизвольного перемещения полотен ворот по вертикали |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.1.4 |
| 10.5 * |  | 25.11/ 26.095 | Усилия открывания и закрывания ворот |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.1.5 |

| 10.6 * | Ворота | 25.11/ 26.095 | Надежность фиксирующих устройств ворот с вертикально перемещающимися полотнами | СТБ ЕН 12604-2006 СТБ 2442-2007 ГОСТ 31174-2017 ГОСТ ЕN 13241-1-2015 СТБ ЕН 12453-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7 * |  | 25.11/ 11.116 | Возможность схода с направляющих при эксплуатации |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.4.2 |
| 10.8 * |  | 25.11/ 26.095 | Возможность предохранения от падения посредством других конструктивных элементов |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.4.3 |
| 10.9 * |  | 25.11/ 11.116 | Соответствие устройства для открывания и закрывания ворот вручную |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.4.4 |
| 10.10 * |  | 25.11/ 11.116 | Наличие механических средств защиты от зажатия, захвата, затягивания и порезов человека |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.4.5 |
| 10.11 * |  | 25.11/ 11.116 | Наличие окон обзора в полотне ворот |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.4.6 |
| 10.12 * |  | 25.11/ 11.116 | Правильность установки пружин |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.4.7 |
| 10.13 * |  | 25.11/ 11.116 | Правильность установки противовесов |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.4.8 |
| 10.14 * |  | 25.11/ 11.116 | Работоспособность проходной калитки |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.4.12 |
| 10.15 * |  | 25.11/ 11.116 | Наличие предупреждающих знаков |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.4.14 |
| 11.1 *** | Стекло высокопрочное | 23.19/ 26.095 | Стойкость к удару твердыми предметами | СТБ 51.2.06-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 51.2.06-2005 п.9.6 |
| 11.2 *** |  | 23.19/ 26.095 | Стойкость к удару мягким телом |  | СТБ 51.2.06-2005 п.9.7 |
| 11.3 *** |  | 23.19/ 26.095 | Стойкость к прорубанию отверстия |  | СТБ 51.2.06-2005 п.9.8 |
| 11.4 * |  | 23.19/ 26.095 | Стойкость к воздействию стрелкового оружия |  | СТБ 51.2.06-2005 п.9.9 |
| 11.5 *** |  | 23.19/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 51.2.06-2005 п.9.3 |
| 11.6 *** |  | 23.19/ 29.061 | Геометрические параметры |  | СТБ 51.2.06-2005 п.9.4 |
| 12.1 *** | Стекло закаленное Стекло закаленное | 23.12/ 26.095 | Механическая прочность при ударе стальным шаром | ГОСТ 30698-2014 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 30698-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30698-2014 п.9.9 |
| 12.2 *** |  | 23.12/ 29.121 | Испытания на характер разрушения |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.10 ГОСТ 33002-2014 |
| 12.3 *** |  | 23.12/ 26.095 | Стойкость к механическому удару мягким телом (класс защиты) |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.13 |
| 12.4 *** |  | 23.12/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 30698-2014 п.п.9.1, 9.3, 9.4 |
| 12.5 *** |  | 23.12/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.2 |
| 12.6 *** |  | 23.12/ 11.116 | Наличие трещин, сколов, щербин на кромках и повреждения углов |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.15 ГОСТ 32557-2013 п.19 |
| 12.7 *** |  | 23.12/ 11.116 | Внешний вид (пороки) и цвет |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.8 |
| 12.8 *** | Стекло закаленное | 23.12/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 30698-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30698-2014 п.9.5 |
| 12.9 *** |  | 23.12/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.6 |
| 12.10 *** |  | 23.12/ 29.061 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.7 |
| 12.11 *** |  | 23.12/ 29.061 | Расположение отверстий, пазов, вырезов |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.15 |
| 12.12 *** |  | 23.12/ 11.116 | Контроль маркировки |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.16 ГОСТ 32530-2013 |
| 13.1 * | Стекло многослойное | 23.19/ 26.095 | Стойкость к воздействию стрелкового оружия | ГОСТ 30826-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30826-2014 п.9.15, ГОСТ 32566-2013 |
| 13.2 *** |  | 23.19/ 26.095 | Стойкость к удару шаром (класс защиты) |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.12 ГОСТ 32564.1-2013 |
| 13.3 *** |  | 23.19/ 26.095 | Стойкость к удару мягким телом (класс защиты) |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.14 |
| 13.4 *** |  | 23.19/ 26.080 | Испытание склеивающих материалов кипячением |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.7 ГОСТ 32357-2013 |
| 13.5 *** |  | 23.19/ 29.061 | Длина (высота), ширина и смещение листов стекла |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.1 ГОСТ 32557-2013 п.9.2 |
| 13.6 *** |  | 23.19/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.2 ГОСТ 32557-2013 п.8.2 |
| 13.7 *** |  | 23.19/ 11.116 | Качество обработки края, расположение и вид составляющих листов стекла и промежуточных слоев |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.3 |
| 13.8 *** |  | 23.19/ 11.116, 29.061 | Количество и размеры пороков |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.4 ГОСТ 32557-2013 п.19÷21 |
| 13.9 *** |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.5 ГОСТ 32557-2013 п.11 |

| 13.10 *** | Стекло многослойное | 23.19/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок | ГОСТ 30826-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30826-2014 п.9.6 ГОСТ 32557-2013 п.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.11 *** |  | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.11 ГОСТ 32557-2013 п.10 |
| 14.1 *** | Стекло с полимерными пленками | 23.19/ 26.095 | Стойкость к удару шаром (класс защиты) | ГОСТ 32563-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30826-2014 п.9.12 ГОСТ 32564.1-2013 |
| 14.2 *** |  | 23.19/ 26.095 | Стойкость к удару мягким телом (класс защиты) |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.14 |
| 14.3 *** |  | 23.19/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 32563-2013 п.9.1 ГОСТ 32557-2013 п.9 |
| 14.4 *** |  | 23.19/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 32563-2013 п.9.2 ГОСТ 32557-2013 п.8 |
| 14.5 *** |  | 23.19/ 11.116 | Смещение пленки |  | ГОСТ 32563-2013 п.9.3 |
| 14.6 *** |  | 23.19/ 11.116, 29.061 | Количество и размеры пороков |  | ГОСТ 32563-2013 п.9.4 ГОСТ 32557-2013 п.19 |
| 14.7 *** |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 32563-2013 п.9.5 ГОСТ 32557-2013 п.11 |
| 14.8 *** |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок |  | ГОСТ 32563-2013 п.9.6 ГОСТ 32557-2013 п.12 |
| 14.9 *** |  | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 32563-2013 п.9.10 ГОСТ 32557-2013 п.10 |

| 15.1 *** | Стекло листовое узорчатое | 23.12/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 5533-2013 | ГОСТ 5533-2013 п.7.1 ГОСТ 32557-2013 п.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2 *** |  | 23.12/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 5533-2013 п.7.1 ГОСТ 32557-2013 п.8 |
| 15.3 *** |  | 23.19/ 11.116 | Внешний вид (пороки) и цвет |  | ГОСТ 5533-2013 п.7.2 ГОСТ 32557-2013 п.19 |
| 15.4 *** |  | 23.19/ 11.116 | Узор на стекле |  | ГОСТ 5533-2013 п.7.3 ГОСТ 32557-2013 п.17 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							                    Т.А. Николаева