ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды; - сосуды, работающие под давлением | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 21563-2016 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33962-2016 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 09110.17.309-10 СТП 33240.17.400-25 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429-18 СТП 33240.26.510-21 | ГОСТ 14782-86 | ул. Правды, 30, 210029, г. Витебск |
| 1.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 1.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды; - сосуды, работающие под давлением | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод, внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | СТП 34.17.101 СТП 34.17.415 СТП 34.17.428-90 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°C, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Правды, 30, 210029, г. Витебск |
| 1.5 ** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 |  |
| 1.6 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 09110.23.511-08 СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.415 СТП 34.37.525-91 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 | ул. Правды, 30, 210029, г. Витебск |
| 2.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 2.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.4 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод, внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 2.5 ** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 |  |
| 2.6 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Сетевые и технологические трубопроводы | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 09110.17.309-10 СТП 33240.17.418-21 СТП 09110.17.432-15 СТП 34.17.101 СТП 34.17.415 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 | ул. Правды, 30, 210029, г. Витебск |
| 3.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 3.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.4 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод, внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 3.5 ** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 |  |
| 3.6 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 ** | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 09110.17.309-10 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-18 СТП 09110.17.430-10 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429-18 СТП 34.17.101 СТП 34.17.415 СТП 34.37.525-91 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 | ул. Правды, 30, 210029, г. Витебск |
| 4.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 4.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.4 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод, внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 4.5 ** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 |  |
| 4.6 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |  |

Примечание:

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами