Приложение к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4255

от «23» января 2012 года

на  1-м  листе

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» января 2012 года

лаборатории по обслуживанию прядильно-отделочного цеха, цеха трощения и крутки, сортировочно-упаковочного цеха завода полиэфирных нитей отдела технического контроля открытого акционерного общества «Могилевхимволокно»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нити полиэфирные малоусадочные с повышенной адгезией; Нити полиэфирные комплексные технического назначения; Нитки полиэфирные обувные; Нить полиэфирная техническая; Нить полиэфирная малоусадочная линейной плотности 944 текс; Нити полиэфирные технического назначения; Нить полиэфирная техническая многокруточная; Нить полиэфирная с повышенной адгезией высокопрочная термостойкая; Шнур полиэфирный бытовой; Нити полиэфирные пневмосоединенные технического назначения |  | Отклонение фактической линейной плотности от номинальной | ТУ 6-13-0204077-17-88 ТУ РБ 00204079.009-98 ТУ РБ 00204079.006-96 ТУ РБ 700117487.166-2002 ТУ 6-13-0204077-19-91 ТУ ВY 700117487.014-2009 ТУ ВY 700117487.030-2009 ТУ ВY 190819222.002-2009 ТУ РБ 00204079.027-98 ТУ ВY 700117487.039-2011 | ГОСТ 6611.1-73 |
|  |  | Удельная разрывная нагрузка; разрывная нагрузка нитки; удлинение нити при разрыве; коэффициент вариации по разрывной нагрузке; коэффициент вариации по удлинению нити при разрыве |  | ГОСТ 6611.2-73 |
|  |  | Число кручений на 1 м нити; число сложений |  | ГОСТ 6611.3-2003 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 6611.4-73 |
|  |  | Линейная усадка |  | ГОСТ 19603-74 |
|  |  | Неравновесность ниток в петле |  | ГОСТ 28753.1-90 |
|  |  | Линейная плотность |  | ГОСТ 16218.2-93 |
|  |  | Диаметр (ширина) |  | ГОСТ 16218.1-93 |
|  |  | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 16218.5-93 |
|  |  | Плотность (количество петельных рядов на 50 мм) |  | ГОСТ 16218.4-93 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного предприятия «БГЦА»                	Т.А. Николаева