ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Материалы тепло-изоляционные. Плиты минераловатные | 23.99/35.060 | Сорбционная влажность | ГОСТ 24816-2014 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 1.2* |  |  | Влажность | ГОСТ 17177-94 п. 8 |  |  |
| 1.3* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при изгибе | СТБ EN 12089-2016 |  |  |
| 1.4* |  | 23.99/29.119 | Плотность | СТБ EN 1602-2016 |  |  |
| 1.5* |  | 23.99/29.040 | Водопоглощение кратковременное | СТБ EN 1609-2016 |  |  |
| 1.6* |  | 23.99/29.061 | Длина и ширина | СТБ EN 822-2016 |  |  |
| 1.7* |  | 23.99/29.121 | Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации | СТБ EN 826-2016 |  |  |
| 1.8* |  |  | Предел прочности при растяжении в плоскости плиты | СТБ EN 1608-2016 |  |  |
| 1.9* |  |  | Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты | СТБ EN 1607-2016 |  |  |
| 2.1* | Материалы тепло-изоляционные. Плиты пенополистирольные | 20.59/29.119 | Плотность | ГОСТ 17177-94 п. 7 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 20.59/29.061 | Линейные размеры, правильность геометрической формы | ГОСТ 17177-94 п.п. 4, 6 |  |  |
| 2.3* |  | 20.59/35.060 | Влажность | ГОСТ 17177-94 п. 8; СТБ 1437-2004 п.7.4.1 |  |  |
| 2.4* |  | 20.59/29.121 | Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации | ГОСТ 17177-94 п. 13 ; СТБ 1437-2004 п.7.4.2 |  |  |
| 2.5* |  |  | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 17177-94 п. 15 ; СТБ 1437-2004 п.7.4.3 |  |  |
| 2.6* |  |  | Предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности плиты | СТБ 1437-2004 п. 7.5 |  |  |
| 2.7* |  | 20.59/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); СТБ 1437-2004 п. 7.6 |  |  |
| 3.1* | Сетка стеклянная | 23.14/29.061 | Длина и ширина | ГОСТ 6943.17-94 (ИСО 5025-78) | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 3.2* |  | 23.14/29.040 | Масса на единицу площади | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) |  |  |
| 3.3* |  | 23.14/29.061 | Количество нитей на единицу длины основы и утка | ГОСТ 6943.15-94 (ИСО 4602-78) |  |  |
| 3.4* |  | 23.14/29.121 | Разрывная нагрузка основа/уток после выдержки: - в дистиллированной воде; - в щелочном растворе; - в водном цементном растворе | ГОСТ 6943.10-2015; ГОСТ EN 13496-2014 |  |  |
| 4.1** | Дюбели строительные с металлическими гвоздями и гвоздями из пластических масс. Анкерные системы | 22.23/29.061 | Внешний вид, габаритные размеры и комплектность | ГОСТ 26998-86 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 4.2** |  | 22.23/29.121 | Усилие вырыва из подосновы (бетон, кирпич, ячеистый бетон) | ГОСТ 26998-86 п. 5.3 |  |  |
| 5.1* | Крепежные элементы систем утепления. Элементы каркаса. Стальные строительные конструкции | 25.11/29.061 | Толщина антикоррозионного покрытия | СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (ИСО 2808-97) п.п. 7, 8 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 6.1* | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 6.2* |  | 23.64/35.060 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |  |
| 6.3* |  | 23.64/29.121 | Адгезия к основанию | ГОСТ 28574-2014 п.5 |  |  |
| 6.4* |  |  | Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве: - бетон-плитка отделочная; - прочности сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом | СТБ 1621-2006 п. п. 7.4, 7.11 |  |  |
| 6.5* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |  |  |
| 7.1* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/35.060 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 7.2* |  | 23.64/29.144 | Подвижность | ГОСТ 5802-2024 п. 5 |  |  |
| 7.3* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |  |  |
| 7.4* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления покрытий с основанием | ГОСТ 28574-2014 п.5; СТБ 1263-2001 п. 8.9 |  |  |
| 8.1* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.144 | Подвижность | ГОСТ 5802-2024 п. 5 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 8.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве | СТБ 1307-2012 п. 7.16 |  |  |
| 8.3* |  |  | Прочность сцепления покрытий с основанием | ГОСТ 28574-2014 п.5; СТБ 1307-2012 п. 7.12 |  |  |
| 8.4* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 310.4-81 п.2.2.8 |  |  |
| 8.5* |  |  | Прочность раствора на сжатие | ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 5802-2024 п. 9 Приложение 1; СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.9 |  |  |
| 8.6* |  | 23.64/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |  |
| 8.7* |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 5802-2024 п. 10 |  |  |
| 9.1* | Бетоны | 23.63/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 9.2* |  | 23.63/35.060 | Влажность | ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 9.3* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 9.4* |  | 23.63/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 9.5* |  | 23.63/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 10180-2012 |  |  |
| 9.6* |  |  | Прочность бетона на сжатие образцов отоб-ранных из конструкций | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019 |  |  |
| 10.1* | Кирпич и камни керамические Кирпич и камни силикатные | 23.32/29.121 | Предел прочности изделий при изгибе | ГОСТ 8462-85 п. 3.3 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 10.2* |  |  | Предел прочности изделий на сжатие | ГОСТ 8462-85 п. 3.2 |  |  |
| 11.1* | Блоки из ячеистого бетона | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.5.2 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 11.2* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 11.3* |  | 23.61/35.060 | Влажность | ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 12.1* | Листы гипсокартонные | 23.69/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 6266-97 п. 8.1 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 12.2* |  | 23.69/29.040 | Масса 1м2 листа (поверхностная плотность) | ГОСТ 6266-97 п. 8.3 |  |  |
| 12.3* |  | 23.69/29.121 | Разрушающая нагрузка и прогиб листов | ГОСТ 6266-97 п. 8.4 |  |  |
| 12.4* |  |  | Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном | ГОСТ 6266-97 п. 8.5 |  |  |
| 12.5* |  | 23.69/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 6266-97 п. 8.6 |  |  |
| 13.1* | Листы цементные композиционные безасбестовые | 23.65/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 18124-2012 п.8.1; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 8747-88 п.2 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 13.2* |  | 23.65/29.119 | Плотность | ГОСТ 18124-2012 п.8.5; ГОСТ 8747-88 п. 9 |  |  |
| 13.3* |  | 23.65/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 18124-2012 Приложение Б; ГОСТ 8747-88 п. 10 |  |  |
| 13.4* |  | 23.65/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 18124-2012 п.8.3; ГОСТ 8747-88 п. 4 |  |  |
| 14.1* | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления | 23.99/29.121 | Усилие вырыва анкерных устройств (крепежных элементов) из подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.7; СТБ 2068-2025 п. 12 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 14.2* |  |  | Предел прочности при растяжении | СТБ 2068-2025 п. 6 |  |  |
| 14.3* |  |  | Предел прочности на отрыв от подосновы | СТБ 2068-2025 п. 8 |  |  |
| 14.4* |  | 23.99/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 2033-2010 п. 8 |  |  |
| 15.1** | Вентилируемые системы утепления | 25.11/29.121 | Усилие вырыва анкерных устройств (крепежных элементов) из подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.7; СТБ 2068-2025 п. 12 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 15.2* |  | 25.11/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 2080-2010 п. 11 |  |  |
| 16.1** | Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий | 23.99/29.121 | Усилие вырыва анкерных устройств (крепежных элементов) из подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.7; СТБ 2068-2025 п. 12; СТБ 2079-2010 п. 10 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 16.2* |  |  | Предел прочности при сжатии | СТБ 2079-2010 п. 6 |  |  |
| 16.3* |  |  | Предел прочности при растяжении | СТБ 2079-2010 п. 7 |  |  |
| 16.4* |  | 23.99/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 2079-2010 п. 15 |  |  |
| 17.1* | Арматура стеклопластиковая | 23.19/29.061 | Внешний вид, геометрические параметры (номинальный диаметр, наружный диаметр, шаг спиральной оплетки) | СТБ 1103-98 п.п. 7.1, 7.2, 7.11 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 17.2* |  | 23.19/29.119 | Плотность | ГОСТ 15139-69 |  |  |
| 17.3* |  | 23.19/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) |  |  |
| 17.4* |  | 23.19/29.121 | Прочность при статическом изгибе | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010); СТБ 1103-98 п. 7.8 |  |  |
| 18.1** | Ограждающие конструкции зданий и сооружений | 100.13/29.061, 100.13/35.065 | Тепловизионный контроль качества теплоизоляции ограждающих конструкций: -измерение температуры внутреннего воздуха, °С -измерение температуры наружного воздуха, °С - измерение температуры в зонах базового и исследуемого участков Температура: - изотермической поверхности (метод бесконтактного измерения); - поверхности (метод контактного измерения) характерных зон Температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчетных условиях эксплуатации (расчетное значение) Определение относительного сопротивления теплопередаче участка ограждающих конструкций (расчетное значение) Температура точки росы внутреннего воздуха аномальных участков при расчётных условиях эксплуатации, °С Линейные размеры контура границ дефектного участка внутренней ОК с однородным температурным полем | ГОСТ 26629-85; ГОСТ 26629-85 п.5.5; СП 2.04.01-2020 Приложение E | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 19.1** | Здания и сооружения. Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.13/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 20.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Измерение массовой (объёмной) концентрации углерода оксида (СO), ДИ: от 1,25 до 25000) мг/м3 (от 1 до 20000 млн-1); | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Ф.Скорины, 15, ком. 107, 220076, г. Минск |  |
| 20.2** |  |  | Измерение объёмной концентрации кислорода (O2), ДИ: от 0,1 до 21 об. % |  |  |  |
| 20.3** |  | 100.01/35.065 | Температура газов, поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов | СТБ 17.08.05-03-2016 раздел 5 |  |  |