ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Грунты | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | ГОСТ 12536-2014 4.2 | ул. Горького, цокольный этаж, 91, корпус 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.2* |  |  | Влажность в т.ч. гигроскопическая (метод высушивания до постоянной массы) | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 1.3* |  |  | Верхний предел пластичности - влажность грунта на границе текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 1.4* |  |  | Нижний предел пластичности - влажность грунта на границе раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п. 8 |  |  |
| 1.5* |  |  | Показатель пластичности (число пластичности) | СП 5.01.04-2025 Таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 п.7п.8 |  |  |
| 1.6* |  |  | Показатель текучести (консистенция) | СП 5.01.04-2025 Таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7, п.8 |  |  |
| 1.7** |  |  | Плотность грунта (метод режущего кольца) | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 1.8* |  |  | Плотность скелета (сухого) грунта | ГОСТ 5180-2015 п.5, п.9, п.12. |  |  |
| 1.9* |  |  | Плотность частиц грунта | ГОСТ 5180-2015 п. 13 |  |  |
| 1.10* |  |  | Коэффициент пористости | СП 5.01.04-2025 Таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.9, п.12, п.13. |  |  |
| 1.11* |  |  | Степень влажности | СП 5.01.04-2025 Таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.9, п.12, п.13 |  |  |
| 1.12* |  |  | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов | СП 5.01.04-2025 Таблица Г2 ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |
| 1.13* |  |  | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п.5 |  |  |
| 1.14* |  | 100.06/29.113 | Коррозионная агрессивность по отношению к стали: - удельное электрическое сопротивление грунта, - средняя плотность катодного тока | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А2, Приложение Б |  |  |
| 1.15* |  | 100.06/29.040 | Потеря массы при прокаливании | ГОСТ 3594.15-93 |  |  |
| 1.16** |  |  | Плотность грунтов (объемно-весовой метод) | СТБ 2176-2025 п. 6.1 |  |  |
| 1.17** |  | 100.06/26.095 | Степень уплотнения (ускоренный метод динамического зондирования при глубине контроля до 0,3 м) | СТБ 2176-2025 п.6.2 СТБ 1377-2003 |  |  |
| 1.18* |  | 100.06/29.121 | Прочностные характеристики (метод одноплоскостного неконсолидированного быстрого среза): - угол внутреннего трения; - удельное сцепление | ГОСТ 12248.1-2020 |  |  |
| 1.19** |  |  | Модуль деформации грунта (штамп S - 5000 см2, S - 2500 см2, S - 600 см2) | ГОСТ 20276.1-2020 |  |  |
| 1.20** |  |  | Статическое зондирование - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда Д: (0,05-30) МПа, глубина погружения до 10 м. | ГОСТ 19912-2012 п.5 |  |  |
| 1.21** |  |  | Динамическое зондирование - условное динамическое сопротивление грунта погружению зонда Д: до 17,5 МПа включительно | ГОСТ 19912-2012 п.6 |  |  |
| 1.22* |  |  | Несущая способность (испытания натурной сваей) | СТБ 2242-2011 п. 8.2, п. 8.7. |  |  |
| 1.23** |  |  | Прочностные характеристики (метод вращательного среза); - сопротивление грунта срезу: -сопротивление грунта недренированному сдвигу | ГОСТ 20276.5-2020 |  |  |
| 2.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 | ул. Горького, цокольный этаж, 91, корпус 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |  |