ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 | ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс); ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 1.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие и растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 п.7.2, п.7.3; ГОСТ 13015.0-83 |  |  |
| 1.3* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 | ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 1.4* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |  |  |
| 1.5* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 1.6* |  | 23.61/29.151 | Водопоглащение бетона | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 1.7* |  | 23.61/29.070 | Истираемость бетона | ГОСТ 13087-2018 |  |  |
| 2.1** | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | 22.23/42.000 | Отбор образцов плит | СТБ 1437-2004 п.6.7, п.6.8, п.7.1.1 | ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 2.2* |  | 22.23/29.119 | Плотность плит | ГОСТ 17177-94 п.7.2; СТБ 1437-2004 п.7.3 | ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 2.3* |  | 22.23/29.151 | Влажность | ГОСТ 17177-94 п.8; СТБ 1437-2004 п.7.4 |  |  |
| 2.4* |  | 22.23/26.141 | Водопоглащение плит | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); СТБ 1437-2004 п.7.6 |  |  |
| 2.5* |  | 22.23/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 17177-94 п.15; СТБ 1437-2004 п.7.4.3 |  |  |
| 2.6* |  | 22.23/26.080 | Время самостоятельного горения | СТБ 1437-2004 п.7.8 |  |  |
| 2.7* |  | 22.23/29.121 | Прочность на сжатие при 10% деформации | ГОСТ 17177-94 п.13; СТБ 1437-2004 п.7.4 |  |  |
| 3.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22856-89 п.2.5; ГОСТ 8267-93 п.5.6; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс); ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 | ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 3.3* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |
| 3.4* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |  |  |
| 3.5* |  | 08.12/29.121 | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |  |
| 3.6* |  |  | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |  |
| 4.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб песка | ГОСТ 8735-88 п.2 | ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс); ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 | ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 4.3* |  |  | Содержание глины в комках (песок) | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 4.4* |  | 08.12/11.116 | Наличие органических примесей | ГОСТ 8735-88 п.6 |  |  |
| 4.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 5.1** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб смеси | ГОСТ 10180-2012 п.4.2; СТБ 1035-96 п.6.1; СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс); ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 5.2* |  | 23.63/29.144 | Удобоукладываемость | СТБ 1035-96 п.5.2; СТБ 1545-2005 п.5 |  |  |
| 5.3* |  | 23.63/11.116 | Сохраняемость удобоукладываемости во времени | СТБ 1035-96 п.6.5; СТБ 1545-2005 п.10 | ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 6.1* | Бетоны конструкционные тяжелые. Бетоны легкие | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019; СТБ 1152-99 п.7.1 | ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс); ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 6.2* |  |  | Прочность на сжатие (методы: пластических деформаций, ударного импульса) | ГОСТ 22690-2015; СТБ 2264-2012 | ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс); ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 6.3* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 п.7.3; СТБ 1152-99 п.7.1 |  |  |
| 6.4* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; СТБ 1152-99 п.7.2 | ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 6.5* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость бетона (ускоренный метод) | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |  |  |
| 6.6* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 | ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс); ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 7.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб (образцов) | ГОСТ 5802-86 п.1.2, п.1.3; СТБ 1307-2012 п.7.1 | ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс); ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 7.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-86 п.6 | ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс); ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 7.3* |  | 23.64/29.144 | Подвижность | ГОСТ 5802-86 п.2 |  |  |
| 7.4* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость раствора | ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 5802-86 п.10; СТБ 1307-2012 п.7.8 | ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 10.1* | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 25.11/29.121 | Прочность сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 п.6.31; СТБ 2174-2011 п.7.10, п.7.11 | ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 11.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/11.116 | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 | ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно, Гродненская область (испытательный комплекс) |  |
| 11.2** |  | 25.11/29.121 | Прочность ступеньки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.7, п.5.8 |  |  |
| 11.3** |  |  | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10, п.5.11 |  |  |
| 11.4** |  |  | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |  |  |
| 11.5** |  |  | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |  |  |
| 11.6** |  |  | Прочность ограждения крыши здания | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |  |  |