Приложение №

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3442

от 19 октября 2009 года

на бланке №

на 2 листах

# Дополнение к области аккредитации

# № 1 от 19 ноября 2012 года

лаборатории неразрушающего контроля

Открытого акционерного общества «Белорусский автомобильный завод»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Литые детали и узлы вагонов - основной металл |  | Магнитный контроль: - феррозондовая дефектоскопия*2 *11) | ГОСТ 22703-91 ГОСТ 31236-2004 ГОСТ 31237-2004 Правила технической безопасности и охраны труда в литейном производстве. Утв. Постановление МЧС РБ от 03.01.2005 №1/1 Правила безопасности и охраны труда металлургических производств. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.05.2007 № 8 | ГОСТ 21104-75 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Литые детали и узлы вагонов.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Феррозондовая дефектоскопия | Основной металл | Минимальный размер выявляемых дефектов: - поверхностные: -ширина (раскрытие) -глубина - подповерхностные: -ширина (раскрытие) -глубина - Градиент напряженности магнитного поля - Погрешность | 0,1 мм 0,2 мм св. 0,3 до 0,5 мм св. 0,5 до 1,0 мм ±(200 – 200000) А/м2 ±10% |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева