


 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ
по состоянию на «28» ноября  2025г.

[bookmark: _Hlk2125598461]Открытое акционерное общество «Гомельский завод литья и нормалей»
наименование юридического лица
Центральная заводская лаборатории
наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)
№BY/112 2.0258
уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь
	№
п/п
	Наименование объекта
	Код 
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение 
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности

	1.1*

	Металлы 
основные черные: железо, чугун, сталь,
ферросплавы и изделия из них
	24.10/08.169
24.20/08.169
24.31/08.169
24.32/08.169
24.33/08.169
24.34/08.169
	Массовая доля 
углерода 
(0,030-4,460)%
	ГОСТ 1050-2013
ГОСТ 380-2005
ГОСТ 2246-70
ГОСТ 1435-99
ГОСТ 1414-75
ГОСТ 977-88
ГОСТ 19281-2014
ГОСТ 14959-2016
ГОСТ 10702-2016
ГОСТ 4543-2016
ГОСТ 5950-2000
ГОСТ 19265-73
ГОСТ 5632-2014
ГОСТ 4832-95
ГОСТ 805-95
ГОСТ 1412-85
ГОСТ 7293-85
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 22536.1-88 п.3
ГОСТ 12344-2003 п.4
	246035, г.Гомель, ул.Могилевская,16

	1.2*


	Металлы 
основные черные: железо, чугун, сталь,
ферросплавы и изделия из них
	24.10/08.035
24.20/08.035
24.31/08.035
24.32/08.035
24.33/08.035
24.34/08.035
	Массовая доля: 
титана (0,01-0,90)%
марганца (0,03-2,20)%
никеля (0,01-12,0)% кремния (0,01-2,60)%
молибдена
(0,025-0,90)%)
хрома (0,02-20,0)%
меди (0,01-2,0)%
фосфора (0,02-0,50)%
магния (0,01-0,10)%
серы (0,002-0,20)% 
	ГОСТ 1050-2013
ГОСТ 380-2005
ГОСТ 2246-70
ГОСТ 1435-99
ГОСТ 1414-75
ГОСТ 977-88
ГОСТ 19281-2014
ГОСТ 14959-2016
ГОСТ 10702-2016
ГОСТ 4543-2016
ГОСТ 5950-2000
ГОСТ 19265-73
ГОСТ 5632-2014
ГОСТ 4832-95
ГОСТ 805-95
ГОСТ 1412-85
ГОСТ 7293-85
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 18895-97
ГОСТ 27611-88
	246035, г.Гомель, ул.Могилевская,16

	1.3*

	
	24.10/08.149
24.20/08.149
24.31/08.149
24.32/08.149
24.33/08.149
24.34/08.149
	Массовая доля серы 
(0,0032-0,250)%
	
	ГОСТ 12345-2001 п.4
ГОСТ 22536.2-87 п.2
	

	1.4*
	
	24.10/08.052
24.20/08.052
24.31/08.052
24.32/08.052
24.33/08.052
24.34/08.052
	Массовая доля кремния
(0,247-2,884%)
	
	ГОСТ 22536.4-88 п.2
	

	1.5*
	
	24.10/29.143
24.20/29.143
24.31/29.143
24.32/29.143
24.33/29.143
24.34/29.143
	Твердость по 
Бринеллю 
(90-180)НВ
	
	ГОСТ 9012-59
	

	1.6*
	Металлы 
основные черные: железо, чугун, сталь,
ферросплавы и изделия из них
	24.10/29.143
24.20/29.143
24.31/29.143
24.32/29.143
24.33/29.143
24.34/29.143
	Твердость по 
Роквеллу
(20-65)HRC
(30-85)HRA
(30-95)HRB
	ГОСТ 1050-2013
ГОСТ 380-2005
ГОСТ 2246-70
ГОСТ 1435-99
ГОСТ 1414-75
ГОСТ 977-88
ГОСТ 19281-2014
ГОСТ 14959-2016
ГОСТ 10702-2016
ГОСТ 4543-2016
ГОСТ 5950-2000
ГОСТ 19265-73
ГОСТ 5632-2014
ГОСТ 4832-95
ГОСТ 805-95
ГОСТ 1412-85
ГОСТ 7293-85
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 9013-59
	246035, г.Гомель, ул.Могилевская,16

	1.7*
	
	24.10/29.121
24.20/29.121
24.31/29.121
24.32/29.121
24.33/29.121
24.34/29.121
	Временное 
сопротивление 
разрыву, 
относительное 
удлинение
	
	ГОСТ 1497-84
ГОСТ 27208-87 п.1

	

	1.8*
	
	24.10/18.115
24.20/18.115
24.31/18.115
24.32/18.115
24.33/18.115
24.34/18.115
	Глубина 
обезуглероженного 
слоя
	
	ГОСТ 1763-68 п. 1.2
	

	1.9*
	
	24.10/18.115
24.20/18.115
24.31/18.115
24.32/18.115
24.33/18.115
24.34/18.115
	Микроструктура
	
	ГОСТ 8233-56
ГОСТ 3443-87
	

	1.10*
	
	24.10/18.115
24.20/18.115
24.31/18.115
24.32/18.115
24.33/18.115
24.34/18.115

	Величина зерна
	
	ГОСТ 5639-82 п. 3.3
	

	1.11*
	Металлы 
основные черные: железо, чугун, сталь,
ферросплавы и изделия из них
	24.10/18.115
24.20/18.115
24.31/18.115
24.32/18.115
24.33/18.115
24.34/18.115
	Макроструктура
	ГОСТ 1050-2013
ГОСТ 380-2005
ГОСТ 2246-70
ГОСТ 1435-99
ГОСТ 1414-75
ГОСТ 977-88
ГОСТ 19281-2014
ГОСТ 14959-2016
ГОСТ 10702-2016
ГОСТ 4543-2016
ГОСТ 5950-2000
ГОСТ 19265-73
ГОСТ 5632-2014
ГОСТ 4832-95
ГОСТ 805-95
ГОСТ 1412-85
ГОСТ 7293-85
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 10243-75
	246035, г.Гомель, ул.Могилевская,16

	1.12*
	
	24.10/29.144
24.20/29.144
24.31/29.144
24.32/29.144
24.33/29.144
24.34/29.144
	Осадка 
в холодном 
состоянии
	
	ГОСТ 8817-82
	

	1.13*
	
	24.10/18.115
24.20/18.115
24.31/18.115
24.32/18.115
24.33/18.115
24.34/18.115
	Карбидная 
неоднородность
	
	ГОСТ 5950-2000 п.6.10
ГОСТ 19265-73 п.5.9
	

	2.1*

	Сплавы 
алюминиевые 
литейные







	24.42/08.035

	Массовая доля:  
кремния (4,0-11,0)%
магния (0,065-1,0)%
марганца
(0,10-0,80)%
меди (0,30-2,40)% 
железа (0,30-2,00)%

	ГОСТ 1583-93 
ТНПА и другая документация









	ГОСТ 7727-81 п.3



	

	2.2*
	
	24.42/29.143
	Твердость 
по Бринеллю 
(90-180) НВ

	
	ГОСТ 9012-59
 
	

	2.3*
	Сплавы 
алюминиевые 
литейные

	24.42/29.121
	Временное 
сопротивление, 
относительное 
удлинение

	ГОСТ 1583-93 
ТНПА и другая документация



	ГОСТ 1497-84
 

	246035, г.Гомель, ул.Могилевская,16

	3.1*
	Болты 
с шестигранной 
головкой 
	25.94/29.121

	Испытания 
пробной 
нагрузкой

	ГОСТ 7798-70
ГОСТ 7796-70
ТНПА и другая документация

	ГОСТ
ISO 898-1-2014 п.9.6
	

	3.2*


	
	25.94/29.121
	Испытания 
на растяжение 
на косой шайбе

	
	ГОСТ
ISO 898-1-2014 п.9.1
	

	3.3*


	
	25.94/18.115
	Глубина 
обезуглероженного слоя

	
	ГОСТ
ISO 898-1-2014 п.9.10/2
	

	3.4*
	
	25.94/29.121
	Предел 
прочности на растяжение

	
	ГОСТ 1497-84
ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.2 
	

	3.5*

	
	25.94/29.143
	Твердость 
по Бринеллю 
(90-180) НВ

	
	ГОСТ 9012-59
ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.9
	

	3.6*
	
	25.94/29.143
	Твердость 
по Виккерсу
(45-800) HV
	
	ГОСТ 2999-75
ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.9
	

	3.7*
	
	25.94/29.143
	Твердость 
по Роквеллу
(20-65) HRC
	
	ГОСТ 9013-59
ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.9
	

	4.1*
	Гайки 
шестигранные 
нормальные
	25.94/29.121
	Испытания 
пробной 
нагрузкой
	ГОСТ ISO 4032-2014
ГОСТ ISO 8673-2014
ТНПА и другая документация

	ГОСТ ISO 898-2-2015 п.9.1
	246035, г.Гомель, ул.Могилевская,16

	4.2*
	
	25.94/29.143
	Твердость 
по Виккерсу
(45-800) HV

	
	ГОСТ 2999-75
ГОСТ ISO 898-2-2015 п.9.2
	

	4.3*
	
	25.94/29.143
	Твердость 
по Роквеллу
(20-65) HRC

	
	ГОСТ 9013-59
ГОСТ ISO 898-2-2015 п.9.2
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