ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение, статический изгиб; сварные соединения; - образцы сварных соединений | ГОСТ 10922-2012; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения; - основной металл; - образцы сварных соединений | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 2.1* | Грузоподъемные краны и механизмы | 24.10/29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение, статический изгиб; сварные соединения; - образцы сварных соединений | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения; - образцы сварных соединений | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 3.1* | Несущие и ограждающие металлоконструкции, конвейеры пассажирские | 24.10/29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение, статический изгиб; сварные соединения; - образцы сварных соединений | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения; - основной металл; - образцы сварных соединений | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 3.3** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 4.1* | Оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание; сварные соединения; - образцы сварных соединений | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 8695-75; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения; - образцы сварных соединений | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 4.3** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 5.1* | Оборудование, работающее под избыточным давлением: трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание; сварные соединения; - образцы сварных соединений | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 8695-75; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения; - основной металл; - образцы сварных соединений | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 5.3** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |