ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Мешки-вкладыши полиэтиленовые для мягких специализированных контейнеров | 22.29/26.141 | Герметичность | ГОСТ 19360-74 п. 4.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1** | Цементы общестроительные. портландцементы песчанистые. Портландцемент для производства асбестоцементных изделий. Портландцементы белые. Цемент для строительных растворов. Портландцемент безусадочный. Цемент напрягающий. Портландцементы с гранитным отсевом. Клинкер портландцементный. | 23.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30515-2013 п. 7; ГОСТ 310.1-76 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 1.2* ТР | Чехлы из термоусадочной плёнки для формирования транспортных пакетов | 22.29/26.141 | Герметичность | ГОСТ 19360-74 п. 4.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 005/2011 |
| 1.2* | Цементы общестроительные. портландцементы песчанистые. Портландцемент для производства асбестоцементных изделий. Портландцементы белые. Цемент для строительных растворов. Портландцемент безусадочный. Цемент напрягающий. Портландцементы с гранитным отсевом. Клинкер портландцементный. | 23.51/42.000 | Пoдготовка проб | ГОСТ 30515-2013 п. 7; ГОСТ 30744-2001 п. 4; ГОСТ 310.1-76 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 1.3* |  | 23.51/29.121 | Предел прочности при (на) изгибе | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.4-81 |  |  |
| 1.4* |  |  | Предел прочности при (на) сжатии |  |  |  |
| 1.5* |  |  | Предел прочности при сжатии после пропаривания (группа по эффективности пропаривания) |  |  |  |
| 1.6* |  | 23.51/29.054 | Тонкость помола по остатку на сите с сеткой № 008 | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.2-76 п. 1 |  |  |
| 1.7* |  |  | Тoнкость помола по удельной поверхности | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.2-76 п. 2 |  |  |
| 1.8* |  | 23.51/29.119 | Плoтность |  |  |  |
| 1.9* |  | 23.51/29.049 | Нормальная густота | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.3-76 п. 1 |  |  |
| 1.10* |  |  | Сроки (начало и конец) схватывания | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.3-76 п.п. 1, 2 |  |  |
| 1.11* |  | 23.51/32.115 | Равномерность изменения объёма | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.3-76 п.п. 1, 3 |  |  |
| 1.12* |  | 23.51/29.049 | Признаки ложного схватывания | СТБ 1239-2000 п. 9.3 Прил. А |  |  |
| 1.14* |  | 23.51/32.115 | Водоoтделение | ГОСТ 25328-82 п. 3.4; ГОСТ 310.6-2020 |  |  |
| 1.15* |  | 23.51/29.061 | Линейное расширение | СТБ 1335-2002 п. 7.3; СТБ 942-93 п. 7.4 |  |  |
| 1.16* |  | 23.51/42.000 | Подготовка проб для химического анализа | ГОСТ 5382-2019 п. 4; СТБ 1465-2004 п. 3.2 |  |  |
| 1.17* |  | 23.51/08.149 | Массовая доля ангидрида серной кислоты (содержание оксида серы (VI)), (SO ₃ ) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.2, 14.3 |  |  |
| 1.18* |  | 23.51/08.052 | Сoдержание влаги | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 6 |  |  |
| 1.19* |  |  | Пoтеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7 |  |  |
| 1.20* |  | 23.51/08.156 | Содержание оксида кремния (SiO ₂) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.4, 9.6 |  |  |
| 1.21* |  |  | Содержание оксида алюминия (Al ₂O ₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.3, 12.4 |  |  |
| 1.22* |  |  | Содержание оксида железа (III) (Fe₂O₃) (фотометрический метод) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.4 |  |  |
| 1.23* |  | 23.51/08.149 | Содержание оксида железа (II)(FeO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.6.1-11.6.3.1, 11.6.4 |  |  |
| 1.24* |  |  | Содержание оксида кальция (СаО) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 |  |  |
| 1.25* |  | 23.51/08.156 | Содержание оксида магния(MgO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 |  |  |
| 1.26* |  | 23.51/08.149 | Содержание свободного оксида кальция (СаОсв) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 16 |  |  |
| 1.27* |  | 23.51/08.156 | Содержание оксида натрия(Na₂O) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |  |  |
| 1.28* |  |  | Содержание оксида калия (К₂O) |  |  |  |
| 1.29* |  |  | Массовая доля (содержание) щелочных оксидов (Na₂O и К₂O) в пересчёте на Na₂O | ГОСТ 25328-82 п. 3.1.1 |  |  |
| 1.30* |  |  | Сoдержание оксида хрома (VI), (CrO₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 18.1, 18.2 |  |  |
| 1.31* |  |  | Массовая доля (содержание) хрома шестивалентного водорастворимого (Cr+⁶) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 18.1, 18.2; СТБ 1239-2000 п. 9.5 |  |  |
| 1.32* |  | 23.51/08.052 | Содержание нерастворимого остатка | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 8 |  |  |
| 1.33* |  | 23.51/08.156 | Содержание хлор-иона (Cl¯) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 21.1, 21.3 |  |  |
| 1.34* |  |  | Содержание трёхкальциевого силиката | ГОСТ 33174-2014 п. 9.3 |  |  |
| 1.35* |  |  | Содержание трёхкальциевого алюмината в цементе | ГОСТ 22266-2013 п. 9.3; СТБ 1239-2000 п. 9.4 |  |  |
| 1.36* |  |  | Содержание трёхкальциевого алюмината | ГОСТ 22266-2013 п. 9.3 |  |  |
| 1.37* |  |  | Содержание четырёхкальциевого алюмоферрита |  |  |  |
| 1.38.1* |  | 23.51/08.149 | Содержание добавок, гранитного отсева в цементе (титриметрический метод) | ГОСТ 35242-2025 п.п. 4, 5.2, 5.3, 5.4.1; ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 11.1, 11.6; СТБ 1465-2004 п.п. 3.1, 3.2, 3.3.1.2, 3.3.2.1, 3.3.3.2 |  |  |
| 1.38.2* |  | 23.51/08.156 | Содержание добавок, гранитного отсева в цементе (фотометрический метод) | ГОСТ 35242-2025 п.п. 4, 5.4.1; ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.4, 9.6, 10.1, 10.3, 11.1, 11.4, 12.1, 12.3; СТБ 1465-2004 п.п. 3.1, 3.2, 3.3.4.2 |  |  |
| 1.38.3* |  | 23.51/08.052 | Содержание добавок, гранитного отсева в цементе (гравиметрический метод) | ГОСТ 35242-2025 п.п. 4, 5.1, 5.4.1; ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7; СТБ 1465-2004 п.п. 3.1, 3.2, 3.3.1.1 |  |  |
| 2.1* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/42.000 | Подготовка проб | ГОСТ 30744-2001 п. 4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.1** | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30515-2013 п. 7; ГОСТ 34850-2022 п. 7.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.2* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 8, Приложение А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.2* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/42.000 | Пoдготовка проб | ГОСТ 30515-2013 п. 7; ГОСТ 30744-2001 п. 4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.3* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/29.121 | Прочность при изгибе | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 8, Приложение А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.3* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/29.121 | Прoчность на сжатие | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 8, Прил. А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.4* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объёма (расширение) | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 6, 7, Приложение А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.4* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/29.121 | Прoчность при изгибе | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 8, Прил. А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.5* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/29.049 | Сроки схватывания | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 6, Приложение А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.5* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/29.061 | Равнoмерность изменения объёма (расширение) | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 6, 7, Прил. А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.6* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/29.049 | Нормальная густота (стандартная консистенция) | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 6, Приложение А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.6* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/29.049 | Сроки (начало и конец) схватывания | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 6, Прил. А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.7* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.052 | Содержание влаги | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 6 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.7* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/29.049 | Нoрмальная густота (стандартная консистенция) | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 6, Прил. А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.8* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/29.054 | Тонкость помола по остатку на сите | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 5, Приложение А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.8* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.052 | Сoдержание влаги | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 6 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.9* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/29.054 | Тонкость помола по удельной поверхности | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 5, Приложение А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.9* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/29.054 | Тoнкость помола по остатку на сите | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 5.1, Прил. А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.10* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/29.119 | Плотность | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 5, Приложение А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.10* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/29.054 | Тoнкость помола по удельной поверхности | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 5.2, Прил. А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.11* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.052 | Потеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.11* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/29.119 | Плoтность | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 5.2, Прил. А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.12* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.156 | Содержание оксида кремния (SiO₂) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.4, 9.6 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 6.1, 6.4, 6.6 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.12* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.052 | Пoтеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.13* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.156 | Содержание оксида алюминия (Al₂O₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.3, 12.4 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 9.1, 9.3, 9.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.13* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.156 | Содержание оксида кремния (SiO ₂) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.4, 9.6 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.14* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.156 | Содержание оксида железа (III) (Fe₀ ₂O₃ ) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.4 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 8.1, 8.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.14* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.156 | Содержание оксида алюминия (Al ₂O ₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.3, 12.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.15* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.149 | Содержание оксида железа (II) (FeO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.6.1-11.6.3.1, 11.6.4 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 8.1, 8.6-8.6.2.1, 8.6.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.15* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.156 | Содержание оксида железа (III) (Fe₂O₃) (фотометрический метод) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.16* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.149 | Содержание оксида кальция (CaO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 7.1, 7.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.16* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.149 | Содержание оксида железа (II)(FeO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.6.1-11.6.3.1, 11.6.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.17* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.156 | Содержание оксида магния (MgO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 7.1, 7.2, 7.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.17* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.149 | Содержание оксида кальция (СаО) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.18* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.149 | Содержание свободного оксида кальция (CaOсв) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 16 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 13 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.18* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.156 | Содержание оксида магния(MgO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.19* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.156 | Содержание оксида натрия (Na₂O) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 12.1-12.2.2, 12.2.3.2-12.2.3.3, 12.2.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.19* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.149 | Содержание свободного оксида кальция (СаОсв) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 16 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.20* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.156 | Содержание оксида калия (K₂O) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 12.1-12.2.2, 12.2.3.2-12.2.3.3, 12.2.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.20* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.156 | Содержание оксида натрия(Na₂O) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.21* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.149 | Содержание оксида серы (VI) (SO₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.3 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 11.1, 11.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.21* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.156 | Содержание оксида калия (К₂O) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.22* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.052 | Содержание нерастворимого остатка (нерастворимый остаток) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 8 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.22* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.156 | Содержание щелочных оксидов в пересчёте на Na₂O (массовая доля суммы щелочных оксидов (Na₂O и К₂O) в пересчете на Na₂Oэкв) | ГОСТ 1581-2019 п. 7.3; ГОСТ 22266-2013 п. 9.3; ГОСТ 33174-2014 п. 9.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.23* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.156 | Содержание оксида хрома (VI) (CrO₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 18.1, 18.2 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 15 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.23* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.149 | Сoдержание оксида серы (VI) (SO₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.2, 14.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.24* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/08.156 | Содержание хлорид-иона Cl- | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 21.1, 21.3 ¹; ГОСТ 5382-91 п.п. 1, 18.1, 18.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.24* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.052 | Сoдержание нерастворимого остатка (нерастворимый остаток) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 8 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.25* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/32.115 | Водоотделение | ГОСТ 310.6-2020 ¹; ГОСТ 310.6-85 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.25* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.156 | Сoдержание оксида хрома (VI), (CrO₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 18.1, 18.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.26* ТР | Портландцемент для бетона покрытий. Портландцемент для бетона оснований. | 23.51/29.121 | Прочность цемента при пропаривании | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 8, Приложение А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область | ТР ТС 014/2011 |
| 2.26* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглинозёмистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/08.156 | Сoдержание хлорид-иона Cl¯ | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 21.1, 21.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.27* |  |  | Содержание трёхкальциевого силиката | ГОСТ 1581-2019 п. 7.3; ГОСТ 33174-2014 п. 9.3; ГОСТ 34850-2022 п. 9.2 |  |  |
| 2.28* |  |  | Содержание трёхкальциевого алюмината | ГОСТ 1581-2019 п. 7.3; ГОСТ 22266-2013 п. 9.3; ГОСТ 33174-2014 п. 9.3 |  |  |
| 2.29* |  |  | Содержание четырёхкальциевого алюмоферрита |  |  |  |
| 2.30.1* |  | 23.51/08.149 | Вещественный состав цемента (титриметрический метод) | ГОСТ 35242-2025 п.п. 4, 5.2, 5.3, 5.4.1; ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 11.1, 11.6; СТБ 1465-2004 п.п. 3.1, 3.2, 3.3.1.2, 3.3.2.1, 3.3.3.2 |  |  |
| 2.30.2* |  | 23.51/08.156 | Вещественный состав цемента (фотометрический метод) | ГОСТ 35242-2025 п.п. 4, 5.4.1; ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.4, 9.6, 10.1, 10.3, 11.1, 11.4, 12.1, 12.3 |  |  |
| 2.30.3* |  | 23.51/08.052 | Вещественный состав цемента (гравиметрический метод) | ГОСТ 35242-2025 п.п. 4, 5.1, 5.4.1; ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7; СТБ 1465-2004 п.п. 3.1, 3.2, 3.3.1.1 |  |  |
| 2.31* |  | 23.51/32.115 | Водоoтделение | ГОСТ 310.6-2020 |  |  |
| 2.32* |  | 23.51/29.049 | Признаки ложного схватывания | СТБ 1239-2000 п. 9.3 Прил. А |  |  |
| 2.33* |  | 23.51/29.121 | Прoчность цемента при пропаривании | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 8, Прил. А |  |  |
| 2.34* |  | 23.51/08.156 | Содержание трёхкальциевого силиката | ГОСТ 34850-2022 п. 9.2 |  |  |
| 2.35* |  | 23.51/11.116 | Наличие посторонних примесей | ГОСТ 34850-2022 п. 9.5 |  |  |
| 2.36* | Портландцемент тампонажный | 23.51/29.121 | Прoчность при изгибе | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4.10, 8; ГОСТ 34532-2025 п.п. 3.1, 3.2, 3.7.1.1, 3.7.1.2, 3.7.1.6, 3.7.1.7, 3.7.2, 3.8, Приложение А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.37* |  | 23.51/29.144 | Растекаемость цементного теста | ГОСТ 34532-2025 п.п. 3.1, 3.2, 3.4, Приложение А |  |  |
| 2.38* |  | 23.51/29.049 | Время загустевания | ГОСТ 34532-2025 п.п. 3.1, 3.2, 3.5, Приложение А |  |  |
| 2.39* |  | 23.51/29.144 | Водоoтделение | ГОСТ 34532-2025 п.п. 3.1, 3.2, 3.6, Приложение А |  |  |
| 3.1** | Цементы типов CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV, CEM V. Шлакопортландцементы с низкой прочностью в раннем возрасте. Цемент глиноземистый | 23.51/42.000 | Отбор образцов | EN 196-7:2007; СТБ EN 196-7-2010 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 3.2* |  |  | Подготовка образцов |  |  |  |
| 3.3* |  | 23.51/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | EN 14647:2005 +АС:2006; EN 196-1:2016; СТБ EN 14647-2011 п. 7.1; СТБ EN 196-1-2018 |  |  |
| 3.4* |  |  | Прoчность на сжатие |  |  |  |
| 3.5* |  | 23.51/29.049 | Нормальная густота | EN 196-3:2016; СТБ EN 196-3-2020 п.п. 4, 5 |  |  |
| 3.6* |  |  | Сроки (начало и конец) схватывания | EN 196-3:2016; СТБ EN 196-3-2020 п.п. 4, 5, 6 |  |  |
| 3.7* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объёма (расширение, постоянство объёма) | EN 196-3:2016; СТБ EN 196-3-2020 п.п. 4, 5, 7 |  |  |
| 3.8* |  | 23.51/29.054 | Тонкость помола по остатку на сите с сеткой № 009 | EN 196-6:2018; СТБ EN 196-6-2012 п. 3 |  |  |
| 3.9* |  | 23.51/29.119 | Плoтность | EN 196-6:2018; СТБ EN 196-6-2012 п. 4 |  |  |
| 3.10* |  | 23.51/29.054 | Тoнкость помола по удельной поверхности |  |  |  |
| 3.11* |  | 23.51/42.000 | Подготовка проб для химического анализа | EN 196-2:2013; СТБ EN 196-2-2016 п. 4.1.5 |  |  |
| 3.12* |  | 23.51/08.052 | Содержание сульфата (сульфатов) (в пересчёте на SO₃) | EN 196-2:2013; СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.2 |  |  |
| 3.13* |  | 23.51/08.149 | Содержание хлорида (хлоридов) | EN 196-2:2013; СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.16 |  |  |
| 3.14* |  | 23.51/08.156 | Содержание оксида натрия(Na₂O) | EN 196-2:2013; СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.19 |  |  |
| 3.15* |  |  | Содержание оксида калия (К₂O) |  |  |  |
| 3.16* |  |  | Содержание щёлочи (эквивалентное содержание оксида натрия, сумма щелочей в пересчёте на Na₂O) | EN 14647:2005 +АС:2006; EN 196-2:2013; СТБ EN 14647-2011 п. 7.3; СТБ EN 196-2-2016 п. 4.5.19 |  |  |
| 3.17* |  | 23.51/08.052 | Пoтеря при прокаливании | EN 196-2:2013; СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.3, 4.4.1 |  |  |
| 3.18* |  |  | Нерастворимый остаток | EN 196-2:2013; СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.3 |  |  |
| 3.19* |  | 23.51/08.156 | Содержание водорастворимого хрома Cr+⁶ (VI) | EN 196-10:2016; СТБ EN 196-10-2019 |  |  |
| 3.20.1* |  | 23.51/08.149 | Состав (титриметрический метод) | СТБ 1465-2004 п.п. 3.1, 3.2, 3.3.1.2, 3.3.2.1, 3.3.3.2 |  |  |
| 3.20.2* |  | 23.51/08.052 | Состав (гравиметрический метод) | СТБ 1465-2004 п.п. 3.1, 3.2, 3.3.1.1 |  |  |
| 3.21* |  | 23.51/08.149 | Содержание оксида алюминия (Al ₂O ₃) | EN 196-2:2013; СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.11 |  |  |
| 3.22* |  |  | Содержание оксида железа (III) (Fe₂O₃) (титриметрический метод) | EN 196-2:2013; СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.10 |  |  |
| 3.23* |  |  | Содержание трёхкальциевого алюмината (С₃А) | EN 197-1:2011; СТБ EN 197-1-2015 п. 5.2.1 |  |  |
| 4.1** | Цемент для штукатурных и кладочных растворов | 23.51/42.000 | Отбор образцов | EN 196-7:2007; СТБ EN 196-7-2010 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 4.2* |  |  | Подготовка образцов |  |  |  |
| 4.3* |  | 23.51/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | EN 196-1:2016; EN 413-1:2011; СТБ EN 196-1-2018; СТБ EN 413-1-2014 п. 5.3.6 |  |  |
| 4.4* |  |  | Прoчность на сжатие |  |  |  |
| 4.5* |  | 23.51/29.049 | Нoрмальная консистенция (глубина проникания) | EN 413-1:2011; EN 413-2:2016; СТБ EN 413-1-2014 п. 5.3.5; СТБ EN 413-2-2011 п.п. 3, 5 |  |  |
| 4.6* |  | 23.51/29.040 | Содержание воздуха | EN 413-1:2011; EN 413-2:2016; СТБ EN 413-1-2014 п. 5.3.5; СТБ EN 413-2-2011 п.п. 3, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2 |  |  |
| 4.7* |  |  | Водоудерживающая способность | EN 413-1:2011; EN 413-2:2016; СТБ EN 413-1-2014 п. 5.3.5; СТБ EN 413-2-2011 п.п. 3, 5.1, 5.2, 6 |  |  |
| 4.8* |  | 23.51/29.049 | Нормальная густота | EN 196-3:2016; СТБ EN 196-3-2020 п.п. 4, 5 |  |  |
| 4.9* |  |  | Начало и конец схватывания | EN 196-3:2016; EN 413-2:2016; СТБ EN 196-3-2020 п.п. 4, 5, 6; СТБ EN 413-2-2011 п.п. 3, 4 |  |  |
| 4.10* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объёма (расширение при твердении) | EN 196-3:2016; СТБ EN 196-3-2020 п.п. 4, 5, 7 |  |  |
| 4.11* |  | 23.51/29.054 | Тонкость помола по остатку на сите с сеткой № 009 | EN 196-6:2018; СТБ EN 196-6-2012 п. 3 |  |  |
| 4.12* |  | 23.51/42.000 | Подготовка пробы для химического анализа | EN 196-2:2013; СТБ EN 196-2-2016 п. 4.1.5 |  |  |
| 4.13* |  | 23.51/08.052 | Содержание сульфатов (в пересчёте на SO₃) | EN 196-2:2013; СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.2 |  |  |
| 4.14* |  | 23.51/08.149 | Содержание хлоридов (в виде Cl¯) | EN 196-2:2013; СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.16 |  |  |
| 4.15* |  | 23.51/08.156 | Содержание оксида натрия(Na₂O) | EN 196-2:2013; СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.19 |  |  |
| 4.16* |  |  | Содержание оксида калия (К₂O) |  |  |  |
| 4.17* |  |  | Содержание щёлочи (эквивалентное содержание оксида натрия) |  |  |  |
| 4.18* |  |  | Содержание водорастворимого хрома Cr+⁶ (VI) | EN 196-10:2016; СТБ EN 196-10-2019 |  |  |
| 4.19* |  | 23.51/08.149 | Состав (титриметрический метод) | СТБ 1465-2004 п.п. 3.1,3.2, 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.2.1, 3.3.3.2 |  |  |
| 5.1* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/42.000 | Пoдготовка проб | ГОСТ 5382-2019 п. 4; СТБ 1465-2004 п. 3.1 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.2* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/42.000 | Пoдготовка проб | ГОСТ 5382-2019 п. 4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.3* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/42.000 | Пoдготовка проб | ГОСТ 5382-2019 п. 4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.4.1* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.149 | Сoдержание оксида серы (VI), (SO₃) (титриметрический метод) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.4.2* |  | 23.51/08.052 | Сoдержание оксида серы (VI), (SO₃) (гравиметрический метод) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.2 |  |  |
| 5.5.1* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.149 | Сoдержание оксида серы (VI), (SO₃) (титриметрический метод) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.5.2* |  | 23.51/08.052 | Сoдержание оксида серы (VI), (SO₃) (гравиметрический метод) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.2 |  |  |
| 5.6.1* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/08.149 | Сoдержание оксида серы (VI), (SO₃) (титриметрический метод) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.6.2* |  | 23.51/08.052 | Сoдержание оксида серы (VI), (SO₃) (гравиметрический метод) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.2 |  |  |
| 5.7* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.052 | Пoтеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.8* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.052 | Пoтеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.9* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/08.052 | Пoтеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.10* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.156 | Содержание оксида кремния (SiO ₂) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.11* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.156 | Содержание оксида кремния (SiO ₂) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.12* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/08.156 | Содержание оксида кремния (SiO ₂) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.4, 9.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.13* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.156 | Содержание оксида алюминия (Al ₂O ₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.3, 12.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.14* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.156 | Содержание оксида алюминия (Al ₂O ₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.3, 12.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.15* | Материалы цементного производства (глина, мел, каолин) | 23.51/08.156 | Содержание оксида алюминия (Al ₂O ₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.3, 12.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.16* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.156 | Содержание оксида железа (III) (Fe₂O₃) (фотометрический метод) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.17.1* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.156 | Содержание оксида железа (III) (Fe₂O₃) (фотометрический метод) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.17.2* |  | 23.51/08.149 | Содержание оксида железа (III) (Fe₂O₃) (титриметрический метод) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.2 |  |  |
| 5.18* | Материалы цементного производства (глина, мел, каолин) | 23.51/08.156 | Содержание оксида железа (III) (Fe₂O₃) (фотометрический метод) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.19* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.149 | Содержание оксида железа (II)(FeO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.6.1-11.6.3.1, 11.6.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.20* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.149 | Содержание оксида железа (II)(FeO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.6.1-11.6.3.1, 11.6.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.21* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.149 | Содержание оксида кальция (СаО) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.22* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.149 | Содержание оксида кальция (СаО) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.23* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/08.149 | Содержание оксида кальция (СаО) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.24* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.156 | Содержание оксида магния(MgO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.25* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.156 | Содержание оксида магния(MgO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.26* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/08.156 | Содержание оксида магния(MgO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.27* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.149 | Содержание свободного оксида кальция (СаОсв) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 16 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.28* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.149 | Содержание свободного оксида кальция (СаОсв) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 16 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.29* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/08.149 | Суммарное содержание карбонатов кальция и магния | СТБ 1285-2001 п. 8.7, Прил. А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.30* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.156 | Содержание оксида натрия(Na₂O) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.31* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.156 | Содержание оксида натрия(Na₂O) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.32* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/08.156 | Содержание оксида натрия(Na₂O) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.33* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.156 | Содержание оксида калия (К₂O) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.34* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.156 | Содержание оксида калия (К₂O) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.35* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/08.156 | Содержание оксида калия (К₂O) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.36* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.156 | Массовая доля (содержание) щелочных оксидов (Na₂O и К₂O) в пересчёте на Na₂O | ГОСТ 22266-2013 п. 9.3; ГОСТ 25328-82 п. 3.1.1; ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.37* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.156 | Массовая доля (содержание) щелочных оксидов (Na₂O и К₂O) в пересчёте на Na₂O | ГОСТ 22266-2013 п. 9.3; ГОСТ 25328-82 п. 3.1.1; ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.38* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/08.156 | Массовая доля (содержание) щелочных оксидов (Na₂O и К₂O) в пересчёте на Na₂O | ГОСТ 22266-2013 п. 9.3; ГОСТ 25328-82 п. 3.1.1; ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.39* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.052 | Нерастворимый остаток | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 8 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.40* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.052 | Нерастворимый остаток | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 8 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.41* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/08.052 | Нерастворимый остаток | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 8 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.42* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.156 | Содержание хлор-иона (Cl¯) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 21.1, 21.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.43* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.156 | Содержание хлор-иона (Cl¯) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 21.1, 21.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.44* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/08.156 | Содержание хлор-иона (Cl¯) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 21.1, 21.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.45* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.156 | Содержание оксида марганца (II), MnO | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 17.1, 17.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.46* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.156 | Содержание оксида марганца (II), MnO | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 17.1, 17.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.47* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/08.156 | Содержание оксида марганца (II), MnO | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 17.1, 17.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.48* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.156 | Содержание оксида титана (IV), TiO₂ | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 13.1, 13.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.49* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.156 | Содержание оксида титана (IV), TiO₂ | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 13.1, 13.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.50* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/08.156 | Содержание оксида титана (IV), TiO₂ | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 13.1, 13.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.51* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.156 | Содержание оксида хрома (VI), (CrO₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 18.1, 18.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.52* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.156 | Содержание оксида хрома (VI), (CrO₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 18.1, 18.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.53* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/08.156 | Содержание оксида хрома (VI), (CrO₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 18.1, 18.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.54* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/08.156 | Содержание шестивалентного водорастворимого хрома (Cr+⁶) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 18.1, 18.2; СТБ 1239-2000 п. 9.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.55* |  | 23.51/08.052 | Влага (влажность) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 6; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.2 |  |  |
| 5.56* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/08.052 | Влага (влажность) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 6 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.57* | Материалы цементного производства (глина, мел, каолин) | 23.51/08.052 | Влага (влажность) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 6 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.58* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/29.054 | Тонкость помола по остатку на ситах | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.2-76 п. 1 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 6.1* | Шлак сернокислотного производства для цементной промышленности | 20.59/08.149 | Массовая доля железа в пересчёте на Fe₂O₃ в сухом веществе | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 7.1** | Продукт железистый | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 15054-80 п.п. 1-3, 4.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 7.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 15054-80 п.п. 2, 5, 6 |  |  |
| 7.3* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 12764-73 |  |  |
| 8.1* | Отходы железосодержащие | 20.59/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 6 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 9.1** | Огарки - отход сернокислотного производства | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14180-80 п.п. 1-3, 4.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 9.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 14180-80 п.п. 2, 5 |  |  |
| 9.3* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля воды | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 6 |  |  |
| 10.1** | Шлак пиритный - отход сернокислотного производства для цементной промышленности | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14180-80 п.п. 1-3, 4.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 10.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 14180-80 п.п. 2, 5 |  |  |
| 10.3* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля воды | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 6 |  |  |
| 11.1** | Огарок пиритный, шлак сернокислотного производства - вторичное сырье для цементной промышленности | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14180-80 п.п. 1-3, 4.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 11.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 14180-80 п.п. 2, 5 |  |  |
| 12.1** | Продукты железосодержащие для производства цементного клинкера | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 15054-80 п.п. 1-3, 4.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 12.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 15054-80 п.п. 2, 5, 6 |  |  |
| 12.3* |  |  | Усреднение проб | ГОСТ 32520-2013 п. 5 |  |  |
| 12.4* |  | 20.59/08.052 | Содержание гигроскопической влаги | ГОСТ 32279-2013 (ISO 2596:2006) п. 5; ГОСТ 32520-2013 п.п. 5-8 |  |  |
| 13.1* | Шлак - добавка железосодержащая для производства цемента | 20.59/08.052 | Массовая доля воды | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 6 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 13.2* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля железа в пересчёте на Fe₂O₃ в сухом веществе | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.2 |  |  |
| 14.1** | Кек глинозёмистый | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14180-80 п.п. 1-3, 4.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 14.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 14180-80 п.п. 2, 5 |  |  |
| 14.3* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 14657.10-96 (ИСО 9033-89) |  |  |
| 14.4* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля оксида железа (Fe₂O₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.2 |  |  |
| 14.5* |  | 20.59/08.156 | Массовая доля оксида алюминия (Al₂O₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.4 |  |  |
| 14.6* |  |  | Массовая доля оксида натрия (Na₂O) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |  |  |
| 15.1** | Камень и щебень гипсовый | 23.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4013-2019 п.п. 5.7, 5.8, 5.9 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 15.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 4013-2019 п. 6.1 |  |  |
| 15.3* |  | 23.52/08.052 | Содержание кристаллизационной воды | ГОСТ 4013-2019 п. 6.3 |  |  |
| 15.4* |  |  | Содержание гипса (CaSO₄•2H₂O) |  |  |  |
| 15.5* |  |  | Сoдержание оксида серы (VI) (SO₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.2 |  |  |
| 16.1** | Активные минеральные добавки | 08.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 25094-2015 п.п. 5.1, 5.2 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 16.2* |  |  | Пoдготовка проб |  |  |  |
| 16.3* |  | 08.99/29.121 | Активность | ГОСТ 25094-2015 п. 5; ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 8, Прил. А |  |  |
| 17.1** | Гранулированный доменный и электротермофосфорный шлак | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3476-2019 п.п. 5.5, 5.6, 5.7; ГОСТ 3476-74 п.п. 2.6, 2.8, 2.11 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 17.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 3476-2019 п.п. 5.8, 5.9; ГОСТ 3476-74 п. 2.7 |  |  |
| 17.3* |  | 20.59/08.052 | Влажность | ГОСТ 3476-2019 п. 6.2; ГОСТ 3476-74 п. 2.13 |  |  |
| 17.4* |  | 20.59/08.149 | Содержание оксида кальция (СаО) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 |  |  |
| 17.5* |  | 20.59/08.156 | Содержание двуокиси кремния (SiO₂) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.5 |  |  |
| 17.6* |  |  | Содержание окиси алюминия (Al₂O₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.3 |  |  |
| 17.7* |  |  | Содержание окиси магния (MgO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 |  |  |
| 17.8* |  |  | Содержание двуокиси титана (TiO₂) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 13.1, 13.2 |  |  |
| 17.9* |  |  | Содержание закиси марганца (MnO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 17.1, 17.3 |  |  |
| 17.10* |  |  | Коэффициент качества | ГОСТ 3476-2019 п. 3.2; ГОСТ 3476-74 п. 1.1 |  |  |
| 18.1** | Клинкер доменный | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-2025 п.п. 4.2.1-4.2.5, 4.2.9 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 18.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 5382-2019 п. 4; ГОСТ 8269.0-2025 п.п. 4.2.6, 4.2.7, 4.2.12, 4.2.13 |  |  |
| 18.3* |  | 20.59/08.156 | Массовая доля кремния (IV) оксид | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.4 |  |  |
| 18.4* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля кальция (II) оксид | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 |  |  |
| 18.5* |  | 20.59/08.156 | Массовая доля магния (II) оксид | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 |  |  |
| 18.6* |  |  | Массовая доля алюминия (III) оксид | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.4 |  |  |
| 19.1** | Смесь золошлаковая | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 25592-2019 п.п. 5.10; ГОСТ 8736-2025 п.п. 5.8-5.11 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 19.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 25592-2019 п. 5.10; ГОСТ 5382-2019 п. 4; ГОСТ 8736-2025 п.п. 5.8-5.11 |  |  |
| 19.3* |  | 20.59/08.052 | Влажность | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 6; ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |  |
| 19.4* |  | 20.59/08.149 | Содержание оксида кальция (СаО) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 |  |  |
| 19.5* |  | 20.59/08.156 | Содержание оксида кремния (SiO ₂) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.5 |  |  |
| 19.6* |  |  | Содержание оксида алюминия (Al ₂O ₃) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.4 |  |  |
| 19.7* |  |  | Содержание оксида магния(MgO) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 |  |  |
| 19.8* |  |  | Содержание оксида железа (III) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.4 |  |  |
| 19.9* |  | 20.59/08.052 | Содержание серных и сернокислых соединений в пересчёте на SO₃ | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.2 |  |  |
| 19.10* |  |  | Пoтеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7 |  |  |
| 19.11* |  | 20.59/08.156 | Содержание хлора (Cl¯) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 21.1, 21.3 |  |  |
| 19.12* |  |  | Содержание щелочных оксидов натрия и калия в пересчёте на Na₂O | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |  |  |
| 19.13* |  | 20.59/29.054 | Полный остаток на сите № 008 | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.2-76 п. 1 |  |  |
| 19.14* |  | 20.59/29.119 | Плoтность | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.2-76 п. 2 |  |  |
| 19.15* |  | 20.59/29.054 | Удельная поверхность |  |  |  |
| 20.1** | Глина месторождения "Лукомль-1" | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3226-93 п. 6 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 20.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 3594.0-93 п. 5.6 |  |  |
| 20.3* |  | 08.12/08.052 | Естественная влажность | ГОСТ 3594.11-93 |  |  |
| 20.4* |  |  | Пoтери при прокаливании | ГОСТ 2642.0-2014; ГОСТ 2642.2-2014 п. 4 |  |  |
| 20.5* |  | 08.12/08.149 | Массовая доля на прокалённое вещество оксида алюминия (Al₂O₃) | ГОСТ 2642.4-2016 п. 5 |  |  |
| 20.6* |  |  | Массовая доля на прокалённое вещество оксида железа (III) (Fe₂O₃) | ГОСТ 2642.5-2016 п.п. 5.2, 5.3.1, 8 |  |  |
| 21.1** | Отсев фракционированный из материалов дробления горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п. 2; ГОСТ 8736-2025 п.п. 5.8-5.11 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 21.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 8735-88 п. 2 |  |  |
| 21.3* |  | 08.12/08.052 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |  |
| 21.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п. 5.2 |  |  |
| 22.1** | Отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п. 2; ГОСТ 8736-2025 п.п. 5.8-5.11 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 22.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 8735-88 п. 2 |  |  |
| 22.3* |  | 08.12/08.052 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |  |
| 22.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п. 5.2 |  |  |
| 23.1** | Песок для испытаний цемента | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6139-2020 п. 9 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 23.2* |  |  | Пoдготовка проб |  |  |  |
| 23.3* |  | 08.12/08.052 | Влажность | ГОСТ 6139-2020 п.п. 10.1, 10.2 |  |  |
| 23.4* |  | 08.12/29.054 | Зерновой состав | ГОСТ 6139-2020 п.п. 10.1, 10.3 |  |  |
| 23.5* |  | 08.12/08.052 | Содержание глинистых и илистых примесей | ГОСТ 6139-2020 п.п. 10.1, 10.4 |  |  |
| 23.6* |  |  | Содержание оксида кремния SiO₂ | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.2 |  |  |
| 23.7* |  |  | Пoтеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7 |  |  |
| 24.1* | Стандартный песок CEN | 08.12/08.052 | Влагосодержание | EN 196-1:2016 п. 5.1.3; СТБ EN 196-1-2018 п. 5.1.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 24.2* |  | 08.12/29.054 | Гранулометрический состав | EN 196-1:2016 п.п. 5.1.2, 5.1.3; СТБ EN 196-1-2018 п.п. 5.1.2, 5.1.3 |  |  |
| 24.3* |  | 08.12/08.052 | Содержание диоксида кремния | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.2 |  |  |
| 25.1** | Купорос железный технический | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6981-94 п.п. 5.2, 5.3, 6.1.1 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 25.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 6981-94 п. 6.1.2 |  |  |
| 25.3* |  | 20.59/32.115 | Внешний вид | ГОСТ 6981-94 п. 6.3 |  |  |
| 25.4* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля сульфата железа (II) | ГОСТ 6981-94 п.п. 6.2, 6.4.2 |  |  |
| 25.5* |  |  | Массовая доля свободной серной кислоты | ГОСТ 6981-94 п.п. 6.2, 6.5 |  |  |
| 25.6* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ | ГОСТ 6981-94 п.п. 6.2, 6.6 |  |  |
| 26.1** | Улги (бурые, каменные угли, антрацит), пылевидное топливо | 05.10/42.000 | Отбор проб (из железнодорожных вагонов, вагонеток, автомашин) | ГОСТ 10742-71 п.п. 1, 2, 3.3; ГОСТ 2093-82 п. 1 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 26.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 10742-71 п.п. 2, 4, 5; ГОСТ 1817-64; ГОСТ 2093-82 п.п. 2, 3 |  |  |
| 26.3* |  | 05.10/08.052 | Массовая доля влаги (размер кусков топлива (0 - 50) мм) | ГОСТ 11014-2001; ГОСТ 33503-2015 (ISO 11722:2013, ISO 5068-2:2007) п. 8.2; ГОСТ ISO 589-2012 п.п. 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2, 8.2.3; ГОСТ Р 52911-2020 п.п. 8.1.1, 8.1.3, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6; СТБ 2538-2018 (ГОСТ Р 52911-2013) п.п. 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6 |  |  |
| 26.4* |  |  | Зольность | ГОСТ ISO 1171-2012 |  |  |
| 26.5* |  |  | Выход летучих веществ | ГОСТ ISO 562-2012 |  |  |
| 26.6* |  |  | Массовая доля общей серы | ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) |  |  |
| 26.7* |  | 05.10/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) |  |  |
| 26.8* |  | 05.10/29.054 | Класс крупности | ГОСТ 2093-82 п.п. 2-5 |  |  |
| 27.1** | Кокс электродный, кокс | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16799-79 п.п. 1, 2.1, 2.8 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 27.2* |  |  | Подготовка лабораторных и аналитических проб | ГОСТ 16799-79 п.п. 1, 3 |  |  |
| 27.3* |  |  |  | ГОСТ 23083-2023 п. 6 |  |  |
| 27.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 27589-2020 (ISO 687:2010); ГОСТ ISO 579-2016 п.п. 1-6, 7.1, 8, 9 |  |  |
| 27.5* |  |  | Зольность | ГОСТ ISO 1171-2012 |  |  |
| 27.6* |  |  | Массовая доля общей серы | ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) |  |  |
| 27.7* |  |  | Массовая доля выхода летучих веществ | ГОСТ ISO 562-2012 |  |  |
| 27.8* |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) |  |  |
| 28.1** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация на рабочих местах: среднеквадратичные корректированные, эквивалентные корректированные и пиковые уровни виброускорений | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 28.2** |  |  | Локальная вибрация на рабочих местах: среднеквадратичные корректированные, эквивалентные корректированные и пиковые уровни виброускорений | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 28.3** |  | 100.12/35.067 | Уровень шума на рабочих местах: октавные уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные по энергии и максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 28.4** |  | 100.12/35.063 | Освещенность (искусственная освещенность) | ГОСТ 24940-2016 (минимальная освещенность, средняя освещенность) |  |  |
| 28.5** |  | 100.12/35.065 | Показатели микроклимата (температура воздуха) | МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 28.6** |  | 100.12/35.060 | Показатели микроклимата (относительная влажность воздуха) |  |  |  |
| 28.7** |  | 100.12/23.000 | Показатели микроклимата (скорость движения воздуха) |  |  |  |
| 29.1** | Здания и сооружения | 100.13/35.063 | Освещенность (искусственная освещенность) | ГОСТ 24940-2016 (минимальная освещенность, средняя освещенность) | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 29.2** |  | 100.13/35.065 | Показатели микроклимата (температура воздуха) | МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 29.3** |  | 100.13/35.060 | Показатели микроклимата (относительная влажность воздуха) |  |  |  |
| 29.4** |  | 100.13/23.000 | Показатели микроклимата (скорость движения воздуха) |  |  |  |
| 30.1** | Энергетическая освещенность | 100.12/34.146 | Интенсивность ультрафиолетового излучения на рабочих местах | АМИ.ГМ 0368-2025 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 30.2** |  |  | Интенсивность теплового (инфракрасного) облучения на рабочих местах | МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 31.1* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Отбор и определение концентрации серной кислоты | МВИ.МН 5766-2017 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 31.2* |  |  | Отбор и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 31.3** |  | 100.10/08.050 | Углерода оксид (СО) | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 31.4** |  |  | Серы диоксид (SO₂) |  |  |  |
| 31.5** |  |  | Азота диоксид (NO₂) |  |  |  |
| 31.6* |  | 100.10/08.052 | Отбор и определение концентрации пыли растительного и животного происхождения | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 31.7* |  |  | Отбор и определение концентрации известняка |  |  |  |
| 31.8* |  |  | Отбор и определение концентрации кальция дигидроксида |  |  |  |
| 31.9* |  |  | Отбор и определение концентрации железа |  |  |  |
| 31.10* |  |  | Отбор и определение концентрации золы |  |  |  |
| 31.11* |  |  | Отбор и определение концентрации дижелеза триоксида |  |  |  |
| 31.12* |  |  | Отбор и определение концентрации силикатсодержащей пыли, силикатов, алюмосиликатов |  |  |  |
| 31.13* |  |  | Отбор и определение концентрации углерода пыли |  |  |  |
| 31.14* |  | 100.10/08.156 | Отбор и определение концентрации дижелеза триоксида в сварочных аэрозолях | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 31.15* |  |  | Отбор и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях |  |  |  |
| 31.16* |  |  | Отбор и определение концентрации хрома (VI) триоксида в сварочных аэрозолях | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 31.17* |  |  | Отбор и определение концентрации хрома (VI) триоксида | МВИ.МН 5822-2017 |  |  |
| 31.18* |  | 100.10/08.052 | Отбор и определение концентрации аэрозолей смеси сложного состава | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 31.19* |  |  | Отбор и определение концентрации кремния диоксида кристаллического |  |  |  |
| 31.20* |  |  | Отбор и определение концентрации карбамида |  |  |  |
| 31.21* |  |  | Отбор и определение концентрации пыли доменного шлака |  |  |  |
| 31.22* |  |  | Отбор и определение концентрации торфа |  |  |  |
| 31.23* |  |  | Отбор и определение концентрации кальция сульфат дигидрата |  |  |  |
| 32.1** | Питьевая вода централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1188-99 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 32.2* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация железа (Fe, суммарное) | ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |  |
| 32.3* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 32.4* |  | 100.09/08.150 | Содержание сульфат-ионов (SO₄¯²) | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |  |  |
| 32.5* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов (Cl¯) | ГОСТ 4245-72 п. 2 (> 10 мг/л) |  |  |
| 32.6* |  | 100.09/08.052 | Содержание сухого остатка | ГОСТ 18164-72 п. 3.2 |  |  |
| 33.1** | Вода для бетонов и растворов | 36.00/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1114-98 п. 5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 33.2* |  | 36.00/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 1114-98 п. 6.6; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 33.3* |  | 36.00/08.150 | Содержание сульфат-ионов (SO₄¯²) | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |  |  |
| 33.4* |  | 36.00/08.149 | Содержание хлоридов (Cl¯) | ГОСТ 4245-72 п. 2 (> 10 мг/л) |  |  |
| 33.5* |  | 36.00/08.052 | Содержание растворимых солей | ГОСТ 18164-72 п. 3.2 |  |  |
| 33.6* |  | 36.00/08.156 | Общее содержание в воде ионов натрия (Na+¹) и калия (K+¹) в составе растворимых солей | ГОСТ 23268.6-78 п. 4; ГОСТ 23268.7-78 п. 3 |  |  |
| 34.1** | Вода дистиллированная | 36.00/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3885-73 п. 2 (жидкие продукты); ГОСТ 6709-72 п. 3.1 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 34.2* |  | 36.00/32.115 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 |  |  |
| 34.3* |  |  | Массовая концентрация кальция | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 |  |  |
| 34.4* |  | 36.00/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 27026-86; ГОСТ 6709-72 п. 3.3 |  |  |
| 35.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твёрдых частиц (недифференцированной по составу пыли/аэрозоля) | МВИ.МН 5093-2014 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 36.1** | Полиэтилен высокого давления | 20.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16337-2022 п.п. 7.1.1-7.1.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 36.2* |  |  | Пoдготовка проб |  |  |  |
| 36.3* |  | 20.14/29.040 | Количество включений | ГОСТ 16337-2022 п. 7.3.4 |  |  |
| 37.1** | Плёнка полиэтиленовая | 22.29/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10354-82 п. 4.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 37.2* |  |  | Подготовка образцов | ГОСТ 10354-82 п. 5.1 |  |  |
| 37.3* |  | 22.29/32.115 | Внешний вид | ГОСТ 10354-82 п. 5.5 |  |  |
| 37.4* |  | 22.29/29.061 | Толщина | ГОСТ 10354-82 п. 5.2; ГОСТ 17035-86 п. 2 Метод А |  |  |
| 37.5* |  |  | Ширина | ГОСТ 10354-82 п. 5.3 |  |  |
| 37.6* |  |  | Смещение по торцу рулона | ГОСТ 10354-82 п. 5.1а |  |  |
| 38.1** | Плёнка полиэтиленовая термоусадочная | 22.29/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 25951-83 п. 4.6 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 38.2* |  |  | Подготовка образцов | ГОСТ 25951-83 п.п. 5.1, 5.2 |  |  |
| 38.3* |  | 22.29/32.115 | Внешний вид и цвет | ГОСТ 25951-83 п. 5.6 |  |  |
| 38.4* |  | 22.29/29.061 | Толщина | ГОСТ 17035-86 п. 2 Метод А; ГОСТ 25951-83 п. 5.3 |  |  |
| 38.5* |  |  | Ширина | ГОСТ 25951-83 п. 5.4 |  |  |
| 38.6* |  |  | Глубина фальцовки |  |  |  |
| 38.7* |  |  | Плотность намотки и смещение по торцу рулона | ГОСТ 25951-83 п. 5.9 |  |  |
| 38.8* |  |  | Усадка | ГОСТ 25951-83 п. 5.5.1 |  |  |
| 39.1** | Мешки-вкладыши пoлиэтиленовые для мягких специализированных контейнеров | 22.22/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 590118065.015-2008 п. 3.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 39.2* |  | 22.22/29.061 | Размеры | ГОСТ 19360-74 п.п. 4.1-4.3 |  |  |
| 39.3* |  | 22.22/26.141 | Герметичнoсть | ГОСТ 19360-74 п. 4.5 |  |  |
| 40.1** | Чехлы из термoусадочной плёнки для формирования транспортных пакетов | 22.22/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 590118065.016-2008 п. 3.4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 40.2* |  | 22.22/29.061 | Размеры | ГОСТ 17035-86; ТУ BY 590118065.016-2008 п. 4 |  |  |
| 40.3* |  | 22.22/26.141 | Герметичнoсть | ГОСТ 19360-74 п. 4.5 |  |  |
| 41.1** | Пудра алюминиевая | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5494-2022 п. 7.1 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 41.2* |  |  | Пoдготовка проб |  |  |  |
| 41.3* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля активного алюминия | ГОСТ 5494-2022 п. 7.4 |  |  |
| 42.1** | Песок для производства силикатных изделий | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 1727-2007 п. 5.7 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 42.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 8735-88 п. 2.5 |  |  |
| 42.3* |  | 08.12/08.052 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п. 5.2 |  |  |
| 42.4* |  |  | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |  |
| 42.5* |  | 08.12/29.054 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п. 3 |  |  |
| 42.6* |  | 08.12/08.052 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |  |
| 42.7* |  |  | Содержание кварца (не связанного SiO₂) | ГОСТ 26318.13-84 |  |  |
| 42.8* |  |  | Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчёте на SO₃ | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.2 |  |  |
| 42.9* |  | 08.12/08.156 | Содержание щелочей в пересчёте на Na₂O | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5; СТБ 1727-2007 п. 4.2 табл. 2 |  |  |
| 43.1** | Блоки из ячеистых бетонов | 23.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1117-98 п.п. 5.8, 5.9 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 43.2* |  |  | Подготовка образцов | СТБ 1974-2009 |  |  |
| 43.3* |  | 23.61/29.119 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 43.4* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018 |  |  |
| 43.5* |  | 23.61/08.052 | Отпускная влажность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 43.6* |  | 23.61/29.061 | Размеры и отклонения от линейных размеров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 43.7* |  | 23.61/32.115 | Внешний вид | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1117-98 п. 6.2 |  |  |
| 43.8* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 12730.2-2020; СТБ 1570-2005 Приложение Б |  |  |
| 43.9* |  | 23.61/29.061 | Усадка при высыхании | СТБ 1570-2005 Приложение А |  |  |
| 44.1** | Бетоны ячеистые | 23.63/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1974-2009 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 44.2* |  |  | Подготовка образцов |  |  |  |
| 44.3* |  | 23.63/29.121 | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018 |  |  |
| 44.4* |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность бетона | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 44.5* |  | 23.63/08.052 | Отпускная влажность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 44.6* |  | 23.63/29.061 | Усадка при высыхании | СТБ 1570-2005 Приложение А |  |  |
| 44.7* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость бетона | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 12730.2-2020; СТБ 1570-2005 Приложение Б |  |  |
| 44.8* |  | 23.63/29.144 | Стандартная консистенция (текучесть) ячеистобетонной смеси | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |  |  |
| 45.1** | Строительные блоки из автоклавного ячеистого бетона | 23.61/42.000 | Отбор образцов | EN 771-4:2011+A1:2015 Приложение А; СТБ EN 771-4-2014 Прил. А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 45.2* |  |  | Подготовка образцов | EN 771-4:2011+A1:2015 Приложение В; СТБ EN 771-4-2014 Прил. В |  |  |
| 45.3* |  | 23.61/29.061 | Размеры и предельные отклонения размеров | EN 772-16:2011; СТБ EN 772-16-2014 |  |  |
| 45.4* |  |  | Плоскостность поверхностей | EN 772-20:2000 +А1:2005; СТБ EN 772-20-2008 |  |  |
| 45.5* |  |  | Параллельность поверхностей | EN 772-16:2011; СТБ EN 772-16-2014 |  |  |
| 45.6* |  | 23.61/08.052 | Влажность | EN 772-10:1999; СТБ EN 772-10-2008 |  |  |
| 45.7* |  | 23.61/29.119 | Плотность (нетто и брутто) в сухом состоянии | EN 772-13:2000; EN 772-16:2011; СТБ EN 772-13-2008; СТБ EN 772-16-2014 |  |  |
| 45.8* |  | 23.61/29.121 | Прочность при сжатии | EN 772-1:2011+A1:2015; СТБ EN 772-1-2020 |  |  |
| 45.9* |  | 23.61/29.061 | Усадка | EN 680:2005; СТБ EN 680-2008 |  |  |
| 45.10* |  | 23.61/26.141 | Коэффициент капиллярного водопоглощения | EN 772-11:2011; СТБ EN 772-11-2014 |  |  |
| 46.1** | Блоки стеновые из ячеистого бетона для хозяйственных построек приусадебных и садовых участков | 23.61/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 590118065.019-2009 п.п. 3.4, 3.5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 46.2* |  |  | Подготовка образцов | СТБ 1974-2009 |  |  |
| 46.3* |  | 23.61/29.119 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 46.4* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018 |  |  |
| 46.5* |  | 23.61/08.052 | Отпускная влажность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 46.6* |  | 23.61/29.061 | Размеры и отклонения от линейных размеров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 46.7* |  | 23.61/32.115 | Внешний вид | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1117-98 п. 6.2 |  |  |
| 46.8* |  | 23.61/29.061 | Усадка при высыхании | СТБ 1570-2005 Приложение А |  |  |
| 47.1** | Сухие строительные смеси | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-2024 п. 4; СТБ 1072-97 п. 6.4; СТБ 1263-2001 п. 8.1; СТБ 1307-2012 п.7.1; СТБ 1543-2005 п. 6.2; СТБ 1621-2006 п. 6.3 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 47.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 5802-2024 п. 4; СТБ 1072-97 п. 6.4; СТБ 1263-2001 п. 8.1; СТБ 1307-2012 п. 7.1; СТБ 1543-2005 п. 6.2; СТБ 1621-2006 п. 6.3 |  |  |
| 47.3* |  | 23.64/29.144 | Подвижность | ГОСТ 5802-2024 п. 5 |  |  |
| 47.4* |  | 23.64/08.052 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10; СТБ 1072-97 п. 7.2; СТБ 1263-2001 п. 8.6; СТБ 1307-2012 п. 7.7; СТБ 1543-2005 п. 7.1; СТБ 1621-2006 п. 7.1 |  |  |
| 47.5* |  | 23.64/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.п. 1, 9.1; СТБ 1543-2005 п. 7.2 |  |  |
| 47.6* |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 5802-2024 п. 10 |  |  |
| 47.7* |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п. 8 |  |  |
| 47.8* |  | 23.64/29.121 | Прочность (предел прочности) на сжатие | ГОСТ 5802-2024 п. 9; СТБ 1307-2012 п. 7.8 |  |  |
| 47.9* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе и прочность (предел прочности) на сжатие | ГОСТ 310.4-81; СТБ 1307-2012 п.п. 7.9, 7.11 |  |  |
| 47.10* |  | 23.64/29.061 | Усадка (усадка покрытия) | СТБ 1263-2001 п. 8.12; СТБ 1307-2012 п. 7.13; СТБ 1543-2005 п. 7.5 |  |  |
| 47.11* |  | 23.64/26.141 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1072-97 п. 7.6; СТБ 1263-2001 п. 8.13 |  |  |
| 47.12* |  | 23.64/29.040 | Расслаиваемость | ГОСТ 5802-2024 п. 7 |  |  |
| 47.13* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия к основанию) | ГОСТ 28574-2014 п. 5; СТБ 1263-2001 п. 8.9; СТБ 1307-2012 п. 7.12; СТБ 1543-2005 п. 7.3 |  |  |
| 47.14* |  |  | Прочность (предел прочности) клеевого соединения при равномерном отрыве | ГОСТ 28089-2012; ГОСТ 28574-2014 п. 5; СТБ 1072-97 п. 7.5; СТБ 1307-2012 п. 7.16 |  |  |
| 47.15* |  | 23.64/26.080 | коэффициент паропроницаемости | СТБ 1263-2001 п. 8.11 |  |  |
| 47.16* |  | 23.64/32.115 | Внешний вид | ГОСТ 10277-90 п. 3.4 |  |  |
| 47.17* |  | 23.64/29.137 | Способность шлифоваться | ГОСТ 10277-90 п. 3.9 |  |  |
| 47.18* |  |  | Удобонаносимость | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |  |  |
| 47.19* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 28574-2014 п. 5; ГОСТ 5802-2024 п. 13; ГОСТ 7025-91 п. 7; СТБ 1072-97 п. 7.10; СТБ 1263-2001 п. 8.10; СТБ 1307-2012 п. 7.15; СТБ 1621-2006 п. 7.7 |  |  |
| 47.20* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом | СТБ 1621-2006 п. 7.11 |  |  |
| 47.21* |  | 23.64/29.061 | Линейное расширение | ГОСТ 310.4-81 п. 2; СТБ 1335-2002 п. 7.3 |  |  |
| 47.22* |  | 23.64/29.054 | Остаток на сите 0,2 мм | ГОСТ 23789-2018 п. 5 |  |  |
| 47.23* |  | 23.64/29.049 | Начало схватывания | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |  |  |
| 47.24* |  | 23.64/29.144 | Растекаемость | ГОСТ 23789-2018 п. 6; СТБ 1307-2012 п. 7.6 |  |  |
| 47.25* |  |  | Консистенция | СТБ 1307-2012 п. 7.5 |  |  |
| 47.26* |  |  | Жизнеспособность | ГОСТ 5802-2024 п. 5; СТБ 1307-2012 п.п. 7.4, 7.5 |  |  |
| 47.27* |  | 23.64/29.121 | Расчётная температура | ГОСТ 28574-2014 п. 5; ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 5802-2024 п. 9; СТБ 1307-2012 п. 7.10 |  |  |
| 47.28* |  | 23.64/26.141 | Стойкость к статическому воздействию жидкости | ГОСТ 5802-2024 п. 6 |  |  |
| 48.1** | Растворы и клея для керамических плиток и плит | 23.64/42.000 | Отбор проб | EN 1067:2005; EN ISO 15605:2004 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 48.2* |  |  | Пoдготовка проб | EN 1067:2005 |  |  |
| 48.3* |  | 23.64/29.121 | Резервные сроки укладки (открытое время) | EN 12004-2:2017; СТБ EN 12004-2-2019 |  |  |
| 48.4* |  | 23.64/29.061 | Сдвиг (сползание) |  |  |  |
| 48.5* |  | 23.64/29.121 | Прочности сцепления: - ранняя прочность при равномерном отрыве; - при равномерном отрыве после выдерживания в нормальных условиях; - при равномерном отрыве после выдерживания в воде; - при равномерном отрыве после температурного воздействия; - после переменного замораживания и оттаивания |  |  |  |
| 49.1** | Растворы для каменной кладки, штукатурные растворы | 23.64/42.000 | Отбор проб | EN 1015-2:1998 +А1:2006; СТБ EN 1015-2-2013 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 49.2* |  |  | Пoдготовка проб |  |  |  |
| 49.3* |  | 23.64/29.144 | Консистенция | EN 1015-3:1999 +А1:2004+А2:2006; СТБ EN 1015-3-2014 |  |  |
| 49.4* |  | 23.64/29.040 | Содержание воздуха | EN 1015-7:1998 Метод А; СТБ EN 1015-7-2013 Метод А |  |  |
| 49.5* |  | 23.64/29.144 | Срок годности | EN 1015-9:1999 +А1:2006 Метод А, В; СТБ EN 1015-9-2013 Метод А, В |  |  |
| 49.6* |  |  | Время корректировки | EN 1015-9:1999 +А1:2006 Метод С; СТБ EN 1015-9-2013 Метод С |  |  |
| 49.7* |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность в сухом состоянии | EN 1015-10:1999 +А1:2006; СТБ EN 1015-10-2013 |  |  |
| 49.8* |  | 23.64/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе и прочность при сжатии (на сжатие) | EN 1015-11:2019; СТБ EN 1015-11-2024 |  |  |
| 49.9* |  | 23.64/08.156 | Содержание хлорида | EN 1015-17:2000 +А1:2004; СТБ EN 1015-17-2012 |  |  |
| 49.10* |  | 23.64/26.141 | Капиллярное водопоглощение (водопоглощение) | EN 1015-18:2002; СТБ EN 1015-18-2013 |  |  |
| 49.11* |  | 23.64/29.054 | Гранулометрический состав (крупность зерен) | EN 1015-1:1998 +А1:2006; СТБ EN 1015-1-2013 |  |  |
| 49.12* |  | 23.64/26.080 | Паропроницаемость (коэффициент паропроницаемости) | EN 1015-19:1998 +А1:2004; EN 1745:2012; ГОСТ EN 1745-2015; СТБ EN 1015-19-2013 |  |  |
| 49.13* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления | EN 1015-12:2016; СТБ EN 1015-12-2013 |  |  |
| 49.14* |  | 23.64/29.119 | Объёмная плотность | EN 1015-6:1998 +А1:2006; СТБ EN 1015-6-2014 |  |  |
| 49.15* |  | 23.64/29.145 | Теплопроводность | ГОСТ EN 1745-2015 (метод S1) |  |  |
| 49.16* |  | 23.64/26.080 | Устойчивость к холоду (морозостойкость) | LST L 1413.11:2005 |  |  |
| 50.1** | Гипсовые вяжущие | 08.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23789-2018 п. 4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 50.2* |  |  | Пoдготовка проб |  |  |  |
| 50.3* |  | 08.11/29.054 | Тонкость (степень) помола | ГОСТ 23789-2018 п. 5 |  |  |
| 50.4* |  | 08.11/29.144 | Стандартная консистенция (нормальная густота) | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |  |  |
| 50.5* |  | 08.11/29.049 | Сроки схватывания |  |  |  |
| 50.6* |  | 08.11/29.121 | Предел прочности на сжатие | ГОСТ 23789-2018 п. 7 |  |  |
| 50.7* |  |  | Предел прочности на растяжение при изгибе |  |  |  |
| 50.8* |  | 08.11/26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 23789-2018 п. 10 |  |  |
| 51.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п. 2; ГОСТ 8736-2025 п.п. 5.8-5.11 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 51.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 8735-88 п. 2 |  |  |
| 51.3* |  | 08.12/08.052 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |  |
| 51.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п. 5.2 |  |  |
| 51.5* |  | 08.12/29.054 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п. 3 |  |  |
| 51.6* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |  |
| 51.7* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 8.2 |  |  |
| 51.8* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |  |
| 51.9* |  | 08.12/29.040 | Пустотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.2 |  |  |
| 51.10* |  | 08.12/08.052 | Содержание оксида кремния | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.2 |  |  |
| 51.11* |  | 08.12/11.116 | Наличие засоряющих примесей | ГОСТ 8736-2025 п. 6.6 |  |  |
| 52.1** | Известь строительная кальциевая | 23.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9179-2018 п. 6 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 52.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 22688-2018 п.п. 3.2, 3.3 |  |  |
| 52.3* |  | 23.52/08.149 | Содержание активных CaO+MgO | ГОСТ 22688-2018 п. 4.1 |  |  |
| 52.4* |  | 23.52/08.052 | Содержание гидратной воды | ГОСТ 22688-2018 п. 4.3.1 |  |  |
| 52.5* |  |  | Содержание СО₂ | ГОСТ 22688-2018 п.п. 4.3.2, 4.4 |  |  |
| 52.6* |  | 23.52/29.040 | Непогасившиеся зёрна | ГОСТ 22688-2018 п. 4.5 |  |  |
| 52.7* |  | 23.52/08.052 | Влажность | ГОСТ 22688-2018 п. 4.6 |  |  |
| 52.8* |  | 23.52/29.054 | Крупность фракции (остаток на сите с сеткой № 10, № 7, № 5, № 3, № 1). Степень дисперсности (остаток на сите с сеткой № 02, № 009) | ГОСТ 22688-2018 п. 4.7 |  |  |
| 52.9* |  | 23.52/29.145 | Температура и время гашения | ГОСТ 22688-2018 п. 4.9 |  |  |
| 52.10* |  | 23.52/32.115 | Равномерность изменения объёма | ГОСТ 22688-2018 п. 4.10; ГОСТ 310.3-76 |  |  |
| 52.11* |  | 23.52/29.054 | Удельная поверхность | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.2-76 п. 2 |  |  |
| 52.12* |  | 23.52/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.16; СТБ EN 459-2-2013 п. 6.3 |  |  |
| 52.13* |  |  | Плoтность | ГОСТ 310.2-76 п. 2.3 |  |  |
| 53.1** | Известь строительная низкоактивная | 23.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9179-2018 п. 6 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 53.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 22688-2018 п.п. 3.2, 3.3 |  |  |
| 53.3* |  | 23.52/08.149 | Содержание активных CaO+MgO | ГОСТ 22688-2018 п. 4.1 |  |  |
| 54.1** | Известь строительная кальциевая (CL-Q, CL-S) | 23.52/42.000 | Отбор проб | EN 196-7:2007; EN 459-2:2021 п.п. 4.1-4.3; СТБ EN 196-7-2010; СТБ EN 459-2-2013 п.п. 3.1-3.3; СТБ ЕН 932-1-2002 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 54.2* |  |  | Пoдготовка проб | EN 459-2:2021 п. 4.5; СТБ EN 459-2-2013 п. 3.5 |  |  |
| 54.3* |  | 23.52/08.149 | Содержание оксида кальция (СaO) и оксида магния (MgO). Содержание оксида кальция (СаО). Содержание оксида магния (MgO) | EN 459-2:2021 п.п. 5, 6.1, 6.3; СТБ EN 459-2-2013 п.п. 4, 5.1, 5.2 |  |  |
| 54.4* |  | 23.52/08.052 | Содержание сульфата (в пересчёте на SO₃) | EN 459-2:2021 п. 6.4; СТБ EN 459-2-2013 п. 5.3 |  |  |
| 54.5* |  |  | Содержание свободной воды | EN 459-2:2021 п. 6.5; СТБ EN 459-2-2013 п. 5.4 |  |  |
| 54.6* |  |  | Содержание диоксида углерода (СО₂) | EN 459-2:2021 п. 6.6; СТБ EN 459-2-2013 п. 5.6 |  |  |
| 54.7* |  |  | Пoтери при прокаливании | EN 459-2:2021 п. 6.8; СТБ EN 459-2-2013 п. 5.7 |  |  |
| 54.8* |  | 23.52/08.149 | Содержание активной извести | EN 459-2:2021 п.п. 5, 6.9; СТБ EN 459-2-2013 п.п. 4, 5.8 |  |  |
| 54.9* |  | 23.52/29.054 | Распределение по размеру гранул (гранулометрический состав) | EN 459-2:2021 п.п. 7.1, 7.2; СТБ EN 459-2-2013 п.п. 6.1, 6.2 |  |  |
| 54.10* |  | 23.52/29.119 | Насыпная плотность | EN 459-2:2021 п. 7.3; СТБ EN 459-2-2013 п. 6.3 |  |  |
| 54.11* |  | 23.52/32.115 | Равномерность изменения объёма | EN 459-2:2021 п.п. 7.4.2.2, 7.4.4; СТБ EN 459-2-2013 п.п. 6.4.2.2, 6.4.4 |  |  |
| 54.12* |  | 23.52/29.145 | Реакционная способность | EN 459-2:2021 п. 7.6; СТБ EN 459-2-2013 п. 6.6 |  |  |
| 54.13* |  |  | Выход теста | EN 459-2:2021 п. 7.7; СТБ EN 459-2-2013 п. 6.7 |  |  |
| 54.14* |  | 23.52/29.049 | Растекаемость и глубина погружения пестика | EN 459-2:2021 п. 7.8; СТБ EN 459-2-2013 п. 6.8 |  |  |
| 54.15* |  | 23.52/29.040 | Содержание воздуха | EN 459-2:2021 п. 7.10; СТБ EN 459-2-2013 п. 6.10 |  |  |
| 54.16* |  | 23.52/29.054 | Удельная поверхность | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.2-76 п. 2 |  |  |
| 54.17* |  | 23.52/29.119 | Плoтность | ГОСТ 310.2-76 п. 2.3 |  |  |
| 55.1* | Сырьевая мука для производства извести | 23.99/08.149 | Суммарное содержание карбонатов кальция и магния | СТБ 1285-2001 Приложение А | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 55.2* |  |  | Содержание активных CaO+MgO | ГОСТ 22688-2018 п. 4.1 |  |  |
| 55.3* |  | 23.99/08.052 | Сoдержание влаги | ГОСТ 5382-2019 п. 6 |  |  |
| 55.4* |  | 23.99/29.119 | Насыпная плотность | СТБ EN 459-2-2013 п. 6.3 |  |  |
| 55.5* |  | 23.99/08.052 | Пoтери массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |  |  |
| 55.6* |  | 23.99/29.119 | Плoтность | ГОСТ 310.2-76 п. 2.3 |  |  |
| 56.1** | Мел природный обогащенный | 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12085-88 п. 3.1 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 56.2* |  |  | Пoдготовка проб |  |  |  |
| 56.3* |  | 23.99/08.052 | Массовая доля водорастворимых веществ | ГОСТ 21138.0-85; ГОСТ 21138.1-85 |  |  |
| 57.1** | Породы карбонатные (известняк, мел, мергель известняковый или мелоподобный) | 08.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 п. 5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 57.2* |  |  | Пoдготовка проб | ГОСТ 8269.0-2025 п.п. 4.1.2, 4.2 |  |  |
| 57.3* |  | 08.99/08.149 | Суммарное содержание карбонатов кальция и магния | СТБ 1285-2001 Прил. А |  |  |
| 57.4* |  |  | Содержание карбоната кальция и карбоната магния | СТБ 1285-2001 Прил. Б |  |  |
| 57.5* |  | 08.99/08.052 | Влажность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.18 |  |  |
| 57.6* |  |  | Пoтери массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |  |  |
| 57.7* |  | 08.99/08.156 | Массовая доля оксида кремния (SiO₂) | ГОСТ 5382-2019 п. 9.4 |  |  |
| 57.8* |  | 08.99/08.149 | Массовая доля оксида кальция (СаО) | ГОСТ 5382-2019 п. 10.2 |  |  |
| 57.9* |  | 08.99/08.156 | Массовая доля оксида магния (MgО) | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 |  |  |
| 57.10* |  |  | Массовая доля оксида железа (III) (Fe₂O₃) | ГОСТ 5382-2019 п. 11.4 |  |  |
| 57.11* |  |  | Массовая доля оксида алюминия (Al₂O₃) | ГОСТ 5382-2019 п. 12.3 |  |  |
| 58.1** | Грунтовки. Грунтовки биоцидные | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 58.2* |  |  | Пoдготовка проб |  |  |  |
| 58.3* |  | 20.59/32.166 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 28196-89 п. 4.5 |  |  |
| 58.4* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022 |  |  |
| 58.5* |  | 20.59/29.144 | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 19007-73; СТБ 1263-2001 п.8.14 |  |  |
| 58.6* |  | 20.59/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 п. 5 |  |  |
| 59.1** | Торф, брикеты топливные на основе торфа, сушенка торфяная, пеллеты топливные | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 п.п. 3.3, 3.4, 4 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 59.2* |  |  | Подготовка лабораторных и аналитических проб | ГОСТ 11303-2013; СТБ 1687-2006 п. 5 |  |  |
| 59.3* |  | 08.92/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 2042-2010 п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 |  |  |
| 59.4* |  |  | Зольность | СТБ 2042-2010 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 |  |  |
| 59.5* |  |  | Массовая доля общей серы | ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) |  |  |
| 59.6* |  | 08.92/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) |  |  |
| 59.7* |  | 08.92/29.054 | Остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм | ГОСТ 8735-88 п. 3; ГОСТ 8736-2025 |  |  |
| 59.8* |  | 08.92/08.052 | Выход летучих веществ | ГОСТ ISO 562-2012 |  |  |
| 60.1** | Мел мелкодисперсный, мел | 23.99/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 590118065.033-2017 п. 4.1 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 60.2* |  |  | Пoдготовка проб |  |  |  |
| 60.3* |  | 23.99/08.149 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчёте на углекислый кальций | ГОСТ 21138.5-78; СТБ 1285-2001 Приложение Б.1 |  |  |
| 60.4* |  |  | Массовая доля углекислого кальция | СТБ 1285-2001 Приложение Б.2; ТУ BY 590118065.033-2017 п. 4.2.1 |  |  |
| 60.5* |  |  | Массовая доля кальция | ТУ BY 590118065.033-2017 п. 4.2.1 |  |  |
| 60.6* |  | 23.99/08.052 | Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка | ГОСТ 21138.6-78 |  |  |
| 60.7* |  | 23.99/08.156 | Массовая доля оксида железа (III) | ГОСТ 5382-2019 п. 11.4 |  |  |
| 60.8* |  | 23.99/08.052 | Массовая доля суммы полуторных оксидов железа и алюминия | ГОСТ 21138.7-78 |  |  |
| 60.9* |  | 23.99/29.040 | Массовая концентрация металломагнитной примеси размером до 2 мм включительно | ГОСТ 13496.9-96 п. 4 |  |  |
| 60.10* |  |  | Наличие металлических частиц с острыми краями | ГОСТ 13496.9-96; ТУ BY 590118065.033-2017 п. 4.6 |  |  |
| 60.11* |  | 23.99/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 19219-73 |  |  |
| 60.12* |  | 23.99/29.054 | Гранулометрический состав | ГОСТ 19286-77 |  |  |
| 60.13* |  |  | Удельная поверхность | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.2-76 п. 2 |  |  |
| 60.14* |  | 23.99/29.119 | Насыпная плотность | СТБ EN 459-2-2013 п. 6.3 |  |  |
| 60.15* |  |  | Плoтность | ГОСТ 310.2-76 п. 2.3 |  |  |
| 61.1** | Мел высокодисперсный, мел | 23.99/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 590118065.034-2017 п. 4.1 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 61.2* |  |  | Пoдготовка проб |  |  |  |
| 61.3* |  | 23.99/08.149 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчёте на углекислый кальций | ГОСТ 21138.5-78; СТБ 1285-2001 Приложение Б.1 |  |  |
| 61.4* |  |  | Массовая доля активных оксидов кальция и магния | ГОСТ 22688-2018 п. 4.1 |  |  |
| 61.5* |  | 23.99/08.052 | Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка | ГОСТ 21138.6-78 |  |  |
| 61.6* |  | 23.99/08.156 | Массовая доля оксида железа (III) | ГОСТ 5382-2019 п. 11.4 |  |  |
| 61.7* |  | 23.99/08.052 | Массовая доля суммы полуторных оксидов железа и алюминия | ГОСТ 21138.7-78 |  |  |
| 61.8* |  | 23.99/29.040 | Массовая доля железа, извлекаемого магнитом | ГОСТ 8253-79 |  |  |
| 61.9* |  | 23.99/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 19219-73 |  |  |
| 61.10* |  | 23.99/29.054 | Гранулометрический состав | ГОСТ 19286-77 |  |  |
| 61.11* |  |  | Удельная поверхность мела | ГОСТ 310.2-76 п. 2 |  |  |
| 61.12* |  | 23.99/29.119 | Насыпная плотность | СТБ EN 459-2-2013 п. 6.3 |  |  |
| 61.13* |  |  | Плoтность | ГОСТ 310.2-76 п. 2.3 |  |  |
| 62.1** | Каолин | 08.12/42.000 | Пoдготовка проб | ГОСТ 2642.0-2014 п. 5 | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 62.2* |  | 08.12/08.149 | Массовая доля на прокалённое вещество оксида алюминия (Al₂O₃) | ГОСТ 2642.4-2016 п. 5 |  |  |
| 62.3* |  |  | Массовая доля на прокалённое вещество оксида железа (III) (Fe₂O₃) | ГОСТ 2642.5-2016 п.п. 5.2, 5.3.1, 8 |  |  |
| 62.4* |  | 08.12/08.052 | Изменение массы при прокаливании | ГОСТ 2642.2-2014 п.п. 3, 4 |  |  |
| 62.5* | Топливо из отходов, топливо твёрдое из бытовых отходов, топливо альтернативное (RDF-топливо), топливо из резинсодержащего сырья | 100.07/08.052, 100.08/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 33512.3-2015 (EN 15414-3:2011); ГОСТ Р 54231-2010 (CEN/TS 15414-1:2006) | ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 62.6* |  |  | Зольность | ГОСТ 33511-2015 (EN 15403:2011) |  |  |
| 62.7* |  | 100.07/34.066, 100.08/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 33108-2014 (EN 15400:2011) |  |  |
| 62.8** |  | 100.07/42.000, 100.08/42.000 | Отбор проб (вручную из транспортного средства и неподвижного материала), размер частиц не более 50 мм | ГОСТ 33626-2015 (EN 15442:2011) |  |  |
| 62.9** |  |  | Подготовка проб (ручное сокращение, без предварительного замораживания), размер частиц не более 50 мм | ГОСТ 33509-2015 (EN 15443:2011) |  |  |

¹ - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использо-ваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.
¹ - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использо-ваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.
¹ - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использо-ваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.