ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Несущие и ограждающие металлоконструкции. Конструкции стальные мостовые. | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 4, 211654 , д. Фариново, Фариновский с/с, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -основной металл -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 22727-88 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 1.6** |  | 24.10/29.061 | Измерение геометрических параметров | ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 1.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод контроля толщины защитных покрытий | ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4 |  |  |
| 1.8* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -ударный изгиб при комнатной и отрицательных температурах; -испытание на излом; -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 12004-81; ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 28870-90; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.1, 3-9; ГОСТ 9454-78; СТБ ISO 9018-2011; СТБ ЕН 10045-1-2003; СТБ ЕН 1320-2003; СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 1.9* |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости по Роквеллу: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); СТБ ISO 6508-1-2018 |  |  |
| 1.10.** |  | 24.10/18.115 | Металлографические испытания макроскопические и микроскопические -определение глубины обезуглероженного слоя; -определение неметаллических включений; -определение величины зерна; -определение макроструктуры и микроструктуры; -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 2.1.* | Образцы сварных соединений | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 4, 211654 , д. Фариново, Фариновский с/с, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 2.2* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 2.3* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.4* |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 2.5* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -ударный изгиб при комнатной и отрицательных температурах; -испытание на излом; -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.1, 3-9; ГОСТ 9454-78; СТБ ISO 9018-2011; СТБ ЕН 10045-1-2003; СТБ ЕН 1320-2003; СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 2.6* |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости по Роквеллу: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); СТБ ISO 6508-1-2018 |  |  |
| 2.7* |  | 24.10/18.115 | Металлографические испытания: -испытания макроскопические; -испытания микроскопические; -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 3.1* | Сварочные материалы | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод определения элементов в стали | ГОСТ 28033-89 | ул. Заводская, 4, 211654 , д. Фариново, Фариновский с/с, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 3.2* |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; -визуально-оптический; - внешний осмотр и измерения; - сварочные электроды; -сварочная проволока; -сварочный флюс; - сварные соединения; -наплавленный металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 3.3* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -ударный изгиб при комнатной и отрицательных температурах; -испытание на излом; -сварные соединения; -основной металл; -наплавленный металл | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.1, 3-9; ГОСТ 9454-78; СТБ ISO 9018-2011; СТБ ЕН 10045-1-2003; СТБ ЕН 1320-2003; СТБ ЕН 1597-1-2002; СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 3.4* |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости по Роквеллу: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); СТБ ISO 6508-1-2018 |  |  |
| 3.5* |  | 24.10/18.115 | Металлографические испытания: -испытания макроскопические; - испытания микроскопические; -сварные соединения; -основной металл; -наплавленный металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |