|  |  | Приложение № 1к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3573 от «29» декабря 2007 года на бланке № 0008313 на 3 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «11» ноября 2013 года

(новая редакция)

Испытательной лаборатории отдела горно-геологических работ

Производственного республиканского унитарного предприятия  «Геосервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Песок для строительных работ |  | 1.1. Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-93 п.4.3 | ГОСТ 8735-88 п.3 |
|  |  | 1.2 Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8736-93 п.4.4.1 | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0- 97 п.4.5.3 |
|  |  | 1.3 Содержание глины в комках | ГОСТ 8736-93 п.4.4.1 | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
|  |  | 1.4 Минералого-петрографический состав | ГОСТ 8736-93 п.4.4.3, приложение А | ГОСТ 8735-88 п.7 |
|  |  | 1.5 Общее содержание серы | ГОСТ 8736-93 п.4.4.3, приложение А | ГОСТ 8735-88 п.12.2.1 |
|  |  | 1.6 Определение наличия органических примесей | ГОСТ 8736-93 п.4.4.3, приложение А | ГОСТ 8735-88 п.6 |
|  |  | 1.7 Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 8.1 | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
|  |  | 1.8 Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
|  |  | 1.9 Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2. Щебень и гравий для строительных работ |  | 2.1 Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 п.4.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
|  |  | 2.2 Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8267-93 п.4.7 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
|  |  | 2.3 Средняя плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 |
| 3. Сырье глинистое для керамической промышленности |  | 3.1 Содержание свободного диоксида кремния | ГОСТ 9169-75 | ГОСТ 21216.3-93 |
|  |  | 3.2 Пластичность |  | ГОСТ 21216.1-93 |
|  |  | 3.3 Содержание тонкодисперсных фракций |  | ГОСТ 21216.2-93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Сырье глинистое для керамической промышленности |  | 3.4 Содержание крупнозернистых включений | ГОСТ 9169-75 | ГОСТ 21216.4-93 |
|  |  | 3.5 Определение остатка на сите с сеткой № 0063 |  | ГОСТ 21216.12-93 |
| 4. Глины формовочные |  | 4.1 Потеря массы при прокаливании | ГОСТ 3226-93 п.5.1.3 | ГОСТ 3594.15-93 |
|  |  | 4.2 Содержание оксида алюминия | ГОСТ 3226-93 п.5.1.3 | ГОСТ 3594.13-93 |
|  |  | 4.3 Содержание оксида железа | ГОСТ 3226-93 п.5.1.3 | ГОСТ 3594.14-93 |
|  |  | - Содержание двуокиси кремния | ГОСТ 3594.1-77 п.2 | ГОСТ 3594.1-77 п.2 |
| 5. Мел |  | 5.1 Содержание нерастворимого остатка в соляной кислоте | ГОСТ 17498-72 | ГОСТ 21138.6-78 |
|  |  | 5.2 Содержание углекислого кальция и углекислого магния |  | ГОСТ 21138.5-78 |
|  |  | 5.3 Содержание полуторных окислов железа и алюминия |  | ГОСТ 21138.7-78 |
|  |  | 5.4 Содержание оксида железа |  | ГОСТ 21138.8-78 |
| 6. Грунты |  | 6.1 Влажность | СТБ 943-2007 | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 5180-84 п.2 |
|  |  | 6.2 Определение границ текучести |  | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 5180-84 п.4 |
|  |  | 6.3 Определение границ раскатывания |  | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 5180-84 п.5 |
|  |  | 6.4 Определение числа пластичности |  | ГОСТ 21216.1-93 п.5.2 |
|  |  | 6.5 Определение плотности грунта |  | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 5180-84 п.6 |
|  |  | 6.6 Определение гранулометрического состава |  | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 12536-79 п.2 |
|  |  | 6.7 Определение коэффициента фильтрации |  | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 25584-90 |
|  |  | 6.8 Максимальная плотность |  | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 22733-2002 |
| 7. Песок для производства силикатных изделий |  | 7.1 Содержание оксидов калия и натрия | СТБ 1727-2007 п.4.2 | ГОСТ 5382-91 п.12 |
|  |  | 7.2 Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3 |  | ГОСТ 5382-91 п.11.2 |
|  |  | 7.3 Содержание слюды |  | ГОСТ 8735-88 п.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Песок для производства силикатных изделий |  | 7.4 Содержание пылевидных и глинистых частиц | СТБ 1727-2007 п.4.2 | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
|  |  | 7.5 Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
|  |  | 7.6 Зерновой состав и модуль крупности | СТБ 1727-2007 п.4.3 | ГОСТ 8735-88 п.3 |
|  |  | 7.7 Содержание органических примесей | СТБ 1727-2007 п.4.2 | ГОСТ 8735-88 п.6 |
|  |  | - Содержание кварца |  | ГОСТ 26318.13-84 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |