|  |  | Приложение № 1к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4535 от 17 октября 2014 года на бланке № на 3 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ПолипластХИМ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Бетонные смеси |  | 1.1 Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 10180-90 п.2 СТБ 1545-2005 п.4 |
|  |  | 1.2 Температура |  | СТБ 1035-96 п.6.7 СТБ 1545-2005 п.9 |
|  |  | 1.3 Удобоукладываемость: - подвижность по показателю диаметра растекания конуса - подвижность по показателю осадки конуса - жесткость |  | СТБ 1545-2005 п.5.2 СТБ 1545-2005 п.5.3 СТБ 1545-2005 п.5.4.2 - п.5.4.3 |
|  |  | 1.4 Объем вовлеченного воздуха |  | СТБ 1545-2005 п.7 |
|  |  | 1.5 Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
|  |  | 1.6 Расслаиваемость: - водоотделение - раствороотделение |  | СТБ 1545-2005 п.8 |
|  |  | 1.7 Сохраняемость свойств |  | СТБ 1035-96 п.6.5 СТБ 1545-2005 п.10 |
| 2. Бетоны конструкционные тяжелые |  | 2.1 Отбор образцов | СТБ 1544-2005 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 10180-90 |
|  |  | 2.2 Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 18105-2010 |
|  |  | 2.3 Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  | 2.4 Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3 |
|  |  | 2.5 Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 (трейтий метод) |
|  |  | 2.6 Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 п.2, приложение 4 |

| 3. Смеси растворные |  | 3.1 Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 5802-86 п.1.2-1.11 СТБ 1307-2012 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.2 Подвижность |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
|  |  | 3.3 Жизнеспособность |  | СТБ 1307-2012 п.п.7.4,7.5 ГОСТ 5802-86 п.2 |
|  |  | 3.4 Расслаиваемость |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.4 |
|  |  | 3.5 Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п.5 |
|  |  | 3.6 Расчетная температура применения |  | СТБ 1307-2012 п.7.10 |
| 4. Растворы строительные |  | 4.1 Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 5802-86 п.1.2-1.11 |
|  |  | 4.2 Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.9 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |
|  |  | 4.3 Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
|  |  | 4.4 Морозостойкость |  | СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 10060.2-95 (второй метод) ГОСТ 5802-86 п.10.8 |
| 5. Добавки для бетонов |  | 5.1 Внешний вид | СТБ 1112-98 ГОСТ 30459-96 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1112-98 п.9.2 |
|  |  | 5.2 Плотность |  | СТБ 1112-98 п.9.4 |
|  |  | 5.3 Водородный показатель |  | СТБ 1112-98 п.9.5 |
|  |  | 5.4 Эффективность пластифицирующих добавок |  | ГОСТ 30459-96 п.5.1 СТБ 1545-2005 п.5.3 ГОСТ 10180-90 |
|  |  | 5.5 Эффективность стабилизирующих и водоудерживающих добавок |  | ГОСТ 30459-96 п.5.2 СТБ 1545-2005 п.8 |
|  |  | 5.6 Эффективность добавок, регулирующих сохраняемость бетонной смеси |  | ГОСТ 30459-96 п.5.4 СТБ 1545-2005 п.п. 5.3, 10 |
|  |  | 5.7 Эффективность добавок, замедляющих или ускоряющих твердение бетона |  | ГОСТ 30459-96 п.6.1 СТБ 1545-2005 п.5.3 ГОСТ 10180-90 |
|  |  | 5.8 Эффективность водоредуцирующих и кольматирующих добавок |  | ГОСТ 30459-96 п.7.1 СТБ 1545-2005 п.5.3 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 12730.5-78 |

| 5. Добавки для бетонов |  | 5.9 Эффективность газообразующих и воздухововлекающих добавок | СТБ 1112-98 ГОСТ 30459-96 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 30459-96 п.7.2 СТБ 1545-2005 п.п. 5.3, 7 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.10 Эффективность противоморозных добавок |  | ГОСТ 30459-96 п.8.1 ГОСТ 10180-90 |
|  |  | 5.11 Эффективность гидрофобизирующих добавок |  | ГОСТ 30459-96 п.8.2 СТБ 1545-2005 п.5 ГОСТ 12730.3-78 |
|  |  | 5.12 Плотность |  | СТБ 1112-98 п.9.4, ГОСТ 18329-73 п.2 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |