|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3947 от 22 февраля 2010 года На бланке _________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 февраля 2015 года

Лаборатория контроля качества металлов и сварных соединений

Закрытого акционерного общества «Гидродинамика

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сталь углеродистая | А22.Б09 | Массовая доля элементов: углерод (C) (0,0122 – 0,400) % сера (S) (0,0033 – 0,0271) % кремний (Si) (0,035 – 0,677) % марганец (Mn) (0,130 – 1,04) % | ГОСТ 380-94 ГОСТ 1050-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22536.1-88, п.3 ГОСТ 22536.2-87, п.2 ГОСТ 22536.4-88, п.3 ГОСТ 22536.5-87, п.2 |
| 2.1 | Стали легированные и высоколеги-рованные. Проволока стальная сварочная. Электроды. Металл сварного шва | А22.Б09 | Массовая доля элементов: углерод (C) (0,0122 – 0,400) % сера (S) (0,0033 – 0,0271) % кремний (Si) (0,035 – 0,677) % марганец (Mn) (0,130 – 1,04) % никель (Ni) (0,0163-8,74) % хром (Cr) (0,026-17,54) % титан (Ti) (0,1-0,544) % ванадий (V) (0,05-0,182) % | ГОСТ 2246-70 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19281-89 ГОСТ 26271-84 ГОСТ 9466-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12344-2003, п.4 ГОСТ 12345-2001, п.4 ГОСТ 22536.4-88, п.3 ГОСТ 22536.5-87, п.2 ГОСТ 12350-78, п.3 ГОСТ 12352-81, п.2 ГОСТ 12356-81, п.3 ГОСТ 12351-2003, п.6 |

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика |  |  | ____________________ дата (число, месяц, год) | Лист 1 Листов 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3947 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Сплавы титановые | А22.Б09 | Массовая доля элементов: алюминий (Al) (0,2-10,0) % ванадий (V) (0,1-6,0) % хром (Cr) (0,1-2,0) % марганец (Mn) (0,02-2,5) % молибден (Mo) (0,01-15) % | ГОСТ 19807-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19863.1-91, п.2 ГОСТ 19863.2-91, п.2 ГОСТ 19863.3-91 ГОСТ 19863.7-91, п.2 ГОСТ 19863.8-91, п.2 |
| 4.1 | Образцы сварных соединений | А22.Б45 | Стойкость к межкристаллитной коррозии | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | ГОСТ 6032-2003 |
| 4.2 |  |  | Величина зерна |  | ГОСТ 5639-82 |
| 4.3 |  |  | Неметаллические включения |  | ГОСТ 1778-70 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						      Т.А.Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | ____________________ дата (число, месяц, год) | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |