|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0291 |
|  | от 29.11.2002 |
|  | на бланке № ________ |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «27» июня 2025 года

испытательной лаборатории отдела качества Открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест №6»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230026 г. Гродно ул. Победы,13 |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | 23.99/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1033-2016 ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.4 |
| 1.2* |  | 23.99/ 42.000 | Изготовление образцов |  | СТБ 1115-2013 п.6 |
| 1.3* |  | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 1.6* |  | 23.99/ 08.118 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |
| 1.8* |  | 23.99/ 08.118 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 1.9* |  | 23.99/ 29.040 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 1.10* |  | 23.99/ 29.040 | Набухание асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 1.11* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 1.12* | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0°С | СТБ 1033-2016 ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 1.13* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре +50°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 1.18* |  | 23.99/ 29.040 | Содержание вяжущего методом выжигания |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 |
| 1.20* |  | 23.99/ 29.040 | Зерновой состав |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.7 |
| 1.22* |  | 23.99/ 29.119 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 2.1 *** | Песок для строительных работ. Отсев из материалов дробления горных пород. | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 31424-2010 ТY BY 200161167.003-2010 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 2.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 2.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 2.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 2.5* |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 2.6* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 3.1 *** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 3.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 3.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 3.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 3.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 3.6* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 3.7* |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 3.8* |  | 08.12/ 29.143 | Истираемость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |
| 3.9* |  | 08.12/ 29.121 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9.1 |
| 3.10* |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |
| 3.11* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 4.1 *** | Грунты | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 |
| 4.2* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы (кроме загипсованных грунтов) |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 4.3* |  | 08.12/ 29.144 | Влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 4.4* |  | 08.12/ 29.144 | Влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 4.5** |  | 08.12/ 29.119 | Плотность грунта (метод режущего кольца) |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 4.6* |  | 08.12/ 29.119 | Плотность сухого грунта (расчетным методом) |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 4.7* |  | 08.12/ 29.119 08.12/ 29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 4.8* |  | 08.12/ 29.151 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2023 п.6, п.8 |
| 4.9* |  | 08.12/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой состав) |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 4.10* |  | 08.12/ 29.040 | Коэффициент уплотнения (объемно-весовой метод) |  | СТБ 2176-2011 п.6.1 |
| 4.11 *** |  | 08.12/ 38.000 | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) |  | СТБ 2176-2011 п.6.3 СТБ 1377-2003 |
| 5.1 *** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/ 29.040 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 5.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав смеси и модуль крупности песка |  | ГОСТ 23735-2014п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 5.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 23735-2014п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 5.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание в смеси глины в комках |  | ГОСТ 23735-2014п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 6.1 *** | Смеси щебеночно-гравийные-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог | 08.12/ 42.00 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 6.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав смесей |  | СТБ 2318-2013 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 6.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 6.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание в смеси глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п.6.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 7.1 ** | Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства. Бетоны тяжелые конструкционные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 2221-2020 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 ГОСТ 28570-2019 СТБ 1152-99 п.4 |
| 7.2* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 7.3* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 7.4* |  | 23.63/ 29.040 | Водопоглащение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 7.5* |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ10060.2-95 СТБ 1152-99 п.7.2 |
| 7.6* |  | 23.63/ 26.040 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |
| 8.1 ** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.1 |
| 8.2* |  | 23.63/ 42.000 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 СТБ 1307-2012 п.7.8 |
| 8.3* |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п.10 СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ10060.2-95 (второй метод) |
| 9.1 *** | Автомобильные дороги. Нежесткие дорожные одежды. | 42.11/ 29.121 | Модуль упругости слоев дорожных конструкций | ТКП 45-3.03-112-2008 табл.Б.6 ТНПА и другая документация | СТБ 1501-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |