Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0250

от 23 сентября 1996 года

на бланке №

на 19 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 15 августа 2025 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Витебскдрев»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пер. Стахановский, 7, 210008, г.Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | - Покрытия (панели) напольные ламинированные - Покрытия (панели) напольные ламинированныве | 16.21/29.061 | Предельные отклонения: по толщине, длине, ширинеповерхностного слоя элемента, отклонение от перпендикулярность смежных сторон элемента, отклонение от прямолинейности, отклонение от плоскостности элемента | СТБ EN 13329-2018 EN 13329:2016 +А1:2017 СТБ EN 14041-2013 EN 14041:2018 ТНПА и другая документация СТБ EN 13329-2018 EN 13329:2016 +А1:2017 СТБ EN 14041-2013 EN 14041:2018 ТНПА и другая документация | СТБ EN 13329-2018 Приложение А EN 13329:2016+А1:2017 Приложение А |
| 1.2 * |  | - 16.21/29.061 | - Раскрытие стыков и перепад высот между элементами |  | СТБ EN 13329-2018 Приложение В EN 13329:2016+А1:2017 Приложение В |
| 1.3 * |  | 16.21/26.080 | Изменение размеров при изменении относительной влажности влздуха |  | СТБ EN 13329-2018 Приложение С EN 318:2002 EN 13329:2016+А1:2017 Приложение С |
| 1.4 * |  | - 16.21/26.095 | Прочность поверхностного слоя на отрыв |  | СТБ EN 13329-2018 Приложение D EN 311:2002 EN 13329:2016+А1:2017 Приложение D |
| 1.5 * |  | - 16.21/26.095 | Остаточная деформация от приложения статической нагрузки |  | EN ISO 24343-1:2012 |
| 1.6 * |  | - 16.21/11.116 | Светостойкость |  | EN ISO 4892-1:2016 EN ISO 4892-2:2013 EN 20105-А02:1994 EN ISO 105-В02:2014 СТБ ISO 105В02-2012 СТБ EN 438-2-2018 р.27 EN 438-2:2016+А1:2018, р.27 |
| 1.7 * |  | - 16.21/26.095 | Класс истираемости (стойкость к истиранию) |  | СТБ EN 13329-2018 Приложение Е EN 13329:2016+А1:2017 Приложение Е СТБ EN 438-2-2018 р.10 EN 438-2:2016+А1:2018, р.10 |
| 1.8 * |  | - 16.21/26.095 | Класс ударной прочности (ударная прочность) |  | СТБ EN 13329-2018 Приложение Н EN 13329:2016+А1:2017 Приложение Н СТБ EN 438-2-2018 р.20, 22 EN 438-2:2016+А1:2018, р.20, 22 |
| 1.9 * |  | - 16.21/11.116 | Устойчивость к образованию пятен |  | СТБ EN 438-2-2018 р.26 EN 438-2:2016+А1:2018, р.26 |

| 1.10 * | - Покрытия (панели) напольные ламинированныве |  |  | - 16.21/26.095 | Прочность покрытия пола при моделировании перемещения ножки мебели | СТБ EN 13329-2018 EN 13329:2016 +А1:2017 СТБ EN 14041-2013 EN 14041:2018 ТНПА и другая документация | EN ISO16581:2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Испытание роликами стула |  | EN ISO 4918:2021 |  |
| 1.12 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Набухание по толщине образца |  | ISO 24336:2005 |  |
| 1.13 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Прочность соединения |  | ISO 24334:2019 |  |
| 1.14 * |  |  |  | - 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты ламинированной -камерный метод, мг/м3 воздуха |  | СТБ EN 717-1-2008 |  |
| 1.15 * |  |  |  | - 16.21/08.156 | - метод газового анализа |  | СТБ EN 717-2-2008 EN ISO 12460-3:2023 |  |
| 1.16 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Сопротивление скольжению. Динамический коэффициент трения по сухим поверхностям пола |  | EN 13893:2002 |  |
| 2.1 * |  | - Плиты древесноволокнистые мокрого и сухого способа производства, ориентированно-стружечные плиты (OSB)в том числе облицованные. - Плиты древесностружечные |  | - 16.21./08.052 | Влажность | СТБ EN 622-2-2009СТБ EN 622-5-2009 EN 622-5:2019 EN 622-1:2003 EN 622-2:2004 EN 300:2006 СТБ EN 312-2009 EN 312:2010 СТБ EN 13986-2013 EN13986: 2004+А1:2015 ТНПА и другая Документация СТБ EN 622-2-2009СТБ EN 622-5-2009 EN 622-5:2019 EN 622-1:2003 EN 622-2:2004 EN 300:2006 СТБ EN 312-2009 EN 312:2010 СТБ EN 13986-2013 EN13986: 2004+А1:2015 ТНПА и другая документация | EN 322:1993 |  |
| 2.2 * |  |  |  | - 16.21./29.040 | Плотность |  | EN 323:1993 |  |
| 2.3 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Предел прочности и модуль упругости при изгибе |  | EN 310:1993 |  |
| 2.4 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Набухание по толщине за 24 ч |  | EN 317:1993 |  |
| 2.5 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Предел прочности при растяжении, направленном перпендикулярно плоскостям плиты |  | EN 319:1993 |  |
| 2.6 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Сопротивление извлечению шурупов вдоль оси |  | EN 320:2011 |  |
| 2.7 * |  |  |  | - 16.21/26.080 | Влагостойкость в условиях циклического испытания |  | EN 321:2001 ГОСТ 32399-2013 |  |
| 2.8 * |  |  |  | - 16.21/26.080 | Влагостойкость. Испытание кипячением |  | EN 1087-1:1995 |  |
| 2.9 * | - Плиты древесноволокнистые мокрого и сухого способа производства, ориентированно-стружечные плиты (OSB)в том числе облицованные. - Плиты древесностружечные |  |  | - 16.21/29.061 | Номинальные размеры: толщина, длина, ширина |  | EN 324-1:1993 |  |
| 2.10 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Прямоугольность и прямолинейность кромок |  | EN 324-2:1993 |  |
| 2.11 * |  |  |  | - 16.21/08.156 | Содержание (выделение) формальдегида в плите: -метод экстрагирования |  | ISO 12460-5:2015 |  |
| 2.12 * |  |  |  | - 16.21/08.156 | - камерный метод |  | СТБ EN 717-1-2008 |  |
| 2.13 * |  |  |  | - 16.21/08.156 | -метод газового анализа |  | СТБ EN 717-2-2008 EN ISO 12460-3:2023 |  |
| 3.1 * | - Плиты древесные. Плиты, облицованные пленками, пропитанными меламиновыми смолами, для внутренней отделки - Плиты древесные. Плиты, облицованные пленками, пропитанными меламиновыми смолами, для внутренней отделки |  |  | 16.21/29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров (длина, ширина, толщина) | СТБ EN 14322-2019 EN 14322:2021 ТНПА и другая документация СТБ EN 14322-2019 EN 14322:2021 ТНПА и другая документация | СТБ EN 14323-2019 р.5.1 EN 324-1:1993 EN 14323:2021 р.5.1 |  |
| 3.2 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Плоскостность |  | СТБ EN 14323-2019 п.5.2 EN 14323:2021 р.5.2 |  |
| 3.3 * |  |  |  | - 16.21/11.116 | Устойчивость к образованию пятен |  | СТБ EN 14323-2019 п.5.6 EN 14323:2021 р.5.6 |  |
| 3.4 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Стойкость декоративного поверхностного слоя плиты к образованию царапин |  | СТБ EN 14323-2019 п.5.5 EN 14323:2021 р.5.5 |  |
| 3.5 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Стойкость к образованию трещин |  | СТБ EN 14323-2019 п.5.7 EN 14323:2021 р.5.7 |  |
| 3.6 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Стойкость к истиранию декоративного поверхностного слоя |  | СТБ EN 14323-2019 п.5.2 СТБ EN 438-2-2018 EN 14323:2021 р.5.2 EN 438-2:2016+А1:2018, р.10 |  |
| 3.7 * |  |  |  | - 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты ламинированной -камерный метод, мг/м3 воздуха |  | СТБ EN 717-1-2008 |  |
| 3.8 * |  |  |  | - 16.21/08.156 | - метод газового анализа |  | EN ISO 12460-3:2023 |  |
| 3.9 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Сопротивление осевому извлечению шурупов |  | EN 320:2011 |  |
| 3.10 * |  |  |  | - 16.21/26.080 | Гидротермическая стойкость поверхности |  | СТБ EN 14323-2019 р.5.10 СТБ EN 438-2-2018 р.14 EN 14323:2021 р.5.10 EN 438-2:2016+А1:2018 р.14 |  |
| 3.11 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Ударная прочность при воздействии шаром большого диаметра |  | СТБ EN 14323-2019 р.5.13 СТБ EN 438-2-2018 р.22 EN 14323:2021 р.5.13 EN 438-2:2016+А1:2018, р.22 |  |
| 3.12 * |  |  |  | - 16.21/11.116 | Светостойкость |  | СТБ EN 14323-2019 р.5.11 EN 14323:2021 р.5.11 EN ISO 4892-2:2013 |  |
| 3.13 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Прочность на отрыв поверхностного слоя |  | EN 311:2002 |  |
| 4.1 *** | - Плиты древесностружечные, в том числе облицованные - Плиты древесностружечные, в том числе облицованные |  |  | 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10632-2014 СТБ 1554-2005 СТБ 1348-2009 ТНПА и другая документация ГОСТ 10632-2014 СТБ 1554-2005 СТБ 1348-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10633-2018 р.4 СТБ 1348-2009 п.8 |  |
| 4.2 * |  |  |  | - 16.21/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10634-88 р. 1, п.п. 2.2, 3.1, 4.1 |  |
| 4.3 * |  |  |  | - 16.21./29.040 | Плотность |  | ГОСТ 10634-88 р. 1, п.п. 2.3, 3.2, 4.2 |  |
| 4.4 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Разбухание по толщине |  | ГОСТ 10634-88 р. 1, п.п. 2.3, 3.3, 4.4 |  |
| 4.5 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 10635-88 |  |
| 4.6 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты |  | ГОСТ 10636-2018 |  |
| 4.7 * |  |  |  | - 16.21/29.143 | Твёрдость |  | ГОСТ 11843-76 |  |
| 4.8 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 27680-88 п.п 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 |  |
| 4.9 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Прямолинейность кромок |  | ГОСТ 27680-88 п.п 2.3, 3.3, 3.4, 4.1 |  |
| 4.10 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Перпендикулярность |  | ГОСТ 27680-88 п.п 2.4, 3.3, 3.5, 4.1 |  |
| 4.11 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Покоробленность |  | ГОСТ 24053-2021 |  |
| 4.12 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Шероховатость поверхности (Rm) |  | ГОСТ 15612-2013 р.5 |  |
| 4.13 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Удельное сопротивление выдергиванию шурупов |  | ГОСТ 10637-2019 |  |
| 4.14 * |  |  |  | - 16.21/08.156 | Содержание формальдегида в плите |  | ГОСТ 27678-2014 |  |
| 4.15 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Модуль упругости при изгибе |  | ГОСТ 10635-88 р.1; р.2; р.3; р.4, п.4.2 |  |
| 4.16 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя |  | ГОСТ 23234-2009 |  |
| 4.17 * |  |  |  | - 16.21/11.116 | Стойкость покрытия к пятнообразованию |  | СТБ 1348-2009 п.9.14 ГОСТ 27627-88 |  |
| 4.18 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Стойкость покрытия к истиранию |  | СТБ 1348-2009 п.9.16 ГОСТ 27820-88 |  |
| 4.19 * |  |  |  | - 16.21/29.143 | Твердость защитно-декоративного покрытия |  | СТБ 1348-2009 п.9.17 ГОСТ 27326-87 |  |
| 4.20 * |  |  |  | - 16.21/08.156 | Выделение формальдегида из плиты в воздух камерным методом |  | ГОСТ 30255-2014 |  |
| 5.1 *** | - Плиты древесностружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров - Плиты древесностружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров |  |  | - 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32289-2013 ТНПА и другая документация ГОСТ 32289-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32289-2013 п.7.8 |  |
| 5.2 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 10635-88 |  |
| 5.3 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Покоробленность |  | ГОСТ 24053-2021 |  |
| 5.4 * |  |  |  | - 16.21/26.080 | Гидротермическая стойкость покрытия |  | ГОСТ 32289-2013 Приложение В |  |
| 5.5 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Предел прочности при растяжении, направленном перпендикулярно плоскостям плиты |  | ГОСТ 10636-2018 |  |
| 5.6 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя |  | ГОСТ 23234-2009 |  |
| 5.7 * |  |  |  | 16.21/29.143 | Твердость защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.18, Приложение Е ГОСТ 27326-87 |  |
| 5.8 * |  |  |  | 16.21/26.080 | Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха |  | ГОСТ 32289-2013 Приложение Г |  |
| 5.9 * |  |  |  | 16.21/26.080 | Термическая стойкость покрытия |  | ГОСТ 32289-2013 Приложение Д |  |
| 5.10 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Стойкость покрытия к истиранию |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.19 ГОСТ 27820-88 |  |
| 5.11 * |  |  |  | 16.21/11.116 | Стойкость покрытия к пятнообразованию |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.20 ГОСТ 27627-88 |  |
| 5.12 * |  |  |  | 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты облицованной: -камерный метод, мг/м3 воздуха |  | ГОСТ 30255-2014 |  |
| 5.13 * |  |  |  |  | - метод газового анализа |  | ГОСТ 32155-2013 |  |
| 6.1 *** | - Плиты древесноволокнистые - сухого способа производства, - облицованные пленками на - основе термореактивных полимеров |  |  | - 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32687-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32687-2021 п.п. 7.5-7.7 |  |
| 6.2 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 10635-88 |  |
| 6.3* |  |  |  | 16.21/29.061 | Покоробленность |  | ГОСТ 24053-2021 |  |
| 6.4 * |  |  |  | 16.21/26.080 | Гидротермическая стойкость покрытия |  | ГОСТ 32687-2021 Приложение В |  |
| 6.5 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Предел прочности при растяжении, направленном перпендикулярно плоскостям плиты |  | ГОСТ 10636-2018 |  |
| 6.6 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя |  | ГОСТ 23234-2009 |  |
| 6.7 * |  |  |  | 16.21/29.143 | Твердость защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 32687-2021 п.7.15 ГОСТ 27326-87 метод 1 |  |
| 6.8 * |  |  |  | 16.21/26.080 | Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха |  | ГОСТ 32687-2021 Приложение А |  |
| 6.9 * |  |  |  | 16.21/26.080 | Термическая стойкость покрытия |  | ГОСТ 32687-2021 Приложение Б |  |
| 6.10 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Стойкость покрытия к истиранию |  | ГОСТ 32687-2021 п.7.17 ГОСТ 27820-88 |  |
| 6.11 * |  |  |  | 16.21/11.116 | Стойкость покрытия к пятнообразованию |  | ГОСТ 32687-2021 п. 7.16 ГОСТ 27627-88 |  |
| 6.12 * |  |  |  | 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты облицованной -камерный метод, мг/м3 воздуха | ГОСТ 32687-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30255-2014 |  |
| 6.13 * |  |  |  | 16.21/08.156 | - метод газового анализа |  | ГОСТ 32155-2013 |  |
| 6.14 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Условная адгезия покрытия к плите-основе |  | ГОСТ 32687-2021 Приложение Д |  |
| 7.1 * |  |  | - Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных (хвойных) пород | 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты облицованной -камерный метод, мг/м3 воздуха | ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 3916.2-2018 ТНПА и друная документация | ГОСТ 30255-2014 СТБ EN 717-1-2008 |  |
| 7.2 * |  |  |  | 16.21/08.156 | - метод газового анализа |  | ГОСТ 32155-2013 СТБ EN 717-2-2008 EN ISO 12460-3:2023 |  |
| 7.3 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Предел прочности при скалывании по клеевому слою |  | ГОСТ 9624-2009 п.6, СТБ ЕН 314-1-2004 |  |
| 7.4 * |  |  |  | - 16.21/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9621-72, п 3.1 |  |
| 7.5 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Предел прочности при статическом изгибе |  | ГОСТ 9625-2013, п.3 |  |
| 7.6 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Предел прочности при растяжении |  | ГОСТ 9622-2016, п.3 |  |
| 8.1 *** |  |  | - Плиты древесноволокнистые мокрого и сухого способа производства | 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 4598-2018 TУ BY 300187428.005-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10633-2018 р.4 |  |
| 8.2 * |  |  |  | - 16.21/08.052 | - Влажность |  | ГОСТ 10633-2018 р.5, п.5.1 |  |
| 8.3 * |  |  |  | 16.21/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 10633-2018 р.5, п.5.2 |  |
| 8.4 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Водопоглощение и набухание по толщине |  | ГОСТ 10633-2018 р.5, п.5.3 |  |
| 8.5 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 10633-2018 р.5, п.5.4 |  |
| 8.6 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты |  | ГОСТ 10636-2018 |  |
| 8.7 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 27680-88 п.п 2.1, 2.2 ,3.1, 3.2, 4.1 |  |
| 8.8 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Прямолинейность кромок |  | ГОСТ 27680-88 п.п 2.3, 3.3, 3.4, 4.1 |  |
| 8.9 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Перпендикулярность |  | ГОСТ 27680-88 п.п 2.4, 3.3, 3.5, 4.1 |  |
| 8.10 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Шероховатость (Rm) |  | ГОСТ 15612-2013 р.5 |  |
| 8.11 * |  |  |  | 16.21/08.156 | Содержание формальдегида в плите |  | ГОСТ 27678-2014 |  |
| 8.12 * |  |  |  | 16.21/26.080 | - Влагостойкость в условиях цикличского испытания |  | TУ BY 300187428.005-2022, п.4.6 |  |
| 9.1 * |  |  | - Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием | - 16.21/08.052 | Влажность | ГОСТ 8904-81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10633-2018 р.5, п.5.1 |  |
| 9.2 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Шероховатость (Rm) |  | ГОСТ 15612-2013 р.5 |  |
| 9.3 * |  |  |  | 16.21/11.116 | Стойкость к действию воды, минерального масла, мыльного раствора |  | ГОСТ 8904-81 п.п. 4.6, 4.7 |  |
| 9.4 * |  |  |  | 16.21/11.116 | Классификация и качество лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 24404-80 |  |
| 9.5 * |  |  |  | 16.21./11.116 | Адгезия |  | ГОСТ 15140-78 р.2, р.4 |  |
| 10.1 *** |  |  | - Плиты древесноволокнистые изготовленные по сухому методу облицованные | - 16.21/42.000 | Отбор образцов | TУ BY 300187428.006-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10633-2018 р.4 |  |
| 10.2 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя |  | ГОСТ 23234-2009 |  |
| 10.3 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Покоробленность |  | ГОСТ 24053-2021 |  |
| 10.4 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 27680-88 п.п 2.1, 2.2 ,3.1, 3.2, 4.1 |  |
| 10.5 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Прямолинейность кромок |  | ГОСТ 27680-88 п.п 2.3, 3.3, 3.4, 4.1 |  |
| 10.6 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Перпендикулярность |  | ГОСТ 27680-88 п.п 2.4, 3.3, 3.5, 4.1 |  |
| 10.7 * |  |  |  | 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты облицованной -камерный метод, мг/м3 воздуха |  | ГОСТ 30255-2014 |  |
| 10.8 * |  |  |  | 16.21/08.156 | - метод газового анализа |  | СТБ EN 717-2-2008 EN ISO 12460-3:2023 |  |
| 11.1 *** |  |  | - Панели напольные ламинированные - Панели напольные ламинированные | 16.21/42.000 | Отбор образцов | TY BY 300187428.007-2023 ТНПА и другая документация TY BY 300187428.007-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10633-2018 р.4 |  |
| 11.2 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Водопоглощение лицевой поверхности за 24 ч, разбухание по толщине |  | ГОСТ 10633-2018 р.5, п.5.3 |  |
| 11.3 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 10633-2018 р.5, п.5.4 |  |
| 11.4 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти |  | ГОСТ 10636-2018 |  |
| 11.5 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя |  | ГОСТ 23234-2009 |  |
| 11.6 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Раскрытие стыков и перепад высот между элементами |  | СТБ EN 13329-2018 Приложение В |  |
| 11.7 * |  |  |  | 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты ламинированной -камерный метод, мг/м3 воздуха |  | ГОСТ 30255-2014 |  |
| 11.8 * |  |  |  | 16.21/08.156 | - метод газового анализа |  | СТБ EN 717-2-2008 |  |
| 12.1 *** |  |  | - Блоки дверные, блоки оконные и дверные балконные | 16.23/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2433-2015 СТБ 939-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 2433-2015 СТБ 939-2013 п.8.1 |  |
| 12.2 * |  |  |  | 16.21/08.169 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 р.1 |  |
| 12.3 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Шероховатость (Rmmax) |  | ГОСТ 15612-2013 р.4 |  |
| 12.4 * |  |  |  | 16.23/11.116 | Прочность сцепления с отделываемой поверхностью, адгезия |  | ГОСТ 15140-78 р.2 ГОСТ 27325-87 |  |
| 12.5 * |  |  |  | 16.23/26.095 | Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 |  |
| 12.6 * |  |  |  | 16.23/26.095 | Прочность клеевых соединений на изгиб при зубчатом соединении |  | ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 19414-90 |  |
| 12.7 * |  |  |  | 16.23/26.095 | Прочности клеевых соединений на неравномерный отрыв листовой облицовки |  | ГОСТ 15867-79 ГОСТ 25885-83 |  |
| 12.8 * |  |  |  | 16.21/26.095 | Водостойкость клеевых соединений |  | ГОСТ 17005-82 |  |
| 12.9 * |  |  |  | 16.23/29.061 | Линейные размеры, провесы, зазоры |  | ГОСТ 26433.1-89 п 6.7 СТБ 1457-2004 р.5 |  |
| 12.10 * |  |  |  | 16.23/29.061 | Перпендикулярность |  | ГОСТ 26433.1-89 п 6.7 СТБ 1457-2004 п.8 |  |
| 12.11 * |  |  |  | 16.23/29.061 | Прямолинейность |  | ГОСТ 26433.1-89 п 6.7 СТБ 1457-2004 р.6 |  |
| 12.12 |  |  |  | 16.23/29.061 | Плоскостность |  | ГОСТ 26433.1-89 п 6.7 СТБ 1457-2004 п.7 |  |
| 12.13 * |  |  |  | 16.23/26.095 | Прочность: -угловых клеевых соединений; -угловых сварных соединений поливинилхлоридного профиля |  | СТБ 939-2013 п.п.8.10, 8.10.3 СТБ 1264-2001 п.8.14 |  |
| 12.14 * |  |  |  | 16.23/11.116 | Качество лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 24404-80 |  |
| 13.1 * |  |  | - Окна и балконные двери из поливилхлоридного профиля | 20.16/26.095 | Прочность угловых сварных соединений поливилхлоридного профиля | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1264-2001 |  |
| 14.1 *** |  |  | - Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.23/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1074-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1074-2009 п.5.4 |  |
| 14.2 * |  |  |  | 16.23/08.169 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 р.1 |  |
| 14.3 * |  |  |  | 16.23/29.061 | Шероховатость (Rmmax) |  | ГОСТ15612-2013 р.4 |  |
| 14.4 * |  |  |  | 16.23/26.095 | Прочность сцепления с отделываемой поверхностью, адгезия |  | ГОСТ 15140-78 р.2, р.4 |  |
| 14.5 * |  |  |  | 16.23/26.095 | Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 |  |
| 14.6 * |  |  |  | 16.23/26.095 | Прочность клеевых соединений на изгиб при зубчатом соединении |  | ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 19414-90 |  |
| 14.7 * |  |  |  | 16.23/26.095 | Прочности клеевых соединений на неравномерный отрыв листовой облицовки |  | ГОСТ 15867-79 ГОСТ 25885-83 |  |
| 14.8 * |  |  |  | 16.23/26.095 | Водостойкость клеевых соединений |  | ГОСТ 17005-82 |  |
| 14.9 * |  |  |  | 16.23/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1074-2009 п.6.1 |  |
| 14.10 * |  |  |  | 16.23/29.061 | Перпендикулярность |  | СТБ 1074-2009 п.6.2 |  |
| 14.11 * |  |  |  | 16.23/29.061 | Прямолинейность |  | СТБ 1074-2009 п.6.2 |  |
| 14.12 * |  |  |  | 16.23/29.061 | Плоскостность |  | СТБ 1074-2009 п.6.2 |  |
| 14.13 * |  |  |  | 16.23/11.116 | Качество лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 24404-80 |  |
| 15.1 * |  |  | - Пиломатериалы хвойных и лиственных пород | 16.21/08.169 | Влажность | СТБ 1713-2007 СТБ 1714-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16588-91 р.1 |  |
| 15.2 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Шероховатость (Rmmax) |  | ГОСТ 15612-2013 р.4 |  |
| 16.1 *** |  |  | Лесоматериалы, продукция из древесины и древесных материалов Лесоматериалы, продукция из древесины и древесных материалов | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 16.24/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.11.2012 №181 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.11.2012 №181 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ - 2001) ТНПА и другая Документация Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.11.2012 №181 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.11.2012 №181 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ - 2001) ТНПА и другая документация | ТКП 251-2010 (02080) Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбумпрома», утв. 21.11.2005 |  |
| 16.2 * |  |  |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 17.1 *** |  |  | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазон измерений: (2,0-30,0) мг/дм3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 17.2 *** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Диапазон измерений: (5,0-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 17.3 ** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации аэрозоля (пыли) преимущественно фиброгенного действия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,25-500,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 17.4 ** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,25-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4950-2014 |  |
| 17.5 ** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение массовой концентрации щелочей едких, мг/дм3 Диапазон измерений: - (0,03-1,51) мг/дм3 - (0,02-3,50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5866-2017 метод А метод Б |  |
| 17.6 ** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазон измерений: от 5 мг/м3 | Фактические значения | МУ № 1637-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977, стр. 58-60 |  |
| 17.14 ** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации марганца Диапазон измерений: - (0,02-4,00) мг/дм3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 17.15 ** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации железа Диапазон измерений: -(0,15-20,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 17.16 ** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации оксида железа Диапазон измерений: - (0,20-28,6) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 17.17 ** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации оксидов хрома, мг/дм3 Диапазоны измерений: - оксид хрома (VI) (0,001-0,082) мг/дм3 - оксид хрома (III) (0,03-9,72) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |  |
| 18.1 *** |  |  | Рабочие места Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009*(02250) ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 18.2 *** |  |  |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С -относительная влажность, % - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 18.3 *** |  |  |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквиалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №115 от 16.11.2011 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 18.4 *** |  |  |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 г. № 198 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5755-2017 |  |
| 18.5 *** |  |  | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.13 №132 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п. 15, 20, 23, 24 |  |
| 18.6 *** |  |  |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.13 №132 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п. 20, 23, 25 |  |
| 19.1 *** |  |  | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |  |
| 20.1 ** |  |  | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота, мкг/м3 Диапазон измерений: (20-1440) мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5087-2014 |  |
| 20.2 ** |  |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида, мкг/м3 Диапазон измерений: (10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |  |
| 21.1 *** |  |  | Выбросы от стационарных и сточников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с Расход газопылевых потоков, м³/с | Разрешение (комплексное природоохранное разрешение) на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами природных ресурсов и охраны окружающей среды. Эксплуатационная и проектная документация. Фактические значения. | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 21.2 *** |  |  |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па Температура газопылевых потоков, оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 21.3 *** |  |  |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков, % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |
| 21.4 ** |  |  |  | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Диапазон измерений: (0,1-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |  |
| 21.5 ** |  |  |  | 100.01/42.000100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Диапазон измерений: (1,25-500000,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 21.6 ** |  |  |  | 100.01/42.000100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида азота Диапазон измерений: (1,34-4000,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 21.7 ** |  |  | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида. Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м3 | Разрешение (комплексное природоохранное разрешение) на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами природных ресурсов и охраны окружающей среды. Эксплуатационная и проектная документация. Фактические значения. | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 21.8 ** |  |  |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода Диапазон измерений: (0,1-21) % |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 21.9 ** |  |  |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифферинцированная по составу пыль/аэрозоль) Диапазон измерений: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 21.10 ** |  |  |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифферинцированная по составу пыль/ аэрозоль) Диапазон измерений: (5-15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |  |
| 21.11 ** |  |  |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Диапазон измерений: (2,86-15000,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 22.1 *** |  |  | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН, утв. утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |
| 23.1 ** |  |  | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |
| 24.1 * |  |  | - Плиты древесностружечные влагостойкие - Плиты древесностружечные влагостойкие | - 16.21/08.052 | Влажность | ГОСТ 32399-2013 ТНПА и другая документация ГОСТ 32399-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10634-88 р. 1, п.п. 2.2, 3.1, 4.1 |  |
| 24.2 * |  |  |  | - 16.21./29.040 | Плотность |  | ГОСТ 10634-88 р. 1, п.п. 2.3, 3.2, 4.2 |  |
| 24.3 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Разбухание по толщине |  | ГОСТ 10634-88 р. 1, п.п. 2.3, 3.3, 4.4 |  |
| 24.4 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 10635-88 |  |
| 24.5 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты |  | ГОСТ 10636-2018 |  |
| 24.6 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 27680-88 п.п.2.1, 2.2,3.1,3.2, 4.1 |  |
| 24.7 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Прямолинейность кромок |  | ГОСТ 27680-88 п.п 2.3, 3.3, 3.4, 4.1 |  |
| 24.8 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Перпендикулярность |  | ГОСТ 27680-88 п.п 2.4, 3.3, 3.5, 4.1 |  |
| 24.9 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Покоробленность |  | ГОСТ 24053-2021 |  |
| 24.10 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Шероховатость поверхности (Rm) |  | ГОСТ 15612-2013 р.5 |  |
| 24.11 * |  |  |  | - 16.21/08.156 | Содержание формальдегида в плите |  | ГОСТ 27678-2014 |  |
| 24.12 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Модуль упругости при изгибе |  | ГОСТ 10635-88 р.1; р.2; р.3; р.4, п.4.2 |  |
| 24.13 * |  |  |  | - 16.21/26.080 | Влагостойкость в условиях цикличского испытания |  | ГОСТ 32399-2013 Приложение А |  |
| 24.14 * |  |  |  | - 16.21/26.080 | Влагостойкость. Испытание кипячением |  | ГОСТ 32399-2013 Приложение Б |  |
| 25.1 * |  |  | - Спички | 20.51/11.116 | Качество воспламенения | ГОСТ 1820-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1820-2001 п.6.11 |  |
| 25.2 * |  |  |  | 20.51/11.116 | Тление соломки |  | ГОСТ 1820-2001 п.6.13 |  |
| 25.3 * |  |  |  | 20.51/26.095 | Прочность посадки спичечной головки |  | ГОСТ 1820-2001 п.6.14 |  |
| 26.1 *** |  |  | - Щепа | 16.10/42.000 | - Отбор проб | ГОСТ 15815-83 TУ BY 100145188-003-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15815-83 п.4.1 |  |
| 26.2 * |  |  |  | - 16.10/08.052 | - Массовая доля остатков на ситах анализатора |  | ГОСТ 15815-83 п.4.3 |  |
| 26.3 * |  |  |  | 16.10/08.052 | - Массовая доля коры и гнили |  | ГОСТ 15815-83 п.4.2 |  |
| 26.4 * |  |  |  | - 16.10/08.052 | - Массовая доля хвойных и лиственных пород |  | ГОСТ 15815-83 п.4.4 |  |
| 26.5 * |  |  |  | - 16.10/08.052 | - Массовая доля щепы с мятыми кромками |  | ГОСТ 15815-83 п.4.7 |  |
| 26.6 * |  |  |  | - 16.10/08.052 | Массовая доля общей влаги |  | ГОСТ 4106-74 п.3.4 |  |
| 26.7 * |  |  |  | - 16.10/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п.7 |  |
| 27.1 *** |  |  | - Плиты древесноволокнистые, изготовленные по сухому методу производства, огнейстойкие Плиты древесноволокнистые, изготовленные по сухому методу производства, - огнестойкие | 16.21/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 300187428.009-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10633-2018 р.4 |  |
| 27.2 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 27680-88 п.п 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 |  |
| 27.3 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Прямолинейность кромок |  | ГОСТ 27680-88 п.п 2.3, 3.3, 3.4, 4.1 |  |
| 27.4 * |  |  |  | 16.21/29.061 | Перпендикуляр-ность |  | ГОСТ 27680-88 п.п 2.4, 3.3, 3.5, 4.1 |  |
| 27.5 * |  |  |  | 16.21/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.1 |  |
| 27.6 * |  |  |  | 16.21/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.2 |  |
| 27.7 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Водопоглощение и набухание по толщине |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.3 |  |
| 27.8 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.4 |  |
| 27.9 * |  |  |  | - 16.21/26.095 | Прочность на Поперечное растяжение |  | ГОСТ 10636-2018 |  |
| 27.10 * |  |  |  | - 16.21/29.061 | Шероховатость поверхности (Rm) |  | ГОСТ 15612-2013 р.5 |  |
| 27.11 * |  |  |  | - 16.21/08.156 | Содержание формальдегида в плите |  | ГОСТ 27678-2014 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |