|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации. № BY/112 2.4763. от 26 февраля 2016 года. на бланке _____________. на 2 листах. Редакция 01. |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от ___ __________ 2016 года

Отдела качества Открытого акционерного общества «Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний |  | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Бетон тяжелый и мелкозернистый, легкий |  | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 1.2 |  |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 СТБ 1187-99 | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
|  |  |  | А10.Б32 |  |  | СТБ 2264-2012 п.7.9 |
| 1.3 |  |  | А10.Б39 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 |
| 1.4 |  |  | А10.Б40 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-95 п.6 |
| 1.5 |  |  | А10.Б40 | Марка бетона по водонепроницаемости |  | ГОСТ 12730.5-84 п.5 |
| 2.1 | Смеси растворные и растворы строительные |  | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 5802-86 | ГОСТ 5802-86 п.1.3 |
| 2.2 |  |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 2.3 |  |  | А10.Б40 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п.10 |
| 3.1 | Песок |  | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 3.2 |  |  | А10.Б29 | Зерновой состав и крупность | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 3.3 |  |  | А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5 |
| 3.4 |  |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 3.5 |  |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 4.1 | Детали профильные из древесины |  | А65.Б.46 | Отбор проб | СТБ 1074-2009 | СТБ 1074-2009 п.5 |
| 4.2 |  |  | А65.Б29 | Параметры и размеры |  | СТБ 1074-2009 п.6 |
| 4.3 |  |  | А65.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 п.1 |
| 4.4 |  |  | А65.Б29 | Шероховатость |  | ГОСТ 15612-85 п.1-4 |
| 5.1 | Плитка тротуарная |  | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 ГОСТ 13087-81 | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 СТБ 1152-99 п.4 ГОСТ 13087-81 п.1 |
| 5.2 |  |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие | СТБ 1071-2007 | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 СТБ 1152-99 п.7 |
| 5.3 |  |  | А10.Б39 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 п.2 |
| 5.4 |  |  | А10.Б40 | Морозостойкость |  | СТБ 1152-99 |
| _ ________________________М.П.; _________________________; Лист 1 Листов 2. |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2._______ |  |  |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1 | Грунты | А10.Б29 | Определение коэффициента уплотнения грунта (методом динамического зондирования) |  |  | СНиП 3.02.01-87 |  |  | СНиП 3.02.01-87 СТБ 1377-2003 п.6 |  |
| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  |  |  |  |  | Т.А. Николаева |  |  |

| _________________________ М.П. | _________________________ дата ТКА (число, месяц, год) | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |