Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0595

от 18 февраля 1997 года

на бланке №

на 3 листах

# Область аккредитации от 17 ноября 2014 года

сварочной лаборатории

Открытого акционерного общества

«Трест № 26 ЖЕЛЕЗОБЕТОНМОНТАЖ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Оптический контроль: *1 1), 2), 3) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-90 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-91 ГОСТ 14771-76 СНиП 3.03.01-87 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 СТП «Технологическая инструкция по ванной сварке соединений арматуры железобетонных конструкций». Утв. Приказ РУП «Трест № 26 Железобетонмонтаж» от 08.09.2006 № 106 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *1 1) |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
|  |  | Рентгенографическая дефектоскопия*2 *1 1), 2), 3) |  | ГОСТ 20426-82 табл. 2.1 ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 |
| 2. Основной металл |  | Оптический контроль: - визуальный метод *1 1), 2), 3) |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *1 1) |  | ГОСТ 12503-75 МВИ.МН 3897-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Образцы сварных соединений |  | Отбор образцов*3 | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь, выполняющих сварные соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Утв. Министерство архитектуры и строительства РБ 19.11.1998 | ГОСТ 6996-66 раздел 2 |
|  |  | Рентгенографическая дефектоскопия*2,3 |  | СТБ 1428-2003 |
|  |  | Оптический контроль: - внешний осмотр и измерения*3 |  | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 |
|  |  | Механические испытания: - статическое растяжение*2, 3 - статический изгиб*2, 3 - ударный изгиб *2, 3 |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 5 ГОСТ ЕН 875-2002 |
| 4. Образцы металла |  | Механические испытания: -статическое растяжение*2 -статический изгиб*2 -ударный изгиб*2 |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Металлоконструкции грузоподъемных машин и механизмов;

- Металлоконструкции;

- Арматура, закладные детали железобетонных конструкций.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения Образцы сварных соединений | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) | ≥ 5,0 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали (Т) Погрешность | 6 ÷ 40 мм ± (0,05+0,01Т) мм |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр криволинейных элементов | 5 ÷ 40 мм ≥ 200 мм |
| Статическое растяжение | Образцы сварных соединений Образцы металла | Предельная прикладываемая нагрузка - Погрешность Предельная прикладываемая нагрузка - Погрешность | 500 кН - ± 1% 1000 кН - ± 1% |
| Статический изгиб | Образцы сварных соединений Образцы металла | Предельная прикладываемая нагрузка - Погрешность Предельная прикладываемая нагрузка - Погрешность | 500 кН - ± 1% 1000 кН - ± 1% |
| Ударный изгиб | Образцы сварных соединений Образцы металла | Максимальная энергия удара - Погрешность | 300 Дж - ± 2% |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева