|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0342 от 01 марта 2002 года на бланке ________ на 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «27» февраля 2016 года

лаборатории по контролю производства испытательного центра

филиала №5 «Гродненский комбинат строительных материалов»

Открытого акционерного общества «Красносельскстройматериалы»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Кирпич и камни силикатные | А10.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1228-2000 СТБ EN 771-2-2014 | СТБ 1228-2000 п. 6.5-6.9 |
| 1.2 |  | А10.Б46 |  |  | СТБ EN 771-2-2014 |
| 1.3 |  | А10.Б29 | Геометрические размеры |  | СТБ 1228-2000 п.п. 7.1-7.3 |
| 1.4 |  | А10.Б29 |  |  | СТБ EN 772-16-2014 |
| 1.5 |  | А10.Б29 А10.Б31 | Внешний вид |  | СТБ 1228-2000 п. 7.1, п.п.7.4 – 7.9 |
| 1.6 |  | А10.Б39 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 8462-85 п.3.2 |
| 1.7 |  | А10.Б39 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 8462-85 п.3.3 |
| 1.8 |  | А10.Б39 | Прочность при сжатии |  | СТБ ЕN 772-1-2014 |
| 1.9 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п.2 |
| 1.10 |  | А10.Б29 |  |  | СТБ EN 771-21-2014 |
| 1.11 |  | А10.Б29 | Масса в высушенном состоянии |  | СТБ 1228-2000 п. 7.11 ГОСТ 7025-91 п.1 |
| 1.12 |  | А10.Б29 | Объем пустот |  | СТБ EN 772-9-2008 |
| 1.13 |  | А10.Б29 | Плотность брутто в сухом состоянии |  | СТБ EN 772-13-2008 |
| 2.1 | Известь строительная, известь строительная порошко-образная с минеральны-ми добавками, без минеральных добавок | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9179-77 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9179-77 п.3 |
| 2.2 |  | А10.Б09 | Содержание гидратной воды |  | ГОСТ 22688-77 п. 2.3.1 |
| 2.3 |  | А10.Б09 | Содержание СО2 в извести (весовой метод) |  | ГОСТ 22688-77 п. 2.3.2 |
| 2.4 |  | А10.Б09 | Содержание СО2 в извести (газообъемный метод) |  | ГОСТ 22688-77 п. 2.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.5 | Известь строительная, известь строительная порошко-образная с минеральны-ми добавками, без минеральных добавок | А10.Б29 | Содержание непогасившихся зерен | ГОСТ 9179-77 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22688-77 п. 2.5 |
| 2.6 |  | А10.Б29 | Температура и время гашения |  | ГОСТ 22688-77 п. 2.9 |
| 2.7 |  | А10.Б29 | Равномерность изменения объема извести |  | ГОСТ 22688-77 п. 2.10 |
| 2.8 |  | А10.Б09 | Суммарное содержание активных окисей кальция и магния |  | ГОСТ 22688-77 п. 2.1 |
| 2.9 |  | А10.Б29 | Степень дисперсности |  | ГОСТ 22688-77 п. 2.7 |
| 3.1 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые | А10.Б46 | Отбор образцов, изготовление контрольных образцов | СТБ 1117-98 СТБ ЕN 771-4-2014 ТНПА и другая документация | СТБ 1117-98 п.5.8 СТБ ЕN 771-4-2014 ГОСТ 10180-2012 п. 4 |
| 3.2 |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| 3.3 |  | А10.Б39 | Прочность при сжатии |  | СТБ EN 772-1-2014 |
| 3.4 |  | А10.Б29 | Средняя плотность бетона |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 3.5 |  | А10.Б29 | Отпускная влажность бетона |  | ГОСТ 12730.2-78 |
| 3.6 |  | А10.Б29 | Внешний вид, линейные размеры |  | СТБ 1117-98 п.6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 3.7 |  | А10.Б29 | Геометрические размеры |  | СТБ EN 772-16-2014 |
| 3.8 |  | А10.Б29 | Плотность (брутто) в сухом состоянии |  | СТБ EN 772-13-2008 |
| 4.1 | Блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона | А10.Б46 | Отбор образцов, изготовление контрольных образцов | СТБ 1332-2002 ТНПА и другая документация | СТБ 1332-2002 п. 5 ГОСТ 10180-2012 п. 4 |
| 4.2 |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие бетона |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| 4.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность бетона |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 4.4 |  | А10.Б29 | Отпускная влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |
| 4.5 |  | А10.Б29 | Линейные размеры |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 4.6 |  | А10.Б31 | Внешний вид антикоррозионного покрытия арматурных изделий |  | СТБ 1332-2002 п.6.10 |
| 4.7 |  | А10.Б29 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1 | Плиты теплоизо- ляционные из ячеистых бетонов | А10.Б46 | Отбор образцов, изготовление контрольных образцов | СТБ 1034-96 | СТБ 1034-96 п. 5.7 ГОСТ 10180-2012 п. 4 |
| 5.2 |  | А10.Б29 | Средняя плотность в сухом состоянии |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 5.3 |  | А10.Б29 | Отпускная влажность бетона по массе |  | ГОСТ 12730.2-78 |
| 5.4 |  | А10.Б39 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| 5.5 |  | А10.Б29 | Внешний вид, линейные размеры |  | ГОСТ 17177-94 п.4.4; п.4.6 п.5; п.6.3; п.6.5 |
| 5.6 |  | А10.Б31 | Однородность структуры |  | СТБ 1034-96 п.6.8 |
| 6.1 | Утеплитель дробленый из ячеистых бетонов | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1724-2007 | ГОСТ 9758-2012 п.5 |
| 6.2 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-2012 п.6 |
| 6.3 |  | А10.Б29 | Отпускная влажность |  | ГОСТ 9758-2012 п.15 |
| 6.4 |  | А10.Б29 | Зерновой состав |  | ГОСТ 9758-2012 п.17 |
| 6.5 |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 9758-2012 п.25 |
| 7.1 | Песок для производства силикатных изделий, для строительных работ | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1727-2007 ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 7.2 |  | А10.Б29 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 7.3 |  | А10.Б29 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 7.4 |  | А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (пипеточный метод) |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.2 |
| 7.5 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 7.6 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 7.7 |  | А10.Б31 | Содержание посторонних включений |  | СТБ 1727-2007 п.4.5 |
| 8.1 | Цементы | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 10178-85 СТБ 2115-2010 | ГОСТ 310.1-76 п.п.2-4 |
| 8.2 |  | А10.Б29 | Тонкость помола (по остатку на сите) |  | ГОСТ 310.2-76 п. 1 |
| 8.3 |  | А10.Б29 | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 310.3-76 п. 1 |
| 8.4 |  | А10.Б29 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п. 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.1 | Породы карбонатные для производства строительной извести | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1285-2001 | ГОСТ 8267-93 п.5.10 |
| 9.2 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19.1-п.4.19.3 |
| 9.3 |  | А10.Б09 | Суммарное содержание карбонатов кальция и магния |  | СТБ 1285-2001 Приложение А |

Руководитель Национального органа

по  аккредитации  Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А. Николаева