|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0 2664 от «02» февраля 2004г На бланке № 0004223 На 21 листе. Редакция 02 |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от «17» августа 2018 года

Отдела технического контроля и лаборатории Открытого акционерного общества «Спецжелезобетон»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736 –2014, п. 5.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний (ТНПА и другая документация) | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2 |  | 08.12/29.142 | Определение зернового состава и модуля крупности | ГОСТ 8736 – 2014, п. 4.2.2, табл. 1, п. 4.2.3 , табл. 2 п. 4.2.4, табл. 3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3 |  | 08.12/29.151 | Влажность | ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.1 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ; щебень кубовидный из плотных горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267 – 93,п. 5.6 СТБ 1311 – 2005, п. 7.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2 |  | 08.12/29.142 | Определение зернового состава, фракция (5 - 10), (5 - 20). | ГОСТ 8267 – 93, п. 4.2.2 , табл. 1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3 |  | 08.12/29.040 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, фракция по п. 2.2 | ГОСТ 8267 – 93, п.4.3.2, табл. 2 СТБ 1311 – 2005, п. 4.3 табл. 1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1; СТБ 1311-2005 п.7.4 |
| 2.4 |  | 08.12/29.151 | Определение влажности, фракция по п. 2.2 |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Смеси бетонные | 23.63/42. 000 | Отбор образцов |  | СТБ 1035-96 п.6.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 3.2 |  | 23.63/29. 144 | Определение удобоукладываемости (консистенции) бетонной смеси |  | СТБ 1035-96 п.4.5 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п.п. 5.3, 5.4 |
| 3.3 |  | 23.63/29. 119 | Определение средней плотности бетонной смеси, наибольший номинальный размер зерна заполнителя 20 мм |  | СТБ 1035-96, п.п.4.2,4.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 3.4 |  | 23.63/29.128 | Группа по сохраняемости по времени |  | СТБ 1035-96, п. 4.9а ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005, п.10 |
| 4.1 | Бетон конструкционный тяжелый, бетон тяжелый и мелкозернистый | 23.63/42. 000 | Отбор образцов |  | СТБ 2221-2011 п.6 СТБ 1544-2005 п.6 ГОСТ 12730.0-78 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2-4.3 ГОСТ 12730.0-78 |
| 4.2 |  | 23.63/29.121 | Определение прочности на сжатие бетона |  | СТБ 1544-2005, п.4.4.1, табл.А.1 Приложение А СТБ 2221-2011, п.4.4.1 Приложение А ТНПА и другая документация | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6,7.1,7.2,8 |
| 5.1 | Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций | 24.10/42. 000 | Отбор образцов | СТБ 1706 – 2006 п.6 |  | СТБ 1706 – 2006 п. 6.5 ГОСТ 12004-81п.1 |
| 5.2 |  | 24.10/29. 137 | Определение временного сопротивления разрыву | СТБ 1706-2006 п.5.3, табл.5 |  | СТБ 1706 – 2006 п. 7.8 ГОСТ 12004-81 п.3.5 |
| 6.1 | Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций | 24.10/42. 000 | Отбор образцов | СТБ 1341-2009 п. 5.6 |  | СТБ 1341-2009 п.6.4 ГОСТ 12004-81 п.1 |
| 6.2 |  | 24.10/29. 137 | Определение временного сопротивления | СТБ 1341-2009 п.5.4 табл.4 |  | СТБ 1341-2009 п.7.5 ГОСТ 12004-81 п. 3.5 |
| 7.1 | Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций | 24.34/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 7348 – 81 п.3 |  | ГОСТ 7348 - 81 п. 3 п. 4.1 ГОСТ 12004-81 п.1 |
| 7.2 |  | 24.34/29. 137 | Определение временного сопротивления | ГОСТ 7348 – 81 п.2.2 |  | ГОСТ 7348 -81 п. 4.4 ГОСТ 12004-81 п.3.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 8, 18 СТБ 1071-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл.2, 3 СТБ 1071-2007 п.5 |
| 8.2 |  | 23.61/29.061 | Определение геометрических параметров: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1071-2007, п.4.8.1 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1071-2007, п.4.8.1 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п. 3.1.2 |
|  |  |  | - отклонение от перпендикулярности | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1071-2007, п.4.8.1 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.2.2 |
|  |  |  | -отклонение от плоскостности | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1071-2007, п.4.8.1 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Прил.1 табл. 1 п.3.2.2а |
| 8.3 |  | 23.61/29. 061 | Однотонность цвета | СТБ 1071-2007, п.4.9.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1071-2007 п.6.14 |
| 8.4 |  | 23.61/29. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83, п.13 табл. 3 СТБ 1071-2007, п.4.9.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.2, 1.5.3 |
| 8.5 |  |  | Определение водопоглощения бетона: |  |  |
|  |  | 23.61/42. 000 | - отбор образцов | ГОСТ 12730.0-78 СТБ 1071-2007 п.5.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.0-78 |
|  |  | 23.61/42. 151 | - определение водопоглощения | СТБ 1071-2007, п.4.6.13 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.3– 78 п. 4 (за исключением п. 4.5) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6 | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог |  | Определение прочности бетона на сжатие: |  |  |
|  |  | 23.61/42. 000 | - отбор образцов | СТБ 1152-99 п.4.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1152-99 п.4.1 |
|  |  | 23.61/42. 121 | - определение прочности бетона на сжатие | СТБ 2221-2011 п.7 Приложение А, табл.А1 СТБ 1071-2007, п.п. 4.6.1, 4.6.5 ТНПА и другая документация | СТБ 1152-99 п.п. 7.1.1-7.1.7, 8.1,8.3 |
| 8.7 |  | 23.61/42. 119 | определение плотности бетона | СТБ 1071-2007 п.4.13 | СТБ1071-2007 п.6.16 ГОСТ12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 п.3-5 |
| 9.1 | Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов | 23.61/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81, п.п. 8, 18 СТБ 1076-97 п.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл.2, 3 СТБ 1076-97 п.5 |
| 9.2 |  | 23.61/29. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83, п.13 табл. 3 СТБ 1076-97, п.п. 4.2.2, 4.2.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п.1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2, 1.5.3 |
| 9.3 |  | 23.61/29. 061 | Определение геометрических параметров: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1076-97, п.4.17 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1076-97 п.4.17 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п. 3.1.1, 3.1.2 |
|  |  |  | - отклонение от плоскостности | ГОСТ 13015.0-83, п. 12.1 табл. 1 СТБ 1076-97 п.4.17 табл. 1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Прил.1 табл.1 п.п.3.2.2 (а) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей фундаментов | 23.61/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81, п. 8, 18 СТБ 1077-97 п.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл.2, 3 СТБ 1077-97 п.5 |
| 10.2 |  | 23.61/29. 061 | Определение геометрических параметров: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1077-97, п.4.9.1 табл.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 , п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1077-97, п.4.9.1 табл.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 3.1.1, 3.1.2 |
|  |  |  | -отклонение от плоскостности | ГОСТ 13015.0-83, п. 12.1 табл. 1 СТБ 1077-97, п. 4.9.1 табл.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Прил.1 табл. 1 п.п.3.2.2 (а) |
| 10.3 |  | 23.61/29. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83, п.13 табл. 3 СТБ 1077-97, п. п.4.10.1, 4.10.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2, 1.5.3 |
| 10.4 |  | 23.61/32. 089 | Определение толщины защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 13015.0-83, п.12.2 табл. 2 СТБ 1077-97, п.п. 4.9.3-4.9.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22904-93 п.6 |
| 11.1 | Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные | 23.69/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81, п.п. 8, 18 ГОСТ 12586.0-83 п.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22, табл.2, 3 ГОСТ 12586.0-83 п.4.1 |
| 11.2 |  | 23.69/29. 121 | Определение внутреннего гидростатического давления при проверке трещиностойкости трубы | ГОСТ 12586.0-83, п.2.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12586.0-83 п.5.1,п.5.1.1 |
| 11.3 |  | 23.69/29. 121 | Определение внутреннего гидростатического давления при проверке водонепроницаемости трубы | ГОСТ 12586.0-83, п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12586.0-83 п.5.1, п.5.1.1 |
| 11.4 |  | 23.69/32. 089 | Определение толщины защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 12586.0-83 п.2.14 ГОСТ 13015.0-83, п.12.2 табл. 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12586.0-83 п.5.14 ГОСТ 22904-93, п.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.5 | Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные | 23.69/29. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83, п.13 табл. 3 ГОСТ 12586.0-83 п.2.16 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2, 1.5.3 |
| 11.6 |  | 23.69/29. 061 | Определение диаметра условного прохода трубы | ГОСТ 12586.0-83 п.2.13 табл.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12586.0-83 п.5.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.1.2 а |
| 11.7 |  | 23.69/29. 061 | Определение отклонений геометрических параметров труб : |  |  |
|  |  |  | - наружный диаметр втулочного конца и буртика трубы | ГОСТ 12586.0-83 п.2.13 табл.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12586.0-83 п.5.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.2.3 а |
|  |  |  | -внутренний диаметр раструба трубы | ГОСТ 12586.0-83 п.2.13 табл.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12586.0-83 п.5.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 , п.1.1.2 а |
|  |  |  | - внутренний диаметр трубы | ГОСТ 12586.0-83 п.2.13 табл.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12586.0-83 п.5.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 , п.1.1.2 а |
|  |  |  | - толщина стенки цилиндрической части трубы | ГОСТ 12586.0-83 п.2.13 табл.4 | ГОСТ 12586.0-83 п.5.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.1.1 в |
|  |  |  | - длина калиброванной части раструба | ГОСТ 12586.0-83 п.2.13 табл.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12586.0-83 п.5.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.1.1 а |
|  |  |  | - ширина и высота заходной фаски раструба трубы | ГОСТ 12586.0-83 п.2.13 табл.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12586.0-83 п.5.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.1.1 а |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Шпалы железобетонные напряженные для железных дорог колеи 1520 мм | 23.69/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81, п.п. 8, 18 СТБ 1081-97 п.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22, табл.2, 3 СТБ 1081-97 п.5 |
| 12.2 |  | 23.69/32. 089 | Определение толщины защитного слоя бетона над верхним рядом арматуры | ГОСТ 13015.0-83, п.12.2 табл.2 СТБ 1081-97, п. 4.2.15 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22904-93 п.6 СТБ 1081-97 п.6.11 |
| 12.3 |  | 23.69/42. 061 | Определение геометрических параметров: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1081-97, п.4.2.12 табл.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1081-97 п.п. 6.6, 6.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1081-97, п.4.2.12 табл.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п.3.1.1,3.1.2 |
| 12.4 |  | 23.69/42. 061 | Определение уклона подрельсовых площадок к продольной оси шпалы в вертикальной плоскости, проходящей через ось (подуклонка) | СТБ 1081-97 п.4.2.13 ТНПА и другая документация | СТБ 1081-97 п.6.8 |
| 12.5 |  | 23.69/42. 061 | Определение уклонов подрельсовых площадок разных концов шпалы в поперечном к оси шпалы направлении (пропеллерность) | СТБ 1081-97 п.4.2.14 ТНПА и другая документация | СТБ 1081-97 п.6.8 |
| 12.6 |  | 23.69/42. 121 | Определение трещиностойкости шпал | СТБ 1081-97 п.4.2.7 ТНПА и другая документация | СТБ 1081-97, п.6.13 |
| 12.7 |  | 23.69/42. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13 табл. 3 СТБ 1081-97, п.4.2.17 табл 5, п.п.4.2.18 - 4.2.20 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2,, 1.5.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов | 23.61/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81, п.п. 8, 18 СТБ 1620-2006 п.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22, табл.2, 3 СТБ 1620-2006 п.5 |
| 13.2 |  | 23.61/32. 089 | Определение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 13015.0-83, п.12.2 табл. 2 СТБ 1620-2006, п. 4.5.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22904-93 п.6 СТБ 1620-2006 п. 6.10 |
| 13.3 |  | 23.61/29. 061 | Определение геометрических параметров: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1620-2006 п.4.5.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1620-2006 п. 6.6 СТБ 1081-97 п.6.10 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 , п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1620-2006 п.4.5.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1620-2006 п .6.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п. 3.1.2 |
| 13.4 |  | 23.61/29. 061 | Отклонение значения угла наклона подрельсовых площадок бруса к его продольной оси в вертикальной плоскости | СТБ 1620-2006 п.4.5.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1620-2006 п. 6.6.1 СТБ 1081-97 п.6.8 |
| 13.5 |  | 23.61/29. 061 | Определение разницы углов наклона пары подрельсовых площадок одной рельсовой колеи в поперечном к оси бруса направлении (пропеллерность) | СТБ 1620-2006, п.4.5.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1620-2006 п. 6.6.1 СТБ 1081-97 п.6.8 |
| 13.6 |  | 23.61/29. 061 | Определение трещиностойкости | СТБ 1620-2006 п.4.2 ТНПА и другая документация | СТБ 1062-2006 п.6.2 ГОСТ 8829-94 п. 9.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.5.1(а, б) |
| 13.7 |  | 23.61/29. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83, п.13 табл. 3 СТБ 1620-2006, п. 4.6 табл.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2,1.5.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Трубы железобетонные виброгидропрессованные для водопроводных сооружений на автомобильных дорогах | 23.69/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 8, 18 СТБ 1752-2007 п.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл.2, 3 СТБ 1752-2007 п.5 |
| 14.2 |  | 23.69/29. 061 | Определение значений фактических отклонений геометрических параметров труб от номинальных: |  |  |
|  |  |  | -внутренний диаметр; | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл.1 СТБ 1752-2007 п.4.6.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1752-2007 п.6.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.2.2 |
|  |  |  | -толщина стенки; | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл.1 СТБ 1752-2007 п.4.6.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1752-2007 п.6.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.1.1в |
|  |  |  | -длина; | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл.1 СТБ 1752-2007 п.4.6.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1752-2007 п.6.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.1.1б |
|  |  |  | -глубина раструба; | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл.1 СТБ 1752-2007 п.4.6.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1752-2007 п.6.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1 , п.1.1.1а |
|  |  |  | -наружный диаметр втулочного конца и буртика | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл.1 СТБ 1752-2007 п.4.6.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1752-2007 п.6.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.2.3 а |
|  |  |  | внутренний диаметр раструба | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл.1 СТБ 1752-2007 п.4.6.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1752-2007 п.6.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.2.2 |
| 14.3 |  | 23.69/29. 061 | Определение отклонения от прямолинейности профиля поверхности трубы по продольному сечению | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл.1 СТБ 1752-2007 п.4.6.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.3.1.2 |
| 14.4 |  | 23.69/29.061 | Определение отклонения от перпендикулярности образующей боковой поверхности к плоскости основания трубы | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл.1 СТБ 1752-2007 п.4.6.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.2.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.5 | Трубы железобетонные виброгидропрессованные для водопроводных сооружений на автомобильных дорогах | 23.69/29. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13 табл.3 СТБ 1752-2007 п.п.4.7.1, 4.7.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2,1.5.3 |
| 14.6 |  | 23.69/32. 089 | Определениетолщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры у наружной поверхности трубы | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.2 табл. 2 СТБ 1752-2007 п 4.6.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22904-93 п.6 СТБ 1752-2007 п. 6.9 |
| 15.1 | Изделия железобетонные для водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог | 23.61/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 8, 18 СТБ 2061-2010 п.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл.2, 3 СТБ 2061-2010 п.5 |
| 15.2 |  | 23.61/32. 089 | Определениетолщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 13015.0-83 п.12.2 табл. 2 СТБ 2061-2010 п. 4.4.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22904-93 п.6 СТБ 2061-2010 п. 6.6 |
| 15.3 |  | 23.61/29. 061 | Определение значений фактических отклонений геометрических параметров от номинальных: |  |  |
|  |  |  | -внутренний диаметр (ширина прямоугольного отверстия); | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 2061-2010 п. 4.4.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 2061-2010 п.6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.2.2 |
|  |  |  | -толщина стенки; | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл.1 СТБ 2061-2010 п. 4.4.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 2061-2010 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.1.1в |
|  |  |  | -длина | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл.1 СТБ 2061-2010 п. 4.4.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 2061-2010 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.1.1б |
| 15.4 |  | 23.61/29. 061 | Отклонения от прямолинейности профиля поверхности изделия по продольному сечению | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл.1 СТБ 2061-2010 п. 4.4.2 ТНПА и другая документация | СТБ 2061-2010 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.3.1.2 |
| 15.5 |  | 23.61/29. 061 | Отклонения от перпендикулярности плоскости торцов изделий к его продольной оси | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл.1 СТБ 2061-2010 п. 4.4.3 ТНПА и другая документация | СТБ 2061-2010 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.2.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.6 | Изделия железобетонные для водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог | 23.61/29. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13 табл. 3 СТБ 2061-2010 п. 4.5.1 табл.2, п.4.5.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2, 1.5.3 |
| 16.1 | Трубы железобетонные для строительства подземных тоннелей и каналов методом микротоннелирования | 23.69/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 8, 18 СТБ 2260-2012 п.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22, табл.2, 3 СТБ 2260-2012 п.5 |
| 16.2 |  | 23.69/32. 089 | Определениетолщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 13015.0-83 п.12.2 табл. 2 СТБ 2260-2012, п.5.6.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22904-93 п.6 СТБ 2260-2012 п. 7.10 |
| 16.3 |  | 23.69/29. 061 | Отклонение от пердикулярности торцевых поверхностей относительно внешней образующей трубы | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 2260-2012 п. 5.6.3 ТНПА и другая документация | СТБ 2260-2012 п.7.13 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1 , п. 2.2 |
| 16.4 |  | 23.69/29. 061 | Отклонение от прямолинейности профиля поверхности по продольному сечению трубы | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 2260-2012 п. 5.6.2 ТНПА и другая документация | СТБ 2260-2012 п.7.14 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.3.1.2 |
| 16.5 |  | 23.69/29. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13 табл. 3 СТБ 2260-2012, п. 5.7.1 табл.2, п.5.7.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2, 1.5.3 |
| 16.6 |  | 23.69/29. 061 | Определение значений фактических отклонений геометрических параметров труб от номинальных: |  |  |
|  |  |  | - внутренний диаметр трубы; | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 2260-2012 п. 5.6.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 2260-2012 п.7.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.2.1 |
|  |  |  | -толщина стенки; | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 2260-2012 п. 5.6.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 2260-2012 п.7.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.1.1в |
|  |  |  | - глубина раструба; | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 2260-2012 п. 5.6.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 2260-2012 п.7.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.1.1а |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.6 | Трубы железобетонные для строительства подземных тоннелей и каналов методом микротоннелирования | 23.69/29. 061 | -длина трубы; | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 2260-2012 п. 5.6.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 2260-2012 п.7.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.1.1б |
| 17.1 | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 8, 18 СТБ 1097-2012 п.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл. 2, 3 СТБ 1097-2012, п.6.6 |
| 17.2 |  |  | Определение прочности бетона на сжатие: |  |  |
|  |  | 23.61/42. 000 | -отбор образцов | СТБ 1152-99 п.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1152-99 п.4 ГОСТ 10180-90 п.п. 2.2-2.3 ГОСТ 28570-90 п.2 |
|  |  | 23.61/29. 121 | -определение прочности на сжатие | СТБ 1097-2012 п.п. 4.2.2, 4.2.4 СТБ 2221-2011, п.4.4.1, Приложение А ТНПА и другая документация | ГОСТ 18105-2010 СТБ 1152-99 п.п. 7.1.1-7.1.7, 8.1,8.3 |
| 17.3 |  | 23.61/29.061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13 табл. 3 СТБ 1097-2012, п.4.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2,1.5.3 |
| 17.4 |  | 23.61/29. 061 | Определение геометрических параметров: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1097-2012 п.4.5.1 табл.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1097-2012 п.4.5.1 табл.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.3.1.2 |
|  |  |  | - отклонение от перпендикуляр- ности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1097-2012 п.4.5.1 табл.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.2.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Трубы железобетонные напорные виброгидроп-рессованные | 23.69/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 8, 18 СТБ 1986-2009 п.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22, табл.2, 3 СТБ 1986-2009 п.5 |
| 18.2 |  | 23.61/29. 121 | Испытания труб на водонепроницаемость | СТБ 1986-2009 п.4.2 ТНПА и другая документация | СТБ 1986-2009 п.6.1 |
| 18.3 |  | 23.61/29. 061 | Испытания труб на трещиностойкость | СТБ 1986-2009 п.4.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1986-2009 п.6.1 |
| 18.4 |  | 23.69/32. 089 | Определение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры | СТБ 1986-2009 п.4.6.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1986-2009 п.6.4 ГОСТ 22904-93 п.6 |
| 18.5 |  | 23.69/29. 061 | Определение отклонения от прямолинейности профиля поверхности трубы по продольному сечению | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1986-2009 п. 4.6.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.3.1.2 |
| 18.6 |  |  | Определение отклонения от перпендикулярности образующей боковой поверхности к плоскости основания трубы | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1986-2009 п. 4.6.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.2.2 |
| 18.7 |  |  | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13 табл. 3 СТБ 1986-2009 п. 4.7.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2,1.5.3 |
| 18.8 |  | 23.69/29. 061 | Определение значений фактических отклонений геометрических параметров труб отноминальных: |  |  |
|  |  |  | - внутренний диаметр трубы | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1986-2009 п. 4.6.1 табл.2 ТНПА и другая документация | СТБ 1986-2009 п.6.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.1.2а |
|  |  |  | толщина стенки цилиндрической части трубы | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1986-2009 п. 4.6.1 табл.2 ТНПА и другая документация | СТБ 1986-2009 п.6.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.1.1в |
|  |  |  | -наружный диаметр втулочного конца и буртика трубы | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1986-2009 п. 4.6.1 табл.2 ТНПА и другая документация | СТБ 1986-2009 п.6.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.2.3а |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.8 | Трубы железобетонные напорные виброгидроп-рессованные | 23.69/29. 061 | -внутренний диаметр раструба трубы | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1986-2009 п. 4.6.1 табл.2 ТНПА и другая документация | СТБ 1986-2009 п.6.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.1.2а |
|  |  |  | -длин калиброванной части раструба трубы | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1986-2009 п. 4.6.1 табл.2 ТНПА и другая документация | СТБ 1986-2009 п.6.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.1.1а |
|  |  |  | -ширина и высота заходной фаски раструба трубы | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1986-2009 п. 4.6.1 табл.2 ТНПА и другая документация | СТБ 1986-2009 п.6.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.1.1а |
| 19.1 | Камни бетонные стеновые | 23.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.0-83 п.п.8,18 СТБ 1008-95, п. 5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.0-83 п.п.8,18 СТБ 1008-95, п. 5 |
| 19.2 |  | 23.61/29. 061 | Определение геометрических параметров: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1008-95, п. 4.1.6 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п.1.1,1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - не перпендикулярность граней и ребер камней | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1008-95, п. 4.1.6 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п.2.2 |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности и плоскостности граней | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1008-95, п. 4.1.6 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п.3.1.2,3.2.2а |
| 19.3 |  | 23.69/29. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13 табл. 3 СТБ 1008-95, п. 4.1.6 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1б, 1.5.2,1.5.3 |
| 19.4 |  | 23.69/29. 121 | Определение предела прочности при сжатии камней бетонных | СТБ 1008-95 п.п. 4.1.1 | ГОСТ 8462-85 п.п.2, 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Шпалы железобетонные для железных дорог | 23.69/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015-2012 разд. 6 ГОСТ 33320-2015, п.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015 -2012 п.п.6.1,6.2 ГОСТ 33320-2015 п.6 |
| 20.2 . |  | 23.69/29. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 33320-2015, п.5.1.11 ТУ 5864-255-01124323-2008 п.2.3.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33320-2015 п.7.17 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1б, 1.5.2,1.5.3 |
| 20.3 |  | 23.69/29. 061 | Определение геомет-рических параметров |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера | ГОСТ 13015-2012, п.5.4.2, табл. 1 ГОСТ 33320-2015, п.5.1.4, табл.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33320-2015 п.п.7.4.1,7.5.1,7.5.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 , п. 1.1 |
|  |  |  | - высота шпал | ГОСТ 13015-2012, п.5.4.2, табл.1 ГОСТ 33320-2015, п. 5.1.4, табл.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33320-2015 п.7.11 |
| 20.4 |  | 23.69/29. 061 | Отклонение от прямолинейности подрельсовых площадок | ГОСТ 13015-2012, п.5.4.2, табл.1 ГОСТ 33320-2015, п. 5.1.7, табл.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33320-2015 п.7.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 , п. 3.1.2 |
| 20.5 |  | 23.69/29. 061 | Определение глубины заделки в бетон закладных шайб | ГОСТ 13015-2012, п.5.4.2, табл.1 ГОСТ 33320-2015, п. 5.1.4, табл.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33320-2015 п.7.9 |
| 20.6 |  | 23.69/29. 061 | Определение уклона подрельсовых площадок в продольном к оси шпалы направлении (подуклонка) | ГОСТ 33320-2015, п.5.1.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33320-2015 п.7.13 |
| 20.7 |  | 23.69/29. 061 | Определение уклонов подрельсовых площадок в поперечном к оси шпалы направлении (пропеллерность) | ГОСТ 33320-2015, п.5.1.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33320-2015 п.7.13 |
| 20.8 |  | 23.69/29. 121 | Определение трещиностойкости шпал | ГОСТ 33320-2015, п.5.1.7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33320-2015 п.7.14 |
| 20.9 |  | 23.69/32. 089 | Определение толщины защитного слоя бетона | ГОСТ 33320-2015, п.5.1.10 ГОСТ 13015-2012, п.5.8.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33320-2015 п.7.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.10 | Шпалы железобетонные для железных дорог | 23.69/32. 113 | Измерение электрического сопротивления | ГОСТ 33320-2015, п.5.1.14 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33320-2015 п.7.16 |
| 21.1 | Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов | 23.61/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81, п.п. 8, 18 ОСТ 32.134-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 , табл.2, 3 ОСТ 32.134-99, п.8 |
| 21.2 |  | 23.69/29. 061 | Определение геометрических параметров: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 ОСТ 32.134-99, п. 5.1.1.4 ТНПА и другая документация | ОСТ 32.134-99 п.п.9.3.1-9.3.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 , п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - глубина заделки в бетон закладных шайб | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 ОСТ 32.134-99, п. 5.1.1.4 ТНПА и другая документация | ОСТ 32.134-99 п.9.4 |
|  |  |  | -отклонение от прямолинейности подрельсовых площадок | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 ОСТ 32.134-99, п. 5.1.3.3 ТНПА и другая документация | ОСТ 32.134-99 п. 9.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 , п.3.1.2 |
| 21.3 |  | 23.69/29. 061 | Определение уклона подрельсовых площадок в продольном к оси бруса направлениях (подуклонка) | ОСТ 32.134-99 п.5.1.1.5 ТНПА и другая документация | ОСТ 32.134-99 п.9.7 |
| 21.4 |  | 23.69/29. 061 | Определение уклона подрельсовых площадок в поперечном к оси бруса направлениях (пропеллерность) | ОСТ 32.134-99, п.5.1.1.6 ТНПА и другая документация | ОСТ 32.134-99 п.9.7 |
| 21.5 |  | 23.69/29. 061 | Определение трещиностойкости | ОСТ 32.134-99, п.5.1.2.1 ТНПА и другая документация | ОСТ 32.134-99 п.9.9 |
| 21.6 |  | 23.69/29. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83, п.13 табл. 3 ОСТ 32.134-99 п.5.1.3.5 табл.2 , п.п. 5.1.3.4, 5.1.3.6 ТНПА и другая документация | ОСТ 32.134-99 п.п.9.5, 9.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | Трубы железобетонные безнапорные | 23.69/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 8, 18 ГОСТ 6482-2011 п.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл.2, 3 ГОСТ 6482-2011 п.6 |
| 22.2 |  | 23.69/29. 121 | Определение водонепроницаемости труб | ГОСТ 6482-2011 п.4.2.14 | ГОСТ 6482-2011 п.7.2.1 |
| 22.3 |  | 23.69/29. 121 | Определение значений фактических отклонений геометрических параметров труб от номинальных: |  |  |
|  |  |  | - внутренний диаметр трубы | ГОСТ 13015. 0-83, п.12.1 табл. 1 ГОСТ 6482-2011, п. 4.7.2 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6482-2011 п.7.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п.1.2.2, 1.2.1 |
|  |  |  | -толщина стенки | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 ГОСТ 6482-2011 п. 4.7.2 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6482-2011 п.7.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.1.1в |
|  |  |  | -полезная длина | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 ГОСТ 6482-2011 п. 4.7.2 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6482-2011 п.7.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.1.1б |
|  |  |  | -глубина раструба | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 ГОСТ 6482-2011 п. 4.7.2 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6482-2011 п.7.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.1.1 а |
|  |  |  | -наружный диаметр втулочного конца и буртика | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 ГОСТ 6482-2011 п. 4.7.2 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6482-2011 п.7.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.2.3а |
|  |  |  | -внутренний диаметр раструба | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 ГОСТ 6482-2011 п. 4.7.2 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6482-2011 п.7.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 , п.п.1.2.2, 1.2.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.4 | Трубы железобетонные безнапорные | 23.69/32. 089 | Определение толщины защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 13015.0-83, п.12.2 табл. 2 ГОСТ 6482-2011 п.4.7.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22904-93 п.6 |
| 22.5 |  | 23.69/29. 121 | Определение прочности сварных соединений | ГОСТ 6482-2011 п.4.4.3 ГОСТ 10922-2012 п.п.5.14.1, 5.16, 5.19 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.10, 7.17 |
| 22.6 |  | 23.69/29. 061 | Определение отклонения от прямолинейности профиля продольного сечения трубы | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 ГОСТ 6482-2011 п.4.7.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6482-2011 п.7.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.3.1.2 |
| 22.7 |  | 23.69/29. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83, п.13 табл. 3 ГОСТ 6482-2011 п.4.8.1 табл.2, п.4.8.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1б, 1.5.2,1.5.3 |
| 23.1 | Трубы бетонные и железобетонные безнапорные Трубы бетонные и железобетонные безнапорные с защитными оболочками | 23.69/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81, п.п. 8, 18 СТБ 1163-2012 п.6 ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.4.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22, табл.2,3 СТБ 1163-2012 п.6 |
| 23.2 |  | 23.69/29. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83, п.13 табл. 3 СТБ 1163-2012 п. 5.7.1 табл.2, п.п.5.7.2-5.7.3 ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.3.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1б, 1.5.2,1.5.3 |
| 23.3 |  | 23.69/32. 089 | Определение толщины защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 13015. 0-83, п.12.2 табл. 2 СТБ 1163-2012 п.5.6.5 ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.3.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1163-2012 п.7.9 ГОСТ 22904-93 п.6 |
| 23.4 |  | 23.69/29. 121 | Определение прочности сварных соединений | СТБ 1163-2012 ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.3.1 ГОСТ 10922-2012 п.п.5.14.1, 5.16, 5.19 ГОСТ 14098-14, п.5.7 табл.2 ТНПА и другая документация | СТБ 1163-2012 ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.10,7.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.5 | Трубы бетонные и железобетонные безнапорные Трубы бетонные и железобетонные безнапорные с защитными оболочками | 23.69/29. 061 | Определение отклонения от прямолинейности профиля продольного сечения трубы | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1163-2012 п.5.6.3 ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.3.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.3.1.2 |
| 23.6 |  | 23.69/29. 061 | Определение значений фактических отклонений геометрических параметров труб от номинальных: |  |  |
|  |  |  | - внутренний диаметр трубы | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1163-2012, п.5.6.1 табл.1 ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.3.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1163-2012 п.7.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п.1.2.2, 1.2.1 |
|  |  |  | -толщина стенки | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1163-2012, п.5.6.1 табл.1 ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.3.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1163-2012 п.7.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.1.1в |
|  |  |  | -полезная длина | ГОСТ 13015. 0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1163-2012 п.5.6.1 табл.1 ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.3.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1163-2012 п.7.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.1.1б |
|  |  |  | -глубина раструба | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1163-2012, п.5.6.1 табл.1 ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.3.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1163-2012 п.7.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.1.1а |
|  |  |  | -наружный диаметр втулочного конца и буртика | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1163-2012 п.5.6.1 табл.1 ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.3.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1163-2012 п.7.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.2.3а |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.6 | Трубы бетонные и железобетонные безнапорные Трубы бетонные и железобетонные безнапорные с защитными оболочками | 23.69/29. 061 | Определение значений фактических отклонений геометрических параметров труб от номинальных: |  |  |
|  |  |  | -внутренний диаметр раструба | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 СТБ 1163-2012 п.5.6.1 табл.1 ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.3.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1163-2012 п.7.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п.1.2.2,1.2.1 |
|  |  |  | -высота упорного буртика | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1163-2012 п.5.6.1 табл.1 ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.3.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1163-2012 п.7.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.1.1.1а |
| 23.7 |  | 23.69/29. 061 | Определение толщины защитных оболочек | ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.3.4 | ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.5.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.1.1в |
| 23.8 |  | 23.69/29. 061 | Качества выполнения сварных швов оболочки | ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.3.9 | ТУ ВУ 100230600.018-2016 п.5.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1, табл. 1, п.1.5.1б |
| 23.9 |  | 23.69/29. 121 | Определение водонепроницаемости труб | СТБ 1163-2012 п.5.1.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1163-2012 п.7.2, п.п.7.2.1-7.2.2 |
| 24.1 | Трубы дорожные водопропускные | 23.69/42. 000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81, п.п. 8, 18 ГОСТ13015-2012 п.6.2 ГОСТ 32871-2014 Приложение А п.А1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81, п.п. 20-22, табл.2,3 ГОСТ13015-2012* п.6.6.3 |
| 24.2 |  | 23.69/32. 089 | Определение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 13015.0 -83 п.12.2табл. 2 ГОСТ13015-2012п.5.8.2 ГОСТ 32871-2014 п.п.5.6.1.6, п.5.4.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32871-2014 Приложение А п.А.14 ГОСТ 22904-93 п.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.3 | Трубы дорожные водопропускные | 23.69/29. 061 | Определение значений фактических отклонений геометрических параметров от номинальных |  |  |
|  |  |  | -внутренний диаметр | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл. 1 ГОСТ13015-2012 п.5.4.2,табл.1 ГОСТ 32871-2014, п.5.4.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32871-2014 Приложение А п.А.16 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение1, табл.1, п.п.1.2.2, 1.2.1 |
|  |  |  | -толщина стенки | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл.1 ГОСТ13015-2012, п.5.4.2 табл.1 ГОСТ 32871-2014, п.5.4.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32871-2014 Приложение А п.А.16 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение1, табл.1п.1.1.1в, |
|  |  |  | -длина | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл.1 ГОСТ13015-2012, п.5.4.2 табл.1 ГОСТ 32871-2014, п.5.4.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32871-2014 Приложение А п.А.16 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение1, табл.1, п.1.1.1б |
| 24.4 |  | 23.69/29. 061 | Отклонения от прямолинейности профиля поверхности изделия по продольному сечению | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл.1 ГОСТ 13015-2012, п.5.4.2 табл.1 ГОСТ 32871-2014, п.5.4.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32871-2014 Приложение А п.А.16 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение1, табл.1, п.3.1.2 |
| 24.5 |  | 23.69/29. 061 | Перекос торцевой поверхности | ГОСТ 13015.0-83, п.12.1 табл.1 ГОСТ 13015-2012, п.п.5.4.2 ГОСТ 32871-2014, п.5.4.1 | ГОСТ 32871-2014 Приложение А п.А.16 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение1 табл.1, п.2.2 |
| 24.6 |  | 23.69/29. 061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13.1 табл.3 ГОСТ 13015-2012 п.п.5.5.1,5.5.2 ГОСТ 32871-2014 п.п.5.5.1,5.5.2 | ГОСТ 32871-2014 Приложение А п.А.16 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение1, п.п.1.5.1а,1.5.1г,1.5.2,1.5.3 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»    						       Т.А. Николаева