|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1722 |
|  | от 15.02.2013 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 февраля 2023 года

| службы контроля качества Общества с ограниченной ответственностью "НТО Промтехбезопасность" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Володько, 20, каб. 10, 220007, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1577-93 ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ 1759.3-83 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7417-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ 24570-81 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 25314-82 ГОСТ 34233.12-2017 ГОСТ 12.2.085-2017 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 169-2018 ТКП 181-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП EN 1993-3-2-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 СТБ ISO 5817-2009 СП4.02.01.2020 СН4.02.01.2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 1150С Утв. Постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28 января 2016 г. № 7 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов Постановление МЧС РБ от 22 декабря 2018г. № 66 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005№ 145 Другие ТНПА на объект контроля | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 4564-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.5 *** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 1.6 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 4477-2012 |
| 2.1 *** | Подъемные сооружения: -грузоподъемные краны - грузоподъемные машины военного назначения | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 2.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 4564-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5 *** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.6 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 4477-2012 |
| 3.1 *** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 3.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 4564-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.5 *** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.6 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединений -основной металл |  | МВИ.МН 4477-2012 |
| 4.1 *** | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 4.2 *** | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 4564-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.5 *** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 4.6 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 4477-2012 |
| 5.1 *** | Трубы дымовые | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 5.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 5.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 4564-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.5 *** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 5.6*** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 4477-2012 |
| 6.1 *** | Паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 1150C | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 6.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 6.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 4564-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.4 *** | Паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 1150C | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.5 *** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 6.6 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 4477-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							         Е.В. Бережных