|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1163 от 28 ноября 1997 года На бланке № 0006688 На 4 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 мая 2020 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Чернавчицкий завод железобетонных изделий»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | - Песок | - 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2 |  | - 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.1 ** | - Щебень | - 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2 |  | - 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 3.1 ** | - Цемент | 23.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10178-85 | ГОСТ 30515-2013 п.7 |
| 3.2 |  | 23.51/29.054 | Нормальная густота |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.1 |
| 3.3 |  | 23.51/29.121 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.2 |
| 4.1 ** | - Смеси бетонные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 4.2 |  | 23.64/29.144 | Удобоукладываемость бетонной смеси: -осадка конуса б/смеси; -жесткость бетонной смеси с применением прибора Красного |  | СТБ 1545-2005 п.5.3 п.5.4 |
| 5.1 ** | - Бетон | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 10060.0-95 п.п. 4.5-4.10 ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д п.5.2 ГОСТ 12730.0-78 |
| 5.2 |  | 23.63/29.121 | Предел прочности на сжатие по контрольным образцам |  | ГОСТ 10180-2012 п.п. 6; 7.2; 8 |
| 5.3 |  | 23.63/29.151 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д п.5.2 ГОСТ 12730.0-78 |
| 5.4 |  | 23.63/29.151 23.63/29.121 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 6.1 ** | - Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций | 24.10/42.000 | Отбор проб | СТБ 1704-2012 п.6 | СТБ 1704-2012 п.п.6.9,6.10,6.16 |
| 7.1 ** | - Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | - 24.33/42.000 | Отбор проб | СТБ 2174-2011 | СТБ 2174-2011 п.п. 6.9; 6.10; 6.16 |
| 7.2 |  | 24.33/29.121 | Временное сопротивление разрыву стыковых соединений |  | СТБ 2174-2011 п. 7.10 ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 7.3 |  | 24.33/29.121 | Временное сопротивление разрыву нахлесточных арматурных соединений |  | СТБ 2174-2011 п. 7.10 ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 8.1 ** | - Проволока холоднодеформированная гладкая из низкоуглеродистой стали для железобетонных изделий | 24.34/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1341-2009 | ГОСТ 12004-81 п.1 СТБ 1341-2009 п.п. 6.4; 6.6; 6.7 |
| 8.2 |  | 24.34/29.121 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 12004-81 п.3 СТБ 1341-2009 п.7.5 |
| 8.3 |  | 24.34/29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 п.3 СТБ 1341-2009 п.7.5 |
| 9.1 ** | - Оголовки плиты крепления и гасители железобетонные для мелиоративных систем | 23.69/42.000 | Отбор проб | СТБ 1253-2001 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 12730.0-78 п.7 ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д п.5.2 ГОСТ 10060.0-95 п.п. 4.7-4.10 |
| 9.2 |  | 23.69/29.121 | Предел прочностина сжатие бетона по контрольным образцам | СТБ 1253-2001 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180-2012 п.п. 6; 7.2; 8 |
| 9.3 |  | 23.69/29.151 | Водонепроницаемость бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |
| 9.4 |  | 23.69/29.151 23.69/29.121 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 10.1 ** | - Изделия оград железобетонные | 23.69/42.000 | Отбор проб | СТБ 1236-2000 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 12730.0-78 п.7 ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д ГОСТ 10060.0-95 п.п. 4.7-4.10 |
| 10.2 |  | 23.69/29.121 | Предел прочностина сжатие бетона по контрольным образцам |  | ГОСТ 10180-2012 п.п. 6; 7.2; 8 |
| 10.3 |  | 23.69/29.151 | Водонепроницаемость бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |
| 10.4 |  | 23.69/29.151 23.69/29.121 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 11.1 ** | - Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | 23.69/42.000 | Отбор проб | СТБ 1077-97 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 12730.0-78 п.7 ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д п.5.2 ГОСТ 10060.0-95 п.п. 4.7-4.10 |
| 11.2 |  | 23.69/29.121 | Предел прочностина сжатие бетона по контрольным образцам |  | ГОСТ 10180-2012 п.п. 6; 7.2; 8 |
| 11.3 |  | 23.69/29.151 | Водонепроницаемость бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |
| 11.4 | - Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | 23.69/29.151 23.69/29.121 | Морозостойкость | СТБ 1077-97 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |

Примечание: ** Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                Т.А.Николаева