|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0535 от ____________ 2021 года На бланке №_____________ На 6 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 13 августа 2021 года

| лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики Торгово-производственного частного унитарного предприятия «БЕЛГАЗПРОМДИАГНОСТИКА» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк та | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Гусовского,10, 2-ой этаж, оф.203, 220073, г.Минск |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 13445-5-2009 СНиП 2.01.07-85 СНиП 3.05.03-85 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4783-2013 |
|  |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения; |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
|  |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 4800-2013 |

|  | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения; | ТКП 169-2018 ТКП 45.1.03.314-2018 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-1.03-314-2018 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 СТБ ЕН 1713-2005 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 № 7. | ГОСТ 21105-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4783-2013 |
|  |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения; |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
|  |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 4800-2013 |

|  | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения; | Правила по обеспечению промышленной безопасности паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°. утв. Постановлением МЧС РБ от 31.12.2013 № 79. Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 | ГОСТ 21105-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (вакуумно-пузырьковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
|  | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - сварные соединения |  |  |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4783-2013 |
|  |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
|  |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 4800-2013 |
|  |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  |  |
|  | Магистральные трубопроводы и сооружения на них | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4603-2013 |

| 4.3 | Магистральные трубопроводы и сооружения на них | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 | СТБ 1172-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 4.5 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 4800-2013 |
| 4.6 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения; |  | ГОСТ 21105-87 |
| 4.7 |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (вакуумно-пузырьковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
|  | Объекты газораспределительной системы и газопотребле-ния, газопро-воды | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  |  |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4783-2013 |
|  |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |

| 5.5 | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления, газопроводы и газовое оборудование | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 | МВИ.МН. 4800-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 |
|  | Металлические конструкции | 25.11/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  | 25.11/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4783-2013 |
|  |  | 25.11/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  | 25.11/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
|  |  | 25.11/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 4800-2013 |
|  |  | 25.11/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения; |  | ГОСТ 21105-87 |
| 7.1 | Полуфабрика-ты металло-изделий: поковки, прокат | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 4800-2013 |
| 7.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |

| 7.3 | Полуфабрика-ты металло-изделий: поковки, прокат | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; внешний осмотри и измерения; - основной металл | ТНПА и другие документы на объекты испытаний. | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами на территории Заказчика.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						                          Е.В.Бережных