|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0263 от 17 февраля 1997 года на бланке №__________ на 20 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 марта 2021 года

отделения исследований и испытаний материалов №4 (Испытательный центр)

Государственного научного учреждения

«Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа»

| № пунктов1 | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Алюминий, алюминиевые | 24.42/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 1131-76 ГОСТ 4784-2019 ГОСТ 1583-93 ГОСТ 11069-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3221-85 ГОСТ 7727-81 п.3 |
|  | сплавы |  | титан (Ti) (0,00018–0,29) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,00040–0,91) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,00165–11,83) % |  |  |
|  |  |  | магний (Mg) (0,00020–6,97) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,00143–1,02) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,00113–1,207) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,00200–2,37) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,00058–0,20) % |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) (0,00021–0,054) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,00069–0,106) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,00158–0,053) % |  |  |
|  |  |  | бериллий (Be) (0,000134–0,0305)% |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,00033–0,31) % |  |  |
|  |  |  | бор (B) (0,00054–0,00245) % |  |  |
|  |  |  | галлий (Ga) (0,00105–0,107) % |  |  |
|  |  |  | мышьяк (As) (0,00055–0,0029)% |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,00034–0,113)% |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Сплавы медные (бронзы, | 24.44/ 08.034 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 613-79 ГОСТ 614-97 ГОСТ 5017-2006 ГОСТ 15527-2004 ГОСТ 17711-93 ГОСТ 1020-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20068.2-79 ГОСТ 30608-98 ГОСТ 9716.2-79 ГОСТ 30609-98 |
|  | латуни) | 24.44/ 08.035 | медь (Cu) (56,2–86,4)% |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,024–4,21) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,31–41,2) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,01–6,54) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,041–9,00) % |  |  |
|  |  |  | висмут (Bi) (0,001–0,031) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,022–6,21) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,071–5,26) % |  |  |
|  |  |  | cурьма (Sb) (0,0018–0,74) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,0048–4,38) % |  |  |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,076–10,6) % |  |  |
|  |  |  | мышьяк (As) (0,027–0,070) % |  |  |
|  |  |  | фосфор (Р) (0,017–0,098) % |  |  |
| 3.1 | Олово, свинец, сплавы на их | 24.43/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 860-75 ГОСТ 21930-76 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1429.14-2004 п.6 ГОСТ 15483.10-2004 п.6 |
|  | основе, припои |  | висмут (Bi) (0,0005–1,0) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,00001–0,5) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,00001–10,0) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,00005–95,0) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,0005–20,0) % |  |  |
|  |  |  | мышьяк (As) (0,0005–1,0) % |  |  |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,00001–0,5) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,00001–0,5) % |  |  |
|  |  |  | индий (In) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) (0,00001–1,0) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,00001–0,05) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,1–95,0) % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Медь | 24.44/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 859-2014 ГОСТ 15527-2004 ГОСТ 17711-93 ГОСТ 1020-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31382-2009 п.17 |
|  |  |  | висмут (Bi) (0,00001–0,005) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,0002–0,005) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,0002–0,005) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,0002–0,005) % |  |  |
|  |  |  | селен (Se) (0,00002–0,0005) % |  |  |
|  |  |  | серебро (Ag) (0,0002–0,005) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,0003–0,005) % |  |  |
|  |  |  | теллур (Te) (0,00001–0,0002) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,00001–0,0005) % |  |  |
| 5.1 | Никель первичный, сплавы никелевые и медно–никелевые | 24.45/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 492-2006 ГОСТ 849-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6012-2011 п.6 |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,0005–0,3) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,001–1,0) % |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) (0,0002–0,005) % |  |  |
|  |  |  | кобальт (Co) (0,0005–1,0) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,001–0,3) % |  |  |
|  |  |  | магний (Mg) (0,0005–0,01) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,0002–0,3) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,0005–0,3) % |  |  |
|  |  |  | селен (Se) (0,0001–0,005) % |  |  |
|  |  |  | стронций (Sr) (0,0001–0,001) % |  |  |
|  |  |  | фосфор (P) (0,001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,0001–0,001) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,0003–0,01) % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Цинк, цинковые сплавы | 24.43/ 08.034 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 3640-94 ГОСТ 19424-97 ГОСТ 21438-95 ГОСТ 25140-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17261-2008 ГОСТ 23328-95 ГОСТ 30082-93 |
|  |  | 24.43/ 08.035 | алюминий (Al) (0,00016–12,4) % |  |  |
|  |  |  | серебро (Ag) (0,00010–0,0051) % |  |  |
|  |  |  | мышьяк (As) (0,00027–0,0089) % |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) (0,00029–0,200) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,00053–0,341) % |  |  |
|  |  |  | индий (In) (0,0001–0,0054) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,00022–0,27) % |  |  |
|  |  |  | магний (Mg) (0,00011–0,114) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,00054–5,95) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,00112–2,07) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,00029–5,02) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,00011–0,711) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,00024–0,273) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,00040–0,0027) % |  |  |
|  |  |  | галлий (Ga) (0,00032–0,0050) % |  |  |
|  |  |  | таллий (Tl) (0,00041–0,00351) % |  |  |
| 7.1 | Магниевые сплавы | 24.45/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 2856-79 ГОСТ 14957-76 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7728-79 п.3 |
|  |  |  | алюминий (Al) (1–12) % |  |  |
|  |  |  | бериллий (Be) (0,001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,01–0,1) % |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) (0,1–2,5) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,05–0,5) % |  |  |
|  |  |  | лантан (Lа) (0,4–1,5) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,05–2,5) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,01–1,0) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,2–4) % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Золото, золотые сплавы | 24.41/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 6835-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27973.2-88 |
|  |  |  | серебро (Ag) % (0,0001–0,04) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,0003–0.01) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,0002–0,02) % |  |  |
|  |  |  | висмут (Bi) (0,0002–0,01) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) % (0,0001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,0002–0,01) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,0001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,0001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) % (0,0001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,0002–0,01) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,0002–0,01) % |  |  |
| 9.1 | Палладий, палладиевые сплавы | 24.41/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 13462-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 54313-2018 |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | барий (Ba) (0,0003–0,05) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) (0,001–0,05) % |  |  |
|  |  |  | кальций (Ca) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | кобальт (Co) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | молибден (Mo) (0,0003–0,05) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,0005–0,05) % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Палладий, палладиевые сплавы | 24.41/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 13462-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 54313-2018 |
|  |  |  | серебро (Ag) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | титан (Ti) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,0005–0,05) % |  |  |
| 10.1 | Платина, платиновые сплавы | 24.41/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 13498-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33730-2016 |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,0008–0,01) % |  |  |
|  |  |  | висмут (Bi) (0,0015–0,02) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) (0,0005–0,01) % |  |  |
|  |  |  | кальций (Ca) (0,0008–0,05) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,0007–0,02) % |  |  |
|  |  |  | магний (Mg) (0,0005–0,01) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,0005–0,02) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,0005–0,02) % |  |  |
|  |  |  | молибден (Mo) (0,0005–0,02) % |  |  |
|  |  |  | мышьяк (As) (0,0010–0,02) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,0005–0,01) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,0010–0,01) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,0010–0,01) % |  |  |
|  |  |  | серебро (Ag) (0,0005–0,02) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,0010–0,02) % |  |  |
|  |  |  | теллур (Te) (0,0025–0,02) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,0005–0,02) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,0005–0,01) % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Серебро, серебряные сплавы | 24.41/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 6836-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28353.2-89 |
|  |  |  | медь (Cu) (0,0002–0,01) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,0001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | висмут (Bi) (0,0003–0,01) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,0005–0,01) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,0005–0,01) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,0001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | кобальт (Co) (0,0002–0,01) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,0001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | мышьяк (As) (0,0005–0,01) % |  |  |
|  |  |  | теллур (Te) (0,0003–0,01) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,0001–0,01) % |  |  |
| 12.1 | Титан, титановые сплавы | 24.45/08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 17746-96 ГОСТ 19807-91 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23902-79 п.2.2 |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,2–8) % |  |  |
|  |  |  | ванадий (V) (0,1–6) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,1–2) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,05–5) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,5–2) % |  |  |
|  |  |  | молибден (Mo) (1–10) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (1–5) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (1–5) % |  |  |
|  |  |  | цирконий (Zr) (0,1–10) % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 | Титан, титановые сплавы | 24.45/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 17746-96 ГОСТ 19807-91 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9853.24-96 п.6.2 |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,005–2) % |  |  |
|  |  |  | ванадий (V) (0,002–2) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,002–2) % |  |  |
|  |  |  | молибден (Mo) (0,005–2) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,002–2) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,005–2) % |  |  |
|  |  |  | цирконий (Zr) (0,005–2) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,002–2) % |  |  |
| 13.1 | Баббиты оловянные и свинцовые | 24.43/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 1320-74 п.2.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 52371-2005 |
|  |  |  | олово (Sn) (0,1–90) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,1–90) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (5,0–20) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,1–10) % |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) (0,05–2,0) % |  |  |
|  |  |  | мышьяк (As) (0,03–0,9) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,05–0,7) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,001–0,5) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,01–0,2) % |  |  |
|  |  |  | висмут (Bi) (0,03–0,2) % |  |  |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,003–0,02) % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Сталь, жаропрочные сплавы, чугун | 24.10/ 08.034 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 7769-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18895-97 ГОСТ 27809-95 ГОСТ 28033-89 ГОСТ 28817-90 ГОСТ 27611-88 |
|  |  | 24.10/ 08.035 | никель(Ni) (0,022–35,4) % |  |  |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,007–1,96) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,036–79,8) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,051–77,7) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,0031–68,1) % |  |  |
|  |  |  | ванадий (V) (0,0020–0,58) % |  |  |
|  |  |  | титан (Ti) (0,0026–2,93) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,014–2,89) % |  |  |
|  |  |  | углерод (C) (0,034–3,74) % |  |  |
|  |  |  | сера (S) (0,0019–0,088) % |  |  |
|  |  |  | фосфор (P) (0,0028–0,386) % |  |  |
|  |  |  | ниобий (Nb) (0,0016–0,47) % |  |  |
|  |  |  | молибден (Mo) (0,0024–2,95) % |  |  |
|  |  |  | вольфрам (W) (0,006–3,16) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,0017–0,116) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,003–0,0080) % |  |  |
|  |  |  | магний (Mg) (0,01–0,044) % |  |  |
|  |  |  | кобальт (Co) (0,013–0,017) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,009–0,052) % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2 | Сталь, жаропрочные сплавы, чугун | 24.10/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 7769-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ P 55079-2012 |
|  |  |  | никель(Ni) (0,01–30,0) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,01–30,0) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,01–5,0) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,01–5,0) % |  |  |
|  |  |  | кобальт (Co) (0,01–5,0) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,010–5,0) % |  |  |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,01–5,0) % |  |  |
|  |  |  | вольфрам (W) (0,01–5,0) % |  |  |
|  |  |  | молибден (Mo) (0,005–5,0) % |  |  |
|  |  |  | ванадий (V) (0,005–2,0) % |  |  |
|  |  |  | титан (Ti) (0,005–5,0) % |  |  |
|  |  |  | цирконий (Zr) (0,01–5,0) % |  |  |
| 15.1 | Изделия электро-технического назначения | 26.11/ 08.034 26.11/ 08.035 | Содержание (массовая доля) элементов, %: | Директива 2011/65/EU от 8.06.2011 ТНПА и другая документация | СТБ IEC 62321-2012 |
|  |  |  | свинец (Pb) |  |  |
|  |  |  | ртуть (Hg) |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) |  |  |
|  |  |  | бром (Br) |  |  |
| 16.1 | Изделия стальные плоские с горячим покрытием | 24.31/ 08.052 24.32/ 08.052 24.33/ 08.052 | Тип и масса покрытия | СТБ ЕN10346-2009 п.7.3 ТНПА и другая документация | СТБ ЕN 10346-2009 п.8.5.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Металлы, сплавы и изделия из них | 24.10/ 08.169 | Массовая доля углерода (0,034–9,99) % | ГОСТ 520-2011 п.6 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1080-88 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 7293-85 СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6689.10-92 п.4 ГОСТ 9853.3-96 ГОСТ 11930.1-79 п.4 ГОСТ 12344-2003 п.4 ГОСТ 13047.6-2014 п.4 ГОСТ 14339.1-82 п.3 ГОСТ 16412.7-91 п.3 ГОСТ 22536.1-88 п.3 ГОСТ 22974.13-96 ГОСТ 25599.1-83 п.4 ГОСТ 25599.2-83 п.4 ГОСТ 27069-86 п.2 |
| 17.2 |  | 24.10/ 08.169 | Массовая доля серы (0,0023–0,20) % |  | ГОСТ 1429.6-77 ГОСТ 6689.18-92 п.3 ГОСТ 12345-2001 п.6 ГОСТ 13047.7-2002 п.3 ГОСТ 16412.5-91 п.3 ГОСТ 22536.2-87 п.3 ГОСТ 22974.12-96 ГОСТ 27041-86 п. 2 |
| 17.3 |  | 24.10/ 08.052 24.44/ 18.115 | Массовая доля кислорода, % |  | ГОСТ 18897-98 ГОСТ 13938.13-93 п.3 ГОСТ 4960-2017 |
| 17.4 |  | 24.10/ 18.115 | Макроструктура |  | ГОСТ 22838-77 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 5950-2000 п.6 |
| 17.5 |  | 24.10/ 18.115 | Микроструктура |  | ГОСТ 801-78 ГОСТ 1778-70 п. 3 ГОСТ 3443-87 п. 3, приложения (шкалы) ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-68 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 21073.0-75 п.2 ГОСТ 27637-88 ГОСТ 9391-80 п.п.3, 5, приложения (шкалы) ГОСТ 19265-73 п.п.2–5 ГОСТ 5950-2000 п.3 ГОСТ 1763-68 п.1.2, п.3, п.5 ГОСТ 11878-66 п.2, приложения (шкалы) ГОСТ 20495-75 ГОСТ 9206-80 приложения 1–3, 11 ГОСТ 3647-80 приложение 3 ТУ РБ 05893818.263-97 п.3.8. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.6 | Металлы, сплавы и изделия из них | 24.10/ 29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 520-2011 п.6 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1080-88 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 7293-85 СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п.9.1 ГОСТ 3282-74 п.4.2 ГОСТ 5781-82 п.4.2 ГОСТ 2590-2006 СТБ 1704-2012 п.7.2 |
| 17.7 |  | 24.10/ 18.115 | Стойкость против межкристаллитной коррозии |  | ГОСТ 6032-2017 п.п. 2–8 |
| 17.8 |  | 24.10/ 29.143 | Твердость по Бринеллю | ГОСТ 2060-2006 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 13345-85 ГОСТ 31334-2007 ГОСТ 977-88 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 28394-89 СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 25698-98 ГОСТ 27208-87 п.4 ГОСТ 30311-96 |
| 17.9 |  | 24.10/ 29.143 | Твердость по Роквеллу |  | ГОСТ 9013-59 ГОСТ 19202-80 ГОСТ 20017-74 ГОСТ 25698-98 |
| 17.10 |  | 24.10/ 29.143 | Твердость по Виккерсу |  | ГОСТ 2999-75 ГОСТ 25172-82 ГОСТ 25698-98 |
| 17.11 |  | 24.10/ 29.143 | Микротвердость по Виккерсу |  | ГОСТ 9450-76 п.1.4 ГОСТ 21318-75 п.1.3 |
| 17.12 |  | 24.10/ 26.095 | Статическое растяжение |  | ГОСТ 11701-84 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 12004-81 ГОСТ 27208-87 ГОСТ 28870-90 ## СТБ ISO 15630-1-2009 |
| 17.13 |  | 24.10/ 26.095 | Статическое сжатие |  | ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 27034-86 ГОСТ 27208-87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.14 | Металлы, сплавы и изделия из них | 24.10/ 26.095 | Изгиб и перегиб | ГОСТ 2060-2006 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 13345-85 ГОСТ 31334-2007 ГОСТ 977-88 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 28394-89 СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13813-68 ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) ГОСТ 20019-74 ГОСТ 24167-80 ГОСТ 27208-87 СТБ ISO 15630-1-2009 |
| 17.15 |  | 24.10/ 26.095 | Ударный изгиб при температуре от -60 °C |  | ГОСТ 9454-78 ГОСТ 26528-98 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 17.16 |  | 24.10/ – | Углеродный эквивалент Сeq |  | СТБ 1704-2012 п.5.3 |
| 18.1 | Образцы сварных соединений, крестообразных и нахлесточных сварных соединений | 25.11/ 18.115 25.21/ 18.115 25.29/ 18.115 | Контроль качества | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO/ТS 17845-2012 ТНПА и другая документация | СТБ EN 1321-2004 СТБ ИСО 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2009 |
| 18.2 |  | 25.11/ 26.095 25.21/ 26.095 25.29/ 26.095 | Статическое растяжение |  | СТБ ЕН 895-2002 |
| 18.3 |  | 25.11/ 26.095 25.21/ 26.095 25.29/ 26.095 | Продольное растяжение |  | СТБ ISO 5178-2013 |
| 18.4 |  | 25.11/ 26.095 25.21/ 26.095 25.29/ 26.095 | Растяжение |  | СТБ ISO 9018-2011 |
| 18.5 |  | 25.11/ 26.095 25.21/ 26.095 25.29/ 26.095 | Ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 п.п.1–8 СТБ ЕН 875-2002 |
| 18.6 |  | 25.11/ 29.143 25.21/ 29.143 25.29/ 29.143 | Твердость по Виккерсу |  | СТБ ISO 15614-1-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.7 | Образцы сварных соединений, крестообразных и нахлесточных сварных соединений | 25.11/ 29.143 25.21/ 29.143 25.29/ 29.143 | Твердость | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO/ТS 17845-2012 ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 9015-1-2003 |
| 18.8 |  | 25.11/ 18.115 25.21/ 18.115 25.29/ 18.115 | Оценка дефектов (уровни качества шва в зависимости от дефектов, обозначение дефектов) |  | СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO/ТS 17845-2012 |
| 19.1 | Пластмассы, резина | 22.11/ 26.095 22.19/ 26.095 22.21/ 26.095 22.29/ 26.095 | Статическое растяжение | ГОСТ 2718-74 табл. 3 ГОСТ 16337-77 ГОСТ 17730-79 п.1.4 ГОСТ 20282-86 ГОСТ 21228-85 ГОСТ 25288-82 ГОСТ 28250-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11721-78 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 2062-2014 |
| 19.2 |  | 22.11/ 26.095 22.19/ 26.095 22.21/ 26.095 22.29/ 26.095 | Сжатие |  | ГОСТ 4651-2014 |
| 19.3 |  | 22.11/ 26.095 22.19/ 26.095 22.21/ 26.095 22.29/ 26.095 | Твердость |  | ГОСТ 4670-2015 |
| 19.4 |  | 22.11/ 26.095 22.19/ 26.095 22.21/ 26.095 22.29/ 26.095 | Статический изгиб |  | ГОСТ 4648-2014 ГОСТ 9550-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Проволока, канаты, трубы металлические | 24.20/ 26.095 24.31/ 26.095 24.32/ 26.095 24.33/ 26.095 24.34/ 26.095 | Статическое растяжение | ГОСТ 617-2006 ГОСТ 792-67 ГОСТ 1066-2015 ГОСТ 1071-81 ГОСТ 1668-73 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3282-74 ГОСТ 3875-83 ГОСТ 3920-70 ГОСТ 5529-75 ГОСТ 5663-79 ГОСТ 7348-81 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 10707-80 ГОСТ 13663-86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 3241-91 ГОСТ 10006-80 СТБ ISO 15630-1-2009 |
| 20.2 |  | 24.20/ 26.095 24.31/ 26.095 24.32/ 26.095 24.33/ 26.095 24.34/ 26.095 | Сплющивание |  | ГОСТ 8695-75 |
| 20.3 |  | 24.20/ 26.095 24.31/ 26.095 24.32/ 26.095 24.33/ 26.095 24.34/ 26.095 | Перегиб |  | ГОСТ 1579-93 |
| 20.4 |  | 24.20/ 29.040 24.31/ 29.040 24.32/ 29.040 24.33/ 29.040 24.34/ 29.040 | Поверхностная плотность цинка |  | ГОСТ 3282-74 п.4.6 ГОСТ 1668-73 п.4.7 |
| 21.1 | Покрытия защитные алюминиевые горячие, газотермические и цинковые | 24.32/ 29.040 24.33/ 29.040 24.34/ 29.040 25.11/ 29.040 | Толщина покрытия | ГОСТ 9.302-88 п.3 ГОСТ 9.304-87 п.1.5 ГОСТ 9.307-89 п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 3.5 ГОСТ 9.315-91 п.п. 4, 5, 6 СТБ 939-2013 ГОСТ 1138-88 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 31577-2012 п.п. 3.4.2, 3.4.4, 3.4.7 ГОСТ 26339-84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.304-87 п.2.3.4 ГОСТ 9.307-89 п.п. 4.2.2–4.2.3 ГОСТ 9.315-91 п.8.2.2 ГОСТ 9.302-88 п.3.14, п.3.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2 | Покрытия защитные алюминиевые горячие, газотермические и цинковые | 24.32/ 29.040 24.33/ 29.040 24.34/ 29.040 25.11/ 29.040 | Масса | ГОСТ 9.302-88 п.3 ГОСТ 9.304-87 п.1.5 ГОСТ 9.307-89 п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 3.5 ГОСТ 9.315-91 п.п. 4, 5, 6 СТБ 939-2013 ГОСТ 1138-88 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 31577-2012 п.п. 3.4.2, 3.4.4, 3.4.7 ГОСТ 26339-84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14918-2020 п.п.1–3 ГОСТ 13345-85 |
| 21.3 |  | 24.32/ 18.115 24.33/ 18.115 24.34/ 18.115 25.11/ 18.115 | Внешний вид, прочность сцепления, коррозионная стойкость |  | ГОСТ 9.302-88 п.5 ГОСТ 9.304-87 п.п.2.3.2, 2.3.5, 2.3.6 ГОСТ 9.307-89 п.п.4.1, 4.4.1, 4.4.3 ГОСТ 9.315-91 п.п.8.1, 8.3.1, 8.3.3 ГОСТ 31577-2012 п.п.5.5, 5.6 |
| 21.4 |  | 32.50/ 32.166 | Разность потенциалов |  | ГОСТ 31577-2012 п.5.7.1 |
| 21.5 |  | 24.32/ 29.040 24.33/ 29.040 24.34/ 29.040 25.11/ 29.040 | Пористость |  | ГОСТ 9.304-87 п.2.3.8 |
| 22.1 | Материалы порошковые, композиционные материалы с полимерной матрицей (композиты) и изделия из них | 20.13/ 18.115 23.20/ 18.115 23.44/ 18.115 23.49/ 18.115 23.91/ 18.115 | Внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 4404-78 ГОСТ 5494-95 ГОСТ 9206-80 ГОСТ 9849-86 ГОСТ 17431-72 ГОСТ 17432-72 ГОСТ 26719-85 ГОСТ 26802-86 ГОСТ 28378-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9466-75 п.5.1 ГОСТ 16595-84 п. 4.3–4.5 ГОСТ 21931-76 п.4.1 ГОСТ 25594-83 п.п. 4.5–4.7 ГОСТ 31577-2012 п.5.4 ТУ BY100219793.431-2015 п.п.3.8,3.9 ТУ РБ 05893818.275-98 п.3.1. ГОСТ 26339-84 п.п.4.2, 4.3 ТУ РБ 28619110.001-95 п.4.1 ТУ РБ 05893818.263-97 п.3.2 |
| 22.2 |  | 20.13/ 29.061 23.20/ 29.061 23.44/ 29.061 23.49/ 29.061 23.91/ 29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 16595-84 п.4.1 ГОСТ 24638-85 п.5.1 ГОСТ 25594-83 п.4.1 ГОСТ 26339-84 п.4.1 ТУ BY100219793.431-2015 п.3.2 ТУ РБ 05893818.263-97 п.3.2 ТУ РБ 05893818.275-98 п.4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.3 | Материалы порошковые, композиционные материалы с полимерной матрицей (композиты) и изделия из них | 20.13/ 29.061 23.20/ 29.061 23.44/ 29.061 23.49/ 29.061 23.91/ 29.061 | Шероховатость поверхности | ГОСТ 4404-78 ГОСТ 5494-95 ГОСТ 9206-80 ГОСТ 9849-86 ГОСТ 17431-72 ГОСТ 17432-72 ГОСТ 26719-85 ГОСТ 26802-86 ГОСТ 28378-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2789-73 ГОСТ 16595-84 п.4.6 ГОСТ 25594-83 п.4.8 ГОСТ 26339-84 п.4.6 ТУ BY100219793.431-2015 п.3.1 |
| 22.4 |  | 20.13/ 35.060 23.20/ 35.060 23.44/ 35.060 23.49/ 35.060 23.91/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 9206-80 приложение 7 ГОСТ 9849-8 п.4.5 ГОСТ 17818.1-90 ГОСТ 18317-94 п.4 |
| 22.5 |  | 20.13/ 08.052 23.20/ 08.052 23.44/ 08.052 23.49/ 08.052 23.91/ 08.052 | Зольность |  | ГОСТ 1461-75 ГОСТ 17818.4-90 |
| 22.6 |  | 20.13/ 08.052 23.20/ 08.052 23.44/ 08.052 23.49/ 08.052 23.91/ 08.052 | Выход летучих веществ |  | ГОСТ 17818.3-90 |
| 22.7 |  | 20.13/ 08.052 23.20/ 08.052 23.44/ 08.052 23.49/ 08.052 23.91/ 08.052 | Массовая доля серы, примесей, включений и нерастворимых остатков |  | ГОСТ 4960-2017 п.7.6 ГОСТ 9849-86 п.4.4 ГОСТ 15027.3-77 ГОСТ 30550-98 ГОСТ 17818.2-90 п.п.5, 6 ГОСТ 24903-81 ГОСТ 2059-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.8 | Материалы порошковые, композиционные материалы с полимерной матрицей (композиты) и изделия из них | 20.13/ 08.169 23.20/ 08.169 23.44/ 08.169 23.49/ 08.169 23.91/ 08.169 | рН водной суспензии | ГОСТ 4404-78 ГОСТ 5494-95 ГОСТ 9206-80 ГОСТ 9849-86 ГОСТ 17431-72 ГОСТ 17432-72 ГОСТ 26719-85 ГОСТ 26802-86 ГОСТ 28378-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17818.6-90 ТУ РБ 28619110.001-95 ТУ РБ 100056180.003-2003 |
| 22.9 |  | 20.13/ 29.040 23.20/ 29.040 23.44/ 29.040 23.49/ 29.040 23.91/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 473.4-81 ГОСТ 18898-89 ГОСТ 20018-74 |
| 22.10 |  | 20.13/ 26.095 23.20/ 26.095 23.44/ 26.095 23.49/ 26.095 23.91/ 26.095 | Ударный изгиб |  | ГОСТ 473.11-81 |
| 22.11 |  | 20.13/ 26.095 23.20/ 26.095 23.44/ 26.095 23.49/ 26.095 23.91/ 26.095 | Изгиб |  | ГОСТ 25.604-82 п.п.6.1, 6.3, 6.4, 6.5 ГОСТ 473.8-81 ГОСТ 18228-94 ГОСТ 20019-74 ГОСТ 25282-93 |
| 22.12 |  | 20.13/ 26.095 23.20/ 26.095 23.44/ 26.095 23.49/ 26.095 23.91/ 26.095 | Статическое растяжение |  | ГОСТ 25.603-82 ГОСТ 473.7-81 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 18227-98 ГОСТ 24409-80 п.2.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.13 | Материалы порошковые, композиционные материалы с полимерной матрицей (композиты) и изделия из них | 20.13/ 26.095 23.20/ 26.095 23.44/ 26.095 23.49/ 26.095 23.91/ 26.095 | Сжатие | ГОСТ 4404-78 ГОСТ 5494-95 ГОСТ 9206-80 ГОСТ 9849-86 ГОСТ 17431-72 ГОСТ 17432-72 ГОСТ 26719-85 ГОСТ 26802-86 ГОСТ 28378-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25.602-80 ГОСТ 473.6-81 ГОСТ 4071.1-94 ГОСТ 4071.2-94 ГОСТ 9206-80 ГОСТ 26529-85 ГОСТ 24409-80 п.2.9 |
| 22.14 |  | 20.13/ 29.061 23.20/ 29.061 23.44/ 29.061 23.49/ 29.061 23.91/ 29.061 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 4960-2009 п.7.8 ## ГОСТ 17818.2-90 ГОСТ 18318-94 ГОСТ 23402-78 п.3 ГОСТ 5494-95 п.6.3 ГОСТ 25849-83 п.4 ГОСТ 9206-80 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              В.А.Шарамков