Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4838

от 12 августа 2006 года

На бланке №_______

На 6 листах

Редакция ____

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 13 августа 2021 года

сварочной лаборатории

филиала Гродненское монтажное управление

Открытого акционерного общества «ПРОМТЕХМОНТАЖ»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Адрес лаборатории: 230003, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Гродно, ул. Я.Коласа, 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды и аппараты, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 3619-89 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-2016 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 27303-87 ГОСТ28193-89 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СН 4.02.01-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - эхо-метод; - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5480-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1** | Грузоподъемные краны и механизмы, аттракционы, грузозахватные приспособления, тара | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 13556-2016 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 СТБ EN 13814-2008 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 №37 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 15.05.2015 №23) Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2019 №67 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - эхо-метод; - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5480-2016 |
| 3.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, оборудование химических производств | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - эхо-метод; - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, оборудование химических производств | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5480-2016 |
| 4.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 30.05.2017 №22) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - эхо-метод; - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5480-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов, сыпучих продуктов и других веществ. | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 169-2018 ТКП 45-5.04-172-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - эхо-метод; - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.106 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5480-2016 |
| 6.1** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-314-2018 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - эхо-метод; - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -течеискание (пузырьковый метод) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.4** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-314-2018 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 6.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5480-2016 |
| 7.1** | Магистральные трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СНиП III-42-80 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - эхо-метод; - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 7.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 7.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5480-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1** | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок Оборудование и трубопроводы для реакторов ВВЭР, относящимся к группам В и С 2 и 3 класс безопасности. | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EN 13814-2008 ТКП 45-3.05-167-2009 СН 4.02.01-2019 ПНАЭГ-7-010-89 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 СТБ ЕN 287-1-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.03.01-2020 СН 4.02.01-2019 ГОСТ 23118-2012 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 8.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - эхо-метод; - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 8.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 8.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 8.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5480-2016 |
| 9.1** | Образцы сварных соединений | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 9.2** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 9.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - эхо-метод |  | ГОСТ 14782-86 |

Примечание: ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                   	                                                Е.В.Бережных