|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3610 |
|  | от 14.12.2007 |
|  | на бланке № ___________ на 5 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 января 2023 года |  |
| --- | --- |

центральной заводской лаборатории Открытого акционерного общества «Кузнечный завод тяжелых штамповок»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Кузнечная, 26, 222160, г. Жодино, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Крюки | 24.10/ 29.121 | Механические . свойства (Статическое растяжение) Прочность статической нагрузкой | ГОСТ34680-2020 . | ГОСТ 1497-84 |
| 1.2 * |  | 24.10/ 29.144 | Предел текучести | ГОСТ34680-2020 ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 |
| 1.3 * |  | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ34680-2020 ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 |
| 1.4 * |  | 24.10/ 29.061 | Относительное удлинение | ГОСТ34680-2020 ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497 - 84 |
| 1.5 * | Крюки | 24.10 /29.049 | Ударный изгиб Ударная вязкость | ГОСТ34680-2020 ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9454 - 78 |
| 1.6 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-20163 | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 2.1 * | Фланцы (основной металл) | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ33259-2015 ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 |
| 2.2 * |  | 24.10/ 29.144 | Предел текучести | ГОСТ33259-2015 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ8479-70 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 |
| 2.3 * |  | 24.10/ 29.061 | Относительное удлинение (сужение) | ГОСТ33259-2015 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ8479-70 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 |
| 2.4 * |  | 24.10/ 29.049 | Ударная вязкость (работа удара) | ГОСТ33259-2015 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ8479-70 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9454-78 |
| 2.5 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ33259-2015 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ8479-70 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 3.1* | Клин тягового хомута (основной металл) | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ33434-2015 ГОСТ4543—2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 |
| 3.2* |  | 24.10/ 29.144 | Предел текучести | ГОСТ33434-2015 ГОСТ4543—2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 |
| 3.3* | Клин тягового хомута (основной металл) | 24.10/ 29.061 | Относительное удлинение (сужение) | ГОСТ33434-2015 ГОСТ4543—2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 |
| 3.4* |  | 24.10/ 29.049 | Испытания на Ударный изгиб Ударная вязкость | ГОСТ33434-2015 ГОСТ4543—2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9454-78 |
| 3.5* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ33434-2015 ГОСТ4543—2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 4.1 * | Паковки (основной металл) | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ1497-84 |
| 4.2 * |  | 24.10/ 29.144 | Предел текучести | ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ1497-84 |
| 4.3 * |  | 24.10/ 29.061 | Относительное удлинение (сужение) | ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 |
| 4.4 * |  | 24.10/ 29.049 | Ударная вязкость (работа удара) | ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9454-78 |
| 4.5 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 5.1 * | Контрольные образцы сварных соединений | 24.10/ 29.121 | Механические . свойства (Статическое растяжение; Статический изгиб) | ГОСТ1050-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 раздел 8 |
| 5.2 * |  |  | Механические . свойства (Статический изгиб) | ГОСТ1050-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 раздел 9 |
| 6.1* | Листовой прокат, полуфабрикаты из листового проката (основной металл) | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление | ТУ14-101-809-2010 СТО000186217-015-2008 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ1497-84 |
| 6.2* |  | 24.10/ 29.144 | Предел текучести | ТУ14-101-809-2010 СТО000186217-015-2008 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ1497-84 |
| 6.3* |  | 24.10/ 29.061 | Относительное удлинение (сужение) | ТУ14-101-809-2010 СТО000186217-015-2008 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ1497-84 |
| 6.4* |  | 24.10/ 29.049 | Ударная вязкость (работа удара) | ТУ14-101-809-2010 СТО000186217-015-2008 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ9454-78 |
| 6.5* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТУ14-101-809-2010 СТО000186217-015-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ9012-59 ГОСТ9013-59 |
| 7.1* | Анкеры закладной (основной металл) | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ1497-84 |
| 7.2* |  | 24.10/ 29.144 | Предел текучести | ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ1497-84 |
| 7.3* |  | 24.10/ 29.061 | Относительное удлинение (сужение) | ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ1497-84 |
| 7.4* | Анкеры закладной (основной металл) | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ8479-70 ГОСТ1050-2013 ГОСТ4543-2016 ГОСТ19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ9012-59 ГОСТ9013-59 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных