|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4365 |  |
|  | от 15.03.2013 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15.03.2023 лаборатории металлургического производства отдела главного металлурга филиала Открытого акционерного общества «БЕЛАЗ» - управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в г. Могилеве – «Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова» Открытого акционерного общества «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витебский проспект, 5, 212601, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Сталь, отливки стальные, лом стальной. | 24.10/ 18.115 | Массовая доля элементов: -углерод, %; -кремний, %; -марганец, %; -хром, %; -сера, %; -фосфор. %; -никель, %; -ванадий, %; -алюминий, %; -медь, %; -молибден, %; -титан, %. | ГОСТ 977-88 ГОСТ 21357-87 ТНПА и другие документ | ГОСТ 18895-97 |
| 1.2* |  | 24.10/ 29.143 | Твердость по Бринеллю (0-650) HB |  | ГОСТ 9012-59 |
| 1.3* |  | 24.10/ 29.143 | Твердость по Роквеллу (20-67) HRC |  | ГОСТ 9013-59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4* | Сталь, отливки стальные, лом стальной. | 24.10/ 29.121 | Статическое растяжение: - предел текучести, - временное сопротивление, - относительное удлинение, - относительное сужение | ГОСТ 977-88 ГОСТ 21357-87 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 1497-84 |
| 1.5* |  | 24.10/ 29.121 | Ударный изгиб: - ударная вязкость |  | ГОСТ 9454-78 |
| 1.6* |  | 24.10/ 18.115 | Микроструктура |  | ГОСТ 8233-56 |
| 1.7* |  | 24.10/ 18.115 | Величина зерна |  | ГОСТ 5639-82 |
| 2.1* | Чугун, отливки чугунные. | 24.10/ 18.115 | Массовая доля элементов: -углерод, %; -кремний, %; -марганец, %; -хром, %; -сера, %; -фосфор, %; -никель, %; -ванадий, %; -алюминий, %; -медь, %; -титан, %. | ГОСТ 805-95 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 4832-95 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 27611-88 |
| 2.2* |  | 24.10/ 29.143 | Твердость по Бринеллю (0-650) HB |  | ГОСТ 27208-87 ГОСТ 9012-59 |
| 2.3* |  | 24.10/ 29.121 | Статическое растяжение: - временное сопротивление, - относительное удлинение |  | ГОСТ 27208-87 ГОСТ 1497-84 |
| 2.4* |  | 24.10/ 18.115 | Структура |  | ГОСТ 3443-87 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее-ООС);
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных