|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0372 от 01.04.1997 на бланке № на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 мая 2024 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Борисовский завод «Автогидроусилитель»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Чапаева, 56, 222518, г.Борисов, Минской обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Сталь и изделия из нее Сталь и изделия из нее | 24.10/08.169 24.20/08.169 24.31/08.169 24.32/08.169 24.33/08.169 25.11/08.169 25.73/08.169 25.94/08.169 25.99/08.169 | Массовая доля элементов: - углерод (С) (0,03÷0,91) % | ГОСТ 380–2005 п. 4 ГОСТ 1414–75 п. 2.1 ГОСТ 1050–2013 п. 5 ГОСТ 14959–2016 п. 6.1 ГОСТ 1435–99 п. 3.2 ГОСТ 4543–2016 п.п. 7.1.2.1, 7.1.2.3, 7.1.2.4 ГОСТ 801–78 п. 3.2 ГОСТ 19265–73 п. 1.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22536.1–88 р. 3 ГОСТ 12344–2003 р. 4 |
| 1.2 * |  | 25.99/18.115 | Толщина упрочненного слоя | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30572–98 п.п. 6.1.1, 6.1.2 |
| 1.3 * |  | 24.10/29.143 24.20/29.143 24.31/29.143 24.32/29.143 24.33/29.143 25.94/29.143 25.99/29.143 | Твердость по Бринеллю (100 ÷ 450) НВ | ГОСТ 801–78 п. 3.8 ГОСТ 1414–75 п.п. 2.7, 2.8 ГОСТ 1050–2013 п. 7.1.16 ГОСТ 4543–2016 п.п. 7.1.6.1–7.1.6.4 ГОСТ 14959–2016 п. 6.4 ГОСТ 19265–73 п. 3.1 ГОСТ 1435–99 п.п. 4.1.2.1, 4.1.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9012-59 |
| 1.4 * |  | 24.10/29.143 25.73/29.143 25.94/29.143 25.99/29.143 | Твердость по Роквеллу (20 ÷ 67) HRC (60 ÷ 100) HRB (60 ÷ 100) HRA | ГОСТ 19265–73 п. 3.1 ГОСТ 1435–99 п.п. 4.1.2.1, 4.1.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9013-59 |
| 1.5 * |  | 24.10/29.143 25.99/29.143 | Твердость по Виккерсу (400 ÷ 800) HRV | ГОСТ 21996–76 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2999-75 |
| 1.6 * |  | 24.10/29.121 24.31/29.121 24.32/29.121 24.33/29.121 24.34/29.121 25.11/29.121 | Статическое растяжение | ГОСТ 16523–97 п.п. 4.1.4, 4.1.5, 4.1.8 ГОСТ 9045–93 п.п. 4.1.3, 4.2.6, 4.2.7 ГОСТ 503–81 п. 2.4 ГОСТ 2283–79 п. 2.2 ГОСТ 21996–76 п. 2.2 ГОСТ 9389–75 п. 2.3 ГОСТ 2246–70 п. 3.24 ГОСТ 3282–74 п. 2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11701–84 ГОСТ 1497–84 ГОСТ 28870–90 ГОСТ 12004–81 ГОСТ 10446-80 |
| 2.1 * | Чугун и изделия из него | 24.10/29.143 25.99/29.143 | Твердость по Бринеллю (100 ÷ 450) НВ | ГОСТ 1585–85 п. 1.1 ГОСТ 1215–79 п. 3.2 ГОСТ 7293–85 п. 2.2 ГОСТ 1412–85 п. 2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9012–59 ГОСТ 27208–87 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных