|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.3602 |  |  |
|  | от 30.01.2007 |  |  |
|  | на бланке № |  |  |
|  | на 5 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

| ДОПОЛНЕНИЕ № 01 от 31 мая 2024 года К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 20 августа 2021 года, редакции 02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| контрольно-сварочной лаборатории Открытого акционерного общества «Ремспецстрой» |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247760, г. Мозырь-11, Мозырский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.6 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод) | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 17635-2018 СП 4.02.01-2020 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ EN 1708-1-2012 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ГОСТ 23055-78 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 г. № 84 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 1.6 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод) | Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 2.6 *** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод) | ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ 23055-78 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 3.6 *** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод) | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-5.04-172-2010 ГОСТ 23055-78 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 4.6 *** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод) | ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 23118-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 СТБ 1565-2009 ГОСТ 23055-78 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 5.6 *** | Магистральные и промысловые трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод) | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СНиП III-42-80 ГОСТ 23055-78 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 6.2 *** | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод) | ГОСТ 10922-2012 СТБ 1704-2012 СТБ 2174-2011 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 7.5 *** | Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод) | ГОСТ 30242-97 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ГОСТ 23118-2019 ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ 23055-78 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 7.5 *** | Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод) | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022г. № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 0С. Утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 г. №5 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзором Республики Беларусь от 27.06.1994 №6 СТБ 2350-2013 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 7.5 *** | Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод) | СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |