|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1855 от 11.01.2000 на бланке №__________ на 9 листах редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года

Дорожно-строительной лаборатории

Филиала КУП «Минскоблдорстрой» - «Облдорпроект»

Коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «МИНСКОБЛДОРСТРОЙ»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область карьер «Понизовское», 223111, д. Понизовье, Логойский район |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень кубовидный из плотных горных пород | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 1.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 1311-2002 п.7.3 |
| 1.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1; п. 4.5.3 |
| 1.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 1.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 1.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
| 1.7 ** |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1; 4.17.2 |
| 1.8 * |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.9 * | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень кубовидный из плотных горных пород | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 1.10 * |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 1.11 * |  | 08.12/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |
| 1.12* |  | 08.12/ 29.121 | Морозостройкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |
| 1.13* |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15 |
| 1.14* |  | 08.12/ 29.040 | Средняя плотность и пористость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |
| 1.15* |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.3 |
| 1.16* |  | 08.12/ 29.151 | - Водопоглощение - горной породы и щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |
| 1.17* |  | 08.12/ 29.040 | - Содержание зерен кубовидной формы |  | - СТБ 1311-2002 п. 7.5 |
| ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область карьер «Понизовское», 223111, д. Понизовье, Логойский район |  |  |  |  |  |
| 2.1 ** | Песок для строительных работ Отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТУ ВУ 200161167.003-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| 2.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав, модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 2.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 2.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |
| 2.5 ** |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 2.6 * |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |  |  |  |  |  |
| 2.7 * | Песок для строительных работ Отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность | ГОСТ 8736-2014 ТУ ВУ 200161167.003-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п. 8 |
| 2.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.2 |
| 2.9 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глинистых частиц в песке для дорожного строительства |  | ГОСТ 8735-88 п. 14 (метод набухания) |

| ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область карьер «Понизовское», 223111, д. Понизовье, Логойский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12 08.99/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2318-2013 п.5.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 3.2 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Зерновой состав |  | СТБ 2318-2013 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 3.3 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.5.1, 4.5.3 ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |
| 3.4 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п.6.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 3.5 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.2 |
| ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |  |  |  |  |  |
| 3.6 * | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12 08.99/ 29.049 | Число пластичности щебня | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2318-2013 п. 6.9 ГОСТ 5180-2015 Расчетный метод по п.п.5,7,8 |
| 3.7 * |  | 08.12 08.99/ 29.151 | Водостойкость щебня (гравия) |  | СТБ 2318-2013 п.6.10 |
| 3.8 * |  | 08.12 08.99/ 08.153 | Коэффициент фильтрации смесей |  | СТБ 2318-2013 п.6.11 |
| ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область карьер «Понизовское», 223111, д. Понизовье, Логойский район |  |  |  |  |  |
| 4.1 ** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12 08.99/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 4.2 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 23735-2014 п.п.6.1,6.5,6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 4.3 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 23735 -2014 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5.1, 4.5.3 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 4.4 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |

| ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 ** | Грунты | 08.12 08.99/ 42.000 | Отбор проб | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12071-2014 (кроме отбора проб из инженерно-геологических скважин) |
| 5.2 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 |
| 5.3 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Плотность грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 СТБ 2176-2011 п.6.1 |
| 5.4 * |  | 08.1208.99/ 29.040 | Плотность скелета (сухого) грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п. 12 (расчетный метод) |
| 5.5 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Плотность частиц грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 |
| 5.6 * |  | 08.12 08.99/ 29.144 | Влажность грунта на границе текучести |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.5, п..7 |
| 5.7 * |  | 08.12 08.99/ 29.049 | Влажность грунта на границе раскатывания |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.8 |
| 5.8 * |  | 08.12 08.99/ 29.049 | Число пластичности |  | ГОСТ 30416-2020 СП 5.01.04-2025 п. 3.35 ГОСТ 5180-2015 (расчетный метод по п.п.5,7,8) |
| 5.9 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 5.10 * |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.5 (кроме загипсованных) |
| 5.11 *** |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 (при глубине контроля до 30 см) |
| 5.12 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Плотность сухого грунта |  | СТБ 2176-2011 приложение Г |
| 5.13 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Плотность грунта |  | СТБ 2176-2011 Приложение Г |
| 5.14 * |  | 08.12 08.99/ 29.151 | Влажность грунта |  | СТБ 2176-2011 Приложение Г |
| 5.15* | Грунты | 08.12 08.99/ 29.144 | Показатель текучести (консистенция) | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30416-2020 СП 5.01.04-2025 таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 расчетный метод по п.п.5,7,8 |
| 5.16* |  | 08.12 08.99/ 29.151 | Степень влажности |  | ГОСТ 30416-2020 СП 5.01.04-2025 таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 расчетный метод по п.п.5,12,13 |
| 5.17* |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Коэффициент пористости |  | ГОСТ 5180-2015 расчетный метод по п.п.5,12,13 СП 5.01.04-2025 таблица Г2 |
| ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область карьер «Понизовское», 223111, д. Понизовье, Логойский район |  |  |  |  |  |
| 5.18 ** | Грунты | 08.12 08.99/ 08.153 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 25584-2023 п.6.5, п.8 |
| ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |  |  |  |  |  |
| 6.1 * | Битумы нефтяные | 19.20/ 29.049 | Глубина проникания иглы при 25°С, 0°С | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11501-78 |
| 6.2 * |  | 19.20/ 29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 |
| 6.3 * |  | 19.20/ 29.165 | Растяжимость при 25°С, 0°С |  | ГОСТ 11505-75 |
| 6.4 * |  | 19.20/ 29.040 | Изменение массы после прогрева |  | ГОСТ 18180-72 |
| 6.5 * |  | 19.20/ 29.049 | Изменение глубины проникания иглы при 25°С после прогрева |  | СТБ 1062-97п. 7.4 ГОСТ 11501-78 |
| 6.6 * |  | 19.20/ 29.127 | Изменение температуры размягчения по кольцу и шару после прогрева |  | СТБ 1062-97 п. 7.3 ГОСТ 22245-90 п. 3.3 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 18180-72 |
| 6.7* |  | 19.20/ 11.116 | Сцепление битума с песком |  | ГОСТ 11508-74 (метод А, метод Б) |
| 6.8* |  | 19.20/ 29.049 | Глубина проникания иглы (пенетрация) | СТБ EN 12591-2010 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ EN 12591-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ЕN 1426-2017 |
| 6.9* |  | 19.20/ 29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ ЕN 1427-2017 |
| 6.10* | Битумы нефтяные | 19.20/ 29.040 | Индекс пенетрации |  | СТБ ЕN 12591-2010 Приложение А |
| 7.1 ** | Эмульсии битумные катионные дорожные | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1245-2024 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1245-2024 п.8.3 |
| 7.2 * |  | 19/20 29.040 | Содержание остаточного вяжущего |  | СТБ 1245-2024 п.п.9.1 |
| 7.3 * |  | 19.20/ 29.054 | Однородность по остатку на сите 0,63 |  | СТБ 1245-2024 п.9.2 |
| 7.4 * |  | 19.20/ 29.049 | Условная вязкость по вискозиметру |  | СТБ 1245-2024 п. 9.3 |
| 7.5 * |  | 19.20/ 29.128 | Коэффициент распада |  | СТБ 1245-2024 п.9.4 |
| 7.6 * |  | 19.20/ 29.054 | Однородность по остатку на сите 0,63 при хранении более 7 суток |  | СТБ 1245-2024 п. 9.6 |
| 7.7 * |  | 19.20/ 11.116 | Устойчивость к расслоению при хранении более 3 суток |  | СТБ 1245-2024 п.9.7 |
| 7.8 * |  | 19.20/ 11.116 | Адгезия к щебню |  | СТБ 1245-2024 п.9.8 ГОСТ 11508-74 метод А |
| 7.9 * |  | 19.20/ 29.049 | Глубина проникания иглы при 25°С |  | ГОСТ 11501-78 СТБ ЕN 1426-2009 СТБ 1245-2024 п.9.9 |
| 7.10* |  | 19.20/ 29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 СТБ ЕN 1427-2009 СТБ 1245-2024 п.9.10 |
| 7.11* |  | 19.20/ 29.165 | Растяжимость |  | ГОСТ 11505-75 СТБ 1245-2024 п.9.11 |
| 8.1 ** | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органо-минеральных смесей | 23.52/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16557-2005 п.6 |
| 8.2 * |  | 23.52/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |
| 8.3 * |  | 23.52/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3 |
| 8.4 * |  | 23.52/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |

| 9.1 ** | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.93/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1158-2013 п. 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 * |  | 08.93/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1158-2013 п. 8.3 |
| 9.3 * |  | 08.93/ 29.040 | Содержание зерен противогололед-ного материала |  | СТБ 1158-2013 п.8.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 9.4 * |  | 08.93/ 29.040 | Содержание водорастворимых веществ, пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 1158-2013 п.8.5 |
| 9.5 * |  | 08.93/ 29.142 | Слеживаемость |  | СТБ 1158-2013 п. 8.6 |
| 9.6 * |  | 08.93/08.052 | Защитный эффект против коррозии стали |  | СТБ 1158-2013 п. 8.7 |
| 9.7 * |  | 08.93/ 29.040 | Плавящая способность |  | СТБ 1158-2013 п. 8.8 |
| 9.8 * |  | 08.93/29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1158-2013 п. 8.12 ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 9.9 * |  | 08.93/29.151 | Влажность |  | СТБ 1158-2013 п. 8.13 ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 10.1 * | Цементы | 23.51/ 29.040 | Тонкость помола по остатку на сите | ГОСТ 30515-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 310.2-76 п. 1 |
| 10.2 * |  | 23.51/ 29.119 | Плотность цемента |  | ГОСТ 310.2-76 п. 2 |
| 11.1 ** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и Асфальтобетон Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон для защитных слоев покрытий автомобильных дорог Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и Асфальтобетон Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон для защитных слоев покрытий автомобильных дорог | 23.99/ 42.000 | Отбор проб смеси и асфальтобетона, приготовление смесей в лаборатории, изготовление образцов | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 СТБ 1033-2016 СТБ 1535-2017 ТНПА и другая документация на продукцию ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 СТБ 1033-2016 СТБ 1535-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.п. 4; 5; 6.1-6.3; 7 |
| 11.2 * |  | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п. 8.1 |
| 11.3 * |  | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п. 8.2 |
| 11.4 * |  | 23.99/ 29.040 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 (расчетный метод) |
| 11.5 * |  | 23.99/ 29.040 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4.2 (расчетный метод) |
| 11.6 * |  | 23.99/ 29.040 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4.3 (пикнометрический метод) |
| 11.7 * |  | 23.99/ 29.040 | Пористость минеральной части (остова) |  | СТБ 1115-2013 п. 8.5 |
| 11.8 * |  | 23.99/ 29.040 | Остаточная пористость |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 11.9 * |  | 23.99/ 29.151 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п. 8.7 |
| 11.10* |  | 23.99/ 29.151 | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 11.11* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 20°С, 50°С |  | СТБ 1115-2013 п. 8.9 |
| 11.12* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 11.13* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 11.14* |  | 23.99/ 29.121 | Коэффициент водостойкости асфальтобетона при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 11.15* |  | 23.99/ 29.040 | Содержание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4-8.17.5 |
| 11.16* |  | 23.99/ 29.040 | Зерновой состав минеральной части смеси |  | СТБ 1115-2013 П.8.17.6, п. 8.17.7 |
| 11.17* |  | 23.99/ 11.116 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |
| 11.18* |  | 23.99/ 29.040 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 11.19* |  | 23.99/ 11.116 | Однородность смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.23 |
| 12.1 * | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 23.99/ 29.040 | Зерновой состав | СТБ 1705-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1705-2015 п. 8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 12.2 * |  | 23.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 1705-2015 п. 8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5.1,4.5.3 |
| 12.3 * |  | 23.99/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1705-2015 п. 8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.17.1, 4.17.2 |
| 12.4 * |  | 23.99/ 29.040 | Содержание органического вяжущего, зерновой состав минеральной части |  | СТБ 1705-2015 п. 8.3 СТБ 1115-2013 п.8.17.4 |
| 13.1 * | Автомобильные дороги. Устройства покрытий и оснований из эмульсионно-минеральных смесей | 23.99/ 11.116 | Адгезия вяжущего к щебню | ТКП 658-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ТКП 658-2021 п. 7.1.1, п. 7.1.2 ГОСТ 11508-74 п.1 СТБ 1245-2015 п.8.9 |
| 14.1 *** | Дороги автомобильные | 42.11/ 29.121 | Модуль упругости материалов слоев дорожных конструкций | ТКП 059.1-2020 ТКП 140-2015 СН 3.03.04-2019 ТКП 45-3.03-112-2008 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1501-2013 |
| 14.2 *** |  | 42.11/ 29.070 | Коэффициент сцепления дорожного покрытия |  | СТБ 1566-2005 п. 10 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						Т.А. Николаева