|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2680 |  |
|  | от 31.04.2004 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 6 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 мая 2025 года испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ИЛМАКС»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кузнечная, 30А, 222160, г.Жодино, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Смеси растворные и растворы строительные; Смеси баритовые; Смеси для печей «ilmax kamin кладочная, экабуд для печей» | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность | СТБ 1307–2012 ТУ BY 100070995.005–2022 ТУ BY 100070995.013–2024 ТНПА и другая документация | СТБ 1307–2012 п.7.7 ГОСТ 8735–88 п.9.1 |
| 1.2 * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1307–2012 п.7.7 ГОСТ 8735–88 п.10 |
| 1.3 * |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1307–2012 п.7.4 ГОСТ 5802–86 п.5 |
| 1.4 * |  | 23.64/ 29.061 | Подвижность |  | СТБ 1307–2012 п.7.4 ГОСТ 5802–86 п.2 |
| 1.5 * |  | 23.64/ 29.040 | Расслаиваемость |  | СТБ 1307–2012 п.7.4 ГОСТ 5802–86 п.4 |
| 1.6 * |  | 23.64/ 29.061 | Растекаемость растворной смеси |  | СТБ 1307–2012 п.7.6 ГОСТ 23789–2018 п.6 |
| 1.7 * |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802–86 п.7 |
| 1.8 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307–2012 п.7.8, п.7.9 ГОСТ 5802–86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |
| 1.9 * | Смеси растворные и растворы строительные; Смеси баритовые; Смеси для печей «ilmax kamin кладочная, экабуд для печей» | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | СТБ 1307–2012, ТУ BY 100070995.005–2022 ТУ BY 100070995.013–2024 ТНПА и другая документация | СТБ 1307–2012 п.7.11 ГОСТ 310.4–81 |
| 1.10 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия к основанию) |  | СТБ 1307–2012 п.п.7.12, 7.20 ГОСТ 28574–2014 п.5 |
| 1.11 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1307-2012 п.7.16 ГОСТ 28574–2014 п.5 |
| 1.12 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1307–2012 п.п.7.8, 7.15 ГОСТ 5802–86 п.10 ГОСТ 28574–2014 п.5 |
| 1.13 * |  | 23.64/ 11.116 | Усадка |  | СТБ 1307-2012 п.7.13 |
| 1.14 * |  | 23.64/ 26.080 | Расчетная температура применения |  | СТБ 1307–2012 п.7.10 ГОСТ 5802–86 п.6 ГОСТ 28574–2014 п.5 |
| 1.15 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность жаростойкого раствора на сжатие и растяжение при изгибе |  | СТБ 1307-2012 п.7.21 ГОСТ 310.4-81 |
| 1.16 * |  | 23.64/ 29.061 | Консистенция |  | СТБ 1307-2012 п.7.5 |
| 1.17 * |  | 23.64/ 11.116 | Жизнеспособность |  | СТБ 1307–2012 п.7.4, п.7.5 ГОСТ 5802–86 п.2 |
| 1.18 * |  | 23.64/ 26.080 | Предельная температура применения жаростойких растворов |  | СТБ 1307-2012 п.7.22 |
| 2.1 * | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность | СТБ 1621–2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1621-2006 п.7.2 ГОСТ 8735–88 п.9.1 |
| 2.2 * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1621-2006 п.7.1 ГОСТ 8735–88 п.10 |
| 2.3 * |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1621-2006 п.7.6 ГОСТ 5802–86 п.5 |
| 2.4 * | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/ 29.040 | Коэффициент паропроницаемости (по мокрому методу) | СТБ 1621–2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1621–2006 п.7.7 СТБ 1263–2001 п.8.11 |
| 2.5 * |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1621-2006 п.7.7 СТБ 1263–2001 п.8.13 |
| 2.6 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с основанием |  | СТБ 1621–2006 п.7.7 СТБ 1263–2001 п.8.9 ГОСТ 28574–2014 п.5 |
| 2.7 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость раствора |  | СТБ 1621–2006 п.7.7 СТБ 1263–2001 п.8.10 ГОСТ 28574–2014 п.5 |
| 3.1 * | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 29.040 | Влажность | СТБ 1263–2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п.8.6 ГОСТ 8735–88 п.10 |
| 3.2 * |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1263-2001 п.8.4 ГОСТ 5802–86 п.5 |
| 3.3 * |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1263-2001 п.8.5 ГОСТ 8735–88 п.9.1 |
| 3.4 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1263-2001 п.8.9 ГОСТ 28574–2014 п.5 |
| 3.5 * |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263–2001 п.8.13 |
| 3.6 * |  | 23.64/ 29.040 | Коэффициент паропроницаемости (по мокрому методу) |  | СТБ 1263–2001 п.8.11 |
| 3.7 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п.8.10 ГОСТ 28574–2014 п.5 |
| 3.8 * |  | 23.64/ 11.116 | Усадка |  | СТБ 1263–2001 п.8.12 |
| 3.9 * |  | 23.64/ 29.040 | Остаток на сите (для гипсовых шпатлевок) |  | СТБ 1263-2001 п.8.17 ГОСТ 23789–2018 п.5 |
| 3.10 * |  | 23.64/ 11.116 | Начало схватывания |  | СТБ 1263-2001 п.8.3 ГОСТ 23789–2018 п.6 |
| 3.11 * |  | 23.64/ 11.116 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263–2001 п.8.22 |
| 3.12 * |  | 23.64/ 11.116 | Время высыхания до степени 3 |  | СТБ 1263-2001 п.8.14 ГОСТ 19007-2023 |
| 3.13 * | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 1263–2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п.8.19 ГОСТ 28196-89 п.4.5 |
| 3.14 * |  | 23.64/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1263-2001 п.8.20 ГОСТ 31939-2022 |
| 3.15 * |  | 23.64/ 11.116 | Способность шпатлевок шлифоваться |  | СТБ 1263-2001 п.8.18 ГОСТ 10277-90 п.3.9 |
| 3.16 * |  | 23.64/ 11.116 | Степень перетира |  | СТБ 1263–2001 п.8.16 ГОСТ 31973-2013 |
| 3.17 * |  | 23.64/ 11.116 | Внешний вид покрытия после высыхания |  | СТБ 1263–2001 п.8.7 ГОСТ 10277-90 п.3.4 |
| 3.18 * |  | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия |  | СТБ 1263–2001 п.8.7 ГОСТ 28196-89 п.4.3 |
| 4.1 * | Смеси сухие гидроизоляционные | 23.64/ 29.040 | Влажность | СТБ 1543–2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1543-2005 п.7.1 ГОСТ 8735–88 п.10 |
| 4.2 * |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1543-2005 п.7.2 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 4.3 * |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1543-2005 п.7.4 СТБ 1263–2001 п.8.13 |
| 4.4 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1543-2005 п.7.3 ГОСТ 28574–2014 п.5 |
| 4.5 * |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности покрытия на сжатие |  | СТБ 1543-2005 п.7.6 ГОСТ 5802–86 п.6 |
| 4.6 * |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности покрытия на растяжения при изгибе |  | СТБ 1543-2005 п.7.7 ГОСТ 310.4-81 |
| 4.7 * |  | 23.64/ 11.116 | Усадка |  | СТБ 1543–2005 п.7.5 |
| 4.8 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1543–2005 п.7.8 СТБ 1263–2001 п.8.10 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 4.9 * |  | 23.64/ 11.116 | Гибкость |  | СТБ 1543-2005 п.7.10 ГОСТ 26589-94 п.3.12 |
| 4.10 * |  | 23.64/ 29.040 | Сопротивление паропроницаемости покрытия (по мокрому методу) |  | СТБ 1543–2005 п.7.11 СТБ 1263-2001 п.8.11 |
| 5.1 * | Композиции для заполнения швов | 23.64/ 29.040 | Влажность | СТБ 1503–2004 ТНПА и другая документация | СТБ 1503-2004 п.7.1 ГОСТ 8735–88 п.10 |
| 5.2 * |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1503-2004 п.7.3 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 5.3 * |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1503-2004 п.7.5 ГОСТ 5802-86 п.5 |
| 5.4 * |  | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия |  | СТБ 1503-2004 п.7.2 ГОСТ 28196-89 п.4.3 |
| 5.5 * |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1503-2004 п.7.7 СТБ 1263–2001 п.8.13 |
| 5.6 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1503-2004 п.7.6 ГОСТ 28574–2014 п.5 |
| 5.7 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1503-2004 п.7.5 ГОСТ 5802–86 п.6 |
| 5.8 * |  | 23.64/ 11.116 | Усадка |  | СТБ 1503–2004 п.7.8 |
| 5.9 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1503–2004 п.7.9 СТБ 1263–2001 п.8.10 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 6.1 * | Песок для строительных работ | 08.12/ 29.040 | Определение зернового состава и модуля крупности | ГОСТ 8736–2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735–88 п.3 |
| 6.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Определение содержания глины в комках |  | ГОСТ 8735–88 п.4 |
| 6.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735–88 п.5.1 |
| 6.4 * |  | 08.12/ 11.116 | Наличие засоряющих примесей |  | ГОСТ 8736–2014 п.4.2.18 ГОСТ 8736–2014 п.6.6 |
| 6.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 6.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 7.1 * | Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций дорожных сооружений Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций дорожных сооружений «ilmax industry» | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность | СТБ 1464–2024, ТУ BY 100070995.015-2024 ТНПА и другая документация | СТБ 1464–2024 п.8.2 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 7.2 * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1464–2024 п.8.2 ГОСТ 8735–88 п.10 |
| 7.3 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1464–2024 п.8.5 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 п.6.2 |
| 8.1 * | Мастики кровельные и гидроизоляционные | 20.30/ 11.116 | Однородность | СТБ 1262–2021 ТНПА и другая документация | СТБ 1262–2021 п.9.18 |
| 8.2 * |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1262-2021 п.9.4 ГОСТ 31939-2022 |
| 8.3 * |  | 20.30/ 11.116 | Время высыхания до степени 3 |  | СТБ 1262-2021 п.9.6 ГОСТ 19007-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева