|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0963 от 24 декабря 1998 года на бланке № _________ на 37 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 ноября 2025 года

электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью

«Производственное объединение «Энергокомплект»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Московский проспект, 94 б, 210036, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Кабели и провода силовые Кабели и провода силовые | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 433-73 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 18409-73 ГОСТ 18410-73 ГОСТ 26445-85 СТБ 1201-2012 СТБ IEC 60502-1-2012 СТБ IEC 60502-2-2018 ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 34834-2022 ГОСТ Р МЭК 60840-2017 СТБ IEC 60840-2018 СТБ IEC 62067-2018 ТНПА и другая документация ГОСТ 433-73 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 18409-73 ГОСТ 18410-73 ГОСТ 26445-85 СТБ 1201-2012 СТБ IEC 60502-1-2012 СТБ IEC 60502-2-2018 ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 34834-2022 ГОСТ Р МЭК 60840-2017 СТБ IEC 60840-2018 СТБ IEC 62067-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2990-78 п.1 ГОСТ 3345-76 п.1 ГОСТ 7229-76 п.1 ГОСТ 12176-89 п.2 ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 12179-76 п.1 ГОСТ 16442-80 п.5 ГОСТ 18410-73 п.4 ГОСТ 22220-76 пп. 1.1, 2.1 ГОСТ 22483-2021 приложение А ГОСТ 24183-80 п.5 ГОСТ 24621-2015 п.5 ГОСТ 31996-2012 п.8 ГОСТ 34834-2022 п.8 СТБ 1201-2012 п.8 СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5 СТБ IEC 60502-2-2018 пп.16-19 СТБ IЕС 60811-3-1-2011 пп.8, 9 СТБ IEC 60840-2018 п.10 СТБ IEC 62067-2018 СТБ IEC 60811-1-1-2009 пп.9.1, 9.2 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8 |
| 1.1 ** |  | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов |  | СТБ IEC 60811-1-3-2008 пп.9, 10.1, 11.2 СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 ГОСТ IEC 60754-2-2015 п.6 ГОСТ IEC 60811-201-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-202-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-401-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-402-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-409-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-501-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-502-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-503-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-504-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-506-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-507-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-508-2015 п.4 |
| 1.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция кабеля |  | ГОСТ 12177-79 пп.3.1, 3.5 ГОСТ 16442-80 п.5.2.1 ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1 ГОСТ 34834-2022 п.8.2.1 |
| 1.3 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 ГОСТ 16442-80 п.5.2.1 ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1 ГОСТ 22483-2021 ГОСТ 34834-2022 п.8.2.1 |
| 1.4 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 16442-80 пп.5.2.1, 5.6, 6 ГОСТ 31996-2012 п.8.8 ГОСТ 34834-2022 п.8.8 |
| 1.5 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция брони и экранов |  | ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 16442-80 пп.5.2.1, 5.2.3 ГОСТ 7006-72 п.4 ГОСТ 34834-2022 п.8.2.1 |
| 1.6 * |  | 27.32/ 29.121 | Прочность алюминиевых однопроволочных токопроводящих жил |  | ГОСТ 1497-84 пп. 2, 4 ГОСТ 1497-2023 пп. 6, 7 ГОСТ 10446-80 ГОСТ 31996-2012 п.8.2 ГОСТ 34834-2022 п.8.2.2 |
| 1.7 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 ГОСТ 16442-80 п.5.2.1 |

| 1.8 * | Кабели и провода силовые | 27.32/ 29.061 | Толщина и наружные параметры | ГОСТ 433-73 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 18409-73 ГОСТ 18410-73 ГОСТ 26445-85 СТБ 1201-2012 СТБ IEC 60502-1-2012 СТБ IEC 60502-2-2018 ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 34834-2022 ГОСТ Р МЭК 60840-2017 СТБ IEC 60840-2018 СТБ IEC 62067-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12177-79 п.3 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8 ГОСТ IEC 60811-201-2015 ГОСТ IEC 60811-202-2015 ГОСТ IEC 60811-203-2015 IEC 60811-201:2012 IEC 60811-202:2012 IEC 60811-203:2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 * |  | 27.32/ 29.121 | Усилие отделения электропроводящего экрана от изоляции |  | СТБ IEC 60502-2-2018 п.19.23 ГОСТ 34834-2022 п.8.2.3 |
| 1.10 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Механические свойства изоляции до и после старения |  | СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-401-2015 ГОСТ IEC 60811-501-2015 IEC 60811-501:2012 IEC 60811-401:2012 |
| 1.11 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения |  | СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-401-2015 ГОСТ IEC 60811-501-2015 IEC 60811-401:2012 IEC 60811-501:2012 |
| 1.12 * |  | 27.32/ 29.061 | Проверка усадки изоляции и оболочки |  | СТБ IEC 60811-1-3-2008 пп.10, 11 ГОСТ IEC 60811-502-2015 ГОСТ IEC 60811-503-2015 IEC 60811-502:2012 IEC 60811-503:2012 |
| 1.13 * |  | 27.32/ 29.061 27.32/ 26.080 | Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре |  | СТБ IЕС 60811-3-1-2011 п.8 ГОСТ IEC 60811-508-2015 IEC 60811-508:2012 ГОСТ 22220-76 метод 2 |
| 1.14 * |  | 27.32/ 29.061 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Испытания на тепловую деформацию изоляции |  | ГОСТ IEC 60811-507-2015 IEC 60811-507:2012 ГОСТ 31996-2012 п.8.6.4 |
| 1.15 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.045 | Испытание оболочек кабеля из сшитых полимерных композиций на стойкость к минеральному маслу |  | ГОСТ IEC 60811-404-2015 IEC 60811-404:2012 |
| 1.16 * |  | 27.32/ 29.040 27.32/ 26.080 | Водопоглощение изоляции и оболочки |  | СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.9.2 ГОСТ IEC 60811-402-2015 IEC 60811-402:2012 ГОСТ 31996-2012 п.8.6.5 |
| 1.17 * | Кабели и провода силовые | 27.32/ 29.040 27.32/ 26.080 | Испытание изоляции и оболочки на потерю массы | ГОСТ 433-73 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 18409-73 ГОСТ 18410-73 ГОСТ 26445-85 СТБ 1201-2012 СТБ IEC 60502-1-2012 СТБ IEC 60502-2-2018 ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 34834-2022 ГОСТ Р МЭК 60840-2017 СТБ IEC 60840-2018 СТБ IEC 62067-2018 ТНПА и другая документация | СТБ IEC 60811-3-2-2011 пп.8.1, 8.2 ГОСТ IEC 60811-409-2015 IEC 60811-409:2012 ГОСТ 31996-2012 п.8.6.6 ГОСТ 16442-80 п.5.8.3 |
| 1.18 * |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 29.061 | Испытание на стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию (испытание на тепловой удар) |  | СТБ IЕС 60811-3-1-2011 п.9 ГОСТ IEC 60811-509-2015 IEC 60811-509:2012 ГОСТ 31996-2012 п.8.6.8 ГОСТ 22220-76 метод 1 |
| 1.20 * |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 29.113 | Испытания кабеля при повышенной температуре |  | ГОСТ 31996-2012 п.8.5.1 ГОСТ 16962.1-89 метод 201-1.2 ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1.1 ГОСТ 16442-80 п.5.5.1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.2 ГОСТ 34834-2022 п.8.5.1 |
| 1.21 * |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 29.113 | Испытание кабеля при пониженной температуре |  | ГОСТ 16442-80 п.5.5.2 ГОСТ 31996-2012 п.8.5.2 ГОСТ 20.57.406-81 метод 204-1 ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1 ГОСТ 34834-2022 п.8.5.2 |
| 1.22 * |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 22.000 | Испытание кабеля к воздействию относительной влажности при повышенной температуре |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-2 ГОСТ 16442-80 п.5.5.3 ГОСТ 31996-2012 п.8.5.3 ГОСТ 16962.1-89 метод 207-2 ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-2 ГОСТ 24183-80 п.5.5.3 ГОСТ 34834-2022 п.8.5.3 |
| 1.23 * |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Испытание кабеля на стойкость к старению |  | ГОСТ 16442-80 п.5.8.9 ГОСТ 31996-2012 п.8.6.9 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-401-2015 IEC 60811-401:2012 |
| 1.24 * |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Испытание изоляции и оболочек на изгиб при низкой температуре |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 пп.8.1, 8.2 ГОСТ IEC 60811-504-2015 IEC 60811-504:2012 ГОСТ 31996-2012 п.8.6.7 |

| 1.25 * | Кабели и провода силовые | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.080 27.32/ 29.113 | Испытания на стойкость к навиванию | ГОСТ 433-73 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 18409-73 ГОСТ 18410-73 ГОСТ 26445-85 СТБ 1201-2012 СТБ IEC 60502-1-2012 СТБ IEC 60502-2-2018 ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 34834-2022 ГОСТ Р МЭК 60840-2017 СТБ IEC 60840-2018 СТБ IEC 62067-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31996-2012 п.8.4 ГОСТ 16442-80 п.5.4 СТБ IEC 60502-2-2018 п.18.2.4 ГОСТ 34834-2022 п.8.4 СТБ IEC 60840-2018 п.12.4.3 СТБ IEC 62067-2018 п.12.4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27 * |  | 27.32/ 26.141 | Испытание на стойкость к проникновению воды |  | СТБ IEC 60502-2-2018 п.19.24, приложение F ГОСТ 34834-2022 п.8.5.5 ГОСТ 27893-88 метод 10-Б ГОСТ 27893-2023 метод 10-Б СТБ IEC 62067-2018 п.12.5.14, приложение Е СТБ IEC 60840-2018 п.12.5.14, приложение Е |
| 1.28 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, металлического экрана |  | ГОСТ 7229-76 ГОСТ 34834-2022 п.8.3.1 СТБ IEC 60840-2018 п.10.5 СТБ IEC 62067-2018 п.10.5 ГОСТ 31996-2012 п.8.3.1 |
| 1.29 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 ГОСТ 34834-2022 п.8.3.2 |
| 1.30 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля |  | ГОСТ 3345-76 ГОСТ 16442-80 п.5.3.2 СТБ IEC 60502-2-2018 п.8.3.3 |
| 1.31 * |  | 27.32/ 22.000 | Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции и экранов, постоянная электрического сопротивления |  | ГОСТ 3345-76 ГОСТ 31996-2012 п.8.3.3 ГОСТ 34834-2022 пп.8.3.3, 8.3.4, приложение Б СТБ IEC 60502-2-2018 п.18.2.10, приложение D СТБ IEC 60840-2018 пп.10.5, 12.4.9 СТБ IEC 62067-2018 п.12.4.9, приложение D |
| 1.32 * |  | 27.32/ 29.113 | Проверка герметичности защитного шланга |  | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 31996-2012 п.8.2.3 |

| 1.33 * | Кабели и провода силовые | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 433-73 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 18409-73 ГОСТ 18410-73 ГОСТ 26445-85 СТБ 1201-2012 СТБ IEC 60502-1-2012 СТБ IEC 60502-2-2018 ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 34834-2022 ГОСТ Р МЭК 60840-2017 СТБ IEC 60840-2018 СТБ IEC 62067-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 16442-80 п.5.3.3 ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4 ГОСТ 34834-2022 п.8.3.6 СТБ IEC 62067-2018 п.9.3 СТБ IEC 60840-2018 пп.9.3, 9.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.34 * |  | 27.32/ 29.113 | Длительное испытание напряжением |  | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 16442-80 п.5.3.3 ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4 СТБ IEC 60502-2-2018 пп.18.2.9, 18.3.4 ГОСТ 34834-2022 п.8.3.6 |
| 1.35 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание напряжением на проход |  | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 23286-78 ГОСТ 31996-2012 п.8.2.3 ГОСТ 34834-2022 п.8.3.6 СТБ IEC 60229-2018 IEC 60229:2007 |
| 1.36 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание импульсным напряжением |  | ГОСТ Р МЭК 60230-2022 ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4 СТБ IEC 60502-2-2018 пп. 18.2.8, 18.3.5 ГОСТ 24183-80 п.5.3.9 ГОСТ 34834-2022 п.8.3.6 СТБ IEC 62067-2018 пп.10.12, 12.4.7 СТБ IEC 60840-2018 пп.10.12, 12.4.7 IEC 60230:2018 |
| 1.37 * |  | 27.32/ 29.113 | Уровень частичных разрядов |  | СТБ IEC 60502-2-2018 пп.16.3, 18.2.5 ГОСТ 28114-89 ГОСТ 20074-83 ГОСТ 34834-2022 п.8.3.7 СТБ IEC 62067-2018 пп.9.2, 12.4.4 СТБ IEC 60840-2018 пп.9.2, 12.4.4 IEC 60885-3:2015 |
| 1.38 * |  | 27.32/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь |  | ГОСТ 12179-76 СТБ IEC 60502-2-2018 п.18.2.6 ГОСТ 24183-80 п.5.3.4 ГОСТ 34834-2022 п.8.3.8 СТБ IEC 62067-2018 п.12.4.5 СТБ IEC 60840-2018 п.12.4.5 |
| 1.39 * |  | 27.32/ 29.113 | Уровень частичных разрядов после воздействия циклов нагрева и охлаждения |  | ГОСТ 28114-89 ГОСТ 34834-2022 п.8.3.7 СТБ IEC 60502-2-2018 п.18.2.7 ГОСТ 24183-80 п.5.3.8 СТБ IEC 62067-2018 п.12.4.6 СТБ IEC 60840-2018 п.12.4.6 |
| 1.40 * |  | 27.32/ 36.057 | Испытание на долговечность |  | ГОСТ 18410-73 п.4.8 |

| 1.41 * | Кабели и провода силовые | 27.32/ 29.143 | Твердость изоляции и оболочки | ГОСТ 433-73 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 18409-73 ГОСТ 18410-73 ГОСТ 26445-85 СТБ 1201-2012 СТБ IEC 60502-1-2012 СТБ IEC 60502-2-2018 ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 34834-2022 ГОСТ Р МЭК 60840-2017 СТБ IEC 60840-2018 СТБ IEC 62067-2018 ТНПА и другая документация | СТБ IЕС 60502-1-2012 приложение С СТБ IEC 60502-2-2018 приложение Е ГОСТ 24621-2015 ГОСТ 34834-2022 п.8.6.7 СТБ IEC 60840-2018 п.12.5.18, приложение Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.42 * |  | 27.32/ 25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 СТБ IEC 60332-1-1-2010 СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5 ГОСТ 12176-89 п.2.4 |
| 1.43 * |  | 27.32/ 25.120 | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |
| 1.44 * |  | 27.32/ 25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.3 СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-24-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 |
| 1.45 * |  | 27.32/ 25.108 | Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.8 ГОСТ IEC 60331-21-2011 п.6 |
| 1.46 * |  | 27.32/ 25.120 | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.6 |
| 1.47 * |  | 27.32/ 25.120 | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.4 ГОСТ IEC 61034-2-2011 ГОСТ IEC 61034-2-2024 |
| 1.48 * |  | 27.32/ 29.113 | Уровень пробивного переменного напряжения частотой 50 Гц |  | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 34834-2022 п.8.3.9 |

| 1.49 * | Кабели и провода силовые | 27.32/ 29.113 | Уровень пробивной напряженности электропроводящего экрана | ГОСТ 433-73 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 18409-73 ГОСТ 18410-73 ГОСТ 26445-85 СТБ 1201-2012 СТБ IEC 60502-1-2012 СТБ IEC 60502-2-2018 ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 34834-2022 ГОСТ Р МЭК 60840-2017 СТБ IEC 60840-2018 СТБ IEC 62067-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 34834-2022 п.8.3.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.50 * |  | 27.32/ 25.120 | Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении кабельного изделия |  | ГОСТ IEC 60754-1-2015 ГОСТ IEC 60754-2-2015 |
| 1.51 * |  | 27.32/ 26.045 27.32/ 29.121 | Испытание эластомерных оболочек на маслостойкость |  | СТБ IEC 60502-2-2018 п.19.14 |
| 1.52 * |  | 27.32/ 29.121 | Прочность адгезии и прочность при отслаивании металлической фольги |  | СТБ IEC 62067-2018 пп.10.14, 12.5.15, приложение F СТБ IEC 60840-2018 п.12.5.15, приложение F |
| 1.53 * |  | 27.32/ 33.110 | Коэффициент затухания |  | СТБ 1201-2012 п.8.7 |
| 1.54 * |  | 27.32/ 26.09527.32/ 26.080 | Испытание изоляции и оболочек на удар при низкой температуре |  | ГОСТ IEC 60811-506-2015 IEC 60811-506:2012 |
| 1.55* |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.080 | Стойкость изоляции, наружной оболочки и защитного шланга к воздействию низкой температуры: - относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ IEC 60811-505-2015 |
| 2.1 ** | Кабели контрольные Кабели контрольные Кабели контрольные | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 1508-78 ГОСТ 26411-85 ГОСТ 26411-2024 ТНПА и другая документация ГОСТ 1508-78 ГОСТ 26411-85 ГОСТ 26411-2024 ТНПА и другая документация ГОСТ 1508-78 ГОСТ 26411-85 ГОСТ 26411-2024 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1508-78 п.4 ГОСТ 2990-78 п.1 ГОСТ 3345-76 п.1 ГОСТ 7229-76 п.1 ГОСТ 12176-89 п.2 ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 22483-2021 приложение А СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5 СТБ IEC 60811-1-1-2009 пп.9.1, 9.2 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 ГОСТ IEC 60754-1-2015 п.6 ГОСТ IEC 60754-2-2015 п.6 ГОСТ IEC 60811-201-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-202-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-401-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-501-2015 п.4 |
| 2.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция кабеля |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 1508-78 п.4.2 ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 ГОСТ 26411-2024 п.8.2.1 |
| 2.3 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 ГОСТ 1508-78 п.4.2 ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 ГОСТ 26411-2024 п.8.2.1 ГОСТ 22483-2021 |
| 2.4 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 1508-78 пп.4.2, 4.5б ГОСТ 26411-85 пп.5.2.1, 6 ГОСТ 26411-2024 п.8.8 |
| 2.5 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция брони и экранов |  | ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 1508-78 п.4.4 ГОСТ 26411-85 п.5.2.2 ГОСТ 26411-2024 п.8.2.1 ГОСТ 7006-72 п.4 |
| 2.6 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 ГОСТ 1508-78 п.4.2 ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 ГОСТ 26411-2024 п.8.2.1 |
| 2.7 * |  | 27.32/ 29.061 | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3.4 |
| 2.8 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Механические свойства изоляции до и после старения |  | СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-501-2015 ГОСТ IEC 60811-401-2015 IEC 60811-501:2012 IEC 60811-401:2012 |
| 2.9 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения |  | СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-501-2015 ГОСТ IEC 60811-401-2015 IEC 60811-501:2012 IEC 60811-401:2012 |
| 2.10 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытания кабеля при повышенной температуре |  | ГОСТ 26411-85 п.5.4.1 ГОСТ 26411-2024 п.8.5.1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1 |
| 2.11 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание кабеля при пониженной температуре |  | ГОСТ 26411-85 п.5.4.2 ГОСТ 26411-2024 п.8.5.2 ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |
| 2.12 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание кабеля к воздействию относительной влажности при повышенной температуре |  | ГОСТ 26411-85 п.5.4.3 ГОСТ 26411-2024 п.8.5.3 ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2 |
| 2.13 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Стойкость к навиванию (монтажным изгибам) |  | ГОСТ 26411-85 п.5.3.4 ГОСТ 26411-2024 п.8.4 |
| 2.14 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |
| 2.15 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |
| 2.16 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ГОСТ 2990-78 |
| 2.17 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание напряжением на проход |  | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 23286-78 ГОСТ 1508-78 п. 4.4 ГОСТ 7006-72 п.4 |
| 2.18 * |  | 27.32/ 25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 СТБ IEC 60332-1-1-2010 СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5 ГОСТ 12176-89 п.2.4 |
| 2.19 * |  | 27.32/ 25.120 | Испытание на образование горящих капель/ частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |
| 2.20 * |  | 27.32/ 25.120 | Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении кабельного изделия |  | ГОСТ IEC 60754-1-2015 ГОСТ IEC 60754-2-2015 |
| 2.21 * |  | 27.32/ 25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.3 СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-24-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 |
| 2.22 * |  | 27.32/ 25.108 | Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.8 ГОСТ Р МЭК 60331-11-2012 п.6 ГОСТ IEC 60331-21-2011 п.6 |
| 2.23 * |  | 27.32/ 25.120 | Эквивалентный показателяь токсичности продуктов горения кабельного изделия |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.6 |
| 2.24 * |  | 27.32/ 25.120 | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.4 ГОСТ IEC 61034-2-2011 ГОСТ IEC 61034-2-2024 |
| 3.1 ** | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 7262-78 ГОСТ 17515-72 ГОСТ 26413.0-85 ГОСТ 28244-96 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5-2013 СТБ IEC 60227-1-2012 СТБ IEC 60227-6-2011 СТБ IEC 60227-7-2010 СТБ IEC 60245-2-2012 СТБ IEC 60245-3-2012 СТБ IEC 60245-5-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-1-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ IEC 60245-3-2011 ГОСТ IEC 60245-4-2011 ГОСТ IEC 60245-5-2011 ГОСТ IEC 60245-6-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-8-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3345-76 п.1 ГОСТ 7229-76 п.1 ГОСТ 7399-97 п.6 ГОСТ 12176-89 п.2 ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 22220-76 пп.1.1, 2.1 ГОСТ 22483-2021 приложение А ГОСТ 26445-85 п.4 ГОСТ 31947-2012 п.8 СТБ IEC 60245-2-2012 п.2 СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5 СТБ IEC 60811-1-1-2009 пп.9.1, 9.2 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8 СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8 СТБ IЕС 60811-3-1-2011 пп.8, 9 ГОСТ IEC 60227-2-2012 пп.2, 3 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 ГОСТ IEC 60811-201-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-202-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-401-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-409-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-501-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-504-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-506-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-507-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-508-2015 п.4 |
| 3.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция кабеля |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 31947-2012 пп. 8.2.1, 8.2.2 ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5 |
| 3.3 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2 ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2 ГОСТ 22483-2021 |
| 3.4 * | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 7262-78 ГОСТ 17515-72 ГОСТ 26413.0-85 ГОСТ 28244-96 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5-2013 СТБ IEC 60227-1-2012 СТБ IEC 60227-6-2011 СТБ IEC 60227-7-2010 СТБ IEC 60245-2-2012 СТБ IEC 60245-3-2012 СТБ IEC 60245-5-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-1-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ IEC 60245-3-2011 ГОСТ IEC 60245-4-2011 ГОСТ IEC 60245-5-2011 ГОСТ IEC 60245-6-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-8-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.8 ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2, 6.6 |
| 3.5 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2 ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2 |
| 3.6 * |  | 27.32/ 29.061 | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3.4 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8 ГОСТ IEC 60811-201-2015 ГОСТ IEC 60811-202-2015 ГОСТ IEC 60811-203-2015 IEC 60811-201:2012 IEC 60811-202:2012 IEC 60811-203:2012 ГОСТ МЭК 60719-2002 ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2 |
| 3.7 * |  | 27.32/ 29.121 | Усилие разделяемости жил |  | ГОСТ 7399-97 п.6.1.3 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.4 |
| 3.8 * |  | 27.32/ 11.116 | Отделяемость изоляции и оболочки |  | ГОСТ 7399-97 п.6.1.5 |
| 3.9 * |  | 27.32/ 11.116 | Плотность наложения изоляции |  | ГОСТ 7399-97 п.6.1.4 |
| 3.10 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Механические свойства изоляции до и после старения |  | СТБ IEC 60811-1-1 -2009 п.9.1 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-501-2015 ГОСТ IEC 60811-401-2015 IEC 60811-501:2012 IEC 60811-401:2012 ГОСТ 31947-2012 п.8.5.2 ГОСТ 26445-85 п.4.5.6 ГОСТ 7399-97 пп.6.3.1, 6.3.3 |
| 3.11 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения |  | СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-501-2015 ГОСТ IEC 60811-401-2015 IEC 60811-501:2012 IEC 60811-401:2012 ГОСТ 31947-2012 п.8.5.2 ГОСТ 7399-97 пп.6.3.1, 6.3.3 |
| 3.12 * |  | 27.32/ 29.061 27.32/ 26.080 | Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре |  | СТБ IЕС 60811-3-1-2011 п.8 ГОСТ IEC 60811-508-2015 IEC 60811-508:2012 ГОСТ 31947-2012 п.8.5.5 ГОСТ 26445-85 п.4.4.24 ГОСТ 7399-97 п.6.3.2 ГОСТ 22220-76 |
| 3.13 * | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/ 29.040 27.32/ 26.080 | Испытание изоляции и оболочки на потерю массы | ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 7262-78 ГОСТ 17515-72 ГОСТ 26413.0-85 ГОСТ 28244-96 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5-2013 СТБ IEC 60227-1-2012 СТБ IEC 60227-6-2011 СТБ IEC 60227-7-2010 СТБ IEC 60245-2-2012 СТБ IEC 60245-3-2012 СТБ IEC 60245-5-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-1-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ IEC 60245-3-2011 ГОСТ IEC 60245-4-2011 ГОСТ IEC 60245-5-2011 ГОСТ IEC 60245-6-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-8-2011 ТНПА и другая документация | СТБ IEC 60811-3-2-2011 пп.8.1, 8.2 ГОСТ IEC 60811-409-2015 IEC 60811-409:2012 ГОСТ 31947-2012 п.8.5.3 ГОСТ 7399-97 п.6.4.7 |
| 3.14 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.045 27.32/ 29.121 | Испытание оболочек кабеля из сшитых полимерных композиций на стойкость к минеральному маслу |  | ГОСТ IEC 60811-404-2015 IEC 60811-404:2012 |
| 3.15 * |  | 27.32/ 26.095 | Испытание на перегиб |  | ГОСТ 12182.1-80 ГОСТ 7399-97 п.6.5.1 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.1 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3 |
| 3.16 * |  | 27.32/ 26.095 | Испытание на изгиб |  | ГОСТ 12182.8-80 ГОСТ 7399-97 п.6.5.1 |
| 3.17 * |  | 27.32/ 36.038 | Испытание по проверке безотказной наработки |  | ГОСТ 7399-97 п.6.5.2 |
| 3.18 * |  | 27.32/ 26.080 | Стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию (испытание на тепловой удар) |  | СТБ IЕС 60811-3-1-2011 п.9 ГОСТ IEC 60811-509-2015 IEC 60811-509:2012 ГОСТ 31947-2012 п.8.5.4 ГОСТ 26445-85 п.4.4.2 |
| 3.19 * |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Испытание изоляции и оболочек на изгиб при низкой температуре |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 пп.8.1, 8.2 ГОСТ IEC 60811-504-2015 IEC 60811-504:2012 ГОСТ 31947-2012 п.8.5.1 |
| 3.20 * |  | 27.32/ 29.061 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Испытание изоляции и оболочки на тепловую деформацию |  | ГОСТ 7399-97 п.6.4.1 ГОСТ IEC 60811-507-2015 IEC 60811-507:2012 |
| 3.21 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытания кабеля или провода при повышенной температуре |  | ГОСТ 16962.1-89 метод 201-1 ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1 ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.3 ГОСТ 7399-97 п.6.4.2 |

| 3.22 * | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/ 26.080 | Испытание кабеля или провода при пониженной температуре | ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 7262-78 ГОСТ 17515-72 ГОСТ 26413.0-85 ГОСТ 28244-96 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5-2013 СТБ IEC 60227-1-2012 СТБ IEC 60227-6-2011 СТБ IEC 60227-7-2010 СТБ IEC 60245-2-2012 СТБ IEC 60245-3-2012 СТБ IEC 60245-5-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-1-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ IEC 60245-3-2011 ГОСТ IEC 60245-4-2011 ГОСТ IEC 60245-5-2011 ГОСТ IEC 60245-6-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-8-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1 ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.23 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание кабеля или провода к воздействию относительной влажности при повышенной температуре |  | ГОСТ 16962.1 -89 метод 207-2 ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-2 ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.4 |
| 3.24 * |  | 27.32/ 26.095 27.32/ 26.080 | Стойкость к удару |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.5 ГОСТ IEC 60811-506-2015 IEC 60811-506:2012 ГОСТ 31947-2012 п. 8.4.1 |
| 3.26 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание кабеля на совместимость |  | СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-401-2015 IEC 60811-401:2012 |
| 3.27 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.1 |
| 3.28 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивления изоляции |  | ГОСТ 3345-76 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4 |
| 3.29 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля или провода |  | ГОСТ 3345-76 ГОСТ 31947-2012 п.8.3.4 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4 СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.4 |
| 3.30 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 31947-2012 п.8.3.2 ГОСТ 7399-97 п.6.2.1 ГОСТ IEC 60227-2-2012 пп.2.2, 2.3 |
| 3.31 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание напряжением на проход |  | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 23286-78 ГОСТ 31947-2012 п.8.3.2 |
| 3.32 * |  | 27.32/ 25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 СТБ IEC 60332-1-1-2010 СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5 ГОСТ 12176-89 п.2.4 |
| 3.33 * |  | 27.32/ 25.120 | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |
| 3.34 * | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/ 25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке | ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 7262-78 ГОСТ 17515-72 ГОСТ 26413.0-85 ГОСТ 28244-96 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5-2013 СТБ IEC 60227-1-2012 СТБ IEC 60227-6-2011 СТБ IEC 60227-7-2010 СТБ IEC 60245-2-2012 СТБ IEC 60245-3-2012 СТБ IEC 60245-5-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-1-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ IEC 60245-3-2011 ГОСТ IEC 60245-4-2011 ГОСТ IEC 60245-5-2011 ГОСТ IEC 60245-6-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-8-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31565-2012 п.5.3 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-24-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 |
| 3.35 * |  | 27.32/ 25.120 | Эквивалентнный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.6 |
| 3.36 * |  | 27.32/ 25.120 | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.4 ГОСТ IEC 61034-2-2011 ГОСТ IEC 61034-2-2024 |
| 3.37* | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.080 | Стойкость изоляции, наружной оболочки и защитного шланга к воздействию низкой температуры: - относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 7262-78 ГОСТ 17515-72 ГОСТ 26413.0-85 ГОСТ 28244-96 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5-2013 СТБ IEC 60227-1-2012 СТБ IEC 60227-6-2011 СТБ IEC 60227-7-2010 СТБ IEC 60245-2-2012 СТБ IEC 60245-3-2012 СТБ IEC 60245-5-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-1-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ IEC 60245-3-2011 ГОСТ IEC 60245-4-2011 ГОСТ IEC 60245-5-2011 ГОСТ IEC 60245-6-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-8-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60811-505-2015 |
| 4.1 ** | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31946-2012 ТНПА и другая документация ГОСТ 31946-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3345-76 п.1 ГОСТ 7229-76 п.1 ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 22483-2021 приложение А ГОСТ 31946-2012 п.8 СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.9 СТБ IЕС 60811-3-1-2011 п.8 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5 ГОСТ IEC 60811-201-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-202-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-401-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-402-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-501-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-502-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-503-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-507-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-508-2015 п.4 |
| 4.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция провода |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1 |
| 4.3 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1 ГОСТ 22483-2021 |
| 4.4 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 31946-2012 пп.8.2.1, 8.8 |
| 4.5 * |  | 27.32/ 29.121 | Механические свойства проволоки из алюминия и алюминиевого сплава |  | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 31946-2012 п.8.2.2 |
| 4.6 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1 |
| 4.7 * |  | 27.32/ 29.061 | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3 |
| 4.8 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Механические свойства изоляции до и после старения |  | СТБ IЕС 60811-1-1-2009 п.9.1 СТБ IЕС 60811-1-2-2008 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-501-2015 ГОСТ IEC 60811-401-2015 IEC 60811-501:2012 IEC 60811-401:2012 |
| 4.9 * |  | 27.32/ 29.061 | Усадка изоляции |  | СТБ IЕС 60811-1-3-2008 п.п.10, 11 ГОСТ IEC 60811-502-2015 ГОСТ IEC 60811-503-2015 IEC 60811-502:2012 IEC 60811-503:2012 |
| 4.10 * |  | 27.32/ 29.061 27.32/ 26.080 | Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре |  | СТБ IЕС 60811-3-1-2011 п.8 ГОСТ IEC 60811-508-2015 IEC 60811-508:2012 |
| 4.11 * |  | 27.32/ 29.061 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Испытания на тепловую деформацию изоляции |  | ГОСТ IEC 60811-507-2015 IEC 60811-507:2012 |
| 4.12 * |  | 27.32/ 29.040 27.32/ 26.080 | Водопоглощение изоляции |  | СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.9.2 ГОСТ IEC 60811-402-2015 IEC 60811-402:2012 |
| 4.13 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытания провода при повышенной температуре |  | ГОСТ 31946-2012 п.8.5.1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.2 |
| 4.14 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание провода при пониженной температуре |  | ГОСТ 31946-2012 п.8.5.2 ГОСТ 20.57.406-81 метод 204-1 |
| 4.15 * |  | 27.32/ 26.141 | Проверка герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей |  | ГОСТ 27893-88 метод 10Б ГОСТ 27893-2023 метод 10Б |
| 4.16 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.095 | Разрывное усилие жилы |  | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 31946-2012 п.8.4.1 |
| 4.17 * |  | 27.32/ 29.121 | Усилие сдвига изоляции |  | ГОСТ 31946-2012 п.8.4.2 |
| 4.18 * |  | 27.32/ 26.095 | Стойкость к монтажным изгибам |  | ГОСТ 31946-2012 п.8.4.3 |
| 4.19 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |
| 4.20 * |  | 27.32/ 22.000 | Удельное объемное сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил |  | ГОСТ 3345-76 ГОСТ 31946-2012 п.8.3.2 |
| 4.21 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание напряжением |  | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3 |
| 4.22 * |  | 27.32/ 29.113 | Длительное испытание напряжением |  | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3 |

| 4.23 * | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | 27.32/ 29.113 | Уровень пробивного переменного напряжения частотой 50 Гц | ГОСТ 31946-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.24 * |  | 27.32/ 25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 СТБ IEC 60332-1-1-2010 СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5 |
| 4.25 * |  | 27.32/ 25.120 | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |
| 4.26 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание импульсным напряжением |  | ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3 IEC 60230:2018 ГОСТ Р МЭК 60230-2022 |
| 5.1 ** | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 6436-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3345-76 п.1 ГОСТ 7229-76 п.1 ГОСТ 10446-80 п.1 ГОСТ 11262-2017 п.6 ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 22483-2021 приложение А ГОСТ 25018-81 п.1 ГОСТ 31995-2012 п.7 СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5 СТБ IEC 60811-1-1-2009 пп.9.1, 9.2 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8 СТБ IEC 60811-1-3-2008 пп.10.1, 11.2 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 ГОСТ IEC 60811-201-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-202-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-401-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-501-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-502-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-503-2015 п.4 |
| 5.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция кабеля |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1 |
| 5.3 * | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция токопроводящих жил | ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 6436-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12177-79 п.3.2 ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1 ГОСТ 22483-2021 |
| 5.4 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 31995-2012 п.п.7.2.1,7.9 |
| 5.5 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция брони и экранов |  | ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 7006-72 п.4 ГОСТ 31995-2012 пп.7.2.1, 7.2.7 |
| 5.6 * |  | 27.32/ 11.116 | Проверка герметичности (сплошности) оболочки с гидрофобным заполнением |  | ГОСТ 31995-2012 п.7.2.5.3 |
| 5.7 * |  | 27.32/ 26.141 | Влагонепроницаемость сердечника кабеля |  | ГОСТ 27893-88 метод 10 ГОСТ 27893-2023 метод 10 |
| 5.8 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1 |
| 5.9 * |  | 27.32/ 29.061 | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3 |
| 5.10 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.095 | Механические свойства изоляции |  | ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 31995-2012 п.7.5.1 |
| 5.11 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.095 | Механические свойства неметаллических оболочек до старения |  | ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 31995-2012 п.7.5.2 |
| 5.12 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Механические свойства неметаллических оболочек после старения |  | ГОСТ 25018-81 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-501-2015 ГОСТ IEC 60811-401-2015 IEC 60811-501:2012 IEC 60811-401:2012 |
| 5.13 * |  | 27.32/ 29.061 27.32/ 26.080 | Усадка изоляции |  | СТБ IEC 60811-1-3-2008 пп.10, 11 ГОСТ IEC 60811-502-2015 ГОСТ IEC 60811-503-2015 IEC 60811-502:2012 IEC 60811-503:2012 ГОСТ 31995-2012 п.7.5.3 |
| 5.14 * |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 29.113 | Испытания кабеля при повышенной температуре |  | ГОСТ 31995-2012 п.7.6.1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1 |
| 5.15 * | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/ 26.080 27.32/ 29.113 | Испытание кабеля при пониженной температуре | ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 6436-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31995-2012 п.7.6.2 ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |
| 5.16 * |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 22.000 | Испытание кабеля к воздействию повышенной влажности воздуха |  | ГОСТ 31995-2012 п.7.6.3 ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2 |
| 5.17 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание на невытекаемость гидрофобного заполнителя из сердечника кабеля |  | ГОСТ 31995-2012 п.7.6.5 |
| 5.18 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.095 | Относительное удлинение при разрыве неизолированной жилы |  | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 31995-2012 п.7.4 |
| 5.19 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.095 | Стойкость к навиванию |  | ГОСТ 31995-2012 п.7.4 |
| 5.20 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |
| 5.21 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |
| 5.22 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ГОСТ 2990-78 |
| 5.23 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание напряжением на проход |  | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 23286-78 ГОСТ 31995-2012 п.7.2.2 |
| 5.24 * |  | 27.32/ 29.113 | Рабочая емкость пар и емкость одиночных жил кабеля |  | ГОСТ 27893-88 метод 3 ГОСТ 27893-2023 метод 3 ГОСТ 31995-2012 п.7.3.4 |
| 5.25 * |  | 27.32/ 33.110 | Коэффициент затухания |  | ГОСТ 27893-88 метод 6 ГОСТ 27893-2023 метод 6 ГОСТ 31995-2012 п.7.3.5 |
| 5.26 * |  | 27.32/ 33.110 | Переходное затухание на ближнем конце |  | ГОСТ 27893-88 метод 7 ГОСТ 27893-2023 метод 7 ГОСТ 31995-2012 п.7.3.6 |
| 5.27 * |  | 27.32/ 25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 СТБ IEC 60332-1-1-2010 СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5 |

| 5.28 * | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/ 25.120 | Испытание на образование горящих капель/частиц | ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 6436-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.29 * |  | 27.32/ 25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.3 СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-24-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 |
| 6.1 ** | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 839-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 839-2019 п.8 ГОСТ 7229-76 п.1 ГОСТ 12177-79 п.3 |
| 6.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция провода |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 839-2019 п.8.2 |
| 6.3 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 839-2019 п.8.8 |
| 6.4 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |
| 6.5 * |  | 27.32/ 29.061 | Наружные параметры провода |  | ГОСТ 12177-79 п.3 |
| 6.6 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 ГОСТ 839-2019 п.8.4 |
| 6.7 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.095 | Разрывное усилие провода |  | ГОСТ 839-2019 п.8.5 |
| 7.1 ** | Кабели управления | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 18404.1-73 ГОСТ 18404.2-73 ГОСТ 18404.3-73 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2990-78 п.1 ГОСТ 3345-76 п.1 ГОСТ 7229-76 п.1 ГОСТ 12176-89 п.2 ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 18404.0-78 п.3 ГОСТ 22483-2021 приложение А СТБ IEC 60811-1-1-2009 пп.9.1, 9.2 ГОСТ IEC 60811-201-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-202-2015 п.4 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5 |

| 7.2 * | Кабели управления | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 18404.1-73 ГОСТ 18404.2-73 ГОСТ 18404.3-73 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 18404.0-78 п.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 ГОСТ 18404.0-78 п.4.2 ГОСТ 22483-2021 |
| 7.4 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 18404.0-78 пп.4.2, 5 |
| 7.5 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция оплетки и экранов |  | ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 18404.0-78 п.4.2 |
| 7.6 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 ГОСТ 18404.0-78 п.4.2 |
| 7.7 * |  | 27.32/ 29.061 | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3 |
| 7.8 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытания кабеля при повышенной температуре |  | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1 |
| 7.9 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание кабеля при пониженной температуре |  | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2 ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |
| 7.10 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание кабеля к воздействию относительной влажности при повышенной температуре |  | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4 ГОСТ 20.57.406-81 методы 207-2, 208-2 |
| 7.11 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание на устойчивость к воздействию смены температур |  | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.3 ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1 |
| 7.12 * |  | 27.32/ 29.061 | Линейная усадка изоляции |  | ГОСТ 18404.0-78 п.4.2.2 |
| 7.13 * |  | 27.32/ 26.095 | Стойкость к изгибам |  | ГОСТ 18404.0-78 п.4.4.1 ГОСТ 12182.8-80 |
| 7.14 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |
| 7.15 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |
| 7.16 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ГОСТ 2990-78 |

| 7.17 * | Кабели управления | 27.32/ 25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке | ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 18404.1-73 ГОСТ 18404.2-73 ГОСТ 18404.3-73 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 СТБ IEC 60332-1-1-2010 СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5 ГОСТ 12176-89 п.2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.18 * |  | 27.32/ 25.120 | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |
| 8.1 ** | Кабели городские телефонные | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31943-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3345-76 п.1 ГОСТ 7229-76 п.1 ГОСТ 10446-80 п.1 ГОСТ 11262-2017 п.6 ГОСТ 12176-89 п.2 ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 22483-2021 приложение А ГОСТ 25018-81 п.1 ГОСТ 31943-2012 п.7 СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5 СТБ IEC 60811-1-1-2009 пп.9.1, 9.2 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8 СТБ IEC 60811-1-3-2008 пп.10.1, 11.2 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 ГОСТ IEC 60811-201-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-202-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-401-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-501-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-502-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-503-2015 п.4 |
| 8.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция кабеля |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1 |
| 8.3 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1 ГОСТ 22483-2021 |

| 8.4 * | Кабели городские телефонные | 27.32/ 22.000 | Отсутствие обрывов жил, контактной пары, экрана, троса и контактов между жилами, между жилами и экраном, экраном и броней | ГОСТ 31943-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31943-2012 п.7.2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 31943-2012 пп.7.2.1, 7.9 |
| 8.6 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция брони и экранов |  | ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 31943-2012 п.7.2.7 ГОСТ 7006-72 п.4 |
| 8.7 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1 |
| 8.8 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.095 | Относительное удлинение при разрыве изолированной токопроводящей жилы |  | ГОСТ 10446-80 |
| 8.9 * |  | 27.32/ 29.121 | Усилие отслаивания алюминиевого слоя алюмополимерной ленты от полиэтиленовой оболочки |  | ГОСТ 27893-88 метод 9 ГОСТ 27893-2023 метод 9 |
| 8.10 * |  | 27.32/ 29.061 | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3 |
| 8.11 * |  | 27.32/ 29.121 | Механические свойства изоляции |  | ГОСТ 11262-2017 |
| 8.12 * |  | 27.32/ 29.121 | Механические свойства неметаллических оболочек до старения |  | ГОСТ 11262-2017 |
| 8.13 * |  | 27.32/ 29.061 27.32/ 26.080 | Усадка изоляции и оболочки |  | СТБ IEC 60811-1-3-2008 пп.10, 11 ГОСТ IEC 60811-502-2015 ГОСТ IEC 60811-503-2015 IEC 60811-502:2012 IEC 60811-503:2012 |
| 8.14 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Механические свойства неметаллических оболочек после старения |  | ГОСТ 25018-81 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-501-2015 ГОСТ IEC 60811-401-2015 IEC 60811-501:2012 IEC 60811-401:2012 |

| 8.15 * | Кабели городские телефонные | 27.32/ 26.080 | Испытания кабеля при повышенной температуре | ГОСТ 31943-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31943-2012 п.7.6.1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.16 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание кабеля при пониженной температуре |  | ГОСТ 31943-2012 п.7.6.2 ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |
| 8.17 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание кабеля к воздействию относительной влажности при повышенной температуре |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2 ГОСТ 31943-2012 п.7.6.3 |
| 8.18 * |  | 27.32/ 26.080 | Невытекаемость гидрофобного заполнителя |  | ГОСТ 31943-2012 п.7.6.5 |
| 8.19 * |  | 27.32/ 26.095 | Стойкость к перегибам |  | ГОСТ 31943-2012 п.7.4.3 |
| 8.20 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивления токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |
| 8.21 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивления изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |
| 8.22 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля |  | ГОСТ 3345-76 |
| 8.23 * |  | 27.32/ 29.113 | Герметичность изоляции, пластмассовой оболочки и защитного шланга |  | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 31943-2012 п.п.7.2.2, 7.2.6в |
| 8.24 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ГОСТ 2990-78 |
| 8.25 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание напряжением на проход |  | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 23286-78 |
| 8.26 * |  | 27.32/ 29.113 | Рабочая емкость |  | ГОСТ 27893-88 метод 3 ГОСТ 27893-2023 метод 3 |
| 8.27 * |  | 27.32/ 25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 СТБ IEC 60332-1-1-2010 СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5 ГОСТ 12176-89 п.2.4 |
| 8.28 * |  | 27.32/ 25.120 | Испытание на обра-зование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |

| 8.29 * | Кабели городские телефонные | 27.32/ 25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке | ГОСТ 31943-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31565-2012 п.5.3 СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-24-2011 п.5 СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011п.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5 ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 ** | Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 23544-84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 23544-84 п.4 |
| 9.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция жгутов |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 |
| 9.3 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 |
| 9.4 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |
| 9.5 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Армирование проводов наконечниками |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 |
| 9.6 * |  | 27.32/ 11.116 | Зачистка концов проводов |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 |
| 9.7 * |  | 27.32/ 29.061 | Предельные отклонения геометрических размеров элементов жгута |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 |
| 9.8 * |  | 27.32/ 11.116 | Проверка скрепления проводов в жгуты |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 |
| 9.9 * |  | 27.32/ 22.000 | Проверка целостности электрических цепей |  | ГОСТ 23544-84 п.4.3.1 |
| 9.10 * |  | 27.32/ 29.113 | Падение напряжения на соединении |  | ГОСТ 23544-84 пп.4.3.2, 4.3.3 |
| 9.11 * |  | 27.32/ 29.121 | Падение усилия отрыва наконечника от провода |  | ГОСТ 23544-84 п.4.4.1 |
| 9.12 * |  | 27.32/ 29.121 | Усилие отрыва провода от ПВХ ленты |  | ГОСТ 23544-84 п.4.4.8 |

| 9.13 * | Жгуты проводов для автотрактор-ного электрообо-рудования | 27.32/ 26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 23544-84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1 ГОСТ 23544-84 п.4.5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.14 * |  | 27.32/ 26.080 | Холодостойкость |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |
| 9.15 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры окружающей среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1 |
| 9.16 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 26.045 | Стойкость к воздействию электролита |  | ГОСТ 23544-84 п.4.6 |
| 9.17 * |  | 27.32/ 36.100 | Испытание на наработку |  | ГОСТ 23544-84 п.4.7 |
| 10.1 ** | Провода контактные из меди и ее сплавов | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 2584-86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1545-80 п.1 ГОСТ 1579-93 п.5 ГОСТ 2584-86 п.4 ГОСТ 7229-76 п.1 ГОСТ 10446-80 п.1 ГОСТ 12177-79 п.3 |
| 10.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструкция провода |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 2584-86 п.4.1 |
| 10.3 * |  | 27.32/ 29.061 | Сечение фасонных и фасонных овальных проводов |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 ГОСТ 2584-86 п.4.1 |
| 10.4 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 2584-86 п.5.1 |
| 10.5 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 ГОСТ 2584-86 п.1.5 |
| 10.6 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Отсутствие кривизны провода, наличие дефектов |  | ГОСТ 2584-86 п.4.5 |
| 10.7 * |  | 27.32/ 29.121 | Механические параметры провода |  | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 1545-80 ГОСТ 1579-93 ГОСТ 2584-86 п.4.6 |
| 10.8 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |
| 10.9 * |  | 27.32/ 22.000 | Удельное электрическое сопротивление жилы |  | ГОСТ 2584-86 п.4.7 |
| 11.1 ** | Кабели силовые для нестационарной прокладки | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 24334-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7399-97 п.6 ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 22483-2021 приложение А ГОСТ 24334-2020 п.7 СТБ IEC 60811-1-1-2009 пп.9.1, 9.2 СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8 ГОСТ IEC 60811-201-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-202-2015 п.4 |
| 11.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция кабеля |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 24334-2020 пп.8.2.1, 8.2.2 |
| 11.3 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 ГОСТ 24334-2020 пп.8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2 ГОСТ 22483-2021 |
| 11.4 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 24334-2020 п.8.8 |
| 11.5 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1 |
| 11.6 * |  | 27.32/ 29.061 | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ МЭК 60719-2002 ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1 |
| 11.7 * |  | 27.32/ 11.116 | Отделяемость изоляции и оболочки |  | ГОСТ 24334-2020 п.8.2.3 |
| 11.8 * |  | 27.32/ 26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1 ГОСТ 16962.1-89 метод 201-1 ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 ГОСТ 24334-2020 п.8.5.1 |
| 11.9 * |  | 27.32/ 26.080 | Стойкость к воздействию пониженной температуры |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 пп.8.1, 8.2 ГОСТ 24334-2020 п.8.5.2 |
| 11.10* |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.045 | Испытание оболочек кабеля из сшитых полимерных композиций на стойкость к минеральному маслу |  | ГОСТ IEC 60811-404-2015 IEC 60811-404:2012 |
| 11.11* |  | 27.32/ 26.080 | Стойкость к воздействию изменения температур |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1 ГОСТ 16962.1-89 метод 205-1 ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 205-1 ГОСТ 24334-2020 п.8.5.3 |

| 11.12* | Кабели силовые для нестационарной прокладки | 27.32/ 26.095 | Испытание на изгиб | ГОСТ 24334-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12182.8-80 ГОСТ 24334-2020 п.8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.13* |  | 27.32/ 26.095 | Стойкость к механическим деформациям многократного перегиба |  | ГОСТ 12182.1-80 ГОСТ 24334-2020 п.8.4 |
| 11.14* |  | 27.32/ 26.080 | Стойкость к воздействию механических факторов внешней среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90 метод 103-2 ГОСТ 24334-2020 п.8.4 |
| 11.15* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |
| 11.16* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивления экранов |  | ГОСТ 17492-72 |
| 11.17* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |
| 11.18* |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 24334-2020 п.8.3 |
| 11.19* |  | 27.32/ 25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 СТБ IEC 60332-1-1-2010 СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5 ГОСТ 12176-89 п.2.4 |
| 11.20* |  | 27.32/ 25.120 | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |
| 11.21 * |  | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.080 | Стойкость изоляции, наружной оболочки и защитного шланга к воздействию низкой температуры: - относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ IEC 60811-505-2015 |
| 12.1 ** | Провода неизолированные гибкие | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26437-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 26437-85 п.4 ГОСТ 7229-76 п.1 |
| 12.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструкция провода |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 26437-85 п.4.2.1 |
| 12.3 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 26437-85 п.п.4.6.1, 5 |
| 12.4 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |
| 12.5 * | Провода неизолированные гибкие | 27.32/ 29.061 | Наружные параметры провода | ГОСТ 26437-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26437-85 п.4.2.1 |
| 12.6 * |  | 27.32/ 26.095 | Стойкость к перегибам |  | ГОСТ 26437-85 п.4.4.2 |
| 12.7 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1 ГОСТ 26437-85 п.4.5.3 |
| 12.8 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 ГОСТ 26437-85 п.4.5.4 |
| 12.9 * |  | 27.32/ 26.080 | Испытание на изменение температуры среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1 ГОСТ 26437-85 п.4.5.5 |
| 12.10* |  | 27.32/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-1 ГОСТ 26437-85 п.4.5.6 |
| 12.11* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление провода |  | ГОСТ 7229-76 |
| 13.1 ** | Провода обмоточные | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 22301-77 ГОСТ 26606-85 ГОСТ 26615-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2990-78 п.1 ГОСТ 3345-76 п.1 ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 15634.0-70 п.1 ГОСТ 22483-2021 ГОСТ 26606-85 п.4 |
| 13.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструкция провода |  | ГОСТ 15634.0-70 п.1 |
| 13.3 * |  | 27.32/ 11.116 | Качество наложения изоляции, качество обмотки и намотки и поверхности провода |  | ГОСТ 26606-85 п.4.2.4 |
| 13.4 * |  | 27.32/ 11.116 | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 26606-85 п.4.2.4 ГОСТ 22483-2021 |
| 13.5 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 26606-85 п.4.4 |
| 13.6 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |
| 13.7 * |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |
| 13.8 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ГОСТ 2990-78 |

| 13.9 * | Провода обмоточные | 27.32/ 29.113 | Уровень пробивного переменного напряжения частотой 50 Гц | ГОСТ 22301-77 ГОСТ 26606-85 ГОСТ 26615-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 15634.4-70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.10* |  | 27.32/ 29.121 | Относительное удлинение провода |  | ГОСТ 15634.1-70 ГОСТ 10446-80 |
| 14.1 ** | Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31945-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2990-78 п.1 ГОСТ 3345-76 п.1 ГОСТ 7229-76 п.1 ГОСТ 12176-89 п.2 ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 22483-2021 ГОСТ 31945-2012 п.7 СТБ IEC 60811-1-1-2009 пп.9.1, 9.2 ГОСТ IEC 60811-201-2015 п.4 |
| 14.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструкция кабеля |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1 |
| 14.3 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1 ГОСТ 22483-2021 |
| 14.4 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 31945-2012 п.7.6 |
| 14.5 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 ГОСТ 31945-2012 п.7.2.4 |
| 14.6 * |  | 27.32/ 11.116 | Наличие неровностей на оболочке |  | ГОСТ 31945-2012 п.7.2.3 |
| 14.7 * |  | 27.32/ 29.061 | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 |
| 14.8 * |  | 27.32/ 11.116 | Отделяемость изоляции и оболочки |  | ГОСТ 31945-2012 п.7.2.2 |
| 14.9 * |  | 27.32/ 26.095 | Стойкость к перегибам |  | ГОСТ 12182.1-80 ГОСТ 31945-2012 п.7.4.4 |
| 14.10* |  | 27.32/ 26.095 | Стойкость к изгибу |  | ГОСТ 12182.8-80 ГОСТ 31945-2012 п.7.4.2 |
| 14.11 * |  | 27.32/ 26.080 | Стойкость к воздействию повышенной температуры окружающей среды |  | ГОСТ 16962.1-89 п.2.1 испытание 201 ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 201 ГОСТ 31945-2012 п.7.5.1 |
| 14.12* |  | 27.32/ 26.080 | Стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды |  | ГОСТ 16962.1-89 испытание 204 ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 204 ГОСТ 31945-2012 п.7.5.2 |

| 14.13* | Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ | 27.32/ 29.121 27.32/ 26.045 | Испытание оболочек кабеля из сшитых полимерных композиций на стойкость к минеральному маслу | ГОСТ 31945-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31945-2012 п.7.5.4 ГОСТ IEC 60811-404-2015 IEC 60811-404:2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.14* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивления токопроводящей жилы |  | ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1 ГОСТ 7229-76 |
| 14.15* |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ГОСТ 2990-78 |
| 14.16* |  | 27.32/ 25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 СТБ IEC 60332-1-1-2010 СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5 ГОСТ 12176-89 п.2.4 |
| 14.17* |  | 27.32/ 25.120 | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |
| 14.18* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил |  | ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1 ГОСТ 3345-76 |
| 14.19* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление экранов |  | ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1 ГОСТ 17492-72 |
| 14.20* |  | 27.32/ 29.113 | Стойкость к воздействию длительно допустимой температуры на жилах |  | ГОСТ 31945-2012 п.7.5.1 ГОСТ 16962.1-89 п.2.1 испытание 201 ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 201 |
| 14.21 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание на возникновение и прекращение частичных разрядов |  | ГОСТ 20074-83 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 31945-2012 п.7.3.3 |
| 15.1 ** | Катанка алюминиевая | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13843-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 п.6 ГОСТ 1497-2023 п.6 ГОСТ 7229-76 п.1 ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 13843-2019 п.6 ГОСТ 26877-2008 п.5 |
| 15.2 * |  | 27.32/ 29.061 | Диаметр, наружные размеры |  | ГОСТ 12177-79 п.п.3.1, 3.2 ГОСТ 13843-2019 п.7.2 |
| 15.3 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Качество поверхности |  | ГОСТ 13843-2019 п.7.4 |

| 15.4 * | Катанка алюминиевая | 27.32/ 29.121 | Механические свойства | ГОСТ 13843-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13843-2019 п.7.7 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 1497-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.5 * |  | 27.32/ 29.061 | Овальность катанки |  | ГОСТ 26877-2008 |
| 15.6 * |  | 27.32/ 29.113 | Удельное электрическое сопротивление катанки |  | ГОСТ 7229-76 |
| 15.7 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 13843-2019 п.8 |
| 16.1 ** | Катанка из алюминиевого сплава | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 20967-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7229-76 п.1 ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 20967-2019 п.7 ГОСТ 26877-2008 п.5 |
| 16.2 * |  | 27.32/ 29.061 | Диаметр, наружные размеры |  | ГОСТ 12177-79 п.п.3.1, 3.2 ГОСТ 20967-2019 п.7.2 |
| 16.3 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Качество поверхности |  | ГОСТ 20967-2019 п.7.4 |
| 16.4 * |  | 27.32/ 29.121 | Механические свойства (предел прочности, относительное удлинение) |  | ГОСТ 20967-2019 п.7.7 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 1497-2023 |
| 16.5 * |  | 27.32/ 29.061 | Овальность катанки |  | ГОСТ 26877-2008 |
| 16.6 * |  | 27.32/ 29.113 | Удельное электрическое сопротивление катанки |  | ГОСТ 7229-76 ГОСТ 20967-2019 п.7.6 |
| 16.7 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 20967-2019 п.7.9 |
| 17.1 ** | Провода для взрывных работ | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 6285-74 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2990-78 п.1 ГОСТ 6285-74 п.4 ГОСТ 7229-76 п.1 ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 22483-2021 СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.10.1 ГОСТ IEC 60811-502-2015 п.4 |
| 17.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструкция провода |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 6285-74 п.4.1 |
| 17.3 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 ГОСТ 6285-74 п.4.1 ГОСТ 22483-2021 |
| 17.4 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 6285-74 п.п.4.2, 5 |
| 17.5 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |
| 17.6 * |  | 27.32/ 26.095 | Испытание на закручивание |  | ГОСТ 6285-74 п.4.3 |
| 17.7 * | Провода для взрывных работ | 27.32/ 22.000 | Обрывы токопроводящих жил | ГОСТ 6285-74 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6285-74 п.4.5 |
| 17.8 * |  | 27.32/ 29.061 27.32/ 26.080 | Усадка изоляции |  | СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.10 ГОСТ IEC 60811-502-2015 IEC 60811-502:2012 |
| 17.9 * |  | 27.32/ 29.121 | Прочность сцепления жилы с изоляцией |  | ГОСТ 6285-74 п.4.4 |
| 17.10* |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Холодостойкость провода |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 пп.8.1, 8.2 ГОСТ IEC 60811-504-2015 IEC 60811-504:2012 ГОСТ 6285-74 п.4.9 |
| 18.1 ** | Кабели монтажные многожильные для монтажных работ | 27.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10348-80 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2990-78 п.1 ГОСТ 3345-76 п.1 ГОСТ 7229-76 п.1 ГОСТ 10348-80 п.4 ГОСТ 12177-79 п.3 ГОСТ 22483-2021 |
| 18.2 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструкция кабеля |  | ГОСТ 12177-79 .3.1 ГОСТ 10348-80 п.4.2.1 |
| 18.3 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/29.061 | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 ГОСТ 10348-80 п.4.2.1 ГОСТ 22483-2021 |
| 18.4 * |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 ГОСТ 10348-80 пп.4.2.1, 5 |
| 18.5 * |  | 27.32/ 29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |
| 18.6 * |  | 27.32/ 26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ 16962.1-89 п.2.1 метод 201-1 ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 ГОСТ 10348-80 п.4.5.1 |
| 18.7 * |  | 27.32/ 26.080 | Холодостойкость |  | ГОСТ 10348-80 п.4.5.2 |
| 18.8 * |  | 27.32/ 26.080 | Влагостойкость |  | ГОСТ 16962.1-89 метод 208-2 ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 208-2 ГОСТ 10348-80 п.4.5.3 |
| 18.9 * |  | 27.32/ 36.038 | Наработка кабеля |  | ГОСТ 10348-80 п.4.6.1 |
| 18.10* |  | 27.32/ 29.061 | Сохраняемость строительной длины |  | ГОСТ 10348-80 п.4.6.2 |
| 18.11* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивления токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |

| 18.12* | Кабели монтажные многожильные для монтажных работ | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 10348-80 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2990-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.13* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева