ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; трубопроводы пара и горячей воды; сосуды, работающие под давлением | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТП 09110.17.309-10 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 1.1** ТР | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 1.2** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; трубопроводы пара и горячей воды; сосуды, работающие под давлением | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (- основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 1.2** ТР | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 1.3** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; трубопроводы пара и горячей воды; сосуды, работающие под давлением | 24.10/32.102, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 1.3** ТР | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения (- сварные соединения) | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 1.4** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; трубопроводы пара и горячей воды; сосуды, работающие под давлением | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 1.4** ТР | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 1.5** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; трубопроводы пара и горячей воды; сосуды, работающие под давлением | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 21105-87; ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 1.5** ТР | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- сварные соединения) | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 1.6** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; трубопроводы пара и горячей воды; сосуды, работающие под давлением | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 1.6** ТР | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 1.7** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; трубопроводы пара и горячей воды; сосуды, работающие под давлением | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- основной металл; - сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 1.8** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 2.1** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТП 09110.17.309-10 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 2.1** ТР | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- основной металл) | ГОСТ 12503-75; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 2.2** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (- основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 2.2** ТР | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (- основной металл) | МВИ.МН 4302-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 2.3** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды | 24.10/32.102, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 2.3** ТР | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- основной металл) | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 2.4** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 2.4** ТР | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения (- основной металл) | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 2.5** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 21105-87; ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 2.5** ТР | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- основной металл) | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 2.6** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 2.6** ТР | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- основной металл) | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 2.7** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- основной металл; - сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 2.7** ТР | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- основной металл) | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 2.8** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 3.1** | Сетевые и технологические трубопроводы | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТП 09110.17.309-10 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 3.1** ТР | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 3.2** | Сетевые и технологические трубопроводы | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (- основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 3.2** ТР | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 3.3** | Сетевые и технологические трубопроводы | 24.10/32.102, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 3.3** ТР | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения (- сварные соединения) | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 3.4** | Сетевые и технологические трубопроводы | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 3.4** ТР | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 3.5** | Сетевые и технологические трубопроводы | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 21105-87; ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 3.5** ТР | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- сварные соединения) | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 3.6** | Сетевые и технологические трубопроводы | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 3.6** ТР | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 3.7** | Сетевые и технологические трубопроводы | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- основной металл; - сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 3.8** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 4.1** | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТП 09110.17.309-10 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 4.1** ТР | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- основной металл) | ГОСТ 14782-86; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 4.2** | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (- основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 4.2** ТР | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (- основной металл) | МВИ.МН 4302-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 4.3** | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/32.102, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 4.3** ТР | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- основной металл) | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 4.4** | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 4.4** ТР | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения (- основной металл) | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 4.5** | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 21105-87; ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 4.5** ТР | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- основной металл) | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 4.6** | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 4.6** ТР | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- основной металл) | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 4.7** | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- основной металл; - сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 4.7** ТР | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- основной металл) | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 4.8** | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 5.1** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТП 09110.17.309-10 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 5.1** ТР | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 5.2** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (- основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 5.2** ТР | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 5.3** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.102, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 5.3** ТР | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения (- сварные соединения) | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 5.4** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 5.4** ТР | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 5.5** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 21105-87; ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 5.5** ТР | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- сварные соединения) | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 5.6** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 5.6** ТР | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 5.7** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- основной металл; - сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 5.8** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 6.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находится или может находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля, газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТП 09110.17.309-10 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 6.1** ТР | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металла) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- основной металл) | ГОСТ 14782-86; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 6.2** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находится или может находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля, газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (- основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 6.2** ТР | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металла) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (- основной металл) | МВИ.МН 4302-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 6.3** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находится или может находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля, газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции | 24.10/32.102, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 6.3** ТР | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металла) | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- основной металл) | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 6.4** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находится или может находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля, газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 6.4** ТР | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металла) | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения (- основной металл) | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 6.5** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находится или может находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля, газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 21105-87; ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 6.5** ТР | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металла) | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- основной металл) | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 6.6** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находится или может находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля, газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 6.6** ТР | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металла) | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- основной металл) | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 6.7** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находится или может находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля, газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- основной металл; - сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 6.7** ТР | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металла) | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- основной металл) | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 6.8** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находится или может находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля, газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции | 24.10/18.115 | Определение толщины покрытия: металлографический метод | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.10 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 6.9** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 7.1** | Грузоподъемные краны и механизмы (краны мостового типа), съемные грузозахватные приспособления и тара, за исключением тары, применяемой в металлургическом производстве, металлоконструкции для подъемно-транспортного оборудования | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТП 09110.17.309-10 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 7.1** ТР | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (Сварные соединения) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) | ГОСТ 14782-86; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 7.2** | Грузоподъемные краны и механизмы (краны мостового типа), съемные грузозахватные приспособления и тара, за исключением тары, применяемой в металлургическом производстве, металлоконструкции для подъемно-транспортного оборудования | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (- основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 7.2** ТР | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (Сварные соединения) | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 7.3** | Грузоподъемные краны и механизмы (краны мостового типа), съемные грузозахватные приспособления и тара, за исключением тары, применяемой в металлургическом производстве, металлоконструкции для подъемно-транспортного оборудования | 24.10/32.102, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 7.3** ТР | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (Сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения (- сварные соединения) | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 7.4** | Грузоподъемные краны и механизмы (краны мостового типа), съемные грузозахватные приспособления и тара, за исключением тары, применяемой в металлургическом производстве, металлоконструкции для подъемно-транспортного оборудования | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 7.4** ТР | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (Сварные соединения) | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 7.5** | Грузоподъемные краны и механизмы (краны мостового типа), съемные грузозахватные приспособления и тара, за исключением тары, применяемой в металлургическом производстве, металлоконструкции для подъемно-транспортного оборудования | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 21105-87; ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 7.5** ТР | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (Сварные соединения) | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- сварные соединения) | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 7.6** | Грузоподъемные краны и механизмы (краны мостового типа), съемные грузозахватные приспособления и тара, за исключением тары, применяемой в металлургическом производстве, металлоконструкции для подъемно-транспортного оборудования | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 7.6** ТР | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (Сварные соединения) | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 7.7** | Грузоподъемные краны и механизмы (краны мостового типа), съемные грузозахватные приспособления и тара, за исключением тары, применяемой в металлургическом производстве, металлоконструкции для подъемно-транспортного оборудования | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- основной металл; - сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 8.1** | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ Р 50.05.02-2018; ГОСТ Р 50.05.04-2018; ГОСТ Р 50.05.05-2018; ПНАЭ Г-7-014-89; ПНАЭ Г-7-030-91; ПНАЭ Г-7-032-91 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 8.1** ТР | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (Основной металл) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- основной металл) | ГОСТ 14782-86; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 8.2** | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (- основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ Р 50.05.03-2018 п. 8.2.1; ПНАЭ Г-7-031-91 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 8.2** ТР | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (Основной металл) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (- основной металл) | МВИ.МН 4302-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 8.3** | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок | 24.10/32.102, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ Р 50.05.09-2018; РБ-090-14; СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 8.3** ТР | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (Основной металл) | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- основной металл) | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 8.4** | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения | ГОСТ Р 50.05.08-2018; РБ-089-14; РД 03-606-03; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 8.4** ТР | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (Основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения (- основной металл) | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область | ТР ТС 032/2013 |
| 8.5** ТР |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (- основной металл) | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 |  |  |
| 8.6** ТР |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (- основной металл) | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); МВИ.МН 4265-2012; ТР ТС 032/2013 Приложение № 2, п. 28 |  |  |
| 8.7** ТР |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия (- основной металл) | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 |  |  |
| 9.1* | Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения, образцы сварных соединений при аттестации сварщиков) | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости | ГОСТ 2999-75; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 7; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 9.2* |  |  | Измерение микротвёрдости | ГОСТ 9450-76; СТБ ИСО 9015-2-2007 |  |  |
| 9.3** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования (- выявление и определение величины зерна; - загрязненность неметаллическими включениями; - испытание на стойкость против межкристаллитной коррозии; - макроскопические и микроскопические испытания металла и сварного соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение микроструктуры листов и ленты: оценка цементита, перлита, полосчатости и видманштеттовой структуры; - определение ферритной фазы (α-фазы); - оценка макроструктуры материалов) | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) р. 2, р. 3; ГОСТ 22838-77; ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998); СТБ ЕН 1321-2004; СТП 33240.17.102-25 |  |  |
| 9.4* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания (- определение склонности к механическому старению; - раздача; - сплющивание; - статический изгиб; - статическое растяжение; - ударный изгиб) | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 11706-78; ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 19040-81; ГОСТ 28870-90; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.5; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 9; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 4, р. 8; ГОСТ 7268-82; ГОСТ 8694-2022 (ISO 8493:1998); ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89); СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002; СТП 33240.17.400-25 |  |  |
| 9.5* |  | 24.10/18.115 | Определение толщины покрытия: металлографический метод | ГОСТ 9.304-87 п. 2.3.4.5; ГОСТ 9.307-2021 п. 8.2.2; ГОСТ 9.312-89 п. 2.7; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.10 |  |  |
| 9.6** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98 |  |  |
| 10.1** | Сталь, чугун и изделия из них | 24.10/08.035 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: - углерода; - серы; - фосфора; - кремния; - марганца; - хрома; - никеля; - меди; - алюминия; - молибдена; - вольфрама; - ванадия; - титана; - ниобия; - бора | ГОСТ 18895-97; ГОСТ 27611-88 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 10.2** |  | 24.10/08.130 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: от Mg до U | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 11.1** | Металлические конструкции | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (- сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 11.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (- основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ Р 50.05.03-2018 п. 8.2.1; ПНАЭ Г-7-031-91 |  |  |
| 11.3** |  | 24.10/32.102, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия (- основной металл; - сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 11.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 11.5** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод (- основной металл; - сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 12.1** | Медь, медные сплавы | 24.44/08.035 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: - алюминия; - висмута; - железа; - кадмия; - кобальта; - кремния; - марганца; - мышьяка; - никеля; - олова; - свинца; - селена; - серебра; - серы; - сурьмы; - теллура; - фосфора; - хрома; - цинка | ГОСТ 31382-2009 п. 17; ГОСТ 9716.2-79 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 12.2** |  | 24.44/08.130 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: от Mg до U | ГОСТ 30609-98 |  |  |
| 13.1** | Бронзы | 24.44/08.035 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: - олова; - цинка; - свинца; - марганца; - висмута; - никеля; - железа; - сурьмы; - кремния; - алюминия | ГОСТ 20068.2-79 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |
| 13.2** |  | 24.44/08.130 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: от Mg до U | ГОСТ 30608-98 |  |  |
| 14.1** | Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые | 24.45/08.035 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: - алюминия; - висмута; - железа; - кадмия; - кобальта; - кремния; - марганца; - мышьяка; - никеля; - олова; - свинца; - селена; - серебра; - серы; - сурьмы; - теллура; - фосфора; - хрома; - цинка | ГОСТ 6012-2011 п. 5 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |