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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 32.99/06.036
	Климатические условия проведения испытаний
	ГОСТ ISO 139-2014;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	1.1**
	Плиты облицовочные из природного камня
	23.70/29.061
	Геометрические параметры
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	1.2* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 32.99/06.036
	Индекс токсичности (в водной среде)
	ГОСТ 32075-2013;
ГОСТ Р 59577-2021;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	1.2*
	Плиты облицовочные из природного камня
	23.70/29.040
	Средняя плотность
	ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.1
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	1.3* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	15.11/29.145
	Температура сваривания кожевой ткани меха
	ГОСТ 32078-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	1.3*
	Плиты облицовочные из природного камня
	23.70/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 30629-2011 п. 6.4
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	1.4* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 32.99/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	МУК 4.1/4.3.1485-03;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	1.4*
	Плиты облицовочные из природного камня
	23.70/29.121
	Предел прочности при сжатии и снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии
	ГОСТ 30629-2011 п. 6.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	1.5* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.20/29.151, 13.91/29.151, 13.92/29.151, 13.95/29.151, 13.96/29.151, 13.99/29.151, 14.11/29.151, 14.13/29.151, 14.14/29.151, 14.31/29.151, 14.39/29.151, 32.99/29.151
	Гигроскопичность
	ГОСТ 30383-95 п. 3.1;
ГОСТ 31422-2010 п. 3.1;
ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	1.5*
	Плиты облицовочные из природного камня
	23.70/29.121
	Сопротивление ударным воздействиям
	ГОСТ 30629-2011 п. 6.7
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	1.6* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.11/29.040, 14.13/29.040, 14.14/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040, 32.99/29.040
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	1.6*
	Плиты облицовочные из природного камня
	23.70/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 30629-2011 п. 6.8
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	1.7* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.92/29.040, 32.99/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 11027-2014 п. 5.10
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	1.7*
	Плиты облицовочные из природного камня
	23.70/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 30629-2011 п. 6.10
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	1.8* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.20/26.095, 13.91/26.095, 13.92/26.095, 13.96/26.095, 13.99/26.095, 14.13/26.095, 14.19/26.095, 14.31/26.095, 14.39/26.095
	Устойчивость окраски к сухому трению
	ГОСТ 9733.27-83;
ГОСТ ISO 105-X12-2014
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	1.8*
	Плиты облицовочные из природного камня
	23.70/26.045
	Кислотостойкость
	ГОСТ 30629-2011 п. 6.11
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	1.9* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.20/26.095, 13.91/26.095, 13.92/26.095, 13.96/26.095, 13.99/26.095, 14.13/26.095, 14.19/26.095, 14.31/26.095, 14.39/26.095
	Устойчивость окраски к мокрому трению
	ГОСТ 9733.27-83;
ГОСТ ISO 105-X12-2014
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	1.9*
	Плиты облицовочные из природного камня
	23.70/26.045
	Солестойкость
	ГОСТ 30629-2011 п. 6.12
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	1.10* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.20/26.045, 13.91/26.045, 13.92/26.045, 13.96/26.045, 13.99/26.045, 14.13/26.045, 14.19/26.045, 14.31/26.045, 14.39/26.045
	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.4-83;
ГОСТ ISO 105-A01-2013;
ГОСТ ISO 105-A02-2013;
ГОСТ ISO 105-C10-2014;
СТБ ISO 105-C10-2009
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	1.11* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.5-83
	
	

	1.12* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к поту
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.6-83;
ГОСТ ISO 105-E04-2014
	
	

	1.13* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к морской воде
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.9-83;
ГОСТ ИСО 105-E02-2002;
ГОСТ Р ИСО 105-E02-2014
	
	

	1.14* ТР
	
	15.11/26.095
	Устойчивость окраски к сухому трению волосяного покрова и кожевой ткани
	ГОСТ 32079-2013
	
	

	1.15* ТР
	
	13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 32.99/08.052, 14.12/08.052, 15.20/08.052
	Идентификация
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ 30387-95;
ГОСТ 33099-2014;
ГОСТ 4659-79;
ГОСТ ISO 1833-1-2011;
ГОСТ ISO 1833-10-2011;
ГОСТ ISO 1833-11-2011;
ГОСТ ISO 1833-12-2011;
ГОСТ ISO 1833-13-2011;
ГОСТ ISO 1833-14-2011;
ГОСТ ISO 1833-16-2015;
ГОСТ ISO 1833-17-2011;
ГОСТ ISO 1833-18-2011;
ГОСТ ISO 1833-19-2011;
ГОСТ ISO 1833-2-2011;
ГОСТ ISO 1833-20-2014;
ГОСТ ISO 1833-21-2011;
ГОСТ ISO 1833-22-2015;
ГОСТ ISO 1833-26-2015;
ГОСТ ISO 1833-3-2011;
ГОСТ ISO 1833-5-2011;
ГОСТ ISO 1833-6-2013;
ГОСТ ISO 1833-7-2011;
ГОСТ ISO 1833-8-2011;
ГОСТ ИСО 1833-2001;
ГОСТ ИСО 5088-2001;
ГОСТ ИСО 5089-2001;
ГОСТ Р 50721-94;
СТБ 2447-2016
	
	

	2.1* ТР
	Изделия для ухода за детьми
	32.99/06.036
	Индекс токсичности
	ГОСТ 32075-2013;
МУ 1.1.037-95
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	2.1*
	Изделия бетонные и железобетонные для зданий и сооружений
	23.61/26.080
	Морозостойкость бетона (ускоренный метод, базовый метод)
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95;
СТБ 1383-2003 п. 6.3
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	2.2**
	
	23.61/29.040
	Плотность бетона (в естественном, нормируемом, сухом, воздушно-сухом, нормальном, водонасыщенном состоянии)
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.1-2020;
СТБ 1383-2003 п. 6.5
	
	

	2.3**
	
	23.61/29.151
	Влажность бетона
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.2-2020;
СТБ 1383-2003 п. 6.6
	
	

	2.4**
	
	23.61/29.121
	Прочность сцепления рулонного материала с поверхностью (в диапазоне (0,4-10,0) кН)
	СТБ 1383-2003 п. 6.8
	
	

	2.5**
	
	23.61/29.061
	Толщина окрасочной поверхности гидроизоляции
	СТБ 1383-2003 п. 6.9
	
	

	2.6**
	
	
	Толщина защитного слоя бетона
	ГОСТ 22904-93;
СТБ 1383-2003 п. 6.14
	
	

	2.7**
	
	
	Категория бетонной поверхности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89
	
	

	2.8**
	
	23.61/29.121
	Прочность, жесткость, трещиностойкость
	ГОСТ 8829-94;
СТБ 1383-2003 п. 4.2
	
	

	2.9**
	
	23.61/29.061
	Отклонение геометрических параметров
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1383-2003 п.6.17
	
	

	3.1* ТР
	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта
	22.19/06.036, 22.29/06.036, 32.99/06.036
	Индекс токсичности
	ГОСТ 32075-2013;
МУ 1.1.037-95
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	3.1*
	Камни бортовые и плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог
	23.61/29.061
	Отклонение геометрических параметров
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1071-2007 п.6.10;
СТБ 1097-2012 п.7.8
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	3.2*
	
	23.61/29.121
	Прочность бетона
	СТБ 1071-2007 п. 6.3;
СТБ 1097-2012 п. 7.2;
СТБ 1152-99
	
	

	3.3*
	
	23.61/26.080
	Морозостойкость бетона
	СТБ 1071-2007 п. 6.4;
СТБ 1097-2012 п. 7.3;
СТБ 1152-99
	
	

	3.4*
	
	23.61/29.151
	Водопоглощение бетона
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.3-2020;
СТБ 1071-2007 п. 6.5;
СТБ 1097-2012 п. 7.4
	
	

	3.5*
	
	23.61/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018;
СТБ 1071-2007 п. 6.7
	
	

	4.1* ТР
	Изделия санитарно-гигиенические разового использования
	32.99/06.036
	Индекс токсичности
	ГОСТ 32075-2013;
МУ 1.1.037-95
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	4.1*
	Бетоны
	23.63/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012;
ГОСТ 18105-2018;
ГОСТ 28570-2019
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	4.2*
	
	23.63/29.040
	Средняя плотность
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.1-2020;
ГОСТ 27005-2014
	
	

	4.3*
	
	23.63/29.151
	Влажность
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.2-2020;
ГОСТ 21718-84
	
	

	4.4*
	
	
	Водопоглощение
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.3-2020
	
	

	4.5**
	
	23.63/26.141
	Водонепроницаемость (ускоренный метод)
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.5-2018 Приложение 4
	
	

	4.6*
	
	23.63/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1;
ГОСТ 10180-2012
	
	

	5.1* ТР
	Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви
	14.11/26.095, 15.11/26.095, 15.12/26.095
	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению
	ГОСТ 32076-2013;
ГОСТ 938.29-2002;
ГОСТ 938.29-77
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	5.1*
	Смеси бетонные
	23.63/29.121
	Прочность
	ГОСТ 10180-2012
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	5.2* ТР
	Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви
	14.11/26.045, 15.11/26.045, 15.12/26.045
	Устойчивость окраски к воздействию пота
	ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993)
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	5.2*
	Смеси бетонные
	23.63/29.040
	Средняя плотность
	СТБ 1545-2005 п. 6
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	5.3*
	
	23.63/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1;
ГОСТ 10180-2012
	
	

	5.4**
	
	23.63/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.5-2018 р.4 Приложение Д
	
	

	5.5**
	
	23.63/29.144
	Удобоукладываемость (подвижность, жесткость) осадка конуса для бетонных смесей с заполнителем крупностью зерен до 40 мм включ.)
	СТБ 1545-2005 п. 5
	
	

	6.1* ТР
	Обувь
	15.20/06.036
	Индекс токсичности (в водной среде)
	ГОСТ 32075-2013;
МУ 1.1.037-95;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	6.1*
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 310.4-81;
ГОСТ 5802-2024 п.9;
СТБ 1307-2012 п.п.7.8, 7.9
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	6.2* ТР
	Обувь
	15.20/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	МУК 4.1/4.3.1485-03;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	6.2*
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/29.121
	Прочность на растяжение при изгибе
	ГОСТ 310.4-81;
СТБ 1307-2012 п.7.11
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	6.3* ТР
	Обувь
	15.20/29.121
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 126-79;
ГОСТ 6410-80
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	6.3*
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/29.040
	Средняя плотность
	ГОСТ 5802-2024 п. 10
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	6.4* ТР
	Обувь
	15.20/29.165
	Прочность крепления деталей низа
	ГОСТ 9134-78;
ГОСТ 9292-82
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	6.4*
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/29.040
	Влажность
	ГОСТ 5802-2024 п.11
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	6.5* ТР
	Обувь
	15.20/29.040
	Деформация подноска и задника
	ГОСТ 9135-2004
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	6.5*
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 5802-2024 п.12
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	6.6* ТР
	Обувь
	15.20/29.040
	Масса полупары обуви
	ГОСТ 28735-2005
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	6.6*
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1;
ГОСТ 5802-2024 п. 13;
СТБ 1307-2012 п. 7.8
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	6.7* ТР
	Обувь
	15.20/29.165
	Гибкость
	ГОСТ 9718-88
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	6.7**
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/29.121
	Прочность сцепления с основанием (адгезия к основанию)
	ГОСТ 28574-2014 п.5;
СТБ 1307-2012 п.7.12
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	6.8* ТР
	Обувь
	15.20/29.061
	Высота каблука
	ГОСТ 33225-2015
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	6.8**
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/29.121
	Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве
	ГОСТ 28574-2014 п.5;
СТБ 1307-2012 п.7.16
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	6.9* ТР
	Обувь
	15.20/29.040
	Масса пары валяной обуви
	ГОСТ 1059-72
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	6.10* ТР
	
	15.20/11.116
	Материал верха в обуви для детей ясельного возраста
	ГОСТ 33099-2014;
СТБ 2132-2010
	
	

	6.11* ТР
	
	
	Наличие открытой и нефиксированной пяточной части обуви
	ГОСТ 26165-2021
	
	

	7.1* ТР
	Кожгалантерейные изделия
	15.12/06.036
	Индекс токсичности (в водной среде)
	ГОСТ 32075-2013;
ГОСТ Р 59577-2021;
МУ 1.1.037-95;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	7.1**
	Блоки керамические поризованные пустотелые
	23.32/29.061
	Отклонение геометрических параметров
	СТБ 1160-99 п.п. 7.1-7.5;
СТБ 1719-2007 п.п.7.1, 7.2
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	7.2* ТР
	Кожгалантерейные изделия
	15.12/26.095
	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению
	ГОСТ 28631-2005 п. 7.4;
ГОСТ 28754-2018;
ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п. 4.4;
ГОСТ 32076-2013;
ГОСТ 938.29-2002;
ГОСТ 938.29-77
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	7.2*
	Блоки керамические поризованные пустотелые
	23.32/29.061
	Наличие известковых включений
	СТБ 1160-99 п.7.10;
СТБ 1719-2007 п.7.3
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	7.3* ТР
	Кожгалантерейные изделия
	15.12/26.045
	Устойчивость окраски к воздействию пота
	ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993)
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	7.3*
	Блоки керамические поризованные пустотелые
	23.32/26.080
	Морозостойкость при объемном замораживании
	ГОСТ 7025-91 п.7;
СТБ 1719-2007 п.7.4
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	7.4* ТР
	Кожгалантерейные изделия
	15.12/29.121
	Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка
	ГОСТ 28631-2005 п. 7.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	7.4*
	Блоки керамические поризованные пустотелые
	23.32/29.040
	Средняя плотность
	ГОСТ 7025-91 п. 5;
СТБ 1719-2007 п. 7.4
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	7.5* ТР
	Кожгалантерейные изделия
	15.12/11.116
	Наличие формоустойчивой спинки
	ГОСТ 28631-2005 п. 7.1
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	7.5*
	Блоки керамические поризованные пустотелые
	23.32/29.061
	Размеры пустот, пустотность
	СТБ 1160-99 п.7.12;
СТБ 1719-2007 п.7.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	7.6* ТР
	Кожгалантерейные изделия
	15.12/11.116
	Наличие светоотражающих элементов
	ГОСТ 28631-2005 п. 7.1
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	7.6*
	Блоки керамические поризованные пустотелые
	23.32/29.145
	Теплопроводность
	ГОСТ 26254-84;
СТБ 1160-99 п.7.14;
СТБ 1719-2007 п.7.6
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	7.7* ТР
	Кожгалантерейные изделия
	15.12/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 28631-2005 п. 7.2
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	7.7*
	Блоки керамические поризованные пустотелые
	23.32/29.121
	Предел прочности при сжатии
	ГОСТ 8462-85;
СТБ 1719-2007 п.7.9
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	7.8* ТР
	Кожгалантерейные изделия
	15.12/29.040
	Масса изделия
	ГОСТ 28631-2005 п. 7.3
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 007/2011

	8.1* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 32.99/06.036
	Климатические условия проведения испытаний
	ГОСТ 10681-75;
ГОСТ ISO 139-2014 кроме п. 3.2;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	8.1**
	Кирпич и камни керамические
	23.32/29.061
	Отклонение геометрических параметров
	СТБ 1160-99 п.п. 7.1-7.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	8.2* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 32.99/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	МУК 4.1/4.3.1485-03;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	8.2*
	Кирпич и камни керамические
	23.32/29.121
	Предел прочности при сжатии и изгибе
	ГОСТ 8462-85;
СТБ 1160-99 п. 7.7
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	8.3* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.20/29.151, 13.91/29.151, 13.92/29.151, 13.95/29.151, 13.96/29.151, 13.99/29.151, 14.11/29.151, 14.13/29.151, 14.14/29.151, 14.39/29.151, 15.11/29.151, 32.99/29.151
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	8.3*
	Кирпич и камни керамические
	23.32/29.061
	Наличие известковых включений
	СТБ 1160-99 п.7.10
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	8.4* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.11/29.040, 14.13/29.040, 14.14/29.040, 14.39/29.040, 15.11/29.040, 32.99/29.040
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	8.4*
	Кирпич и камни керамические
	23.32/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 7025-91 п.2;
СТБ 1160-99 п.7.11
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	8.5* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.92/29.040, 32.99/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 11027-2014 п. 5.10;
ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81);
СТБ 1017-96 п. 5.12
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	8.5*
	Кирпич и камни керамические
	23.32/26.080
	Морозостойкость при объемном замораживании
	ГОСТ 7025-91 п.7;
СТБ 1160-99 п.7.11
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	8.6* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.20/26.095, 13.91/26.095, 13.92/26.095, 13.96/26.095, 13.99/26.095, 14.13/26.095, 14.19/26.095, 14.31/26.095, 14.39/26.095
	Устойчивость окраски к сухому трению
	ГОСТ 9733.27-83;
ГОСТ ISO 105-X12-2014
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	8.7* ТР
	
	13.20/26.095, 13.91/26.095, 13.92/26.095, 13.96/26.095, 13.99/26.095, 14.13/26.095, 14.19/26.095, 14.31/26.095, 14.39/26.095, 15.11/26.095, 32.99/26.095
	Устойчивость окраски к мокрому трению
	
	
	

	8.8* ТР
	
	13.20/26.045, 13.91/26.045, 13.92/26.045, 13.96/26.045, 13.99/26.045, 14.13/26.045, 14.19/26.045, 14.31/26.045, 14.39/26.045, 15.11/26.045, 32.99/26.045
	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.4-83;
ГОСТ ISO 105-A01-2013;
ГОСТ ISO 105-A02-2013;
ГОСТ ISO 105-C10-2014
	
	

	8.9* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.5-83;
ГОСТ ISO 105-E01-2015
	
	

	8.10* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к поту
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.6-83;
ГОСТ ISO 105-E04-2014
	
	

	8.11* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к морской воде
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.9-83;
ГОСТ ИСО 105-E02-2002;
ГОСТ Р ИСО 105-E02-2014
	
	

	8.12* ТР
	
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 32.99/06.036
	Индекс токсичности (в водной среде)
	ГОСТ 32075-2013;
МУ 1.1.037-95
	
	

	8.13* ТР
	
	13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 14.12/08.052, 15.20/08.052
	Идентификация
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ 30387-95;
ГОСТ 33099-2014;
ГОСТ 4659-79;
ГОСТ ISO 1833-1-2011;
ГОСТ ISO 1833-10-2011;
ГОСТ ISO 1833-11-2011;
ГОСТ ISO 1833-12-2011;
ГОСТ ISO 1833-13-2011;
ГОСТ ISO 1833-14-2011;
ГОСТ ISO 1833-16-2015;
ГОСТ ISO 1833-17-2011;
ГОСТ ISO 1833-18-2011;
ГОСТ ISO 1833-19-2011;
ГОСТ ISO 1833-2-2011;
ГОСТ ISO 1833-20-2014;
ГОСТ ISO 1833-21-2011;
ГОСТ ISO 1833-22-2015;
ГОСТ ISO 1833-26-2015;
ГОСТ ISO 1833-3-2011;
ГОСТ ISO 1833-5-2011;
ГОСТ ISO 1833-6-2013;
ГОСТ ISO 1833-7-2011;
ГОСТ ISO 1833-8-2011;
ГОСТ ИСО 1833-2001;
ГОСТ ИСО 5088-2001;
ГОСТ ИСО 5089-2001;
СТБ 2447-2016
	
	

	9.1* ТР
	Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия
	14.11/26.095, 15.11/26.095, 15.12/26.095
	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению
	ГОСТ 32076-2013;
ГОСТ 32079-2013;
ГОСТ 938.29-2002
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	9.1*
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен Плитки керамические для полов
	23.31/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 27180-2019 п.п. 4, 6
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	9.2* ТР
	Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия
	14.11/26.045, 15.11/26.045, 15.12/26.045
	Устойчивость окраски к воздействию пота
	ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993)
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	9.2*
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен Плитки керамические для полов
	23.31/29.121
	Предел прочности при изгибе (для плиток не более 350×350 мм)
	ГОСТ 27180-2019 п.п. 4, 7
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	9.3* ТР
	Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия
	14.11/29.145, 15.11/29.145, 15.12/29.145
	Температура сваривания кожевой ткани меха
	ГОСТ 32078-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	9.3*
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен Плитки керамические для полов
	23.31/26.080
	Термическая стойкость глазури
	ГОСТ 27180-2019 п.п. 4, 10
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	9.4*
	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 27180-2019 п. 11
	
	

	9.5*
	
	23.31/26.045
	Химическая стойкость глазури
	ГОСТ 27180-2019 п.п. 4, 12
	
	

	9.6**
	
	23.31/29.061
	Геометрические параметры
	ГОСТ 27180-2019 п. 5
	
	

	9.7*
	
	23.31/29.070
	Износостойкость неглазурованных плиток
	ГОСТ 27180-2019 п. 8
	
	

	10.1* ТР
	Обувь
	15.20/06.036
	Климатические условия проведения испытаний
	ГОСТ ISO 17709-2013;
ГОСТ ISO 18454-2011
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	10.1**
	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства
	16.29/29.061
	Отклонения от номинальных размеров
	СТБ 1074-2009 п.п. 6.1, 6.2
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	10.2* ТР
	Обувь
	15.20/06.036
	Индекс токсичности (в водной среде)
	ГОСТ 32075-2013;
МУ 1.1.037-95
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	10.2**
	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства
	16.29/29.061
	Пороки и дефекты обработки
	ГОСТ 2140-81;
СТБ 1074-2009 п. 6.3
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	10.3* ТР
	Обувь
	15.20/29.121
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 126-79;
ГОСТ 5375-79;
ГОСТ 6410-80
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	10.3**
	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства
	16.29/29.151
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81);
СТБ 1074-2009 п. 6.4
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	10.4* ТР
	Обувь
	15.20/29.165
	Гибкость
	ГОСТ 9718-88
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	10.4**
	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства
	16.29/29.061
	Шероховатость поверхностей деталей Rmmax
	ГОСТ 15612-2013 п. 4;
СТБ 1074-2009 п. 6.6
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	10.5* ТР
	Обувь
	15.20/29.121
	Прочность крепления подошвы
	ГОСТ 9292-82
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	10.5*
	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства
	16.29/29.121
	Водостойкость клеевых соединений
	ГОСТ 17005-82
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	10.6* ТР
	Обувь
	15.20/29.121
	Прочность крепления каблука
	ГОСТ 9136-72
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	10.6*
	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства
	16.29/29.121
	Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон
	ГОСТ 15613.1-84;
СТБ 1074-2009 п. 6.7
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	10.7* ТР
	Обувь
	15.20/29.165
	Прочность крепления деталей низа
	ГОСТ 9134-78
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	10.7*
	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства
	16.29/29.121
	Прочность при изгибе деталей, склеенных по длине на зубчатые шипы
	ГОСТ 15613.4-78;
ГОСТ 19414-2023;
СТБ 1074-2009 п. 6.8
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	10.8* ТР
	Обувь
	15.20/29.121
	Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом
	ГОСТ 6768-75
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	10.8*
	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства
	16.29/29.121
	Прочность склеивания листовых облицовочных материалов с древесиной
	ГОСТ 25885-83;
СТБ 1074-2009 п. 6.9
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	10.9* ТР
	Обувь
	15.20/29.061
	Толщина резиновых сапог в зонах измерений
	ГОСТ 14037-79;
ГОСТ 6410-80;
ГОСТ 9155-88
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	10.9**
	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства
	16.29/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с древесиной (метод решетчатых надрезов)
	ГОСТ 15140-78;
СТБ 1074-2009 п. 6.12
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	11.1* ТР
	Кожгалантерейные изделия
	15.12/29.121
	Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка
	ГОСТ 28631-2005 п. 7.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	11.1**
	Дюбели полиамидные для строительства
	25.94/29.061
	Геометрические размеры
	ГОСТ 26998-86 п. 5.1
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	11.2* ТР
	Кожгалантерейные изделия
	15.12/29.121
	Прочность ниточного шва
	ГОСТ 28631-2005 п. 7.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	11.2**
	Дюбели полиамидные для строительства
	25.94/29.121
	Усилие вырыва
	ГОСТ 26998-86 п. 5.3
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	11.3* ТР
	Кожгалантерейные изделия
	15.12/29.121
	Прочность сварного шва
	ГОСТ 28631-2005 п. 7.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	11.3**
	Дюбели полиамидные для строительства
	25.94/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 26998-86 п. 5.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	11.4* ТР
	Кожгалантерейные изделия
	15.12/26.095
	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению
	ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993);
ГОСТ 32076-2013;
ГОСТ 938.29-2002;
ГОСТ 9733.27-83;
ГОСТ 9733.6-83;
ГОСТ Р ИСО 11641-2015
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	12.1* ТР
	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства
	13.93/35.069
	Напряженность электростатического поля
	ГОСТ 30877-2003
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	12.1**
	Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Блоки дверные
	16.23/29.061
	Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1457-2004;
СТБ 2433-2015 п. 8.6;
СТБ 939-2013 п. 8.12
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	12.2* ТР
	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства
	13.93/26.095
	Устойчивость окраски к трению
	ГОСТ 9733.27-83;
ГОСТ ISO 105-X12-2014
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 017/2011

	12.2**
	Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Блоки дверные
	16.23/29.151
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81);
СТБ 2433-2015 п. 8.2;
СТБ 939-2013 п. 8.8
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	12.3*
	
	16.23/29.121
	Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон
	ГОСТ 15613.1-84;
СТБ 2433-2015 п.п. 8.4.1, 8.4.1.1;
СТБ 939-2013 п. 8.10.1
	
	

	12.4*
	
	
	Прочность на изгиб зубчатых клеевых соединений
	ГОСТ 15613.4-78;
ГОСТ 19414-2023;
СТБ 2433-2015 п.п. 8.4.1, 8.4.1.2;
СТБ 939-2013 п. 8.10.2
	
	

	12.5*
	
	
	Прочность угловых соединений металлических изделий
	СТБ 2433-2015 п. 8.4.4;
СТБ 939-2013 п. 8.10.4
	
	

	12.6*
	
	
	Прочность угловых клеевых соединений
	СТБ 2433-2015 п.п. 8.4.1, 8.4.1.3;
СТБ 939-2013 п. 8.10.3
	
	

	12.7*
	
	
	Водостойкость клеевых соединений
	ГОСТ 17005-82;
СТБ 2433-2015 п. 8.4.1.5;
СТБ 939-2013 п. 8.17
	
	

	12.8**
	
	
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий (метод решетчатых надрезов)
	ГОСТ 15140-78;
СТБ 2433-2015 п. 8.8.1;
СТБ 939-2013 п. 8.17
	
	

	12.9**
	
	16.23/11.116
	Качество отделочных покрытий
	ГОСТ 24404-80;
СТБ 2433-2015 п. 8.7.1;
СТБ 939-2013 п. 8.13
	
	

	12.10**
	
	16.23/29.061
	Шероховатость поверхностей Rmmax
	ГОСТ 15612-2013 п. 4;
СТБ 2433-2015 п. 8.5;
СТБ 939-2013 п. 8.14
	
	

	12.11**
	
	
	Толщина защитного слоя для деталей креплений и примыканий из стали (магнитный метод)
	ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4;
СТБ 2433-2015 п. 8.9;
СТБ 939-2013 п. 8.18
	
	

	13.1* ТР
	Средства индивидуальной защиты (кроме дерматологических)
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.13/06.036, 14.39/06.036
	Индекс токсичности
	ГОСТ 32075-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 019/2011

	13.1*
	Окна и двери из поливинилхлоридного профиля
	22.23/29.121
	Прочность угловых сварных соединений
	СТБ 1264-2001 п. 8.14
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	13.2* ТР
	Средства индивидуальной защиты (кроме дерматологических)
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 14.39/35.069
	Электризуемость материалов (напряженность электростатического поля)
	МУК 4.1/4.3.1485-03;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 019/2011

	13.2**
	Окна и двери из поливинилхлоридного профиля
	22.23/29.061
	Контроль размеров и формы
	СТБ 1264-2001 п. 8.2
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	13.3**
	
	22.23/29.040
	Определение массы 1 м профиля
	СТБ 1264-2001 п. 8.5
	
	

	13.4*
	
	22.23/29.121
	Прочность при растяжении
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
	
	

	13.5*
	
	
	Модуль упругости при растяжении
	ГОСТ 9550-81
	
	

	13.6*
	
	22.23/26.080
	Определение термостойкости
	СТБ 1264-2001 п. 8.12
	
	

	13.7*
	
	
	Стабильность размеров после теплового воздействия
	СТБ 1264-2001 п. 8.13
	
	

	13.8*
	
	22.23/29.061
	Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
	
	

	14.1* ТР
	Средства индивидуальной защиты от механических воздействий
	13.20/29.121, 13.91/29.121, 13.92/29.121, 13.95/29.121, 13.96/29.121, 13.99/29.121, 14.12/29.121, 14.13/29.121, 14.39/29.121
	Разрывная нагрузка
	ГОСТ 12.4.183-91;
ГОСТ 15902.3-79 п. 2;
ГОСТ 17074-71;
ГОСТ 17316-71;
ГОСТ 17922-72;
ГОСТ 28073-89 п. 3;
ГОСТ 29104.4-91;
ГОСТ 29104.5-91;
ГОСТ 30303-95 (ИСО 1421-77);
ГОСТ 30304-95 (ИСО 4674-77);
ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2;
ГОСТ 6768-75
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 019/2011

	14.1**
	Стеклопакеты клееные строительного назначения
	22.19/29.061
	Отклонение геометрических параметров
	ГОСТ 24866-2014 п.п.7.2-7.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	14.2* ТР
	Средства индивидуальной защиты от механических воздействий
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 32.99/35.069
	Электризуемость материалов (напряженность электростатического поля)
	МУК 4.1/4.3.1485-03;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 019/2011

	14.2**
	Стеклопакеты клееные строительного назначения
	22.23/26.141
	Герметичность стеклопакетов
	ГОСТ 24866-2014 п. 7.10 Приложение Б
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	14.3**
	
	22.23/26.080
	Точка росы
	ГОСТ 24866-2014 п. 7.11
	
	

	15.1* ТР
	Одежда специальная сигнальная повышенной видимости
	14.12/29.061, 14.19/29.061
	Площадь сигнальных элементов
	ГОСТ 12.4.281-2014 п. 4
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 019/2011

	15.1*
	Безлямочные и лямочные предохрани-тельные пояса, привязи, обвязки, стропы к поясу и другие средства защиты при работе на высоте
	13.92/29.121, 25.93/29.121
	Прочность при воздействии статической нагрузки
	АМИ.ВТ 0036-2025;
ГОСТ 12.4.089-86;
ГОСТ 32489-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	15.2* ТР
	Одежда специальная сигнальная повышенной видимости
	14.12/29.061, 14.19/29.061
	Коэффициент световозвращения световозвращающих материалов
	ГОСТ 12.4.281-2014 п. 7.3
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 019/2011

	15.3* ТР
	
	14.12/33.111, 14.19/33.111
	Цветовые характеристики фонового и комбинированного материалов
	ГОСТ 12.4.281-2014 п. 7.2
	
	

	15.4* ТР
	
	
	Коэффициент яркости фонового и комбинированного материалов
	
	
	

	16.1** ТР
	Дорожные знаки
	42.11/33.111
	Коэффициент световозвращения
	ГОСТ 32946-2014 п. 4.10, Приложение Б
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 014/2011

	16.1**
	Конструкции стальные строительные
	25.11/11.116
	Внешний вид лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 9.032-74
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	16.2** ТР
	Дорожные знаки
	42.11/33.111
	Цветовые характеристики
	ГОСТ 32946-2014 п. 4.9
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 014/2011

	16.2**
	Конструкции стальные строительные
	25.11/29.061
	Отклонение размеров швов сварных соединений от проектных
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	16.3** ТР
	Дорожные знаки
	42.11/33.111
	Коэффициент яркости
	ГОСТ 32946-2014 п. 4.15, п. 4.16
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 014/2011

	16.3**
	Конструкции стальные строительные
	25.11/32.115
	Внешний вид швов сварных соединений и конструкций
	ГОСТ 23118-2019
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	16.4**
	
	
	Внешний вид сварных швов
	ГОСТ 23118-2019;
СТБ 1133-98
	
	

	16.5**
	
	25.11/29.061
	Отклонение геометрических параметров
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94
	
	

	16.6**
	
	25.11/29.121
	Адгезия лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 15140-78 р. 2;
ГОСТ 23118-2019 п. 7.8
	
	

	16.7**
	
	25.11/29.061
	Несущая способность и жесткость
	ГОСТ 23118-2019 п. 5.1.2;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98
	
	

	17.1** ТР
	Дорожная разметка
	42.11/33.111
	Коэффициент световозвращения
	ГОСТ 32946-2014 п. 4.10, Приложение Б;
ГОСТ 32952-2014 п.п. 3.11-3.13
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 014/2011

	17.1**
	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	25.11/29.061
	Наличие, вид и технические характеристики антикоррозийного покрытия
	ГОСТ 9.032-74;
ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	17.2** ТР
	Дорожная разметка
	42.11/33.111
	Цветовые характеристики
	ГОСТ 32946-2014 п. 4.9;
ГОСТ 32952-2014 п. 3.7, п. 3.8
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 014/2011

	17.2**
	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	25.11/29.061
	Отклонение геометрических параметров изделий (и их сборочных элементов)
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1317-2002 п. 6.3;
СТБ 1381-2003 п. 6.4
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	17.3** ТР
	Дорожная разметка
	42.11/33.111
	Коэффициент яркости
	ГОСТ 32946-2014 п. 4.15, п. 4.16;
ГОСТ 32952-2014 п. 3.9, п. 3.10
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 014/2011

	17.3**
	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	25.11/29.061
	Отклонение от проектной толщины антикоррозийного покрытия
	ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	17.4**
	
	
	Отклонение размеров сечений швов сварных соединений элементов изделий
	СТБ 1133-98
	
	

	17.5**
	
	25.11/32.115
	Качество поверхности элементов изделий
	ГОСТ 9.402-2004
	
	

	17.6**
	
	
	Качество сварных швов
	СТБ 1133-98
	
	

	18.1* ТР
	Упаковка металлическая
	25.99/29.121
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки
	ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94);
ГОСТ 33748-2023
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 005/2011

	18.1**
	Бетоны
	23.63/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.5-2018 р.4 Приложение Д
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	18.2**
	
	
	Прочность (метод ударного импульса)
	ГОСТ 22690-2015;
СТБ 2264-2012
	
	

	18.3**
	
	23.63/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018 п.п. 4, 5
	
	

	19.1* ТР
	Упаковка стеклянная
	23.13/29.121
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки
	ГОСТ 5717.1-2021
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 005/2011

	19.1**
	Грунты, песчано-гравийные основания
	08.12/29.119
	Коэффициент уплотнения грунта - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30см)
	СТБ 1377-2003;
СТБ 2176-2011 п. 6.3
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	20.1* ТР
	Упаковка полимерная
	22.22/29.121
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки (кроме пакетов и мешков)
	ГОСТ 18211-2018;
ГОСТ 33756-2016 п. 9.9
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 005/2011

	20.1**
	Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним
	24.33/29.061
	Размеры и предельные отклонения геометрических параметров
	СТБ 1382-2003 п.7.2
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	20.2* ТР
	Упаковка полимерная
	22.22/29.121
	Статическая нагрузка при растяжении (для пакетов и мешков)
	ГОСТ 10354-82 5.6;
ГОСТ 12302-2013 9.5;
ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 17811-78 4.3;
ГОСТ 19360-74 4.4;
ГОСТ 25250-88 3.5;
ГОСТ 32521-2013 8.6, 8.7;
ГОСТ 7730-89 3.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 005/2011

	20.2**
	Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним
	24.33/29.061
	Косина резов
	СТБ 1382-2003 п.7.4
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	20.3* ТР
	Упаковка полимерная
	22.22/29.121
	Испытание на удар при свободном падении
	ГОСТ 18425-2018
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 005/2011

	21.1* ТР
	Упаковка картонная и бумажная
	17.21/29.121
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки
	ГОСТ 13841-95 п. 6.2;
ГОСТ 18211-2018;
ГОСТ 22852-77 п. 3а.2;
ГОСТ 27840-2022;
ГОСТ 34033-2016;
ГОСТ 9142-2014 п. 8.6
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 005/2011

	21.1**
	Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений
	24.33/29.061
	Размеры и предельные отклонения от геометрических параметров
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1549-2005 п.п. 7.3, 7.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	21.2* ТР
	Упаковка картонная и бумажная
	17.21/29.121
	Испытание на удар при свободном падении
	ГОСТ 13841-95 п. 6.2;
ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 2226-2013 пп. 9.3, 9.3.1-9.3.9;
ГОСТ 27840-2022;
ГОСТ 33772-2016 п. 9.7;
ГОСТ 34033-2016;
ГОСТ 9142-2014 п. 8.6
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 005/2011

	21.2**
	Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений
	24.33/29.061
	Отклонение от углового размера
	СТБ 1549-2005 п. 7.4
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	21.3* ТР
	Упаковка картонная и бумажная
	17.21/29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 27840-2022;
ГОСТ 33771-2016 п. 9.8;
ГОСТ 33772-2016 п. 9.8;
СТ РК ГОСТ Р 51864-2008;
СТБ ГОСТ Р 51864-2005
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 005/2011

	22.1* ТР
	Упаковка из комбинированных материалов
	13.96/29.121, 13.99/29.121
	Прочность соединительных швов
	ГОСТ 12302-2013 пп. 9.5, 9.6;
ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 33772-2016 пп. 9.5, 9.6;
ГОСТ 7730-89 п. 3.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 005/2011

	22.1**
	Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним
	24.33/29.061
	Размеры и предельные отклонения геометрических параметров
	СТБ 1527-2005 п.п. 7.2, 7.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	22.2**
	
	
	Косина резов
	СТБ 1527-2005 п.п. 7.4, 7.5
	
	

	23.1* ТР
	Упаковка из текстильных материалов
	13.96/29.121, 13.99/29.121
	Разрывная нагрузка
	ГОСТ 29104.4-91;
ГОСТ 30090-93 п. 6.8;
ГОСТ 32522-2013 п. 9.6;
ГОСТ ISO 13934-1-2021
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 005/2011

	23.1*
	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные
	23.99/11.116, 23.99/29.061
	Линейные размеры (кроме толщины плоских волокнистых изделий), внешний вид, геометрическая форма
	ГОСТ 17177-94 п.п.3, 4.1-4.6, 4.9, р. 5, 6
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	23.2* ТР
	Упаковка из текстильных материалов
	13.96/29.121, 13.99/29.121
	Прочность крепления ручек
	СТБ ГОСТ Р 51864-2005
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 005/2011

	23.2*
	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные
	23.99/29.151
	Влажность
	ГОСТ 17177-94 п. 8
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	23.3*
	
	23.99/29.121
	Предел прочности при сжатии
	ГОСТ 17177-94 п.п. 14
	
	

	24.1** ТР
	Пищевая продукция
	01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.50/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 10.82/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 021/2011

	24.1**
	Заполнение оконных и дверных проемов
	41.00/29.061
	Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков
	СП 1.03.15-2024 п.п. 5.2, 6.1;
СТБ 1476-2004 п. 4.4
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	24.2* ТР
	Пищевая продукция
	01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.50/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 10.82/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	ГОСТ 32161-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 021/2011

	24.2**
	Заполнение оконных и дверных проемов
	41.00/29.061
	Расстояние между крепежными элементами
	СП 1.03.15-2024 п.п. 5.2, 6.1;
СТБ 1476-2004 п. 4.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	24.3* ТР
	Пищевая продукция
	01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.50/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 10.82/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90
	ГОСТ 32163-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 021/2011

	24.3**
	Заполнение оконных и дверных проемов
	41.00/29.061
	Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены
	СП 1.03.15-2024 п. 5.9;
СТБ 1476-2004 п. 5.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	24.4**
	
	
	Величина уклона установки подоконных досок (плит)
	СП 1.03.15-2024 п. 5.9;
СТБ 1476-2004 п. 5.2
	
	

	24.5**
	
	
	Величина напуска сливов на фасад
	СП 1.03.15-2024 п. 5.10;
СТБ 1476-2004 п. 6.4
	
	

	24.6**
	
	
	Величина уклона сливов
	СП 1.03.15-2024 п. 5.10;
СТБ 1476-2004 п. 6.1
	
	

	24.7**
	
	41.00/29.121
	Прочность крепления оконных и дверных блоков
	СП 1.03.15-2024 п. 5.5;
СТБ 1477-2004
	
	

	24.8**
	
	41.00/29.061
	Высота установки подоконных досок (плит)
	СП 1.03.15-2024 п. 5.9;
СТБ 1476-2004 п. 5.3
	
	

	25.1** ТР
	Зерно (злаковые культуры, зернобобовые культуры, масляничные культуры)
	01.11/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1056-2016
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 015/2011

	25.1**
	Устройство антикоррозийных покрытий: Лакокрасочные, комбинированные лакокрасочные, мастичные, шпаклевочные и наливные полимерные покрытия
	41.00/29.061
	Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия
	СТБ 1684-2006 п. 6.4;
СТБ ISO 2808-2023 п. 5.6.6 (метод 7В.2)
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	25.2* ТР
	Зерно (злаковые культуры, зернобобовые культуры, масляничные культуры)
	01.11/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	ГОСТ 32161-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 015/2011

	25.2**
	Устройство антикоррозийных покрытий: Лакокрасочные, комбинированные лакокрасочные, мастичные, шпаклевочные и наливные полимерные покрытия
	41.00/32.115
	Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий
	СТБ 1684-2006 п. 6.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	25.3* ТР
	Зерно (злаковые культуры, зернобобовые культуры, масляничные культуры)
	01.11/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90
	ГОСТ 32163-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 015/2011

	25.3**
	Устройство антикоррозийных покрытий: Лакокрасочные, комбинированные лакокрасочные, мастичные, шпаклевочные и наливные полимерные покрытия
	41.00/32.115
	Внешний вид покрытия
	СТБ 1684-2006 п. 6.9
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	25.4**
	
	41.00/29.061
	Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью
	СТБ 1684-2006 п. 6.11
	
	

	26.1** ТР
	Молоко и молочная продукция; детское питание на молочной основе, адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в т.ч. сухие), сухие и кисло-молочные смеси, молочные напитки (в т.ч. сухие), молочные каши, готовые к употреблению, молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста; молочные продукты, молочные составные продукты для питания детей дошкольного и школьного возраста
	01.41/42.000, 01.49/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1053-2015
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 033/2013

	26.1**
	Устройство антикоррозийных покрытий: Покрытия гуммировочные
	41.00/29.061
	Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий
	СТБ 1684-2006 п. 7.2
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	26.2* ТР
	Молоко и молочная продукция; детское питание на молочной основе, адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в т.ч. сухие), сухие и кисло-молочные смеси, молочные напитки (в т.ч. сухие), молочные каши, готовые к употреблению, молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста; молочные продукты, молочные составные продукты для питания детей дошкольного и школьного возраста
	01.41/04.125, 01.49/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 033/2013

	26.2**
	Устройство антикоррозийных покрытий: Покрытия гуммировочные
	41.00/32.115
	Внешний вид покрытия
	СТБ 1684-2006 п. 7.6
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	26.3* ТР
	Молоко и молочная продукция; детское питание на молочной основе, адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в т.ч. сухие), сухие и кисло-молочные смеси, молочные напитки (в т.ч. сухие), молочные каши, готовые к употреблению, молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста; молочные продукты, молочные составные продукты для питания детей дошкольного и школьного возраста
	01.41/04.125, 01.49/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 033/2013

	26.3**
	Устройство антикоррозийных покрытий: Покрытия гуммировочные
	41.00/29.061
	Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей)
	СТБ 1684-2006 п. 7.8
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	26.4**
	
	
	Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью
	СТБ 1684-2006 п. 7.9
	
	

	27.1** ТР
	Мясо, мясная продукция, желатин (в т. ч. для детского питания)
	01.70/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1056-2016
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 034/2013

	27.1**
	Устройство антикоррозийных покрытий: Металлизационные и комбинированные металлизационные покрытия
	41.00/29.061
	Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия
	ГОСТ 9.304-87 п. 2.3.4;
СТБ 1684-2006 п. 8.3
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	27.2* ТР
	Мясо, мясная продукция, желатин (в т. ч. для детского питания)
	01.70/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	ГОСТ 32161-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 034/2013

	27.2**
	Устройство антикоррозийных покрытий: Металлизационные и комбинированные металлизационные покрытия
	41.00/32.115
	Внешний вид покрытия
	ГОСТ 9.304-87;
СТБ 1684-2006 п. 8.4
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	27.3* ТР
	Мясо, мясная продукция, желатин (в т. ч. для детского питания)
	01.70/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90
	ГОСТ 32163-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 034/2013

	27.3**
	Устройство антикоррозийных покрытий: Металлизационные и комбинированные металлизационные покрытия
	41.00/29.061
	Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью
	ГОСТ 9.304-87 п. 2.3.5;
СТБ 1684-2006 п. 8.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	28.1** ТР
	Масложировая продукция
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 024/2011

	28.1**
	Устройство антикоррозийных покрытий: Оклеечные покрытия
	41.00/29.061
	Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах
	СТБ 1684-2006 п. 10.11
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	28.2* ТР
	Масложировая продукция
	10.41/04.125, 10.42/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	ГОСТ 32161-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 024/2011

	28.2**
	Устройство антикоррозийных покрытий: Оклеечные покрытия
	41.00/32.115
	Внешний вид покрытия
	СТБ 1684-2006 п. 10.12
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	28.3* ТР
	Масложировая продукция
	10.41/04.125, 10.42/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90
	ГОСТ 32163-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 024/2011

	29.1** ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства
	10.84/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 029/2012

	29.1**
	Устройство антикоррозийных покрытий: Облицовочные и футеровочные покрытия
	41.00/29.061
	Ширина швов
	СТБ 1684-2006 п. 11.7
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	29.2* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства
	10.84/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	ГОСТ 32161-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 029/2012

	29.2**
	Устройство антикоррозийных покрытий: Облицовочные и футеровочные покрытия
	41.00/32.115
	Полнота заполнения и размеры швов
	СТБ 1684-2006 п. 11.8
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	29.3* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства
	10.84/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90
	ГОСТ 32163-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 029/2012

	29.3**
	Устройство антикоррозийных покрытий: Облицовочные и футеровочные покрытия
	41.00/32.115
	Внешний вид покрытия
	СТБ 1684-2006 п. 11.12
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	29.4**
	
	41.00/29.061
	Ровность покрытия
	СТБ 1684-2006 п. 11.13
	
	

	29.5**
	
	
	Величина перепада между смежными элементами покрытия
	СТБ 1684-2006 п. 11.14
	
	

	30.1** ТР
	Мебельная продукция
	16.21/42.000, 16.23/42.000, 16.29/42.000, 23.11/42.000, 23.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 30108-94;
ГОСТ 33795-2016
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 025/2012

	30.1**
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: Сооружение земляного полотна
	41.00/29.061
	Степень уплотнения грунта земляного полотна
	СП 1.03.17-2025 п.п. 5.1.6, 5.1.7, 5.2.6;
СТБ 1377-2003
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	30.2* ТР
	Мебельная продукция
	16.21/04.125, 16.23/04.125, 16.29/04.125, 23.11/04.125, 23.12/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	ГОСТ 33795-2016
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 025/2012

	30.3* ТР
	
	
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ГОСТ 30108-94
	
	

	31.1**
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: Установка бортового камня
	41.00/29.061
	Прямолинейность установки бортового камня
	СП 1.03.17-2025 п. 5.3.2
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	31.2**
	
	
	Соответствие высотных отметок бортового камня
	СП 1.03.17-2025 п. 5.3.3
	
	

	31.3**
	
	
	Перепад высот смежных элементов
	СП 1.03.17-2025 п. 5.3.4
	
	

	32.1* ТР
	Станки металлообрабатывающие (центры обрабатывающие для механической обработки)
	28.41/26.095
	Механическая опасность
	ГОСТ ЕН 12417-2006 р.1
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 010/2011

	32.1**
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: Укладка плит
	41.00/29.061
	Перепад высот между смежными элементами
	СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.1
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	32.2* ТР
	Станки металлообрабатывающие (центры обрабатывающие для механической обработки)
	28.41/22.000
	Электрическая опасность
	ГОСТ ЕН 12417-2006 р.2;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 010/2011

	32.2**
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: Укладка плит
	41.00/29.061
	Размер шва между смежными сборными элементами
	СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.2
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	32.3* ТР
	Станки металлообрабатывающие (центры обрабатывающие для механической обработки)
	28.41/35.067
	Шумовые характеристики
	ГОСТ 12.1.050-86
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 010/2011

	32.3**
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: Укладка плит
	41.00/29.061
	Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения
	СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.3
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	32.4* ТР
	Станки металлообрабатывающие (центры обрабатывающие для механической обработки)
	28.41/35.063
	Освещенность зоны обработки
	ГОСТ 24940-2016;
ГОСТ ЕН 1837-2002
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 010/2011

	32.4**
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: Укладка плит
	41.00/29.061
	Ровность сборного покрытия
	СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	32.5* ТР
	Станки металлообрабатывающие (центры обрабатывающие для механической обработки)
	28.41/22.000
	Нарушения энергоснабжения
	ГОСТ ЕН 12417-2006 табл. 2, р.13
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 010/2011

	32.5**
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: Укладка плит
	41.00/29.061
	Искривление линий швов между плитами тротуарными
	СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.6
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	32.6* ТР
	Станки металлообрабатывающие (центры обрабатывающие для механической обработки)
	28.41/39.000
	Ошибки в системе управления
	ГОСТ ЕН 12417-2006 табл.2, р.14
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 010/2011

	32.7* ТР
	
	
	Падение или выброс предметов или жидкости
	ГОСТ ЕН 12417-2006 табл. 2, р.17.1, 17.3
	
	

	32.8* ТР
	
	
	Скольжение,, опрокидывание и падение людей
	ГОСТ ЕН 12417-2006 таблица 2
	
	

	32.9* ТР
	
	28.41/26.141
	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP54)
	ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
	
	

	32.10* ТР
	
	28.41/39.000
	Устойчивость
	ГОСТ ЕН 12417-2006 таблица 2, р.18
	
	

	32.11* ТР
	
	
	Ошибки монтажа
	ГОСТ ЕН 12417-2006 табл.2, р.15
	
	

	32.12* ТР
	
	
	Неожиданный пуск
	ГОСТ ЕН 12417-2006 табл. 2, р.10.1,10.2
	
	

	32.13* ТР
	
	
	Информация для пользователя
	ГОСТ ЕН 12417-2006 р.7
	
	

	33.1** ТР
	Дорожно-строительные материалы и изделия, противогололедные материалы
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 30108-94
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 014/2011

	33.1**
	Устройство изоляционных покрытий: Устройство гидроизоляции из рулонных материалов
	41.00/29.061
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой
	СТБ 1846-2008 п. 7.7
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	33.2* ТР
	Дорожно-строительные материалы и изделия, противогололедные материалы
	08.12/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40)
	ГОСТ 30108-94
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 014/2011

	33.2**
	Устройство изоляционных покрытий: Устройство гидроизоляции из рулонных материалов
	41.00/32.115
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 7.8
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	34.1** ТР
	Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты, наборы для детского творчества
	32.40/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 30108-94
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 008/2011

	34.1**
	Устройство изоляционных покрытий: Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной)
	41.00/29.061
	Величина нахлестки армирующего материала
	СТБ 1846-2008 п. 8.4
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	34.2* ТР
	Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты, наборы для детского творчества
	32.40/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40)
	ГОСТ 30108-94
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 008/2011

	34.2**
	Устройство изоляционных покрытий: Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной)
	41.00/32.115
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 8.6
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	34.3**
	
	41.00/29.061
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием
	СТБ 1846-2008 п. 8.7
	
	

	35.1** ТР
	Вода питьевая упакованная, природная минеральная, купажированная питьевая, питьевая вода для детского питания, обработанная питьевая вода, искусственно минерализованная питьевая вода
	11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001;
СТБ ГОСТ Р 51593-2001
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	35.1**
	Устройство изоляционных покрытий: Устройство гидроизоляции из металлических листов
	41.00/32.115
	Внешний вид сварных швов
	СТБ 1133-98;
СТБ 1846-2008 п. 10.3
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	35.2* ТР
	Вода питьевая упакованная, природная минеральная, купажированная питьевая, питьевая вода для детского питания, обработанная питьевая вода, искусственно минерализованная питьевая вода
	11.07/04.125
	Удельная суммарная (общая) альфа-активность
	СТБ ISO 9696-2010
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	35.3* ТР
	
	
	Удельная суммарная (общая) бета-активность
	СТБ ISO 9697-2016
	
	

	36.1** ТР
	Мясо, мясная продукция, жиры птицы, консервы из мяса птицы, желатин (в т. ч. для детского питания)
	01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ЕАЭС 051/2021

	36.1**
	Устройство изоляционных покрытий: Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции
	41.00/29.061
	Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения
	СТБ 1846-2008 п. 9.2
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	36.2* ТР
	Мясо, мясная продукция, жиры птицы, консервы из мяса птицы, желатин (в т. ч. для детского питания)
	01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ЕАЭС 051/2021

	36.2**
	Устройство изоляционных покрытий: Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции
	41.00/29.061
	Отклонение поверхности гидроизоляции от: вертикальности, горизонтальности, заданного уклона
	СТБ 1846-2008 п.п. 9.6, 9.7, 9.8
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	36.3* ТР
	Мясо, мясная продукция, жиры птицы, консервы из мяса птицы, желатин (в т. ч. для детского питания)
	01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	ТР ЕАЭС 051/2021

	36.3**
	Устройство изоляционных покрытий: Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции
	41.00/32.115
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 9.10
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	37.1**
	Устройство изоляционных покрытий: Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов
	41.00/32.115
	Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА
	СТБ 1846-2008 п. 11.5
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	37.2**
	
	41.00/29.061
	Сцепление листовых материалов с основанием
	СТБ 1846-2008 п. 11.6
	
	

	37.3**
	
	41.00/32.115
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 11.10
	
	

	38.1**
	Устройство изоляционных покрытий: Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов
	41.00/29.061
	Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 17.4
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	38.2**
	
	
	Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от: заданного уклона, вертикальности, горизонтальности
	СТБ 1846-2008 п.п. 17.10, 17.11, 17.12
	
	

	38.3**
	
	41.00/32.115
	Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 17.13
	
	

	39.1**
	Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов
	41.00/29.061
	Глубина заложения фундаментов
	СП 1.03.14-2024 п.п. 7.1, 10.2
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	40.1**
	Здания и сооружения
	41.00/34.065
	Тепловизионное обследование
	ГОСТ 26629-85;
МВИ.МН 5656-2017;
СП 1.02.02-2024
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	41.1*
	Товары народного потребления, в том числе: - бытовые электрические приборы, - электродвигатели для автоматизации и механизации, - электрический инструмент, - бытовая электронная аппаратура, - аппаратура для применения контроля электрических величин, - средства связи и информатики, - светотехнические изделия, - вычислительная техника - составные части электрооборудования
	26.40/26.080, 27.32/26.080, 27.51/26.080, 27.90/26.080, 28.13/26.080
	Климатические воздействия: - Воздействие пониженной температуры холодоустойчивость, холодопрочность (от +5 до -70 ) °С; - Воздействие повышенной температуры теплоустойчивость, теплопрочность (от +30 до +80) °С; - Воздействие повышенной влажности от существующей до 95%; - Воздействие циклического изменения температуры (от -30 до +80)°С; - Влажное циклическое тепло (от +25 до +55)°С при относительной влажности до 95%; - Воздействие инея и росы (температура -20°С) - Воздействие атмосферного давления (66–106,7) кПа
	ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84);
ГОСТ 12997-84;
ГОСТ 15151-69;
ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74);
ГОСТ 20.57.406-81;
ГОСТ 20790-93;
ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74);
ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74);
ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69);
ГОСТ 28209-89 (МЭК 68-2-14-84);
ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-82);
ГОСТ 28224-89 (МЭК 68-2-38-77);
ГОСТ 28236-89 (МЭК 68-3-1-74);
ГОСТ Р 50444-92
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	41.2*
	
	26.40/26.095, 27.32/26.095, 27.51/26.095, 27.90/26.095, 28.13/26.095
	Механические воздействия: - Воздействие вибрации: виброустойчивость, вибропрочность частота (5–3500) Гц амплитуда смещения (0,15–12,5) мм - ускорение (1–200) м/с2 - Воздействие ударов: ускорение (10–1500) м/с2 длительность импульса (0–16) мс
	ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84);
ГОСТ 16962.2-90;
ГОСТ 20.57.406-81;
ГОСТ 20790-93;
ГОСТ 23216-78;
ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82);
ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87);
ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29-87);
ГОСТ 28594-90;
ГОСТ Р 50444-92
	
	

	42.1*
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи и прочее электрическое оборудование переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.90/22.000, 27.32/22.000, 27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0020-2025
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	43.1*
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств
	АМИ.ВТ 0021-2025
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	43.2*
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	
	
	

	43.3*
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ВТ 0022-2025
	
	

	44.1*
	Силовые кабельные линии
	27.40/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0020-2025
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	45.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.12/42.000
	Отбор проб
	МУ №4945-88
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	46.1**
	Производственные помещения, рабочие места, жилые помещения, общественные здания, территории жилой застройки и места массового отдыха
	100.11/35.068
	Измерение интенсивности электромагнитных излучений радиочастотного диапазона: - напряженности электрического поля; - плотности потока энергии; - энергетической экспозиции
	АМИ.ГМ 0301-2024
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	47.1**
	Рабочие места
	100.12/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА
	ГОСТ 12.1.050-86
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	47.2**
	
	
	Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин
	МВИ.ГМ.1694-2018
	
	

	47.3**
	
	
	Ультразвук воздушный: - уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ
	ГОСТ 12.1.001-89;
ГОСТ 12.4.077-79
	
	

	47.4**
	
	100.12/35.063
	Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2
	АМИ.ГМ 0368-2025
	
	

	47.5**
	
	
	Освещенность, лк
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	47.6**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003)
	
	

	47.7**
	
	
	Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	47.8**
	
	100.12/35.068
	Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией 50 Гц); (2-400) кГц; - плотность магнитного потока, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц
	АМИ.ГМ 0301-2024
	
	

	47.9**
	
	100.12/35.069
	Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, В/м
	
	
	

	47.10**
	
	
	Электростатические поля: напряженность электростатического поля, кВ/м
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.045-84
	
	

	47.11**
	
	100.12/35.060, 100.12/35.065
	Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового излучения, Вт/м2
	ГОСТ 12.1.005-88 п. 2
	
	

	48.1**
	Пищевая продукция, пищевые добавки
	01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.50/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1050-2008;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1052-2011;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012;
ТКП 251-2010 (02080)
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	48.2*
	
	01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.50/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-137, стронций-90
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005;
МВИ.МН 2418-2005;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	49.1**
	Вода питьевая, вода минеральная
	100.09/42.000, 11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ 1188-99;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	49.2*
	
	100.09/04.125, 11.07/04.125
	Объемная активность радионуклида цезий-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2418-2005;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	49.3*
	
	
	Объемная активность радионуклида стронций-90
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2418-2005
	
	

	49.4*
	
	
	Удельная суммарная (общая) альфа-активность
	«Методика радиационного контроля воды питьевой», утв. зам. министра ЖКХ РБ 18.12.2003;
Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП «ДОЗА»;
СТБ ISO 9696-2020
	
	

	49.5*
	
	
	Удельная суммарная (общая) бета-активность
	«Методика радиационного контроля воды питьевой», утв. зам. министра ЖКХ РБ 18.12.2003;
Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП «ДОЗА»;
СТБ ISO 9697-2016
	
	

	50.1**
	Сельскохозяйственное сырье
	01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.70/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1056-2016
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	50.2*
	
	01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.70/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-137, стронций-90
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005;
МВИ.МН 2418-2005;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	51.1**
	Корма и кормовые добавки
	10.91/42.000, 10.92/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1056-2016
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	51.2*
	
	10.91/04.125, 10.92/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-137, стронций-90
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005;
МВИ.МН 2418-2005;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	52.1**
	Продукция лесного хозяйства
	02.20/42.000, 02.30/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 31.00/42.000, 31.09/42.000
	Отбор проб
	Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбумпром», утв. Концерном «Беллесбумпром» 21.11.2005;
ТКП 251-2010 (02080)
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	52.2*
	
	02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 31.00/04.125, 31.09/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-137, стронций-90
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005;
МВИ.МН 2418-2005;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	53.1**
	Лекарственно-техническое сырье
	01.27/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1053-2015;
ТКП 251-2010 (02080)
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	53.2*
	
	01.27/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-137, стронций-90
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005;
МВИ.МН 2418-2005;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	54.1**
	Экспортируемая продукция лесного хозяйства: - грибы свежие, мороженые, сушеные, консервированные; - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium; - плоды растений вида Vaccinium мороженные, сушеные
	01.13/42.000, 01.25/42.000
	Отбор проб
	Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского союза, утв. зам. Председателя Госстандарта 03.11.2014;
СТБ 1054-2012;
ТКП 251-2010 (02080)
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	54.2*
	
	01.13/04.125, 01.25/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-134 и 137
	Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского союза, утв. зам. Председателя Госстандарта 03.11.2014;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2418-2005;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	55.1**
	Продукция на основе торфа сельскохозяйственного назначения; брикеты топливные; торф кусковой для отопления; фрезерный торф для пылевидного сжигания
	08.92/42.000, 19.20/42.000
	Отбор проб
	Временная методика определения содержания радионуклидов в разрабатываемом слое торфяной залежи, добытом торфе и в продукции на основе торфа на предприятиях, расположенных в зонах постоянного и периодического контроля, утв. Госкомитетом БССР по топливу и газификации 27.07.90, согл. Бел-ГИМ 26.07.90
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	55.2*
	
	08.92/04.125, 19.20/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2418-2005;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	56.1**
	Материалы текстильные, кожа и мех натуральный
	13.20/42.000, 13.93/42.000, 14.20/42.000, 15.11/42.000
	Отбор проб
	МВИ.МН 1768-2002;
СТБ 1252-2000
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	56.2*
	
	13.20/04.056, 13.93/04.056, 14.20/04.056, 15.11/04.056
	Плотность потока бета-частиц
	
	
	

	57.1**
	Материалы и изделия строительные (в т.ч. сырье, грунты, противогололедные материалы), изделия из стекла, фарфора, керамики (в т.ч. санитарно-технические изделия)
	08.11/42.000, 08.12/42.000, 08.99/42.000, 23.11/42.000, 23.12/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000, 23.41/42.000, 23.42/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 23.51/42.000, 23.52/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.63/42.000, 23.64/42.000, 23.65/42.000, 23.69/42.000, 23.70/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 30108-94;
МВИ.МН 1120-99
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	57.2*
	
	08.11/04.125, 08.12/04.125, 08.99/04.125, 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.13/04.125, 23.19/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.41/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40)
	ГОСТ 30108-94;
МВИ.МН 1120-99;
МВИ.МН 2418-2005;
МВИ.МН 4498-2013;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	58.1**
	Материалы и изделия на древесной, минеральной и полимерной основах
	16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40)
	ГОСТ 30108-94;
МВИ.МН 1120-99;
МВИ.МН 2418-2005;
МВИ.МН 4498-2013;
МВИ.МН 4808-2013
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	58.2*
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2418-2005;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	59.1**
	Воздух на открытой местности, в помещениях зданий и сооружений, участки для строительства
	100.02/42.000, 100.11/42.000, 100.12/42.000
	Отбор проб
	МВИ.МН 3862-2011;
МУК РБ № 11-8-6-2002;
ТКП 45-2.03-134-2009 (02250)
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	59.2**
	
	100.02/04.056, 100.11/04.056, 100.12/04.056
	Эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов изотопов радона
	
	
	

	59.3**
	
	
	Объемная активность радона
	МВИ.МН 1111-99;
МВИ.МН 3092-2009
	
	

	59.4**
	
	
	Плотность потока радона
	МВИ.МН 1111-99;
МВИ.МН 3091-2009;
ТКП 45-2.03-134-2009 (02250)
	
	

	60.1**
	Окружающая среда
	100.11/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
	МВИ.ГМ.1906-2020;
МУК РБ № 11-8-6-2002;
ТКП 45-2.03-134-2009 (02250)
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	61.1**
	Зола, зольные отходы, твердые и жидкие отходы, сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	МОПр МН 01-98;
СТБ 1057-2016
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	61.2*
	
	100.05/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	
	
	

	62.1**
	Почва
	100.06/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 28168-89
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	62.2*
	
	100.06/04.125
	Удельная активность радионуклида цезий-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2418-2005;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	63.1**
	Удобрения минеральные
	20.15/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 30108-94
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	63.2*
	
	20.15/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (радий-226, торий-232)
	ГОСТ 30108-94;
МВИ.МН 1120-99;
МВИ.МН 2418-2005;
МВИ.МН 4498-2013;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	64.1**
	Металлолом
	24.10/04.056, 24.42/04.056, 24.43/04.056, 24.44/04.056, 24.45/04.056
	Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения
	МВИ.МН 2210-2007;
Методика радиационного контроля лома и отходов черных и цветных металлов, заготовляемых и реализуемых предприятиями системы потребкооперации, утв. Гомельским облпотребсоюзом 20.02.2007;
Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома, утв. постановлением МЗ РБ №42 от 11.03.2016
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	64.2**
	
	
	Плотность потока альфа-частиц
	
	
	

	64.3**
	
	
	Плотность потока бета-частиц
	
	
	

	65.1*
	Лестницы переносные и подвесные
	13.92/29.121, 25.93/29.121
	Прочность при воздействии статической нагрузки
	АМИ.ВТ 0036-2025;
ГОСТ 26887-86
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	66.1*
	Монтерские когти и лазы
	13.92/29.121, 25.93/29.121
	Прочность при воздействии статической нагрузки
	АМИ.ВТ 0036-2025
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	67.1*
	Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
	26.60/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0020-2025
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	68.1**
	Рабочие места
	100.12/35.068
	Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряжённость электрического поля промышленной частоты
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.002-84
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	68.2**
	
	
	Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряжённость магнитного поля промышленной частоты; - магнитная индукция промышленной частоты
	АМИ.ГМ 0301-2024
	
	

	68.3**
	
	
	Постоянные магнитные поля: - напряженность магнитного поля или магнитная индукция
	
	
	

	69.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.050
	Определение концентрации дизельного топлива Д: (25-200) мг/л
	ГОСТ 12.1.014-84
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	69.2**
	
	
	
	
	
	

	69.3**
	
	
	Определение концентрации гексана Д: (35,8-8950) мг/м3
	
	
	

	69.4**
	
	
	Определение ацетона Д: (24-2880) мг/м3
	
	
	

	69.5**
	
	
	Определение Бензина Д: (50-500) мг/м3
	
	
	

	69.6**
	
	
	Определение Уксусной кислоты Д: (2-20) мг/м3
	
	
	

	69.7**
	
	
	Определение Фенола Д: (0,3-30) мг/м3
	
	
	

	69.8**
	
	
	Определение Формальдегида Д: (0,2-5,0) мг/м3
	
	
	

	69.9**
	
	
	Определение Хлора Д: (0,5-10) мг/м3
	
	
	

	69.10**
	
	
	Определение Этанола Д: (0,5-10) мг/м3
	
	
	

	69.11**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение содержания пыли в воздухе рабочей зоны Д: (навеска пыли) (1,0 – 50) мг
	МВИ.БР 333-2017
	
	

	70.1*
	Одежда специальная сигнальная повышенной видимости
	14.12/29.061, 14.19/29.061
	Коэффициент световозвращения световозвращающих материалов
	ГОСТ 12.4.281-2014 п. 7.3;
СТБ 1812-2007 (EN 471:2003) п. 7.3
	ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область
	

	70.2*
	
	14.12/33.111, 14.19/33.111
	Цветовые характеристики фонового и комбинированного материалов
	ГОСТ 12.4.281-2014 п. 7.2;
СТБ 1812-2007 (EN 471:2003) п. 7.2
	
	

	70.3*
	
	
	Коэффициент яркости фонового и комбинированного материалов
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