ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Грунты | 100.06/29.121 | Глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании | ГОСТ 19912-2012 п.6 | ул. Янки Мавра, 53, комн. 324, 220015, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Несущая способность грунта основания сваи | СТБ 2242-2011 п.8 |  |  |
| 1.3** |  | 100.06/29.137 | Удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда | ГОСТ 19912-2012 п.5 |  |  |
| 1.4** |  |  | Удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда |  |  |  |
| 2.1** | Грунты (кроме многолетне мерзлых) | 100.06/29.121 | Характеристики деформируемости (метод испытания штампом). Модуль деформации. | ГОСТ 20276.1-2020 | ул. Янки Мавра, 53, комн. 324, 220015, г. Минск |  |
| 2.2** |  | 100.06/29.137 | Характеристики прочности (метод среза целиков грунта): -сопротивление грунта срезу -угол внутреннего трения -удельное сцепление | ГОСТ 20276.4-2020 |  |  |