# Приложение к аттестату

# аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1943

от 12 ноября 2001 года

на бланке № __________

на 2 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» февраля 2011 года

#### Лаборатории технической диагностики магистральных газопроводов

инженерного центра

филиала «Инженерно-технический центр

Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

| Наименование объекта | Код | Характеристика вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  | Определение суммарного потенциала сооружения, находящегося под электрохимической защитой | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2005 | ГОСТ 9.602-2005 приложение С |
| 2 Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  | Измерение поляризационных потенциалов при электрохимической защите | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ9.602-2005 | ГОСТ 9.602-2005 приложение Р |
| 3 Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  | Определение наличия тока в подземных сооружениях | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ9.602-2005 | ГОСТ 9.602-2005 приложение Е |
| 4 Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  | Определения опасного влияния блуждающего постоянного тока | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ9.602-2005 | ГОСТ 9.602-2005 п. 4.7 приложение Г |
| 5 Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  | Определение опасного влияния переменного тока | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ9.602-2005 | ГОСТ 9.602-2005 п. 4.8 приложение Ж |
| 6 Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  | Определение переходного сопротивления покрытий законченных строительством и действующих участков трубопроводов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ9.602-2005 | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (приложение Д), "Инструкция по контролю состояния изоляции законченных строительством участков трубопроводов катодной поляризацией", ВНИИСТ, 1995 |
| 7 Грунты по трассе трубопроводов стальных, подземных сооружений |  | Определение удельного электрического сопротивления грунта | ГОСТ9.602-2005 | ГОСТ 9.602-2005 приложение А.1 |
| 8 Трасса трубопроводов стальных, подземных сооружений |  | Определение наличия блуждающих токов в земле | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ9.602-2005 | ГОСТ 9.602-2005 приложение Д |
| 9 Вставки электроизолирующие трубопроводов стальных, подземных сооружений 02.08.2013 |  | Определение исправности вставки электроизолирующей (ВЭИ) | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ9.602-2005 ГОСТ 25660-83 | ВСН 39-1.22-007-2002, п. 5.8 |

BY/112 02.2.0.1943                                                                                                     Лист 2 из 2 листов

| Наименование объекта | Код МКС | Характеристика вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 10 Анодные заземления станций катодной защиты, токоотводы-протекторы | 11.99.09 | Измерение сопротивлений растеканию тока анодных заземлений, токоотводов-протекторов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2005 | ВСН 009-88 п. 4.11, в п. 4.20, в |
| 11 Трубы с защитными покрытиями из полимерных лент или на основе битумных мастик | 11.14.09 | Определение адгезии защитных покрытий | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2005 | МВИ.МН 1721-2002 |
| 12 Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 11.99.09 | Выполнение электрометрических обследований подземных трубопроводов методами интенсивных измерений | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2005 | МВИ.МН 1711-2010 |
| 13 Неферромагнитные защитные покрытия, нанесенные на изделия из сталей и других ферромагнитных материалов | 11.03.09 | Измерение толщины защитных покрытий | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 | МВИ.МН 2509-2006 |

Руководитель

Национального органа по аккредитации  -

директор Государственного предприятия «БГЦА»                       Т.А. Николаева