Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112.02.1.0.0406

от «26» мая 2003 года

на бланке №_________

на 2 листах

Область аккредитации от «22» августа 2014 года

испытательной лаборатории металлов и сплавов

Государственного научного учреждения

«Институт технологии металлов Национальной академии наук Беларуси»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чугун, сталь |  | Массовая доля элементов: углерод (0,229-2,94) % | ГОСТ 19265-73 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 805-80 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 4832-95 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 22536.1-88 п.2 |
| Сталь |  | Массовая доля элементов: сера (0,016-0,017) % фосфор (0,017-0,030) % кобальт (5,08-6,29) % вольфрам (8,60-10,10) % | ГОСТ 19265-73 ГОСТ 5950-2000 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 18895-97 |
|  |  | Массовая доля элементов: кремний (0,199-2,23) % марганец (0,217-1,28) % хром (0,046-4,47) % никель (0,105-3,92) % ванадий (0,024-2,79) % молибден (0,11-1,13) % медь (0,02-0,62) % алюминий (0,023-0,175) % титан (0,069-0,126) % |  | ГОСТ 18895-97 ГОСТ 27809-95 |
| Чугун |  | Массовая доля элементов: сера (0,0041-0,058) % фосфор (0,020-0,66) % | ГОСТ 805-80 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 4832-95 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 27611-88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чугун |  | Массовая доля элементов: кремний (0,26-2,98) % марганец (0,126-1,37) % никель (0,022-1,52) % медь (0,014-0,348) % хром (0,05-0,162) % ванадий (0,023-0,29) % титан (0,0026-0,09) % молибден (0,075-0,147) % алюминий (0,008-0,038) % магний (0,044-0,09) % олово (0,031-0,115) % | ГОСТ 805-80 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 4832-95 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 27611-88 ГОСТ 27809-95 |
| Оловянные бронзы |  | Массовая доля элементов: цинк (0,051-6,73) % олово (0,016-6,03) % никель (0,63-2,24) % сурьма (0,082-1,14) % железо (0,054-0,63) % свинец (3,81-6,51) % фосфор (0,03-0,13) % кремний (0,019-0,94) % | ГОСТ 613-79 ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ. МН 1849-2003 |
| Сплавы медно-цинковые |  | Массовая доля элементов: цинк (6,8-35,8) % никель (0,13-6,35) % кремний (0,083-4,07) % сурьма (0,013-0,78) % алюминий (0,14-3,28) % олово (0,023-2,03) % марганец (0,089-3,62) % висмут (0,0012-0,010) % свинец (0,025-1,40) % | ГОСТ 15527-2004 ГОСТ 1020-97 ГОСТ 17711-93 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9716.1-79 |
| Сплавы алюминиевые |  | Массовая доля элементов: кремний (0,77-14,5) % марганец (0,034-0,92) % железо (0,26-1,15) % титан (0,076-0,21) % медь (0,017-4,80) % цинк (0,024-0,60) % магний (0,25-2,01) % кадмий (0,010-0,054) % олово (0,0027-0,025) % свинец (0,038-0,20) % сурьма (0,0057-0,011) % никель (0,10-0,25) % хром (0,020-0,045) % цирконий (0,024-0,052) % | ГОСТ 1583-93 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 7727-81 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь−

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева