Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.12.0.0936

от 17 апреля 1998 года

На бланке № _________

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 июля 2015 года

испытательного комплекса

Дочернего коммунального унитарного производственного предприятия

«Воропаевский завод железобетонных изделий»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Песок для строительных работ | А09.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8736-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88, п.2 |
|  |  | А09.Б29 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88, п.3 |
|  |  | А09.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88,п. 5.3 |
|  |  | А09.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88,п. 9.1 |
|  |  | А09.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п. 10 |
|  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.2 |
|  |  | А10.Б29 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
|  |  | А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц - метод отмучивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |
|  |  | А10.Б31 | Дробимость (фракции до 20 мм) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
|  |  | А10.Б29 | Содержания зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
|  |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0 п.4.19 |
|  |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0 п.4.17 |
| 3.1 | Цемент | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 30515-97 ГОСТ 10178-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 30515-97 |
| 3.2 |  | А10.Б29 | Тонкость помола - по остатку на сите |  | ГОСТ 310.2-76 п.1 |
| 3.3 |  | А10.Б29 | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 310.3-76 п.1 |
| 3.4 |  | А10.Б29 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п.2 |
| 4.1 | Смеси бетонные | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п. 4 |
| 4.2 |  | А10.Б29 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005 п. 5.3 |
| 4.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005, п. 6 |
| 4.4 |  | А10.Б29 | Жесткость |  | СТБ 1545-2005, п. 5.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Бетон | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ1544-2005, СТБ 1187-99, СТБ 1310-2002 | ГОСТ 10180-90 п.4 |
| 5.2 |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 п.4-6 |
| 5.3 |  | А10.Б29 | Плотность/средняя плотность (в состоянии естественной влажности на образцах правильной формы) |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 5.4 |  | А10.Б29 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-84 п.2 |
| 5.5 |  | А10.Б40 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.2-95 (метод 2) |
| 5.6 |  | А10.Б39 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 |
| 6.1 | Арматура | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 12004-81 СТБ 1706-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12004-81 п.1 |
| 6.2 |  | А10.Б39 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 6.3 |  | А10.Б39 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 7.1 | Изделия арматурные и закладные сварные | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-90 ТНПА и другая документация | СТБ 2174-2011 п.6.9, 6.16 |
| 7.2 |  | А10.Б39 | Временное сопротивление стыковых, нахлесточных соединений. Временное сопротивление по рабочей арматуре крестообразных соединений |  | СТБ 2174-2011 п.7.10, 6.16, 6.20-6.22 ГОСТ 10922-90 п.4.10-4.14, 4.16, 4.17 ГОСТ 12004-81 |
| 8.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонны | А10.Б29 | Линейные размеры и отклонения от них. Отклонение от равенства диагоналей | ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89, табл.1, п. 1.1.1(а-в), 1.2.1, 1.2.3, 1.3.1,1.4.1 |
| 8.2 |  | А10.Б29 | Прочность - метод ударного импульса |  | СТБ 2264-2012 п.7.9 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                          Т.А. Николаева