|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0137 от 17 мая 1999 г. на бланке _________ на 4 листах Редакция __ |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от ___  ___________ 2016 года

лаборатории неразрушающего контроля и физико-механических испытаний
Центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества

«Молодечненский завод металлоконструкций»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сварные соединения | А 22 Б 32 | Оптический контроль: *11), 2), 3) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения | ТКП 45-1.03-103-2009 - ТКП 45-1.03-236-2011 ТКП 45-5.04-121-2009 СТБ 1565-2009 СТБ 2350-2013 СТБ ISО 5817-2009 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2002 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 1577-93 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 13556-91 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-89 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 1.2 |  | А 22 Б 32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: *2*3 *11), 2), 3) |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 14782-86 |
| 2.1 | Основной металл | А 22 Б 32 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения *14), 5) |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2 |  | А 22 Б 32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *1 4) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Образцы сварных соединений | А 22 Б 29 | Механические испытания: статическое (кратковременное) растяжение*2 - временное сопротивление; - предел текучести; - относительное удлинение; - относительное сужение | ГОСТ 30245-2003 ГОСТ 30246-94 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.06.2012 №37 Правила аттестации сварщиков РБ по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзором РБ 27.06.1994 г. №6, НИИ сварки и защитных покрытий РБ от 27.05.1994г. №7 ТНПА и другая документация *11), 2), 3), 4), 5), 6) | ГОСТ 6996-66 р. 4 |
| 3.2 |  | А 22 Б 29 | Механические испытания: статическое растяжение*2*3 - прочность; - временное сопротивление; - место разрушения |  | ГОСТ 6996-66 р. 8 |
| 3.3 |  | А 22 Б 29 | Механические испытания: статический изгиб*2*3 - угол изгиба |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р. 9 |
| 3.4 |  | А 22 Б 29 | Механические испытания: ударный изгиб*2*3 - ударная вязкость; - работа удара |  | ГОСТ 6996-66 р. 5 |
| 3.5 |  | А 22 Б 29 | Измерение твердости*2 *11), 2), 3) |  | ГОСТ 6996-66 р. 7 ГОСТ 9013-59 |
| 3.6 |  | А 22 Б 45 | Металлографические исследования*3 -макроструктурный анализ |  | СТБ ЕН 1321-2004 |
| 3.7 |  | А 22 Б 29 | Механические испытания: -испытание на излом*3 |  | СТБ ЕН 1320-2003 |
| 4.1 | Образцы основного металла | А 22 Б 29 | Измерение твердости*2 *14), 5) |  | ГОСТ 9013-59 |
| 4.2 |  | А 22 Б 29 | Механические испытания: статическое растяжение*2 - предел текучести; - временное сопротивление; - относительное удлинение; - относительное сужение *14), 5) |  | ГОСТ 1497-84 р. 4.4 ГОСТ 1497-84 р. 4.7 ГОСТ 1497-84 р. 4.8 ГОСТ 1497-84 р.4.11 ГОСТ 28870-90 ГОСТ 10006-80 |
| 4.3 |  | А 22 Б 29 | Механические испытания: изгиб*2 *14), 5) |  | ГОСТ 14019-2003 |
| 4.4 |  | А 22 Б 29 | Механические испытания: ударный изгиб*2 - ударная вязкость; - работа удара *14), 5) |  | ГОСТ 9454-78 СТБ ЕН 10045-1-2003 ГОСТ 7268-82 |
| 5.1 | Металлы и сплавы и изделия из них | А 22 Б 39 | Механические испытания: - испытания прочности покрытия при изгибе «Т» *14) |  | ГОСТ 30246-94 р. 6.3 |
| 6.1 | Крепежные изделия: болты, гайки, шайбы*1 6) | А 22 Б 32 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения | ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 22353-77 ГОСТ 22354-77 ГОСТ 22355-77 ГОСТ 22356-77 СТБ 1808-2007 | ГОСТ 22353-77 ГОСТ 22354-77 ГОСТ 22355-77 ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ 1759.3-83 |
| 6.2 |  | А 22 Б 29 | Механические испытания: статическое растяжение*2 - временное сопротивление; - предел текучести; - относительное удлинение - относительное сужение |  | ГОСТ 1759.4-87 р. 6.1 ГОСТ 1759.4-87 р. 6.2 ГОСТ 22356-77 р. 3.4 |
| 6.3 |  | А 22 Б 29 | Механические испытания: - испытания на разрыв на косой шайбе*2 |  | ГОСТ 1759.4-87 р.6.5 ГОСТ 22356-77 р.3.2 |
| 6.4 |  | А 22 Б 29 | Механические испытания: - испытание пробной нагрузкой*2 |  | ГОСТ 1759.4-87 р.6.4 ГОСТ 1759.5-87 р.4.1 ГОСТ 22356-77 р.3.7 |
| 6.5 |  | А 22 Б 29 | Измерение твердости*2 |  | ГОСТ 1759.4-87 р.6.3 ГОСТ 1759.5-87 р. 4.2 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 22356-77 р 3.3 |
| 7.1 | Панели металлические трехслойные с утеплителем | А 22 Б 46 | Отбор образцов |  | СТБ 1808-2007 СТБ 1740-2007 СТБ 1610-2006 ГОСТ 18321-73 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Металлоконструкции зданий и сооружений

- Грузоподъемные краны

- Съемные грузозахватные механизмы и приспособления

- Металлопродукция: прокат, листы

- Металлопродукция: трубы

- Крепежные изделия: болты, гайки, шайбы

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Основной металл | Контролируемая толщина металла, мм. | 10,0 ÷ 160 |
|  | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа), мм.: Диаметр криволинейных элементов, мм: Диаметр трубы, мм Диаметр прутка, мм | 5 ÷ 60 ≥ 57 ≥ 25 |
| Измерение твердости | Образцы сварных соединений Образцы основного металла Крепежные изделия | Диапазон твердости по Роквеллу - погрешность: | (20¸ 67) HRC ±(1¸2) HRC (25¸100) НRВ ±2,0 HRВ |
| Статическое растяжение Статический изгиб | Образцы сварных соединений Образцы основного металла Крепежные изделия | Предельная прикладываемая нагрузка, кН Погрешность, % | 500 ± 1 |
| Ударный изгиб | Образцы сварных соединений Образцы основного металла | Максимальная энергия удара, Дж Погрешность | 300 ± 2% |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева