|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4890 от «30» декабря 2016 года на бланке № _______________ на 9 листах Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» июня 2019 года

службы контроля качества

Представительства общества с ограниченной ответственностью

«Трест Росспецэнергомонтаж» (Российская Федерация) в Республике Беларусь»

Общества с ограниченной ответственностью «Трест Росспецэнергомонтаж»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | 4 Образцы основного металла | 24.10/ 29.040 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.137 24.10/ 29.144 | Испытания на растяжение: - относительное удлинение после разрыва; - относительное сужение после разрыва; - временное сопротивление; - предел текучести (физический, в части контрольно-сдаточных испытаний). | ГОСТ 977-88 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 1050-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11701-84 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 12004-81 ГОСТ 28870-90 |
| 4.2 |  | 24.10/ 29.061 | Испытания на сжатие |  | ГОСТ 25.503-97 |
| 4.3 |  | 24.10/ 29.061 | Испытания на изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) |
| 5.1 | 5 Образцы из проволоки диаметром не менее 4 мм, канаты, пучки, трубы металлические | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.137 24.10/ 29.144 | Испытания на растяжение: - относительное удлинение после разрыва; - относительное сужение после разрыва; - временное сопротивление; - предел текучести (физический, в части контрольно-сдаточных испытаний). | ГОСТ Р 53772-2010 СТБ EN 1038-3-2009 ГОСТ 792-67 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3282-74 ГОСТ 8731-74 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 3241-91 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 12004-81 |
| 6.1 | 6 Образцы сварных соединений из металла | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.137 | Статические испытания на растяжение | ПНАЭ Г-7-010-89 (приложение 5) ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 п.8 |
| 6.2 |  |  | Статические испытания на изгиб | ПНАЭ Г-7-010-89 табл.18 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 п.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 7 Образцы механических соединений арматуры | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.137 | Испытания на растяжение | ГОСТ 10922-2012 РД ЭО 0657-2006 п. 4.4 ТНПА и другая документация | РД ЭО 0657-2006 п. 6 |
| 7.2 |  |  | Испытания на растяжение: - относительное равномерное удлинение после разрыва; - временное сопротивление |  | ГОСТ 12004-81 |
| 8.1 | 8 Образцы основного металла арматуры, в том числе арматурных пучков | 24.10/ 29.040 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.137 24.10/ 29.144 | Испытания на растяжение: - относительное удлинение после разрыва; - относительное сужение после разрыва; - временное сопротивление; - предел текучести (физический, в части контрольно-сдаточных испытаний). | ГОСТ 5781-82 п.2.6 ГОСТ Р 57997-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12004-81 |
| 9.1 | 9 Образцы сварных соединений арматуры, в том числе арматурных изделий | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.137 | Испытания на растяжение: - временное сопротивление | ГОСТ 10922-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12004-81 |
| 10.1 | 10 Образцы сварных соединений, крестообразных и нахлесточных | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.137 | Испытания на растяжение | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10922-2012 п.7 |
| 10.2 |  |  | Испытания на растяжение: - временное сопротивление |  | ГОСТ 12004-81 |
| 11.1 | 11 борудование и трубопроводы атомных энергетических установок -сварные соединения -основной металл | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 СП 70.13330.2012 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 (НП-089-15) ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 НП-010-98 (НП-010-16) РД 03-606-03 | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 11.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - -капиллярная (цветная) дефектоскопия - Класс чувствительности-II, III Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов от 1 до 100 мкм |  | ГОСТ 18442-80 РБ-090-14 |
| 11.3 |  | 24.10/ 32.106 24.10/ 32.102 | Контроль герметичности: -пузырьковый метод -люминесцентный (цветной) метод |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 |
| 11.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -эхо-метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (4 ÷ 60) мм |  | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭГ-7-032-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.5 | 11 борудование и трубопроводы атомных энергетических установок -сварные соединения -основной металл | 24.10/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод Диапазон измерения по стали (0,8 ÷ 300,0) мм | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 СП 70.13330.2012 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 (НП-089-15) ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 НП-010-98 (НП-010-16) РД 03-606-03 | ПНАЭ Г-7-031-91 |
| 11.6 |  | 24.10/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (2 ÷ 45) мм Диаметр трубопроводов  14 мм |  | ГОСТ 7512-82 ПНАЭ Г-7-017-89 |
| 12.1 | 12 Сосуды, работающие под давлением -сварные соединения -основной металл | 25.99/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод |  | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 12.2 |  | 25.99/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия - Класс чувствительности-II, III Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов от 1 до 100 мкм |  | ГОСТ 18442-80 РБ-090-14 |
| 12.3 | 12 Сосуды, работающие под давлением -сварные соединения -основной металл | 25.99/ 32.106 25.99/ 32.102 | Контроль герметичности: -пузырьковый метод; -люминесцентный (цветной) метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 СП 70.13330.2012 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 (НП-089-15) ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 |
| 12.4 |  | 25.99/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -эхо-метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (4 ÷ 60) мм |  | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 |
| 12.5 |  | 25.99/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод Диапазон измерения по стали (0,8 ÷ 300,0) мм |  | ПНАЭ Г-7-031-91 |
| 12.6 |  | 25.99/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (2 ÷ 45) мм Диаметр трубопроводов  14 мм |  | ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ПНАЭ Г-7-017-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | 13 Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы -сварные соединения -основной металл | 28.99/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод | НП-010-98 (НП-010-16) РД 03-606-03 | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 13.2 |  | 28.99/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия - Класс чувствительности-II, III Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов от 1 до 100 мкм |  | ГОСТ 18442-80 РБ-090-14 |
| 13.3 |  | 28.99/ 32.106 28.99/ 32.102 | Контроль герметичности: -пузырьковый метод; -люминесцентный (цветной) метод |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 |
| 13.4 |  | 28.99/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -эхо-метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (4 ÷ 60) мм |  | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.5 | 13 Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы -сварные соединения -основной металл | 28.99/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод Диапазон измерения по стали (0,8 ÷ 300,0) мм | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 СП 70.13330.2012 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 (НП-089-15) ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 НП-010-98 (НП-010-16) РД 03-606-03 | ПНАЭ Г-7-031-91 |
| 13.6 |  | 28.99/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (2 ÷ 45) мм Диаметр трубопроводов  14 мм |  | ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ПНАЭ Г-7-017-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | 14 Наружные и внутренние сети и сооружения водоснабжения и канализации -сварные соединения -основной металл | 42.99/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 СП 70.13330.2012 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 (НП-089-15) ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 НП-010-98 (НП-010-16) РД 03-606-03 | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 14.2 |  | 42.99/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия - Класс чувствительности-II, III Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов от 1 до 100 мкм |  | ГОСТ 18442-80 РБ-090-14 |
| 14.3 |  | 42.99/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -эхо-метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (4 ÷ 60) мм |  | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 |
| 14.4 |  | 42.99/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод Диапазон измерения по стали (0,8 ÷ 300,0) мм |  | ПНАЭ Г-7-031-91 |
| 14.5 |  | 42.99/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (2 ÷ 45) мм Диаметр трубопроводов  14 мм |  | ГОСТ 7512-82 ПНАЭ Г-7-017-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | 15 Грузоподъемные механизмы: грузоподъемные краны, крановые пути, грузозахватные приспособления, технологическая оснастка, связанная с грузоподъемными механизмами -сварные соединения -основной металл | 25.99/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 СП 70.13330.2012 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 (НП-089-15) ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 НП-010-98 (НП-010-16) РД 03-606-03 | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 15.2 |  | 25.99/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия - Класс чувствительности-II, III Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов от 1 до 100 мкм |  | ГОСТ 18442-80 РБ-090-14 |
| 15.3 |  | 25.99/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -эхо-метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (4 ÷ 60) мм |  | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 |
| 15.4 |  | 25.99/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод Диапазон измерения по стали (0,8 ÷ 300,0) мм |  | ПНАЭ Г-7-031-91 |
| 15.5 |  | 25.99/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (2 ÷ 45) мм Диаметр трубопроводов  14 мм |  | ГОСТ 7512-82 ПНАЭ Г-7-017-89 |
| 16.1 | 16 Локализующие системы безопасности -сварные соединения -основной металл | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод |  | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 16.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - -капиллярная (цветная) дефектоскопия - Класс чувствительности-II, III Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов от 1 до 100 мкм |  | ГОСТ 18442-80 РБ-090-14 |
| 16.3 |  | 24.10/ 32.106 24.10/ 32.102 | Контроль герметичности: -пузырьковый метод; -люминесцентный (цветной) метод |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.4 | 16 Локализующие системы безопасности -сварные соединения -основной металл | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -эхо-метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (4 ÷ 60) мм | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 СП 70.13330.2012 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 (НП-089-15) ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 НП-010-98 (НП-010-16) РД 03-606-0 | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 |
| 16.5 |  | 24.10/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод Диапазон измерения по стали (0,8 ÷ 300,0) мм |  | ПНАЭ Г-7-031-91 |
| 16.6 |  | 24.10/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (2 ÷ 45) мм Диаметр трубопроводов  14 мм |  | ГОСТ 7512-82 ПНАЭ Г-7-017-89 |
| 17.1 | 17 Металлические конструкции -сварные соединения -основной металл | 25.11/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод |  | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 17.2 |  | 25.11/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия - Класс чувствительности-II, III Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов от 1 до 100 мкм |  | ГОСТ 18442-80 РБ-090-14 |
| 17.3 |  | 25.11/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -эхо-метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (4 ÷ 60) мм |  | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 |
| 17.4 |  | 25.11/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод Диапазон измерения по стали (0,8 ÷ 300,0) мм |  | ПНАЭ Г-7-031-91 |
| 17.5 |  | 25.11/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (2 ÷ 45) мм Диаметр трубопроводов  14 мм |  | ГОСТ 7512-82 ПНАЭ Г-7-017-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | 18 Арматура и арматурные пучки, арматурные изделия, арматурные каркасы, сетки, армостальные блоки, закладные детали, сварные, вязаные и механические соединения арматурных стержней для стальных, бетонных и железобетонных конструкций -сварные соединения | 25.99/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 СП 70.13330.2012 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 (НП-089-15) ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 НП-010-98 (НП-010-16) РД 03-606-0 | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 18.2 |  | 25.99/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -зеркально-теневой метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (20 ÷ 40) мм |  | ГОСТ 23858-79 |

Примечание: содержащиеся в области аккредитации методы испытаний применяются при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом диагностировании указанных в области объектов испытаний (технических устройств).

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А.Николаева |
| --- | --- |