|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112.2. от на бланке на 3 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 октября 2021 года

отдела контроля качества

Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ КАЧЕСТВА»

| № пункта | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Щебень, гравий, песчано-гравийные смеси, щебеночно-гравийно-песчаные смеси, щебень кубовидный | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 23735-2014 СТБ 2318-2013 СТБ 1311-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 СТБ 1311-2002 п.7.1 |
| 1.2 |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 1311-2002 п.7.3 |
| 1.3 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 1.4 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5.1, 4.5.3 СТБ 2318-2013 п.6.7 |
| 1.5 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 СТБ 2318-2013 п.6.8 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 1.6 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 СТБ 1311-2002 п.7.1 |
| 1.7 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен кубовидной формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 СТБ 1311-2002 п.7.5 |
| 1.8 |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность (фракция до 40мм) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 1.9 |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 1.10 |  | 08.12/ 29.040 | Сорт щебня |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5, 4.7 СТБ 1311-2002 п.7.5 |
| 2.1 | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 2.2 |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав, модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 2.3 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 2.4 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 2.5 |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 2.6 |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 3.1 | Грунт | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав песчаных грунтов (кроме органоминеральных грунтов) | СТБ 943-2007 СТБ 2318-2013 СН 3.03.04-2019 ТКП 45-3.03-227-2010 ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 3.2 |  | 08.12/ 29.119 | Плотность грунта, кроме мерзлых глинистых грунтов (метод «режущего цилиндра») |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 3.3 |  | 08.12/ 29.040 | Границы текучести и раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.п. 7, 8 |
| 3.4 |  | 08.12/ 29.040 | Число пластичности |  | СТБ 943-2007 п.3.60 ГОСТ 5180-2015 п.п. 7, 8, прил. В |
| 3.5 |  | 08.12/ 29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 3.6 |  | 08.12/ 29.040 | Влажность (кроме загипсованных грунтов) |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 4.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса, метод отрыва со скалыванием) | СТБ 1544-2005 ГОСТ 18105-2018 | ГОСТ 22690-2015 п.7.4, п. 7.6 |
| 5.1 | Дорожные одежды, благоустройство территорий. Насыпи и обратные засыпки. Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений, Устройство полов | 41.00/ 29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (метод динамического зондирования) | ТКП 45-3.03-227-2010 ТКП 45-3.02-7-2005 СН 3.03.04-2019 ТКП 45-3.02-70-2009 ТКП 059.1-2020 СТБ 1685-2006 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 ТКП 059.1-2020 п.6.9 СТБ 1349-2009 п.5.6 СТБ 1483-2004 п. 7.1 СТБ 1164.1-2009 п 5.7 СТБ 1164.2-2009 п 5.5 |
| 5.2 |  | 41.00/ 11.116 | Качество уплотнения щебеночного, гравийного, песчано-гравийного основания и покрытия |  | ТКП 45-3.02-7-2005 п.7.3.7 ТКП 059.1-2020 п.7.3.5 СТБ 1483-2004 п. 9.3 |
| 6.1 | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 42.11/ 29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна, обратной засыпки пазух смотровых колодцев: (плотность грунта методом динамического зондирования) | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п.п. 5.7, 5.8 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 6.2 |  | 42.11/ 29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна, обратной засыпки пазух смотровых колодцев: плотность грунта метод «режущего кольца» (кроме мерзлых глинистых грунтов) |  | СТБ 1685-2006 п.п. 5.7, 5.8 ГОСТ 5180-2015 п.9 СТБ 2176-2011 п.6.1 |
| 6.3 |  | 42.11/ 29.040 | Степень уплотнения грунта земляного полотна, обратной засыпки пазух смотровых колодцев: максимальная плотность грунта |  | СТБ 1685-2006 п.п. 5.7, 5.8 ГОСТ 22733-2016 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных