Приложение №

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1759

от 20 декабря 1999 года

на бланке №

# Область аккредитации от 24 сентября 2012 года на 2 листах

(новая редакция)

лаборатории по контролю качества сварочных работ

Строительного республиканского унитарного предприятия

«Строительно-монтажный трест № 22»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сварные соединения |  | Рентгенографическая дефектоскопия*2 *1 1), 2), 3) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ 2039-2010 СТБ 2116-2010 СТБ ISO 6520-1-2009 СНиП 3.05.02-88 СНиП 3.05.03-85 СНиП 3.05.04-85 ТКП 45-4.02-89-2007 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС Р.Б. от 16.09.2011 № 52 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС Р.Б. от 02.02.2009 № 6 | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Оптический контроль: *1 1), 2), 3) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
|  |  | Механические испытания*2 *1 1), 2), 3) -статическое растяжение; -статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Газопроводы;

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Трубопроводы водоснабжения и канализации.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Напряжение на рентгеновской трубке Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | не более 170 кВ ≤ 15 мм ≤ 1020 мм |
| Статическое растяжение Статический изгиб | Сварные соединения | Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность | 500 кН ± 1% |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева