Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1795

от 09 декабря 2002 года

На 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 декабря 2011 года

Центральной заводской лаборатории

### Открытого акционерного общества «140 ремонтный завод»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *11) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 03.12.2004 № 45 | ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: *2 - капиллярная (цветная) дефектоскопия *11) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения *11) |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод *2 *11) |  | ГОСТ 12503-75 |
|  |  | Оптический контроль: - визуальный метод *11) |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: *2 - капиллярная (цветная) дефектоскопия *11) |  | СТБ 1172-99 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации 	Т.А.Николаева

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Грузоподъемные механизмы железнодорожных дрезин.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) | 4 ÷ 12 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Диапазон измеряемой толщины по стали: Погрешность: | 0,6 ÷ 200 мм ± 0,1 мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | 2 1 ÷ 10 мкм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации 	Т.А.Николаева