|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5201 |
|  | от 10.04.2020 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 23 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июля 2023 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЮНИС и К»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ 1913-2008 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕN 10160-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4603-2013 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения; |  | ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико – эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 ГОСТ Р 52727-2007 |

| 1.4 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84. Правила по обес-печению про-мышленной без-опасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Постановлением МЧС РБ от01.02.2021№ 5 ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 3708-2010 |
| 1.7 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 1.8 ** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти: - основной металл; |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 |
| 1.9 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; |  | ГОСТ 1763-68 |
|  |  |  | - определение неметаллических включений; |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - выявление и определение величины зерна; 16.08.2024 |  | ГОСТ 5639-82 |
| 1.9 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети |  | - определение микроструктуры материалов; |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение макроструктуры материалов; | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-66 |
| 2.1 ** | Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 287-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, утв. Постановлением МЧС РБ от 29.12.2017 №54 ПБ 03-582-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах. утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 № 34. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕN 10160-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4603-2013 |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения; |  | ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико – эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 ГОСТ Р 52727-2007 |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 2.5 ** | Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 2.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 3708-2010 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 2.7 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | -сварные соединения; |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 2.8 ** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти: - основной металл; |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 |
| 2.9 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; |  | ГОСТ 1763-68 |
|  |  |  | - определение неметаллических включений; |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - выявление и определение величины зерна; |  | ГОСТ 5639-82 |
|  |  |  | - определение микроструктуры материалов; |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение макроструктуры материалов; |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-66 |
| 3.1 ** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 054-2007 ТКП 169-2018 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕN 10160-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4603-2013 |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения; |  | ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико – эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 ГОСТ Р 52727-2007 |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 3.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 3.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 3708-2010 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 3.7 ** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - сварные соединения; | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 3.8 ** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти: - основной металл; |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 |
| 3.9 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; |  | ГОСТ 1763-68 |
|  |  |  | - определение неметаллических включений; |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - выявление и определение величины зерна; |  | ГОСТ 5639-82 |
|  |  |  | - определение микроструктуры материалов; |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение макроструктуры материалов; |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-66 |
| 4.1 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; технологическое оборудование химических и нефтехимических производств, в том числе компрессорное оборудование | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕN 10160-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4603-2013 |
| 4.3 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; технологическое оборудование химических и нефтехимических производств, в том числе компрессорное оборудование | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения; | СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 1.03.02-2020 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 Правила по обес-печению про-мышленной без-опасности при экс-плуатации техноло-гических трубопро-водов. утв. Поста-новлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. . Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико – эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 ГОСТ Р 52727-2007 |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 4.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 4.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 3708-2010 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 4.7 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 4.8 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; технологическое оборудование химических и нефтехимических производств, в том числе компрессорное оборудование | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; |  | ГОСТ 1763-68 |
|  |  |  | - определение неметаллических включений; |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - выявление и определение величины зерна; |  | ГОСТ 5639-82 |
|  |  |  | - определение микроструктуры материалов; |  | ГОСТ 5640-68 ГОСТ 8233-56 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение макроструктуры материалов; |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-66 |
| 5.1 ** | Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 кг | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и надземных складов утв. Постановлением МЧС РБ от 28.12.2017 № 46 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕN 10160-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 5.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4603-2013 |
| 5.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения; |  | ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико – эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 ГОСТ Р 52727-2007 |
| 5.4 ** | Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 кг | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 5.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 5.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 3708-2010 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 5.7 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 5.8 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; |  | ГОСТ 1763-68 |
|  |  |  | - определение неметаллических включений; |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - выявление и определение величины зерна; |  | ГОСТ 5639-82 |
|  |  |  | - определение микроструктуры материалов; |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 5.8 ** | Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 кг | 24.10/ 18.115 | - определение макроструктуры материалов; |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-66 |
| 6.1 ** | Объекты магистральных трубопроводов |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34182-2017 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 17635-2018 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 054-2007 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕN 10160-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 6.2 ** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4603-2013 |
| 6.3 ** |  |  | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения; |  | ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико – эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 ГОСТ Р 52727-2007 |
| 6.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 6.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 6.6 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | МВИ.МН. 3708-2010 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 6.7 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 6.8 ** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти: - основной металл; |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 |
| 6.9 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; |  | ГОСТ 1763-68 |
|  |  |  | - определение неметаллических включений; |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - выявление и определение величины зерна; |  | ГОСТ 5639-82 |
|  |  |  | - определение микроструктуры материалов; |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение макроструктуры материалов; |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-66 |
| 7.1 ** | Вагоны-цистерны, грузовые и изотермические вагоны железнодорожного транспорта | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕN 10160-2009 |
| 7.1 ** | Вагоны-цистерны, грузовые и изотермические вагоны железнодорожного транспорта | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; | ГОСТ 33976-2016 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 17635-2018 СТП БЧ 18.334-2016 ТР ТС 001/2011 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом утв. Постановлением МЧС РБ от 28.12.2021 № 85. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 7.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4603-2013 |
| 7.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения; |  | ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико – эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 ГОСТ Р 52727-2007 |
| 7.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 7.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 7.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 3708-2010 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 7.7 ** | Вагоны-цистерны, грузовые и изотермические вагоны железнодорожного транспорта | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; | ГОСТ 33976-2016 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 17635-2018 СТП БЧ 18.334-2016 ТР ТС 001/2011 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодо-рожным транспортом утв. Постановлением МЧС РБ от 28.12.2021 № 85. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 7.8 ** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти: - основной металл; |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 |
| 7.9 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; |  | ГОСТ 1763-68 |
|  |  |  | - определение неметаллических включений; |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - выявление и определение величины зерна; |  | ГОСТ 5639-82 |
|  |  |  | - определение микроструктуры материалов; |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение макроструктуры материалов; |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-66 |
| 8.1 ** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления, газопроводы и газовое оборудование; | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ 2039-2010 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 17635-2018 СНиП 3.05.02-88 р.9 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 ТКП 054-2007 Правила по обеспе-чению промышлен-ной безопасности в области газоснабжения Республики Бе-ларусь утв. Поста-новление МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕN 10160-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 8.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4603-2013 |
| 8.3 ** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления, газопроводы и газовое оборудование | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения; |  | ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико – эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 ГОСТ Р 52727-2007 |
| 8.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 8.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 СТБ ГОСТ Р 50838-97 |
| 8.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 3708-2010 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 8.7 ** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - основной металл; - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 8695-75 ГОСТ 14019-2003 |
| 8.7 ** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления, газопроводы и газовое оборудование |  | - сварные соединения - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66, р. 8 растя СТБ ЕН 895-2002 раст попер СТБ ГОСТ Р 50838-97, п.8.5 тех усл (раст тр полиэт) СТБ 2039-2010 ГОСТ 6996-66, р. 9 изгиб СТБ ЕН 910-2002 стат изгиб |
| 8.8 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 8.9 ** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти: - основной металл; |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 |
| 8.10 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; |  | ГОСТ 1763-68 |
|  |  |  | - определение неметаллических включений; |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - выявление и определение величины зерна; |  | ГОСТ 5639-82 |
|  |  |  | - определение микроструктуры материалов; |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение макроструктуры материалов; |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-66 |
| 9.1 ** | Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны (включая грузозахватные приспособления и тару); - лифты; - подъемники строительные грузопассажирские | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 13556-2016 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 № 45. Правила по обеспе-чению промышлен-ной безопасности лифтов, строитель-ных грузопассажир-ских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕN 10160-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 9.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4603-2013 |
| 9.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 9.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 9.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 3708-2010 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 9.6 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 9.7 ** | Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны (включая грузозахватные приспособления и тару); - лифты; - подъемники строительные грузопассажирские | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | ГОСТ 1763-68 |
|  |  |  | - определение неметаллических включений; |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - выявление и определение величины зерна; |  | ГОСТ 5639-82 |
|  |  |  | - определение микроструктуры материалов; |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение макроструктуры материалов; |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-66 |
| 10.1 ** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений; противопожарное водоснабжение; наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, тепловые сети; | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ЕН 287-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2039-2010 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СНиП 3.05.02-88 р.9 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 СН 2.02.02-2019 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ЕН 287-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2039-2010 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СНиП 3.05.02-88 р.9 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 СН 2.02.02-2019 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕN 10160-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 10.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4603-2013 |
| 10.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения; |  | ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико – эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 ГОСТ Р 52727-2007 |
| 10.4 ** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений; противопожарное водоснабжение; наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, тепловые сети | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 10.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 24.10/ 32.115 | - сварные соединения; |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 10.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 3708-2010 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 10.7 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 10.8 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; |  | ГОСТ 1763-68 |
|  |  |  | - определение неметаллических включений; |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - выявление и определение величины зерна; |  | ГОСТ 5639-82 |
|  |  |  | - определение микроструктуры материалов; |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 10.8 ** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений; противопожарное водоснабжение; наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, тепловые сети |  | - определение макроструктуры материалов; | СНиП 3.05.02-88 р.9 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 СН 2.02.02-2019 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-66 |
| 11.1 ** | Металлические конструкции; дымовые трубы; лестничные марши, площадки и ограждения стальные; ограждения лестниц, балконов и крыш стальные; фермы стропильные стальные | 25.11/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕN 10160-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 11.2 ** |  | 25.11/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4603-2013 |
| 11.3 ** |  | 25.11/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 11.4 ** |  | 25.11/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; | СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СТБ 1396-2003 СТБ 1547-2005 СТБ 2039-2010 СТБ 2108-2010 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СП 1.03.02-2020 СН 1.03.01-2019 16.08.2024 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 11.5 ** |  | 25.11/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 3708-2010 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 11.6 ** | Металлические конструкции; дымовые трубы; лестничные марши, площадки и ограждения стальные; ограждения лестниц, балконов и крыш стальные; фермы стропильные стальные | 25.11/ 29.121 | Механические испытания: - основной металл - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СТБ 1396-2003 СТБ 1547-2005 СТБ 2039-2010 СТБ 2108-2010 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СП 1.03.02-2020 СН 1.03.01-2019 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 8695-75 ГОСТ 14019-2003 |
|  |  |  | - сварные соединения - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); |  | ГОСТ 6996-66 р. 8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р. 9 СТБ ЕН 910-2002 |
| 11.7 ** |  | 25.11/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 11.8 ** |  | 25.11/ 18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; |  | ГОСТ 1763-68 |
|  |  |  | - определение неметаллических включений; |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - выявление и определение величины зерна; |  | ГОСТ 5639-82 |
|  |  |  | - определение микроструктуры материалов; |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение макроструктуры материалов; |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-66 |
| 12.1 ** | Арматура и закладные изделия железобетонных конструкций | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 СТБ 1341-2009 СТБ 1704-2012 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 СН 1.03.01-2019 ТКП 45-5.03-307-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| 12.2 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 3242-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 ГОСТ 14098-2014 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  |  |
| 12.3 ** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); - основной металл; |  | ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 СТБ ISO 15630-2-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 СТБ 2174-2011 |
| 13.1 ** | Контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ 1317-2002 СТБ 1341-2009 СТБ 1381-2003 СТБ 1396-2003 СТБ 1547-2005 СТБ 1704-2012 СТБ 2039-2010 СТБ 2108-2010 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 СТБ ISO 15614-1-2009 | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕN 10160-2009 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 13.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4603-2013 |
| 13.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 13.4 ** | Контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2174-2011 |
|  |  |  | - сварные соединения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 ГОСТ 14098-2014 СТБ ГОСТ Р 50838-97 |
| 13.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | СНиП 3.05.02-88 р.9 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 СН 2.02.02-2019 СН 1.03.01-2019 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-1.03-314-2018 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-5.03-307-2017 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспе-чению промышлен-ной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением утв. Постанов-лением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84. Правила по обес-печению про-мышленной без-опасности ко-тельных с уста-новленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Постановлением МЧС РБ от01.02.2021 № 5 Правила по обес-печению про-мышленной без-опасности при эксплуатации технологических трубопроводов. утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66. Правила по обеспе-чению промышлен-ной безопасности в области газоснабжения Республики Бе-ларусь утв. Поста-новление МЧС РБ от 05.12.2022 № 66. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | МВИ.МН. 3708-2010 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 СТБ ISO 15614-1-2009 |
| 13.6 ** белегова |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - основной металл - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 СТБ ISO 15630-2-2009 ГОСТ 8695-75 ГОСТ 14019-2003 |
|  |  |  | - сварные соединения - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); - испытание на излом |  | СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ЕН 287-1-2009 ГОСТ 6996-66, р. 8 СТБ ЕН 895-2002 А СТБ ГОСТ Р 50838-97, п.8.5 СТБ 2039-2010 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 ГОСТ 6996-66, р. 9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 1320-2003 излом |
| 13.7 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - сварные соединения; |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 13.8 ** | Контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; |  | ГОСТ 1763-68 |
|  |  |  | - определение неметаллических включений; |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - выявление и определение величины зерна; |  | ГОСТ 5639-82 |
|  |  |  | - определение микроструктуры материалов; |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | - определение макроструктуры материалов; |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 СТБ ISO 15614-1-2009 |
|  |  |  | - определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-66 |
| 14.1 | Оборудование роторного типа. | 24.10/ 35.059 | Измерение параметров вибрации - виброперемещение; - виброскорость; - виброускорение | СТБ ИСО 7919-1-2001 СТБ ИСО 7919-3-2001 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 7919-1-2001 СТБ ИСО 7919-3-2001 ГОСТ ИСО 10816-1-97 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных