|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0637 |
|  | от 10.11.2007 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 12 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 октября 2024 года информационно-технического центра по сварке и диагностике Открытого акционерного общества «Химремонт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Асаналиева, 84, 220024, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - сосуды, работающие под давлением; - тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод - сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022г. № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.12.2017г. № 46. Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.12.2021 г. № 85. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115⁰С. Утв. пост. МЧС от 01.02.2021г. № 5 ГОСТ 9.908-85 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 21563-2016 ГОСТ 27303-87 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 34386-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 1913-2008 СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 181-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 СП 1.03.02-2020 СН 2.02.02-2019 СП 4.02.01-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | МВИ.МН 4767-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 1.5 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - сосуды, работающие под давлением; - тепловые сети | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярный (цветной) метод - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 1.7 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ИСО 9015-1-2003 МВИ.МН 3935-2011 |
| 1.8 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна; определение загрязненности неметаллическими включениями; макроанализ) - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 1.9 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб (сплющивание)): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 раздел 1,2,3,8,9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 8695-2022 |
| 2.1 *** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод - сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022г. № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020г. № 21. ГОСТ 9.908-85 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30564-98 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ЕН 13480-5-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 22825-2011 |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | МВИ.МН 4767-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 29.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярный (цветной) метод - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.6 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 2.7 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ИСО 9015-1-2003 МВИ.МН 3935-2011 |
| 2.8 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна; определение загрязненности неметаллическими включениями; макроанализ) - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 2.9 * |  | 24.10/ 26.080 | Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии - образцы сварных соединений и основного металла |  | ГОСТ 6032-2017 |
| 2.10* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб (сплющивание)): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 раздел 1,2,3,8,9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 8695-2022 |
| 3.1 *** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод - сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022г. № 84 ГОСТ 9.908-85 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20295-85 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 039-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | МВИ.МН 4767-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 3.5 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярный (цветной) метод - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.6 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 3.7 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ИСО 9015-1-2003 МВИ.МН 3935-2011 |
| 3.8 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна; определение загрязненности неметаллическими включениями; макроанализ) - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 3.9 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 раздел 1,2,3,8,9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 8695-2022 |
| 4.1 *** | Резервуары, емкости для хранения взрывопожароопасных, токсичных и высокотоксичных продуктов | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод - сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов (в ред. постановлений МЧС от 29.12.2017 г. №54) Положение о порядке установления сроков дальнейшей эксплуатации технологического оборудования пожаро-взрывоопасных производств в организациях концерна «Белнефтехим». Утв. Приказ концерна «Белнефтехим» от 18.03.2003г. № 149. ГОСТ 9.908-85 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2634-2023 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СП 1.04.04-2023 СН 1.03.01-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов (в ред. постановлений МЧС от 29.12.2017 г. №54) Положение о порядке установления сроков дальнейшей эксплуатации технологического оборудования пожаро-взрывоопасных производств в организациях концерна «Белнефтехим». Утв. Приказ концерна «Белнефтехим» от 18.03.2003г. № 149. ГОСТ 9.908-85 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2634-2023 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СП 1.04.04-2023 СН 1.03.01-2019 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 22825-2011 |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | МВИ.МН 4767-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 4.5 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярный (цветной метод) - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.6 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: течеискание (пузырьковый метод) - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 ГОСТ 24054-80 |
| 4.7 ** | Резервуары, емкости для хранения взрывопожароопасных, токсичных и высокотоксичных продуктов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 4.8 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ИСО 9015-1-2003 МВИ.МН 3935-2011 |
| 4.9 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна; определение загрязненности неметаллическими включениями; макроанализ) - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 4.10 * |  | 24.10/ 26.080 | Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии - образцы сварных соединений и основного металла |  | ГОСТ 6032-2017 |
| 4.11 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб (сплющивание)): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 раздел 1,2,3,8,9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 8695-2022 |
| 5.1 *** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод - сварные соединения | ГОСТ 9.908-85 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 25054-81 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2108-2010 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 СП 3.03.02-2021 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 5.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 22825-2011 |
| 5.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | МВИ.МН 4767-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 5.5 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярный (цветной метод) - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.6 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 5.7 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ИСО 9015-1-2003 МВИ.МН 3935-2011 |
| 5.8 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна; определение загрязненности неметаллическими включениями; макроанализ) - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 5.9 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб (сплющивание), излом): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 раздел 1,2,3,8,9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 8695-2022 |
| 6.1 *** | Грузоподъемные краны | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод - сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов (Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018г. № 66) Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. пост. МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 ГОСТ 9.908-85 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ 2108-2010 ТКП 45-1.03-103-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 6.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 22825-2011 |
| 6.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | МВИ.МН 4767-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 6.5 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярный (цветной метод) - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.6 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 6.7 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ИСО 9015-1-2003 МВИ.МН 3935-2011 |
| 6.8 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб (сплющивание), излом): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 раздел 1,2,3,8,9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 8695-2022 |
| 7.1 *** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод - сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022г. № 66 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 CТБ 2039-2010 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 ТНПА и др. проектно-конструкторская документация | СТБ 1428-2003 |
| 7.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 7.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 7.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб (сплющивание)): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 раздел 1,2,3,8,9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 8695-2022 |
| 8.1 *** | Образцы основного металла и сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков, квалификация технологических процессов сварки, допускные стыки) (кроме арматуры) | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод - сварные соединения | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994г. Протокол №6. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022г. № 84. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020г. № 21. Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018г. № 66. Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022г. № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 ⁰С. Утв. пост. МЧС РБ от 01.02.2021г. №5 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. пост. МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.12.2017г. № 46. ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 6032-2017 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 8.2 * |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 22825-2011 |
| 8.3 * |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 8.4 * | Образцы основного металла и сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков, квалификация технологических процессов сварки, допускные стыки) (кроме арматуры) | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярный (цветной) метод - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 8.5 * |  | 24.10/ 29.123 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб (сплющивание), излом): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 раздел 1,2,3,8,9 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 8695-2022 |
| 8.6 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ИСО 9015-1-2003 МВИ.МН 3935-2011 |
| 8.7 * |  | 24.10/ 26.080 | Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 6032-2017 |
| 8.8 * | Образцы основного металла и сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков, квалификация технологических процессов сварки, допускные стыки) (кроме арматуры) | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна; определение загрязненности неметаллическими включениями; макроанализ) - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22838-77 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 34347-2017 CТБ 2039-2010 СТБ 2108-2010 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 13445-5-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6947-2012 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 9606-2-2009 СТБ ИСО 9606-3-2007 СТБ ИСО 9606-4-2007 СТБ ИСО 9606-5-2007 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 15614-3-2010 СТБ ISO 15614-4-2010 СТБ ISO 15614-5-2010 СТБ ISO 15614-6-2011 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 ТКП 039-2006 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 СП 1.04.04-2023 СП 3.03.02-2021 СН 1.03.01-2019 СП 1.03.02-2020 СН 2.02.02-2019 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 СП 5.04.01-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5640-68 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 9.1* | Образцы основного металла и сварных соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций (аттестация, квалификация сварщиков, квалификация технологических процессов сварки) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь, выполняющих сварные соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Утв. Министерство архитектуры и строительства РБ от 19.11.1998г. ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 34028-2016 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 СТБ 1704-2012 СТБ ISO 15630-1-2009 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 СП 5.03.01-2020 СП 5.03.02-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 2174-2011 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 10922-2012 |
| 9.2* |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярный (цветной метод) - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 9.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, на сдвиг, на отрыв): - сварные соединения |  | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 |
|  |  |  | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение): - основной металл |  | ГОСТ 12004-81 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных