| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.5034 |  |  |
| от 20.04.2018 |  |  |
| на бланке № | 0011023 |  |
| на 2 листах |  |  |
| редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 апреля.2023 года

центральной заводской лаборатории Закрытого акционерного общества "Осиповичский завод транспортного машиностроения"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Потоцкого, 10, 213765, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ГОСТ Р 51659-2001 TY BY 791053861.001-2017 TY BY 791053861.002-2017 TY BY 791053861.003-2021 TY BY 791053861.004-2017 TY BY 791053861.005-2018 TY BY 791053861.007-2019 TY BY 791053861.009-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.01.2016 №7. НПА, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2 * |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический, рентгентелевизионный) метод: сварные соединения |  | ГОСТ 27947-88 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный метод): - - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.1 ** | Котлы, металлоконструкции контейнеров-цистерн и грузовых вагонов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ГОСТ Р 51659-2001 TY BY 791053861.001-2017 TY BY 791053861.002-2017 TY BY 791053861.003-2021 TY BY 791053861.004-2017 TY BY 791053861.005-2018 TY BY 791053861.007-2019 TY BY 791053861.009-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.01.2016 №7. НПА, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2 * |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический, рентгентелевизионный) метод: сварные соединения |  | ГОСТ 27947-88 |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный метод): - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |