|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.0610 |  |  |
|  | от 10 июля 1997 года |  |  |
|  | на бланке № |  |  |
|  | на 29 листах |  |  |
|  | редакция 04 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 ноября 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| лаборатории дефектоскопии и диагностирования оборудования производственного управления нефтепромыслового и бурового сервиса республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть» |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247541, г. Пересвятовский с/с, 56, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сосуды, работающие под давлением (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 СТБ EN 13445-5-2009 ТКП 049-2007 СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | СТБ 1172-99 |
| 1.3 *** | Сосуды, работающие под давлением (сварные соединения) | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 14782-86 |
| 1.4 *** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 1.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 1.6 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 1.7 *** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 21105-87 |
| 2.1 *** | Сосуды, работающие под давлением (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | СТБ EN 13445-5-2009 ТКП 049-2007 СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | ТКП 049-2007 СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод | ТКП 049-2007 СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 2.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 2.5 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | СТБ 1172-99 |
| 3.1 *** | Трубопроводы пара и горячей воды (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 3.2 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод | СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | СТБ 1428-2003 |
| 3.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | СТБ 1172-99 |
| 3.4 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 14782-86 |
| 3.5 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 4.1 *** | Трубопроводы пара и горячей воды (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 23479-79 |
| 4.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.3 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 4.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | СТБ 1172-99 |
| 5.1 *** | Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 5.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | СТБ 1172-99 |
| 5.3 *** | Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла (сварные соединения) | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | ГОСТ 14782-86 |
| 5.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 6.1 *** | Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | ГОСТ 23479-79 |
| 6.2 *** | Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла (основной металл) | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.3 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 6.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | СТБ 1172-99 |
| 7.1 *** | Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 СТП 09100.17017.128-2015 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.072-2020 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 7.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный цветной метод | СТП 09100.17017.128-2015 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.072-2020 СТБ 2634-2023 | СТБ 1172-99 |
| 7.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | СТП 09100.17017.128-2015 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.072-2020 СТБ 2634-2023 | ГОСТ 14782-86 |
| 7.4 *** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль | СТП 09100.17017.128-2015 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.072-2020 | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 7.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод | СТП 09100.17017.128-2015 СТП 09100.17017.072-2020 | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 7.6 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.128-2015 СТП 09100.17017.072-2020 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 7.7 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод | ТКП 45-5.04-172-2010 СТБ 2634-2023 | СТБ 1428-2003 |
| 7.8 *** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль проникающими веществами: - течеискание, пузырьковый метод | ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.072-2020 СТБ 2634-2023 | СТБ ЕН 1593-2006 раздел 9 СТБ ЕН 1779-2004 табл.А.2 |
| 8.1 *** | Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | СТП 09100.17017.128-2015 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.072-2020 СТБ 2634-2023 | ГОСТ 23479-79 |
| 8.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | СТП 09100.17017.128-2015 СТП 09100.17017.072-2020 СТБ 2634-2023 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 8.3 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.128-2015 СТП 09100.17017.072-2020 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 8.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.128-2015 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.072-2020 СТБ 2634-2023 | СТБ 1172-99 |
| 8.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод | СТП 09100.17017.128-2015 СТП 09100.17017.072-2020 | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 9.1 *** | Магистральные трубопроводы (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 9.2 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод | ТНПА и другая документация на объекты | СТБ 1428-2003 |
| 9.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) |  | СТБ 1172-99 |
| 9.4 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 9.5 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  | МВИ.МН 4791-2013 |
| 10.1 *** | Магистральные трубопроводы (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | ТНПА и другая документация на объекты | ГОСТ 23479-79 |
| 10.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод |  | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 10.3 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  | МВИ.МН 4791-2013 |
| 10.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) |  | СТБ 1172-99 |
| 11.1 *** | Грузоподъемные краны, подъемники и вышки (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 СТП 09100.17017.224-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утверждены Приказом Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145. Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 №55. Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 №34 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 11.2 *** | Грузоподъемные краны, подъемники и вышки (сварные соединения) | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия) | ТКП 45-1.03-103-2009 СТП 09100.17017.224-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утверждены приказом департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленной и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 30.12.2005 №145 | СТБ 1172-99 |
| 11.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | ТКП 45-1.03-103-2009 | ГОСТ 14782-86 |
| 11.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 45-1.03-103-2009 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 11.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод | СТП 09100.17017.166-2018 | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 12.1 *** | Грузоподъемные краны, подъемники и вышки (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | ТКП 45-1.03-103-2009 СТП 09100.17017.224-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 №55. Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 №34. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утверждены приказом департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленной и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 30.12.2005 №145 | ГОСТ 23479-79 |
| 12.2 *** | Грузоподъемные краны, подъемники и вышки (основной металл) | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | ТКП 45-1.03-103-2009 СТП 09100.17017.224-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утверждены приказом департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленной и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 30.12.2005 №145 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 12.3 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 45-1.03-103-2009 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 12.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ТКП 45-1.03-103-2009 СТП 09100.17017.224-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утверждены приказом департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленной и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 30.12.2005 №145 | СТБ 1172-99 |
| 12.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод | СТП 09100.17017.166-2018 | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 13.1 *** | Технологические трубопроводы (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 13.2 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод | ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | СТБ 1428-2003 |
| 13.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | СТБ 1172-99 |
| 13.4 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 14782-86 |
| 13.5 *** | Технологические трубопроводы (сварные соединения) | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 14.1 *** | Технологические трубопроводы (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 23479-79 |
| 14.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 14.3 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 14.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | СТБ 1172-99 |
| 15.1 *** | Газопроводы (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 15.2 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66. СП 4.03.01-2020 | СТБ 1428-2003 |
| 15.3 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 15.4 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66. СП 4.03.01-2020 | ГОСТ 14782-86 |
| 16.1 *** | Газопроводы (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66. СП 4.03.01-2020 | ГОСТ 23479-79 |
| 16.2 *** | Газопроводы (основной металл) | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 16.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 17.1 *** | Промысловые трубопроводы (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ВСН 012-88 часть 1 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 17.2 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод | ВСН 012-88 часть 1 | СТБ 1428-2003 |
| 17.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ВСН 012-88 часть 1 | СТБ 1172-99 |
| 17.4 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | ВСН 012-88 часть 1 | ГОСТ 14782-86 |
| 18.1 *** | Промысловые трубопроводы (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | ТНПА и другая документация на объекты | ГОСТ 23479-79 |
| 18.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | ТНПА и другая документация на объекты | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 18.3 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТНПА и другая документация на объекты | МВИ.МН 4791-2013 |
| 18.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ТНПА и другая документация на объекты | СТБ 1172-99 |
| 19.1 *** | Насосно-компрессорное оборудование и вентиляторы (трубокомпрессоры, центробежные насосы, газодувки, трубогазодувки и другое оборудование с вращающимися элементами (оборудование с вращающимися деталями) | 28.25/ 35.059 | Измерение параметров вибрации -виброперемещение; -виброскорость; -виброускорение | СТБ ИСО 7919-3-2001 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 | ГОСТ 31320-2006 ГОСТ ИСО 10816-1-97 |
| 20.1 *** | Цистерны и емкости, предназначенные для перевозки опасных грузов (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35. Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 20.2 *** | Цистерны и емкости, предназначенные для перевозки опасных грузов (сварные соединения) | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35. Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | СТБ 1172-99 |
| 20.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35. Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | ГОСТ 14782-86 |
| 20.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35. Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | МВИ.МН 4791-2013 |
| 21.1 *** | Цистерны и емкости, предназначенные для перевозки опасных грузов (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35 Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | ГОСТ 23479-79 |
| 21.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35 Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 21.3 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35 Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | МВИ.МН 4791-2013 |
| 21.4 *** | Цистерны и емкости, предназначенные для перевозки опасных грузов (основной металл) | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35 Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | СТБ 1172-99 |
| 22.1 *** | Противовыбросовое оборудование для глубоких скважин (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | СТП 09100.17017.004-2021 Правила по обеспечению безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 №55 | ГОСТ 23479-79 |
| 22.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | СТП 09100.17017.004-2021 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 22.3 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.004-2021 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 22.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.004-2021 | СТБ 1172-99 |
| 23.1 *** | Устьевое оборудование скважин добычи нефти и системы поддержания пластового давления (фонтанная арматура, колонные головки) (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 СТП 09100.17017.205-2017 Правила по обеспечению безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 №55 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 23.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.205-2017 | СТБ 1172-99 |
| 23.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | СТП 09100.17017.205-2017 | ГОСТ 14782-86 |
| 23.4 *** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль | СТП 09100.17017.205-2017 | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 23.5 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.205-2017 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 24.1 *** | Устьевое оборудование скважин добычи нефти и системы поддержания пластового давления (фонтанная арматура, колонные головки) (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | СТП 09100.17017.205-2017 Правила по обеспечению безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 №55 | ГОСТ 23479-79 |
| 24.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | СТП 09100.17017.205-2017 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 24.3 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.205-2017 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 24.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.205-2017 | СТБ 1172-99 |
| 24.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | СТП 09100.17017.205-2017 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 24507-80 |
| 25.1 *** | Буровые вышки (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 СТП 09100.17017.204-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 №34 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 25.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.204-2023 | СТБ 1172-99 |
| 25.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | СТП 09100.17017.204-2023 | ГОСТ 14782-86 |
| 25.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.204-2023 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 25.5 *** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль | СТП 09100.17017.204-2023 | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 26.1 *** | Буровые вышки (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | СТП 09100.17017.204-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 №34 | ГОСТ 23479-79 |
| 26.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | СТП 09100.17017.204-2023 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 26.3 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.204-2023 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 26.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.204-2023 | СТБ 1172-99 |
| 27.1 *** | Образцы сварных соединений и металла | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утверждены Госпроматомнадзором Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6. СТБ 2634-2023 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 ВСН 012-88 часть 1 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21. Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66 | СТБ 1428-2003 |
| 27.2 ** | Образцы сварных соединений и металла | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утверждены Госпроматомнадзором Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6. СТБ 2634-2023 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 ВСН 012-88 часть 1 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21. Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 27.3 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб. | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утверждены Госпроматомнадзором Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6. ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21. Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66 | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 раздел 5 ГОСТ 9454-78 |
| 28.1 ** | Сталь | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ: -фотометрический метод | СТП 09100.17002.116-2021 | ГОСТ 18895-97 |
| 29.1 *** | Буровое оборудование, эксплуатируемое в составе буровых установок (буровые насосы, лебедки и роторы, приводы буровых установок) (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 СТП 09100.17017.245-2022 Правила по обеспечению безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 №55 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 29.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.245-2022 | СТБ 1172-99 |
| 29.3 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.245-2022 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 29.4 *** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль | СТП 09100.17017.245-2022 | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 29.5 *** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТП 09100.17017.245-2022 | ГОСТ 21105-87 |
| 30.1 *** | Буровое оборудование, эксплуатируемое в составе буровых установок (буровые насосы, лебедки и роторы, приводы буровых установок) (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | СТП 09100.17017.245-2022 Правила по обеспечению безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 №55 | ГОСТ 23479-79 |
| 30.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | СТП 09100.17017.245-2022 | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 30.3 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.245-2022 | МВИ.МН 4791-2013 |
| 30.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.245-2022 | СТБ 1172-99 |
| 30.5 *** | Буровое оборудование, эксплуатируемое в составе буровых установок (буровые насосы, лебедки и роторы, приводы буровых установок) (основной металл) | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль | СТП 09100.17017.245-2022 | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 30.6 *** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТП 09100.17017.245-2022 | ГОСТ 21105-87 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |