Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1808

от 21 сентября 1999 года

на бланке №

на 3 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 декабря 2024 года

|  | лаборатории управления качества Открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Строительная , 30, 211400, г. Полоцк |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Стекловолокнистая продукция: однонаправленные нити, комплексные, однокруточные и крученые комплексные нити, волокна, ровинги, нетканые материалы, ленты, ткани, сетки | 23.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19907-2015 ГОСТ 19170-2001 ГОСТ 8325-2015 ГОСТ 10727-2015 ГОСТ 10146-74 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6943.0-93 (ИСО 1886-90) |  |
| 1.2* |  |  | 23.14/29.061 | Ширина |  | ГОСТ 6943.17-94 (ИСО 5025-78) ISO 5025:2017 |  |
| 1.3* |  |  | 23.14/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 6943.18-94 (ИСО 4603-78) ИСО 4603-93 СТБ 2632-2023 п.8.5 |  |
| 1.4* |  |  | 23.14/29.040 | Масса на единицу площади |  | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) ИСО 3374:2000 СТБ 2632-2023 п.8.12 |  |
| 1.5* |  |  | 23.14/29.061 | Количество нитей на единицу длины основы и утка |  | ГОСТ 6943.15-94 (ИСО 4602-78) ISO 4602:2010 |  |
| 1.6* |  |  | 23.14/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 6943.8-2015 ИСО 3344:1997 |  |
| 1.7* |  |  | 23.14/08.052 | Массовая доля в-в, удаляемых при прокаливании |  | ГОСТ 6943.8-2015 ISO 1887:2014 СТБ 2632-2023 п.8.13 |  |
| 1.8* |  |  | 23.14/26.095 | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 6943.10-2015 ГОСТ EN 13496-2014 ИСО 3342:2011 ИСО 4606-1995 СТБ 2632 п.8.14, 8.15 |  |
| 1.9* |  |  | 23.14/18.115 | Диаметр группы нитей основы и утка |  | ТУ ВY 300059047.025-2018 п. 4.9 |  |
| 1.10* |  |  | 23.14/29.061 | Размер ячейки |  | ТУ ВY 300059047.025-2018 п. 4.10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11* | Стекловолокнистая продукция: однонаправленные нити, комплексные, однокруточные и крученые комплексные нити, волокна, ровинги, нетканые материалы, ленты, ткани, сетки | 23.14/29.061 | Свободное пространство | ГОСТ 19907-2015 ГОСТ 19170-2001 ГОСТ 8325-2015 ГОСТ 10727-2015 ГОСТ 10146-74 ТНПА и другая документация | ТУ ВY 300059047.025-2018 пункт 4.11 |
| 1.12* |  | 23.14/26.141 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ ISO 9237-2013 |
| 1.13* |  | 23.14/26.095 | Жесткость при изгибе |  | ГОСТ 6943.11-93 (ИСО 4604) ISO 4604-2011 |
| 1.14* |  | 23.14/26.095 | Устойчивость к перегибу |  | СТБ 1240-2000 п. 7.7 |
| 1.15* |  | 23.14/26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1240-2000 п.7.8 ГОСТ 2678-94 п.3.11 |
| 1.16* |  | 23.14/29.040 | Масса 1 м2 стеклопластика. Массовая доля полимерного связующего |  | СТБ 1240-2000 п. 7.6 |
| 1.17* |  | 23.14/29.061 | Размер ячейки |  | СТБ 2632-2023 п.8.10 |
| 1.18* |  | 23.14/26.095 | Предел прочности при разрыве по основе и утку |  | ГОСТ EN 13496-2014 ГОСТ 6943.10-2015 |
| 1.19* |  | 23.14/26.095 | Прочность узла на сдвиг |  | СТБ 2632-2023 п.8.11 |
| 1.20* |  | 23.14/26.095 | Относительное удлинение (удлинение) |  | ГОСТ 6943.10-2015 ИСО 3342:2011 ИСО 4606-1995 ГОСТ EN 13496-2014 СТБ 2632-2023 п.8.16 |
| 1.21* |  | 23.14/29.040 | Линейная плотность |  | ГОСТ 6943.1-2015 (ISO 1889:2009) ISO 1889:2009 |
| 1.22* |  | 23.14/26.095 | Удельная разрывная нагрузка |  | ГОСТ 6943.10-2015 ГОСТ 8325-2015 ИСО 3341-2000 |
| 1.23* |  | 23.14/11.116 | Количество кручений на 1 м длины |  | ГОСТ 6943.4-2015 (ISO 1890:2009) ГОСТ ISO 1890-2013 |
| 1.24* |  | 23.14/11.116 | Равновесность крутки |  | ГОСТ 6943.14-2015 (ISO 3343:2010) ISO 3343-2010 |
| 1.25* |  | 23.14/29.061 | Длина нити |  | ГОСТ 10727-2015 |
| 1.26* |  | 23.14/18.115 | Диаметр |  | ГОСТ 6943.2-2015 (ISO 1888-2006) ISO 1888:2022 |
| 1.27* |  | 23.14/18.115 | Коэффициент капиллярности |  | ТУ BY 300059047.109-2022 п. 4.8 |
| 1.28* |  | 23.14/29.061 | Жесткость ровинга |  | ГОСТ 6943.13-2015 (ИСО 3375:2009) |
| 1.29* |  | 23.14/11.116 | Растворимость связующего в стироле |  | ISO 2558:2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1* | Арматура стеклопластико- вая | 23.14/29.061 | Номинальный диаметр | СТБ 1103-98 | СТБ 1103-98 п. 7.1 |
| 2.2* |  | 23.14/29.061 | Шаг спиральной оплетки |  | СТБ 1103-98 п. 7.2 |
| 2.3* |  | 23.14/29.061 | Длина стержней |  | СТБ 1103-98 п. 7.3 |
| 2.4* |  | 23.14/29.151 | Водопоглощение в кипящей воде |  | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) Метод 2 |
| 2.5* |  | 23.14/08.052 | Содержание связующего |  | СТБ 1103-98 п. 7.12 |
| 2.6* |  | 23.14/08.164 | Степень полимеризации связующего |  | СТБ 1103-98 п. 7.13 |

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется в лаборатории.

*** Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

Заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»		                                            О.В.Шабанова