|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1868 от 17.04.2000 года на бланке № _____________ на 7 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 21 февраля 2025 года

Лаборатории испытаний лакокрасочных материалов

Частного производственного унитарного предприятия «МАВ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222711, с/с Дзержинский, 19, вблизи г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ | - СТБ 1197-2008 - СТБ 1507-2004 - (ГОСТ Р 51691-2000) - СТБ 1827-2008 - (ГОСТ Р 51693-2000) - СТБ 1843-2008 - (ГОСТ Р 52020-2003) - ТНПА и другая - документация - на продукцию | ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31939-2022 - ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.3 |
| 1.2* |  | 20.30/ 29.040 | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75 п. 1 |
| 1.3* |  | 20.30/ 29.143 | Твердость покрытия |  | ГОСТ 5233-2021 |
| 1.4* |  | 20.30/ 26.095 | Адгезия покрытия методом решетчатого надреза |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) |
| 1.5* |  | 20.30/ 26.095 | Прочность покрытия при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
| 1.6* |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1 |
| 1.7* |  | 20.30/ 29.049 | Степень разбавления |  | ГОСТ 6465-76 п. 3.5 ГОСТ 25129-2020 п. 7.4 ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.4 |
| 1.8* |  | 20.30/ 29.040 | Смываемость пленки |  | СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.5 |
| 1.9* |  | 20.30/ 29.054 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |
| 1.10* |  | 20.30/ 11.116 | Время высыхания до степени (2, 3) |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 1.11* |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 |
| 1.12* |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость покрытий к пятнообразованию |  | ГОСТ 27627-88 29.03.2022 дата принятия решения |
| 1.13* | - Материалы - лакокрасочные | 20.30/ 11.116 | Цвет покрытия | - СТБ 1197-2008 - СТБ 1507-2004 - (ГОСТ Р 51691-2000) - СТБ 1827-2008 - (ГОСТ Р 51693-2000) - СТБ 1843-2008 - (ГОСТ Р 52020-2003) - ТНПА и другая - документация - на продукцию | ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76) |
| 1.14* |  | 20.30/ 33.111 | Координаты цвета, цветовые различия |  | СТБ ISO 7724-1-2008 СТБ ISO 7724-2-2008 СТБ ISO 7724-3-2008 |
| 1.15* |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | ГОСТ 9.407-2015 ГОСТ 28196-89 п. 4.3 СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.3 СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.3 СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п. 9.6 СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.3 |
| 1.16* |  | 20.30/ 33.111 | Блеск |  | ГОСТ 896-2021 ГОСТ 16143-81 метод 2 ГОСТ 16143-2022 п. 4 |
| 1.17* |  | 20.30/ 26.095 | Прочность покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня |  | ГОСТ 6806-2024 |
| 1.18* |  | 20.30/ 29.070 | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 25129-2020 п. 7.10 |
| 1.20* |  | 20.30/ 08.169 | Показатель концентрации ионов водорода (рН) |  | ГОСТ 28196-89 п. 4.5 СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.4 |
| 1.21** |  | 20.30/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) |
| 1.22* |  | 20.30/ 26.141 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 1.23* |  | 20.30 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 |
| 1.24* |  | 20.30/ 26.080 | Морозостойкость краски |  | ГОСТ 28196-89 п. 4.8 |
| 1.25* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытия к воздействию низкой температуры |  | ГОСТ 9.401-2018 метод А |
| 1.26* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытия к воздействию переменных температур |  | ГОСТ 27037-86 ГОСТ 19720-74 |
| 1.27* |  | 20.30/ 26.080 | Паропроницаемость покрытия (коэффициент паропроницаемости) |  | ГОСТ 28575-2014 СТБ 1263-2001 п. 8.11 |
| 1.28* |  | 20.30/ 26.080 | Условная светостойкость |  | ГОСТ 21903-76, Метод 2, Метод 3 |
| 1.29* | - Материалы - лакокрасочные | 20.30/ 26.095 | Адгезия (прочность сцепления с основанием) | СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28574-2014 п. 5 ГОСТ 27325-87 ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002) |
| 1.30* |  | 20.30/ 33.111 | Блеск покрытия |  | СТБ ISO 2813-2011 ГОСТ 31975-2017 (ISO 2813:2014) |
| 1.31* |  | 20.30/ 26.080 | Контактная теплостойкость покрытий |  | ГОСТ 28067-89 |
| 1.32* |  | 20.30/ 26.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 22564-77 п. 3.5 СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.13 |
| 1.33* |  | 20.30/ 29.049 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005) |
| 1.34* |  | 20.30/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |
| 1.35* |  | 20.30/ 26.095 | Адгезия Х-образным надрезом |  | ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007) |
| 1.36* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытия к воздействию соляного тумана (распространение коррозии от надреза) |  | ГОСТ 9.401-2018 Метод Б |
| 1.37* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытия к воздействию переменной температуры и повышенной влажности |  | ГОСТ 9.401-2018 Метод 12, метод 14 |
| 1.38* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытия к воздействию повышенной температуры, повышенной влажности и соляного тумана |  | ГОСТ 9.401-2018 Метод 19 |
| 1.39* |  | 20.30/ 26.080 | Цветоустойчивость покрытия |  | СТБ 2225-2011 |
| 1.40* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытия к воздействию влажности |  | СТБ ISO 6270-2-2018 |
| 1.41* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытия в нейтральном соляном тумане |  | СТБ ISO 9227-2018 |
| 1.42* |  | 20.30/ 26.080 | Паропроницаемость покрытия (скорость паропроницаемости) |  | СТБ ISO 7783-2014 ГОСТ 33355-2015 (ISO 7783:2011) |
| 1.43* |  | 20.30/ 26.141 | Водопроницаемость (водопоглощение) покрытия |  | СТБ EN 1062-3-2014 ГОСТ 33352-2015 (EN 1062-3:2008) |
| 1.44* |  | 20.30/ 29.040 | Укрывистость (путем определения коэффициента контрастности) |  | СТБ ISO 6504-3-2014 метод В |
| 1.45* |  | 20.30/ 29.070 | Стойкость покрытия к влажному истиранию |  | ГОСТ 32300-2013 (ISO 11998:2006) п. 4.1 |
| 2.1* | - Композиции защитно-отделочные строительные | 20.30/ 29.054 | Степень перетира | СТБ 1263-2001 - ТНПА и другая - документация | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |
| 2.2* |  | 20.30/ 11.116 | Время высыхания до степени 3 |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 2.3* |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид покрытия после высыхания |  | ГОСТ 10277-90 п. 3.4 |
| 2.4* |  | 20.30/ 11.116 | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 10277-90 п. 3.9 |
| 2.5** |  | 20.30/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) |
| 2.6* |  | 20.30/ 26.080 | Паропроницаемость покрытия (коэффициент паропроницаемости) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.11 |
| 2.7* |  | 20.30/ 26.095 | Адгезия (прочность сцепления с основанием) |  | ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| 2.8* |  | 20.30/ 29.061 | Усадка покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.12 |
| 2.9* |  | 20.30/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |
| 2.10* |  | 20.30/ 11.116 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |
| 2.11* |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 |
| 2.12* |  | 20.30/ 26.080 | Паропроницаемость покрытия (скорость паропроницаемости) |  | ГОСТ 33355-2015 (ISO 7783:2011) СТБ ISO 7783-2014 |
| 2.13* |  | 20.30/ 26.141 | Водопроницаемость (водопоглощение) покрытия |  | СТБ EN 1062-3-2014, ГОСТ 33352-2015 (EN 1062-3:2008) |
| 3.1** | - Красители - органические и пигменты - неорганические | 20.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9808-84 - ТНПА и другая - документация | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) |
| 3.2* |  | 20.12/ 08.169 | рН водной суспензии |  | ГОСТ ISO 787-9-2021 |
| 3.3* |  | 20.12/ 29.054 | Остаток на сите |  | ГОСТ 21119.4-75 (ИСО 787-7-81, ИСО 787-18-83) Метод 1, 1а |
| 3.4* |  | 20.12/ 29.040 | Маслоемкость |  | ГОСТ 21119.8-75 (ИСО 787-5-80), Метод 1, Метод 3 |
| 4.1* | Разбавители, растворители | 20.59/ 29.000 | Летучесть по этиловому эфиру | ГОСТ 1928-79 - ТНПА и другая - документация | ГОСТ 18187-72 п. 3.4 |
| 4.2* |  | 20.59/ 29.000 | Летучесть по ксилолу |  | ГОСТ 3134-78 п. 3.2 |
| 4.3* |  | 20.59/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |
| 4.4** |  | 20.59/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева