|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.3933 |  |  |
|  | от 28.12.2009 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2025 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Общества с ограниченной ответственностью «РАО-сервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Гомель, 1-й переулок Крупской, 4-а |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Грузоподъемные краны и механизмы | 24.10/ 32.115 | Поверхностные дефекты сварных соединений, основного металла, определяемые при оптическом контроле (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 13556-2016 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 27584-88 ГОСТ ISO 5817-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, утв. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Техническая и эксплуатационная документация на объект контроля | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Толщина основного металла, определяемая контактным способом посредством измерения времени прохождения ультразвукового импульса. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.103 | Дефекты (несплошности), выходящие на поверхность сварных соединений, основного металла при контроле проникающими веществами (капиллярный цветной метод). |  | СТБ 1172-99 |
| 2.1** | Мобильные подъемники с рабочими платформами | 24.10/ 32.115 | Поверхностные дефекты сварных соединений, основного металла, определяемые при оптическом контроле (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ ISO 5817-2019 Техническая и эксплуатационная документация на объект контроля | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Толщина основного металла, определяемая контактным способом посредством измерения времени прохождения ультразвукового импульса. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.103 | Дефекты (несплошности), выходящие на поверхность сварных соединений, основного металла при контроле проникающими веществами (капиллярный цветной метод). |  | СТБ 1172-99 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева